Table 1 DSS 2205 chemical composition

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chemical elements** | **Fe** | **Cr** | **Si** | **Mn** | **Ni** | **V** | **Cu** | **Mo** | **S** |
| **DSS 2205** | 66.318 | 22.1 | 0.432 | 1.678 | 6.116 | 0.108 | 0.304 | 2.891 | 0.053 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day | pH 4 solution | | | | pH 5 solution | | | | pH 6 solution | | | | pH 7.4 solution | | | |
| pH | Cells | Sulphide | OCP | pH | Cells | Sulphide | OCP | pH | Cells | Sulphide | OCP | pH | Cells | Sulphide | OCP |
| 1 | 4.01 | 31700 | 0.7 | 405 | 5 | 31700 | 0.7 | 160 | 5.99 | 31700 | 0.7 | 135 | 7.41 | 31700 | 0.7 | -100 |
| 2 | 4.55 | 31700 | 0.7 | 315 | 5.96 | 412000 | 40 | 142 | 6.67 | 568000 | 50 | 10 | 7.36 | 570000 | 50 | -124 |
| 3 | 4.7 | 32000 | 0.8 | 250 | 6.71 | 8.12E6 | 70 | -17 | 7.01 | 9E6 | 80 | -320 | 7.3 | 9E6 | 80 | -400 |
| 4 | 5.1 | 60000 | 1 | -128 | 7.23 | 2.67E8 | 120 | -423 | 7.23 | 4.12E8 | 140 | -739 | 7.26 | 4E8 | 100 | -733 |
| 5 | 5.56 | 100000 | 3 | -498 | 7.3 | 9.81E9 | 150 | -670 | 7.31 | 1.1E10 | 170 | -730 | 7.19 | 8.57E9 | 110 | -791 |
| 6 | 6.78 | 8.68E6 | 70 | -530 | 7.38 | 7.76E10 | 180 | -696 | 7.39 | 1.2E10 | 120 | -736 | 7.23 | 7.78E10 | 110 | -798 |
| 7 | 7.2 | 1.31E8 | 100 | -549 | 7.42 | 5.1E10 | 130 | -691 | 7.48 | 4E10 | 100 | -735 | 7.34 | 4.73E10 | 104 | -800 |
| 8 | 7.3 | 8.73E9 | 140 | -589 | 7.56 | 9.12E10 | 60 | -699 | 7.53 | 7.59E10 | 90 | -734 | 7.58 | 8.86E10 | 100 | -791 |
| 9 | 7.45 | 1E10 | 160 | -591 | 7.6 | 6.89E10 | 60 | -700 | 7.56 | 5.1E10 | 80 | -730 | 7.66 | 5E10 | 100 | -799 |
| 10 | 7.53 | 6.74E10 | 180 | -593 | 7.61 | 7.1E10 | 60 | -670 | 7.58 | 6.56E10 | 80 | -727 | 7.67 | 7.63E10 | 90 | -790 |
| 11 | 7.55 | 8.32E10 | 150 | -592 | 7.64 | 7.78E10 | 60 | -689 | 7.57 | 6.62E10 | 80 | -738 | 7.66 | 7.71E10 | 80 | -770 |
| 12 | 7.58 | 8.12E10 | 90 | -594 | 7.64 | 7.75E10 | 60 | -680 | 7.62 | 6.6E10 | 70 | -731 | 7.65 | 7.7E10 | 70 | -775 |
| 13 | 7.6 | 8.13E10 | 80 | -591 | 7.63 | 7.75E10 | 50 | -676 | 7.63 | 6.6E10 | 80 | -730 | 7.65 | 7.7E10 | 70 | -775 |

Table Data on pH, cells, sulphide and OCP value of each solution during 13 days exposure

Table 3 Concentration of metal ions

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration (ppb) | Cr | | Mn | | Fe | | Ni | | Mo | |
| Value | Error | Value | Error | Value | Error | Value | Error | Value | Error |
| ph 4 | 11.93065 | 0.49653 | 5.52853 | 0.27643 | 92.533 | 2.62665 | 4.47777 | 0.22389 | 1.60531 | 0.08027 |
| ph 5 | 8.84898 | 0.44245 | 4.87913 | 0.24396 | 45.551 | 1.47755 | 2.63818 | 0.13191 | 1.68037 | 0.08402 |
| ph 6 | 8.48708 | 0.42435 | 6.53544 | 0.32677 | 48.292 | 1.4146 | 4.20411 | 0.21021 | 1.61898 | 0.08095 |
| pH 7.4 | 2.6148 | 0.13074 | 1.49258 | 0.07463 | 17.05155 | 0.85258 | 1.18996 | 0.0595 | 0.71024 | 0.03551 |
| Reporting limit | **0.05** | | **0.10** | | **0.30** | | **0.10** | | **0.30** | |

Table 4 Potentiodynamic results

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 days exposure | | 13 days exposure | |
| Icorr (µA.cm-2) | Ecorr (mV) | Icorr (µA.cm-2) | Ecorr (mV) |
| pH 4 | 0.498 | 251 | 0.524 | -592 |
| pH 5 | 0.0862 | -17 | 0.0874 | -680 |
| pH 6 | 0.041 | -320 | 0.0495 | -732 |
| pH 7.4 | 0.0305 | -402 | 0.0386 | -779 |

Table 5 Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) results

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samples in pH 4 sol | | Samples in pH 5 sol | | Samples in pH 6 sol | | Samples in pH 7.4 sol | |
| Zr | Zi | Zr | Zi | Zr | Zi | Zr | Zi |
| 454.9223 | 1.21706E6 | 14409 | 1.16102E6 | 18.12894 | 1.22331E6 | 18.12894 | 1.22331E6 |
| 663.0905 | 1.53293E6 | 18116.4 | 1.45975E6 | 28.59736 | 1.54087E6 | 28.59736 | 1.54087E6 |
| 965.0624 | 1.92888E6 | 22755.59 | 1.83354E6 | 45.08443 | 1.93896E6 | 45.08443 | 1.93896E6 |
| 1403.455 | 2.42584E6 | 28568.21 | 2.30188E6 | 71.07569 | 2.43863E6 | 71.07569 | 2.43863E6 |
| 2043.231 | 3.05278E6 | 35888.76 | 2.8917E6 | 112.2811 | 3.06906E6 | 112.2811 | 3.06906E6 |
| 2983.285 | 3.8485E6 | 45164.25 | 3.63902E6 | 178.1026 | 3.86929E6 | 178.1026 | 3.86929E6 |
| 4334.668 | 4.83712E6 | 56669.15 | 4.56593E6 | 280.9606 | 4.86364E6 | 280.9606 | 4.86364E6 |
| 6303.302 | 6.08267E6 | 71140.35 | 5.73178E6 | 443.8146 | 6.11657E6 | 443.8146 | 6.11657E6 |
| 9189.382 | 7.66084E6 | 89446.62 | 7.20652E6 | 703.4502 | 7.70435E6 | 703.4502 | 7.70435E6 |
| 13407.61 | 9.65318E6 | 112520.7 | 9.06525E6 | 1116.333 | 9.7092E6 | 1116.333 | 9.7092E6 |
| 19332.32 | 1.2076E7 | 140538.4 | 1.1322E7 | 1746.483 | 1.21478E7 | 1746.483 | 1.21478E7 |
| 28098.07 | 1.51808E7 | 176390.3 | 1.42096E7 | 2759.574 | 1.52735E7 | 2759.574 | 1.52735E7 |
| 41333.76 | 1.92253E7 | 223026.1 | 1.79652E7 | 4425.861 | 1.93465E7 | 4425.861 | 1.93465E7 |
| 60410.36 | 2.42508E7 | 280895.6 | 2.26248E7 | 7043.147 | 2.44091E7 | 7043.147 | 2.44091E7 |
| 87958.95 | 3.05197E7 | 352992.9 | 2.84289E7 | 11158.19 | 3.07267E7 | 11158.19 | 3.07267E7 |
| 127678.3 | 3.83374E7 | 442802.1 | 3.56572E7 | 17613.79 | 3.86088E7 | 17613.79 | 3.86088E7 |
| 184841.7 | 4.80799E7 | 554612 | 4.46535E7 | 27717.98 | 4.84365E7 | 27717.98 | 4.84365E7 |
| 276152.2 | 6.14713E7 | 708168.4 | 5.70039E7 | 45341.36 | 6.19536E7 | 45341.36 | 6.19536E7 |
| 398717.2 | 7.69679E7 | 885747.9 | 7.12796E7 | 71141.19 | 7.76068E7 | 71141.19 | 7.76068E7 |
| 570948.4 | 9.58867E7 | 1.10246E6 | 8.86912E7 | 110517.3 | 9.6732E7 | 110517.3 | 9.6732E7 |
| 840421.2 | 1.2149E8 | 1.39571E6 | 1.12234E8 | 177631.4 | 1.22639E8 | 177631.4 | 1.22639E8 |
| 1.21293E6 | 1.52087E8 | 1.74622E6 | 1.40349E8 | 278743.8 | 1.53632E8 | 278743.8 | 1.53632E8 |
| 1.78808E6 | 1.92882E8 | 2.21387E6 | 1.77814E8 | 449087.9 | 1.95009E8 | 449087.9 | 1.95009E8 |
| 2.5432E6 | 2.39319E8 | 2.74679E6 | 2.20446E8 | 692577.8 | 2.42176E8 | 692577.8 | 2.42176E8 |
| 3.75091E6 | 3.03617E8 | 3.48599E6 | 2.79472E8 | 1.11725E6 | 3.07596E8 | 1.11725E6 | 3.07596E8 |
| 5.46872E6 | 3.82494E8 | 4.39512E6 | 3.51895E8 | 1.77767E6 | 3.8801E8 | 1.77767E6 | 3.8801E8 |
| 7.85297E6 | 4.77415E8 | 5.49288E6 | 4.39094E8 | 2.77725E6 | 4.84994E8 | 2.77725E6 | 4.84994E8 |
| 1.15763E7 | 6.05568E8 | 6.98182E6 | 5.56931E8 | 4.4839E6 | 6.16277E8 | 4.4839E6 | 6.16277E8 |
| 1.66979E7 | 7.57987E8 | 8.76334E6 | 6.97274E8 | 7.05151E6 | 7.72884E8 | 7.05151E6 | 7.72884E8 |
| 2.4288E7 | 9.53707E8 | 1.10685E7 | 8.77833E8 | 1.12119E7 | 9.74659E8 | 1.12119E7 | 9.74659E8 |
| 3.47958E7 | 1.18891E9 | 1.38651E7 | 1.09536E9 | 1.75057E7 | 1.21804E9 | 1.75057E7 | 1.21804E9 |
| 5.11868E7 | 1.50647E9 | 1.76877E7 | 1.39003E9 | 2.82629E7 | 1.54804E9 | 2.82629E7 | 1.54804E9 |
| 7.29346E7 | 1.87198E9 | 2.21548E7 | 1.7306E9 | 4.38823E7 | 1.92959E9 | 4.38823E7 | 1.92959E9 |
| 1.05685E8 | 2.35047E9 | 2.81126E7 | 2.17874E9 | 6.95973E7 | 2.4314E9 | 6.95973E7 | 2.4314E9 |
| 1.61857E8 | 3.05354E9 | 3.70957E7 | 2.84189E9 | 1.18238E8 | 3.17247E9 | 1.18238E8 | 3.17247E9 |
| 2.24536E8 | 3.7334E9 | 4.60452E7 | 3.48842E9 | 1.77492E8 | 3.89203E9 | 1.77492E8 | 3.89203E9 |
| 3.20545E8 | 4.64602E9 | 5.84716E7 | 4.36433E9 | 2.7557E8 | 4.86026E9 | 2.7557E8 | 4.86026E9 |
| 4.57779E8 | 5.78346E9 | 7.46348E7 | 5.46876E9 | 4.26395E8 | 6.06692E9 | 4.26395E8 | 6.06692E9 |
| 6.64968E8 | 7.27537E9 | 9.70015E7 | 6.93858E9 | 6.68644E8 | 7.64228E9 | 6.68644E8 | 7.64228E9 |
| 9.49831E8 | 9.05845E9 | 1.25528E8 | 8.72657E9 | 1.01529E9 | 9.50335E9 | 1.01529E9 | 9.50335E9 |
| 1.33357E9 | 1.11599E10 | 1.6176E8 | 1.08774E10 | 1.48537E9 | 1.16536E10 | 1.48537E9 | 1.16536E10 |
| 1.86832E9 | 1.37305E10 | 2.10117E8 | 1.35726E10 | 2.11644E9 | 1.42104E10 | 2.11644E9 | 1.42104E10 |
| 2.6297E9 | 1.69402E10 | 2.77124E8 | 1.70379E10 | 2.93137E9 | 1.72942E10 | 2.93137E9 | 1.72942E10 |
| 3.69807E9 | 2.08861E10 | 3.70357E8 | 2.14525E10 | 3.89051E9 | 2.09646E10 | 3.89051E9 | 2.09646E10 |
| 5.21338E9 | 2.57843E10 | 5.04361E8 | 2.71756E10 | 4.9314E9 | 2.54513E10 | 4.9314E9 | 2.54513E10 |
| 7.13375E9 | 3.12448E10 | 6.80341E8 | 3.38851E10 | 5.86698E9 | 3.05246E10 | 5.86698E9 | 3.05246E10 |
| 9.81823E9 | 3.79803E10 | 9.41347E8 | 4.26626E10 | 6.74338E9 | 3.70793E10 | 6.74338E9 | 3.70793E10 |
| 1.3274E10 | 4.5643E10 | 1.30677E9 | 5.33637E10 | 7.48372E9 | 4.51036E10 | 7.48372E9 | 4.51036E10 |
| 1.79118E10 | 5.47509E10 | 1.85408E9 | 6.71506E10 | 8.16651E9 | 5.55688E10 | 8.16651E9 | 5.55688E10 |
| 2.36689E10 | 6.47976E10 | 2.63138E9 | 8.3828E10 | 8.82407E9 | 6.84031E10 | 8.82407E9 | 6.84031E10 |
| 3.14236E10 | 7.68358E10 | 3.86444E9 | 1.06067E11 | 9.63567E9 | 8.57325E10 | 9.63567E9 | 8.57325E10 |
| 4.0896E10 | 8.99389E10 | 5.69005E9 | 1.33427E11 | 1.06992E10 | 1.07272E11 | 1.06992E10 | 1.07272E11 |
| 5.20699E10 | 1.03812E11 | 8.35141E9 | 1.66486E11 | 1.21923E10 | 1.33507E11 | 1.21923E10 | 1.33507E11 |
| 6.57501E10 | 1.19133E11 | 1.24702E10 | 2.08635E11 | 1.45048E10 | 1.67177E11 | 1.45048E10 | 1.67177E11 |
| 8.19823E10 | 1.35597E11 | 1.88039E10 | 2.61585E11 | 1.81184E10 | 2.09728E11 | 1.81184E10 | 2.09728E11 |
| 1.01328E11 | 1.53457E11 | 2.88292E10 | 3.29464E11 | 2.39595E10 | 2.64606E11 | 2.39595E10 | 2.64606E11 |
| 1.22878E11 | 1.71703E11 | 4.39028E10 | 4.11793E11 | 3.29318E10 | 3.31614E11 | 3.29318E10 | 3.31614E11 |
| 1.47302E11 | 1.90846E11 | 6.7213E10 | 5.14216E11 | 4.70959E10 | 4.15659E11 | 4.70959E10 | 4.15659E11 |
| 1.748E11 | 2.10972E11 | 1.0345E11 | 6.4145E11 | 1.5919E11 | 8.09895E11 | 1.5919E11 | 8.09895E11 |
| 2.05228E11 | 2.31968E11 | 2.42798E11 | 9.80145E11 | 2.43386E11 | 1.00117E12 | 2.43386E11 | 1.00117E12 |
| 2.38239E11 | 2.53668E11 | 3.6877E11 | 1.19531E12 | 3.6908E11 | 1.22194E12 | 3.6908E11 | 1.22194E12 |
| 2.74521E11 | 2.76618E11 | 5.50088E11 | 1.43205E12 | 1.16906E12 | 1.96881E12 | 1.16906E12 | 1.96881E12 |
| 3.1345E11 | 3.00537E11 | 8.06337E11 | 1.68002E12 | 18.12894 | 1.22331E6 | 18.12894 | 1.22331E6 |
| 3.55888E11 | 3.26079E11 | 1.14578E12 | 1.90994E12 | 28.59736 | 1.54087E6 | 28.59736 | 1.54087E6 |
| 4.01474E11 | 3.53151E11 | 1.56737E12 | 2.08762E12 | 45.08443 | 1.93896E6 | 45.08443 | 1.93896E6 |
| 454.9223 | 1.21706E6 | 14409 | 1.16102E6 | 71.07569 | 2.43863E6 | 71.07569 | 2.43863E6 |
| 663.0905 | 1.53293E6 | 18116.4 | 1.45975E6 | 112.2811 | 3.06906E6 | 112.2811 | 3.06906E6 |
| 965.0624 | 1.92888E6 | 22755.59 | 1.83354E6 | 178.1026 | 3.86929E6 | 178.1026 | 3.86929E6 |

Table Potentiodynamic result after 3 days immersion

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample in pH 4 sol | | Sample in pH 5 sol | | Sample in pH 6 sol | | Sample in pH 7.4 sol | |
| Log (I) | E | Log (I) | E | Log (I) | E | Log (I) | E |
| -4.72308 | 0.11998 | -5.15981 | -0.1756 | -6.25144 | -0.4481 | -6.29545 | -0.5701 |
| -4.78622 | 0.12039 | -5.20136 | -0.1754 | -6.36898 | -0.4478 | -6.35563 | -0.5698 |
| -4.84955 | 0.12119 | -5.23779 | -0.1749 | -6.31774 | -0.447 | -6.40146 | -0.5693 |
| -4.90066 | 0.12168 | -5.26738 | -0.1744 | -6.43508 | -0.4465 | -6.44018 | -0.5688 |
| -4.94157 | 0.12217 | -5.29439 | -0.1739 | -6.39243 | -0.446 | -6.47222 | -0.5683 |
| -4.97675 | 0.12266 | -5.31592 | -0.1734 | -6.49827 | -0.4455 | -6.49968 | -0.5678 |
| -5.00727 | 0.12316 | -5.33867 | -0.1729 | -6.43013 | -0.445 | -6.52504 | -0.5673 |
| -5.03546 | 0.12366 | -5.35606 | -0.1724 | -6.52911 | -0.4445 | -6.54806 | -0.5668 |
| -5.05636 | 0.12416 | -5.37629 | -0.1719 | -6.46896 | -0.444 | -6.56788 | -0.5663 |
| -5.07946 | 0.12465 | -5.39329 | -0.1714 | -6.56382 | -0.4435 | -6.58638 | -0.5658 |
| -5.09958 | 0.12514 | -5.4093 | -0.1709 | -6.49892 | -0.443 | -6.60335 | -0.5653 |
| -5.11987 | 0.12564 | -5.42488 | -0.1704 | -6.58745 | -0.4425 | -6.62375 | -0.5648 |
| -5.13585 | 0.12615 | -5.43847 | -0.1699 | -6.51805 | -0.442 | -6.637 | -0.5643 |
| -5.15052 | 0.12664 | -5.45453 | -0.1694 | -6.61599 | -0.4415 | -6.65346 | -0.5638 |
| -5.16794 | 0.12715 | -5.46877 | -0.1689 | -6.54539 | -0.441 | -6.66671 | -0.5633 |
| -5.18522 | 0.12764 | -5.47934 | -0.1684 | -6.64944 | -0.4405 | -6.6779 | -0.5628 |
| -5.19525 | 0.12814 | -5.49145 | -0.1679 | -6.58999 | -0.44 | -6.6904 | -0.5623 |
| -5.20691 | 0.12865 | -5.50754 | -0.1674 | -6.66815 | -0.4395 | -6.70293 | -0.5618 |
| -5.22199 | 0.12914 | -5.51681 | -0.1669 | -6.59594 | -0.439 | -6.71618 | -0.5613 |
| -5.23612 | 0.12964 | -5.52614 | -0.1664 | -6.67856 | -0.4385 | -6.77695 | -0.5608 |
| -5.24895 | 0.13014 | -5.53665 | -0.1659 | -6.62187 | -0.438 | -6.7119 | -0.5603 |
| -5.25571 | 0.13064 | -5.54603 | -0.1654 | -6.69619 | -0.4375 | -6.72543 | -0.5598 |
| -5.26496 | 0.13114 | -5.5583 | -0.165 | -6.6376 | -0.437 | -6.74512 | -0.5593 |
| -5.27811 | 0.13163 | -5.56753 | -0.1644 | -6.70871 | -0.4365 | -6.76015 | -0.5588 |
| -5.28517 | 0.13213 | -5.57605 | -0.164 | -6.64607 | -0.436 | -6.77387 | -0.5583 |
| -5.29217 | 0.13263 | -5.58921 | -0.1635 | -6.73097 | -0.4355 | -6.78677 | -0.5578 |
| -5.30286 | 0.13313 | -5.59748 | -0.1629 | -6.65486 | -0.435 | -6.79486 | -0.5573 |
| -5.31417 | 0.13363 | -5.60601 | -0.1624 | -6.74302 | -0.4345 | -6.80377 | -0.5568 |
| -5.32084 | 0.13413 | -5.61319 | -0.162 | -6.67955 | -0.434 | -6.8113 | -0.5563 |
| -5.33161 | 0.13463 | -5.6256 | -0.1614 | -6.74035 | -0.4335 | -6.82193 | -0.5558 |
| -5.34218 | 0.13513 | -5.63517 | -0.1609 | -6.69244 | -0.433 | -6.83002 | -0.5553 |
| -5.34189 | 0.13562 | -5.64266 | -0.1604 | -6.75014 | -0.4325 | -6.83565 | -0.5548 |
| -5.35144 | 0.13612 | -5.6536 | -0.1599 | -6.70502 | -0.432 | -6.84449 | -0.5543 |
| -5.36002 | 0.13663 | -5.66061 | -0.1594 | -6.75995 | -0.4315 | -6.85031 | -0.5538 |
| -5.36825 | 0.13712 | -5.66876 | -0.1589 | -6.71798 | -0.431 | -6.85696 | -0.5533 |
| -5.3808 | 0.13762 | -5.6782 | -0.1584 | -6.77613 | -0.4305 | -6.8612 | -0.5529 |
| -5.3807 | 0.13812 | -5.68007 | -0.1579 | -6.74936 | -0.43 | -6.86828 | -0.5523 |
| -5.39062 | 0.13862 | -5.69137 | -0.1574 | -6.77757 | -0.4295 | -6.87573 | -0.5518 |
| -5.40143 | 0.13912 | -5.69751 | -0.157 | -6.75956 | -0.429 | -6.88068 | -0.5514 |
| -5.40384 | 0.13962 | -5.70187 | -0.1564 | -6.80049 | -0.4285 | -6.88701 | -0.5509 |
| -5.40461 | 0.14011 | -5.71263 | -0.156 | -6.75777 | -0.428 | -6.89371 | -0.5503 |
| -5.41987 | 0.14062 | -5.72033 | -0.1554 | -6.78867 | -0.4275 | -6.90217 | -0.5499 |
| -5.42182 | 0.14112 | -5.72876 | -0.1549 | -6.77264 | -0.427 | -6.90688 | -0.5494 |
| -5.43262 | 0.14162 | -5.73121 | -0.1544 | -6.82607 | -0.4265 | -6.90911 | -0.5489 |
| -5.43771 | 0.14212 | -5.74285 | -0.1539 | -6.78529 | -0.426 | -6.91673 | -0.5483 |
| -5.43985 | 0.14262 | -5.7494 | -0.1535 | -6.85056 | -0.4255 | -6.92681 | -0.5479 |
| -5.44442 | 0.14312 | -5.75469 | -0.153 | -6.78571 | -0.425 | -6.93209 | -0.5474 |
| -5.45038 | 0.14361 | -5.75917 | -0.1524 | -6.83542 | -0.4245 | -6.94043 | -0.5469 |
| -5.45296 | 0.14412 | -5.76776 | -0.152 | -6.80421 | -0.424 | -6.94588 | -0.5463 |
| -5.46067 | 0.14462 | -5.77366 | -0.1515 | -6.87417 | -0.4235 | -6.95201 | -0.5458 |
| -5.47289 | 0.14511 | -5.78188 | -0.151 | -6.81377 | -0.423 | -6.95667 | -0.5454 |
| -5.48188 | 0.14561 | -5.78852 | -0.1505 | -6.86675 | -0.4225 | -6.96138 | -0.5449 |
| -5.48346 | 0.14612 | -5.79703 | -0.15 | -6.81444 | -0.422 | -6.97095 | -0.5443 |
| -5.48598 | 0.14661 | -5.79949 | -0.1495 | -6.89778 | -0.4215 | -6.97322 | -0.5438 |
| -5.49214 | 0.14711 | -5.8039 | -0.149 | -6.84065 | -0.421 | -6.98273 | -0.5434 |
| -5.49812 | 0.14761 | -5.81258 | -0.1485 | -6.91192 | -0.4205 | -6.98975 | -0.5429 |
| -5.49935 | 0.14811 | -5.81456 | -0.148 | -6.8416 | -0.42 | -6.98874 | -0.5423 |
| -5.50321 | 0.14861 | -5.82273 | -0.1475 | -6.90327 | -0.4195 | -6.99381 | -0.5419 |
| -5.51117 | 0.14911 | -5.82988 | -0.147 | -6.83049 | -0.419 | -7.00136 | -0.5414 |
| -5.5187 | 0.14961 | -5.83805 | -0.1465 | -6.90855 | -0.4185 | -7.00379 | -0.5409 |
| -5.52375 | 0.15011 | -5.84485 | -0.146 | -6.85771 | -0.418 | -7.01257 | -0.5404 |
| -5.5252 | 0.15061 | -5.84546 | -0.1455 | -6.92915 | -0.4175 | -7.014 | -0.5399 |
| -5.5376 | 0.15111 | -5.85549 | -0.145 | -6.85424 | -0.417 | -7.02409 | -0.5394 |
| -5.53239 | 0.15161 | -5.85878 | -0.1445 | -6.93387 | -0.4165 | -7.02628 | -0.5389 |
| -5.53655 | 0.1521 | -5.8688 | -0.144 | -6.87109 | -0.416 | -7.03479 | -0.5384 |
| -5.54016 | 0.1526 | -5.87545 | -0.1435 | -6.9636 | -0.4155 | -7.0431 | -0.5379 |
| -5.55768 | 0.15311 | -5.87545 | -0.143 | -6.87237 | -0.415 | -7.04654 | -0.5374 |
| -5.55815 | 0.15361 | -5.88453 | -0.1425 | -6.97354 | -0.4145 | -7.05273 | -0.5369 |
| -5.55799 | 0.15411 | -5.88403 | -0.142 | -6.86472 | -0.414 | -7.05468 | -0.5364 |
| -5.564 | 0.15461 | -5.89007 | -0.1415 | -6.99279 | -0.4135 | -7.05664 | -0.5359 |
| -5.56575 | 0.15511 | -5.90171 | -0.141 | -6.91079 | -0.413 | -7.05979 | -0.5354 |
| -5.57009 | 0.15561 | -5.90345 | -0.1404 | -6.99517 | -0.4125 | -7.069 | -0.5349 |
| -5.57316 | 0.1561 | -5.90906 | -0.14 | -6.89724 | -0.412 | -7.07551 | -0.5344 |
| -5.59091 | 0.15661 | -5.91636 | -0.1395 | -7.01901 | -0.4115 | -7.07634 | -0.5339 |
| -5.58872 | 0.1571 | -5.92342 | -0.1389 | -6.92189 | -0.411 | -7.08464 | -0.5334 |
| -5.59244 | 0.15761 | -5.94073 | -0.1384 | -7.02227 | -0.4105 | -7.08801 | -0.5329 |
| -5.59757 | 0.1581 | -5.93752 | -0.1379 | -6.91616 | -0.41 | -7.0914 | -0.5324 |
| -5.60293 | 0.15861 | -5.94628 | -0.1374 | -7.04808 | -0.4095 | -7.09482 | -0.5319 |
| -5.60223 | 0.1591 | -5.9434 | -0.1369 | -6.91873 | -0.409 | -7.09783 | -0.5314 |
| -5.60625 | 0.1596 | -5.95679 | -0.1364 | -7.04885 | -0.4085 | -7.10218 | -0.5309 |
| -5.61511 | 0.1601 | -5.96918 | -0.1359 | -6.93624 | -0.408 | -7.10441 | -0.5304 |
| -5.67613 | 0.16117 | -5.96454 | -0.1354 | -7.06457 | -0.4075 | -7.11202 | -0.5299 |
| -5.6994 | 0.1616 | -5.96234 | -0.1349 | -6.93833 | -0.407 | -7.113 | -0.5294 |
| -5.70885 | 0.16266 | -5.97346 | -0.1344 | -7.07551 | -0.4065 | -7.11895 | -0.5289 |
| -5.64782 | 0.16318 | -5.97613 | -0.1339 | -6.96582 | -0.406 | -7.12613 | -0.5284 |
| -5.727 | 0.1636 | -5.98194 | -0.1334 | -7.08632 | -0.4055 | -7.12849 | -0.5279 |
| -5.73471 | 0.16466 | -5.98215 | -0.1329 | -6.96233 | -0.405 | -7.13791 | -0.5274 |
| -5.67101 | 0.16517 | -5.9874 | -0.1324 | -7.10971 | -0.4045 | -7.14321 | -0.5269 |
| -5.7535 | 0.1656 | -5.99315 | -0.1319 | -6.9687 | -0.404 | -7.14388 | -0.5264 |
| -5.75375 | 0.16665 | -5.99379 | -0.1314 | -7.11877 | -0.4035 | -7.14556 | -0.5259 |
| -5.69144 | 0.16717 | -6.00246 | -0.1309 | -6.97778 | -0.403 | -7.15735 | -0.5254 |
| -5.7535 | 0.16761 | -6.00774 | -0.1304 | -7.13142 | -0.4025 | -7.15611 | -0.5249 |
| -5.76981 | 0.16865 | -6.01579 | -0.1299 | -6.96519 | -0.402 | -7.15735 | -0.5244 |
| -5.70421 | 0.16917 | -6.02148 | -0.1294 | -7.1446 | -0.4015 | -7.17186 | -0.5239 |
| -5.68719 | 0.16967 | -6.02125 | -0.1289 | -6.98975 | -0.401 | -7.17515 | -0.5234 |
| -5.79642 | 0.1701 | -6.04184 | -0.1284 | -7.15512 | -0.4005 | -7.17826 | -0.5229 |
| -5.79697 | 0.17114 | -6.04256 | -0.1279 | -6.97354 | -0.4 | -7.18019 | -0.5224 |
| -5.73002 | 0.17165 | -6.04521 | -0.1274 | -7.17284 | -0.3995 | -7.18597 | -0.5219 |
| -5.71153 | 0.17216 | -6.04836 | -0.1269 | -7.02082 | -0.399 | -7.19216 | -0.5214 |
| -5.71557 | 0.17266 | -6.05622 | -0.1264 | -7.19865 | -0.3985 | -7.19778 | -0.5209 |
| -5.72102 | 0.17316 | -6.0597 | -0.1259 | -7.0307 | -0.398 | -7.20133 | -0.5203 |
| -5.73049 | 0.17366 | -6.0597 | -0.1254 | -7.17619 | -0.3975 | -7.2069 | -0.5199 |
| -5.73755 | 0.17416 | -6.07288 | -0.1249 | -7.02409 | -0.397 | -7.21098 | -0.5194 |
| -5.74618 | 0.17466 | -6.07963 | -0.1244 | -7.16374 | -0.3965 | -7.21306 | -0.5189 |
| -5.75523 | 0.17516 | -6.07443 | -0.1239 | -7.02046 | -0.396 | -7.22016 | -0.5184 |
| -5.75597 | 0.17566 | -6.08015 | -0.1234 | -7.20936 | -0.3955 | -7.21816 | -0.5179 |
| -5.75845 | 0.17616 | -6.08755 | -0.1229 | -7.03592 | -0.395 | -7.23165 | -0.5174 |
| -5.76321 | 0.17666 | -6.09642 | -0.1224 | -7.21003 | -0.3945 | -7.22907 | -0.5169 |
| -5.76447 | 0.17715 | -6.09942 | -0.1219 | -7.06337 | -0.394 | -7.23531 | -0.5164 |
| -5.7693 | 0.17765 | -6.09833 | -0.1214 | -7.22878 | -0.3935 | -7.24231 | -0.5159 |
| -5.77443 | 0.17815 | -6.10355 | -0.1209 | -7.08047 | -0.393 | -7.25286 | -0.5154 |
| -5.78146 | 0.17866 | -6.10355 | -0.1204 | -7.23136 | -0.3925 | -7.26247 | -0.5149 |
| -5.78489 | 0.17915 | -6.11361 | -0.1199 | -7.06059 | -0.392 | -7.27744 | -0.5144 |
| -5.78304 | 0.17964 | -6.11502 | -0.1194 | -7.22878 | -0.3915 | -7.27393 | -0.5139 |
| -5.78941 | 0.18014 | -6.12102 | -0.1189 | -7.10301 | -0.391 | -7.26628 | -0.5134 |
| -5.79371 | 0.18065 | -6.13416 | -0.1184 | -7.25064 | -0.3905 | -7.26071 | -0.5129 |
| -5.79697 | 0.18115 | -6.13983 | -0.1179 | -7.08632 | -0.39 | -7.2714 | -0.5124 |
| -5.803 | 0.18164 | -6.14164 | -0.1174 | -7.23106 | -0.3895 | -7.27321 | -0.5119 |
| -5.80855 | 0.18214 | -6.13654 | -0.1169 | -7.10564 | -0.389 | -7.27179 | -0.5114 |
| -5.80995 | 0.18264 | -6.14832 | -0.1164 | -7.25335 | -0.3885 | -7.27542 | -0.5109 |
| -5.81446 | 0.18314 | -6.14771 | -0.1159 | -7.09055 | -0.388 | -7.28409 | -0.5104 |
| -5.82275 | 0.18363 | -6.15699 | -0.1154 | -7.30461 | -0.3875 | -7.29307 | -0.5099 |
| -5.8242 | 0.18413 | -6.1548 | -0.1149 | -7.09525 | -0.387 | -7.30482 | -0.5094 |
| -5.82711 | 0.18465 | -6.16999 | -0.1144 | -7.25033 | -0.3865 | -7.30142 | -0.5089 |
| -5.83033 | 0.18515 | -6.17063 | -0.1139 | -7.08172 | -0.386 | -7.30712 | -0.5084 |
| -5.83476 | 0.18563 | -6.1791 | -0.1134 | -7.28059 | -0.3855 | -7.30572 | -0.5079 |
| -5.83416 | 0.18613 | -6.18008 | -0.1129 | -7.10244 | -0.385 | -7.30135 | -0.5074 |
| -5.83803 | 0.18663 | -6.1884 | -0.1124 | -7.26832 | -0.3845 | -7.30551 | -0.5069 |
| -5.83983 | 0.18713 | -6.19008 | -0.112 | -7.1034 | -0.384 | -7.31439 | -0.5064 |
| -5.84771 | 0.18764 | -6.20868 | -0.1115 | -7.27607 | -0.3835 | -7.31731 | -0.5059 |
| -5.85263 | 0.18812 | -6.21865 | -0.111 | -7.13924 | -0.383 | -7.31382 | -0.5054 |
| -5.85636 | 0.18862 | -6.21865 | -0.1105 | -7.27973 | -0.3825 | -7.32417 | -0.5049 |
| -5.86044 | 0.18912 | -6.20413 | -0.11 | -7.12701 | -0.382 | -7.33084 | -0.5044 |
| -5.86742 | 0.18963 | -6.22118 | -0.1095 | -7.29764 | -0.3815 | -7.32959 | -0.5039 |
| -5.8716 | 0.19012 | -6.22996 | -0.109 | -7.16454 | -0.381 | -7.34071 | -0.5034 |
| -5.8768 | 0.19062 | -6.23181 | -0.1084 | -7.30803 | -0.3805 | -7.34672 | -0.5029 |
| -5.88107 | 0.19113 | -6.23667 | -0.108 | -7.17176 | -0.38 | -7.3583 | -0.5024 |
| -5.88107 | 0.19163 | -6.23219 | -0.1075 | -7.25571 | -0.3795 | -7.3572 | -0.5019 |
| -5.88639 | 0.19212 | -6.24615 | -0.1069 | -7.18139 | -0.379 | -7.35822 | -0.5014 |
| -5.89076 | 0.19262 | -6.24157 | -0.1065 | -7.25783 | -0.3785 | -7.36512 | -0.5009 |
| -5.89757 | 0.19312 | -6.25156 | -0.106 | -7.15507 | -0.378 | -7.36074 | -0.5004 |
| -5.9024 | 0.19363 | -6.26019 | -0.1054 | -7.23555 | -0.3775 | -7.3723 | -0.4999 |
| -5.90588 | 0.19412 | -6.25001 | -0.1049 | -7.17915 | -0.377 | -7.37011 | -0.4994 |
| -5.90868 | 0.19462 | -6.2594 | -0.1044 | -7.21833 | -0.3765 | -7.37852 | -0.4989 |
| -5.91293 | 0.19513 | -6.26417 | -0.104 | -7.17038 | -0.376 | -7.38534 | -0.4984 |
| -5.91151 | 0.19563 | -6.26778 | -0.1035 | -7.20419 | -0.3755 | -7.38963 | -0.4979 |
| -5.91865 | 0.19611 | -6.28885 | -0.1029 | -7.19442 | -0.375 | -7.39671 | -0.4974 |
| -5.92738 | 0.19661 | -6.29268 | -0.1025 | -7.22983 | -0.3745 | -7.40251 | -0.4969 |
| -5.92885 | 0.19711 | -6.29827 | -0.102 | -7.18836 | -0.374 | -7.41301 | -0.4963 |
| -5.93405 | 0.19762 | -6.28297 | -0.1015 | -7.25484 | -0.3735 | -7.41462 | -0.4959 |
| -5.94082 | 0.19811 | -6.29225 | -0.101 | -7.2064 | -0.373 | -7.42386 | -0.4954 |
| -5.93968 | 0.19861 | -6.31033 | -0.1005 | -7.25689 | -0.3725 | -7.42358 | -0.4949 |
| -5.94233 | 0.19911 | -6.30205 | -0.1 | -7.22465 | -0.372 | -7.41489 | -0.4944 |
| -5.95311 | 0.19961 | -6.30753 | -0.0995 | -7.26393 | -0.3715 | -7.42569 | -0.4939 |
| -5.95664 | 0.20011 | -6.3332 | -0.099 | -7.2714 | -0.371 | -7.43753 | -0.4934 |
| -5.96617 | 0.2006 | -6.33348 | -0.0985 | -7.30287 | -0.3705 | -7.43753 | -0.4929 |
| -5.96297 | 0.2011 | -6.3364 | -0.098 | -7.22194 | -0.37 | -7.44294 | -0.4924 |
| -5.97021 | 0.20161 | -6.35311 | -0.0975 | -7.29004 | -0.3695 | -7.44717 | -0.4919 |
| -5.97265 | 0.20211 | -6.35581 | -0.097 | -7.2346 | -0.369 | -7.46081 | -0.4914 |
| -5.97184 | 0.2026 | -6.34571 | -0.0965 | -7.2626 | -0.3685 | -7.46131 | -0.4909 |
| -5.97469 | 0.2031 | -6.35616 | -0.096 | -7.21092 | -0.3681 | -7.46281 | -0.4904 |
| -5.97224 | 0.20361 | -6.35933 | -0.0955 | -7.26266 | -0.3676 | -7.46572 | -0.4899 |
| -5.97881 | 0.20411 | -6.35665 | -0.095 | -7.24038 | -0.3671 | -7.47541 | -0.4894 |
| -5.99268 | 0.2046 | -6.38413 | -0.0945 | -7.29044 | -0.3666 | -7.48796 | -0.4889 |
| -6.00083 | 0.20511 | -6.38746 | -0.094 | -7.27522 | -0.3661 | -7.48405 | -0.4884 |
| -6.00087 | 0.20561 | -6.38476 | -0.0935 | -7.27095 | -0.3656 | -7.48849 | -0.4879 |
| -6.00537 | 0.20611 | -6.38788 | -0.093 | -7.24406 | -0.3651 | -7.50994 | -0.4874 |
| -6.0171 | 0.2066 | -6.39615 | -0.0925 | -7.2798 | -0.3646 | -7.50023 | -0.4869 |
| -6.0185 | 0.2071 | -6.40199 | -0.092 | -7.24116 | -0.3641 | -7.49946 | -0.4864 |
| -6.02009 | 0.2076 | -6.4125 | -0.0915 | -7.33218 | -0.3636 | -7.50716 | -0.4859 |
| -6.02141 | 0.20811 | -6.41583 | -0.091 | -7.24206 | -0.3631 | -7.50099 | -0.4854 |
| -6.02104 | 0.2086 | -6.39816 | -0.0905 | -7.3151 | -0.3626 | -7.50771 | -0.4849 |
| -6.02669 | 0.20909 | -6.41713 | -0.09 | -7.27276 | -0.3621 | -7.50483 | -0.4844 |
| -6.03405 | 0.2096 | -6.41947 | -0.0895 | -7.31717 | -0.3616 | -7.50838 | -0.4839 |
| -6.04163 | 0.2101 | -6.44776 | -0.089 | -7.32629 | -0.3611 | -7.52125 | -0.4834 |
| -6.04518 | 0.21059 | -6.42942 | -0.0885 | -7.39474 | -0.3606 | -7.51016 | -0.4829 |
| -6.05345 | 0.21109 | -6.44893 | -0.088 | -7.26545 | -0.3601 | -7.53133 | -0.4824 |
| -6.06591 | 0.2116 | -6.44978 | -0.0875 | -7.38937 | -0.3596 | -7.53854 | -0.4819 |
| -6.07068 | 0.21209 | -6.44557 | -0.087 | -7.28943 | -0.3591 | -7.53439 | -0.4814 |
| -6.06778 | 0.21259 | -6.44923 | -0.0865 | -7.41587 | -0.3586 | -7.52736 | -0.4809 |
| -6.06946 | 0.21308 | -6.46482 | -0.086 | -7.29071 | -0.358 | -7.52783 | -0.4804 |
| -6.07816 | 0.21359 | -6.46279 | -0.0855 | -7.4712 | -0.3576 | -7.54697 | -0.4799 |
| -6.0906 | 0.21409 | -6.45877 | -0.085 | -7.29396 | -0.3571 | -7.54478 | -0.4794 |
| -6.08895 | 0.21459 | -6.50301 | -0.0845 | -7.4304 | -0.3566 | -7.56763 | -0.4789 |
| -6.10281 | 0.21508 | -6.48936 | -0.084 | -7.33702 | -0.3561 | -7.5747 | -0.4784 |
| -6.10369 | 0.21558 | -6.47954 | -0.0835 | -7.54141 | -0.3556 | -7.58758 | -0.4779 |
| -6.10991 | 0.21609 | -6.49675 | -0.083 | -7.35042 | -0.3551 | -7.58812 | -0.4774 |
| -6.1156 | 0.21658 | -6.51268 | -0.0825 | -7.5124 | -0.3546 | -7.58772 | -0.4769 |
| -6.11289 | 0.21708 | -6.49402 | -0.082 | -7.31296 | -0.3541 | -7.61428 | -0.4764 |
| -6.13638 | 0.21758 | -6.5107 | -0.0815 | -7.51703 | -0.3536 | -7.60752 | -0.4759 |
| -6.12814 | 0.21809 | -6.51446 | -0.081 | -7.32878 | -0.3533 | -7.61371 | -0.4754 |
| -6.14176 | 0.21858 | -6.51588 | -0.0805 | -7.56118 | -0.3528 | -7.62346 | -0.4749 |
| -6.14309 | 0.21907 | -6.50336 | -0.08 | -7.3668 | -0.3523 | -7.61442 | -0.4744 |
| -6.15465 | 0.21957 | -6.52424 | -0.0795 | -7.64898 | -0.3518 | -7.59935 | -0.4739 |
| -6.15107 | 0.22007 | -6.55251 | -0.079 | -7.34109 | -0.3513 | -7.61485 | -0.4734 |
| -6.14327 | 0.22059 | -6.54718 | -0.0785 | -7.65471 | -0.3508 | -7.63091 | -0.4729 |
| -6.15372 | 0.22107 | -6.5714 | -0.078 | -7.44688 | -0.3503 | -7.64031 | -0.4724 |
| -6.18046 | 0.22157 | -6.56672 | -0.0775 | -7.64546 | -0.3498 | -7.63685 | -0.4719 |
| -6.19246 | 0.22206 | -6.56456 | -0.077 | -7.38921 | -0.3493 | -7.64166 | -0.4714 |
| -6.16973 | 0.22257 | -6.55751 | -0.0765 | -7.5675 | -0.3488 | -7.66035 | -0.4709 |
| -6.16571 | 0.22308 | -6.58685 | -0.076 | -7.42938 | -0.3483 | -7.64091 | -0.4704 |
| -6.18769 | 0.22357 | -6.57205 | -0.0755 | -7.64348 | -0.3478 | -7.66067 | -0.4699 |
| -6.19409 | 0.22407 | -6.5855 | -0.075 | -7.3439 | -0.3473 | -7.66463 | -0.4694 |
| -6.18983 | 0.22458 | -6.57646 | -0.0745 | -7.63925 | -0.3468 | -7.66607 | -0.4689 |
| -6.20322 | 0.22507 | -6.57918 | -0.074 | -7.44056 | -0.3463 | -7.66944 | -0.4684 |
| -6.20468 | 0.22557 | -6.60487 | -0.0735 | -7.68369 | -0.3458 | -7.68469 | -0.4679 |
| -6.21774 | 0.22607 | -6.60715 | -0.073 | -7.40216 | -0.3453 | -7.68536 | -0.4674 |
| -6.21746 | 0.22657 | -6.62066 | -0.0725 | -7.70328 | -0.3448 | -7.68754 | -0.4669 |
| -6.22556 | 0.22707 | -6.59869 | -0.072 | -7.47079 | -0.3443 | -7.69244 | -0.4664 |
| -6.22475 | 0.22757 | -6.60068 | -0.0715 | -7.75404 | -0.3438 | -7.68889 | -0.4659 |
| -6.26737 | 0.22806 | -6.61435 | -0.071 | -7.48248 | -0.3433 | -7.695 | -0.4654 |
| -6.25524 | 0.22858 | -6.60347 | -0.0705 | -7.76254 | -0.3428 | -7.68771 | -0.4649 |
| -6.24864 | 0.22907 | -6.65517 | -0.07 | -7.54213 | -0.3423 | -7.70607 | -0.4644 |
| -6.25618 | 0.22956 | -6.64333 | -0.0695 | -7.74016 | -0.3418 | -7.7031 | -0.4639 |
| -6.29783 | 0.23006 | -6.6783 | -0.069 | -7.43152 | -0.3413 | -7.72525 | -0.4634 |
| -6.2926 | 0.23056 | -6.65487 | -0.0685 | -7.73414 | -0.3408 | -7.75365 | -0.4608 |
| -6.27827 | 0.23107 | -6.65223 | -0.068 | -7.42975 | -0.3403 | -7.73097 | -0.4603 |
| -6.29388 | 0.23156 | -6.67151 | -0.0675 | -7.75463 | -0.3398 | -7.7258 | -0.4598 |
| -6.2772 | 0.23207 | -6.68977 | -0.067 | -7.50241 | -0.3393 | -7.72801 | -0.4593 |
| -6.28828 | 0.23257 | -6.69448 | -0.0665 | -7.91844 | -0.3388 | -7.74073 | -0.4588 |
| -6.29679 | 0.23307 | -6.68018 | -0.066 | -7.56967 | -0.3383 | -7.75876 | -0.4583 |
| -6.31677 | 0.23356 | -6.67417 | -0.0655 | -7.78173 | -0.3378 | -7.76918 | -0.4578 |
| -6.31498 | 0.23405 | -6.7176 | -0.065 | -7.56344 | -0.3373 | -7.78867 | -0.4573 |
| -6.33951 | 0.23457 | -6.70649 | -0.0645 | -7.84982 | -0.3368 | -7.80863 | -0.4568 |
| -6.32985 | 0.23506 | -6.73203 | -0.064 | -7.50428 | -0.3363 | -7.82515 | -0.4563 |
| -6.33489 | 0.23556 | -6.71308 | -0.0635 | -7.87211 | -0.3358 | -7.83921 | -0.4558 |
| -6.35694 | 0.23605 | -6.71533 | -0.063 | -7.45665 | -0.3353 | -7.84836 | -0.4553 |
| -6.36141 | 0.23657 | -6.74733 | -0.0625 | -7.8416 | -0.3348 | -7.85945 | -0.4548 |
| -6.36301 | 0.23707 | -6.75618 | -0.062 | -7.5756 | -0.3343 | -7.87263 | -0.4543 |
| -6.38007 | 0.23756 | -6.74418 | -0.0615 | -7.77882 | -0.3338 | -7.88968 | -0.4538 |
| -6.39686 | 0.23805 | -6.83003 | -0.061 | -7.61641 | -0.3333 | -7.89915 | -0.4533 |
| -6.39675 | 0.23856 | -6.78466 | -0.0605 | -7.91844 | -0.3328 | -7.90688 | -0.4528 |
| -6.41162 | 0.23906 | -6.74249 | -0.06 | -7.50066 | -0.3323 | -7.91107 | -0.4523 |
| -6.42262 | 0.23955 | -6.77769 | -0.0595 | -7.70642 | -0.3318 | -7.91192 | -0.4518 |
| -6.39147 | 0.24005 | -6.7939 | -0.059 | -7.58625 | -0.3313 | -7.92016 | -0.4513 |
| -6.41828 | 0.24055 | -6.79894 | -0.0585 | -7.87911 | -0.3308 | -7.93654 | -0.4508 |
| -6.44105 | 0.24107 | -6.78096 | -0.058 | -7.56306 | -0.3303 | -7.95387 | -0.4503 |
| -6.46105 | 0.24155 | -6.80279 | -0.0575 | -8.03517 | -0.3298 | -7.95824 | -0.4498 |
| -6.45284 | 0.24204 | -6.8071 | -0.057 | -7.65988 | -0.3293 | -7.96296 | -0.4493 |
| -6.47599 | 0.24254 | -6.79309 | -0.0565 | -7.9755 | -0.3288 | -7.97257 | -0.4488 |
| -6.48466 | 0.24305 | -6.80059 | -0.056 | -7.5786 | -0.3283 | -7.98807 | -0.4483 |
| -6.51414 | 0.24355 | -6.83462 | -0.0555 | -7.98941 | -0.3278 | -8.00344 | -0.4478 |
| -6.49093 | 0.24405 | -6.82783 | -0.055 | -7.73209 | -0.3273 | -8.00974 | -0.4473 |
| -6.47547 | 0.24456 | -6.8499 | -0.0545 | -7.9755 | -0.3268 | -8.01829 | -0.4468 |
| -6.48228 | 0.24506 | -6.85021 | -0.054 | -7.67708 | -0.3263 | -8.02628 | -0.4463 |
| -6.50376 | 0.24555 | -6.85006 | -0.0535 | -8.09568 | -0.3258 | -8.03742 | -0.4458 |
| -6.4908 | 0.24605 | -6.91672 | -0.053 | -7.59201 | -0.3253 | -8.0535 | -0.4454 |
| -6.55471 | 0.24655 | -6.79026 | -0.0523 | -8.02482 | -0.3248 | -8.07224 | -0.4448 |
| -6.53328 | 0.24705 | -6.8779 | -0.052 | -7.68286 | -0.3243 | -8.08172 | -0.4443 |
| -6.58071 | 0.24754 | -6.90432 | -0.0515 | -8.04846 | -0.3238 | -8.09268 | -0.4438 |
| -6.57512 | 0.24804 | -6.88104 | -0.051 | -7.67333 | -0.3233 | -8.10048 | -0.4434 |
| -6.59808 | 0.24854 | -6.92033 | -0.0505 | -8.1837 | -0.3228 | -8.09827 | -0.4428 |
| -6.60189 | 0.24905 | -6.8157 | -0.0498 | -7.6688 | -0.3223 | -8.10117 | -0.4423 |
| -6.5938 | 0.24955 | -6.96716 | -0.0495 | -7.94955 | -0.3218 | -8.10476 | -0.4418 |
| -6.62617 | 0.25 | -6.90015 | -0.0489 | -7.84788 | -0.3213 | -8.11565 | -0.4413 |
| -6.91542 | 0.2531 | -6.90485 | -0.0484 | -8.51896 | -0.3208 | -8.1348 | -0.4408 |
| -6.88639 | 0.2536 | -6.95797 | -0.0479 | -7.71708 | -0.3203 | -8.15547 | -0.4403 |
| -6.85918 | 0.2541 | -6.91583 | -0.0474 | -8.15606 | -0.3198 | -8.1716 | -0.4398 |
| -6.84894 | 0.2546 | -6.95896 | -0.0469 | -7.76696 | -0.3193 | -8.20975 | -0.4393 |
| -6.84103 | 0.2552 | -6.96274 | -0.0464 | -8.53086 | -0.3188 | -8.24333 | -0.4388 |
| -6.84043 | 0.2557 | -6.96474 | -0.0459 | -7.67643 | -0.3183 | -8.2577 | -0.4383 |
| -6.84558 | 0.2562 | -6.97469 | -0.0454 | -8.28762 | -0.3178 | -8.26216 | -0.4379 |
| -6.85294 | 0.2567 | -6.94436 | -0.0449 | -7.75777 | -0.3173 | -8.25764 | -0.4374 |
| -6.85918 | 0.2572 | -6.94302 | -0.0444 | -8.04654 | -0.3168 | -8.25658 | -0.4369 |
| -6.87257 | 0.2577 | -7.02033 | -0.0439 | -7.78634 | -0.3163 | -8.27393 | -0.4364 |
| -6.89279 | 0.2581 | -6.97366 | -0.0434 | -8.51522 | -0.3158 | -8.28277 | -0.4358 |
| -6.90623 | 0.2586 | -7.05031 | -0.0429 | -7.76675 | -0.3153 | -8.28635 | -0.4354 |
| -6.92118 | 0.2591 | -7.03049 | -0.0424 | -8.48775 | -0.3148 | -8.30635 | -0.4349 |
| -6.95039 | 0.2596 | -7.14466 | -0.0419 | -7.74512 | -0.3143 | -8.32834 | -0.4343 |
| -6.98255 | 0.2601 | -7.00952 | -0.0414 | -7.8062 | -0.3133 | -8.37704 | -0.4338 |
| -7.01601 | 0.2606 | -7.01579 | -0.0409 | -8.58519 | -0.3128 | -8.38125 | -0.4333 |
| -7.05071 | 0.2611 | -7.03898 | -0.0404 | -7.78677 | -0.3123 | -8.39311 | -0.4329 |
| -7.08413 | 0.2616 | -7.06145 | -0.0399 | -8.79767 | -0.3118 | -8.41274 | -0.4323 |
| -7.131 | 0.2621 | -7.103 | -0.0394 | -7.95201 | -0.3113 | -8.44688 | -0.4318 |
| -7.16178 | 0.2626 | -7.18773 | -0.0389 | -8.5613 | -0.3108 | -8.47049 | -0.4313 |
| -7.2107 | 0.2631 | -7.05622 | -0.0384 | -7.74898 | -0.3103 | -8.48321 | -0.4309 |
| -7.25104 | 0.2636 | -7.12189 | -0.0379 | -8.37278 | -0.3098 | -8.51274 | -0.4303 |
| -7.30338 | 0.2641 | -7.10217 | -0.0374 | -7.74647 | -0.3093 | -8.5734 | -0.4299 |
| -7.36714 | 0.2646 | -7.09778 | -0.0369 | -8.26482 | -0.3088 | -8.59771 | -0.4294 |
| -7.43842 | 0.2651 | -7.16582 | -0.0364 | -7.96138 | -0.3083 | -8.62042 | -0.4289 |
| -7.51485 | 0.2656 | -7.17322 | -0.0359 | -8.55124 | -0.3078 | -8.66273 | -0.4284 |
| -7.62033 | 0.2661 | -7.12536 | -0.0354 | -8.02775 | -0.3073 | -8.72489 | -0.4278 |
| -8.77676 | 0.2666 | -7.11873 | -0.0349 | -8.78761 | -0.3068 | -9.65752 | -0.4273 |
| -8.87877 | 0.2671 | -7.18941 | -0.0344 | -7.88701 | -0.3063 | -9.58532 | -0.4268 |
| -8.97881 | 0.2676 | -7.16233 | -0.0339 | -9.04808 | -0.3058 | -9.53403 | -0.4263 |
| -9.33923 | 0.2681 | -7.27143 | -0.0334 | -7.86726 | -0.3053 | -9.48923 | -0.4258 |
| -9.33423 | 0.2686 | -7.18639 | -0.0329 | -8.92857 | -0.3048 | -9.4496 | -0.4253 |
| -9.09724 | 0.2691 | -7.27881 | -0.0324 | -8.03592 | -0.3043 | -9.42386 | -0.4248 |
| -8.77314 | 0.2696 | -7.32849 | -0.0319 | -9.00974 | -0.3038 | -9.42331 | -0.4243 |
| -8.5397 | 0.2701 | -7.27021 | -0.0314 | -7.95325 | -0.3033 | -9.43536 | -0.4238 |
| -8.39545 | 0.2705 | -7.21471 | -0.0309 | -9.02445 | -0.3028 | -9.45635 | -0.4234 |
| -8.29886 | 0.271 | -7.28422 | -0.0304 | -8.25441 | -0.3023 | -9.51669 | -0.4228 |
| -8.22643 | 0.2715 | -7.27306 | -0.0299 | -8.44833 | -0.3018 | -9.5769 | -0.4224 |
| -8.13841 | 0.272 | -7.23817 | -0.0294 | -7.9274 | -0.3013 | -9.67414 | -0.4219 |
| -8.07201 | 0.2725 | -7.33489 | -0.0289 | -9.36448 | -0.3008 | -9.76075 | -0.4214 |
| -8.0048 | 0.273 | -7.52381 | -0.0284 | -8.13348 | -0.3003 | -9.92594 | -0.4209 |
| -7.95234 | 0.2735 | -7.37608 | -0.0279 | -8.98706 | -0.2998 | -10.23697 | -0.4204 |
| -7.8986 | 0.2739 | -7.36223 | -0.0274 | -8.24008 | -0.2993 | -10.62783 | -0.4198 |
| -7.84315 | 0.2744 | -7.28464 | -0.0269 | -8.79529 | -0.2988 | -10.00309 | -0.4194 |
| -7.80217 | 0.2749 | -7.53232 | -0.0265 | -7.96646 | -0.2983 | -9.71997 | -0.4189 |
| -7.7508 | 0.2754 | -7.49132 | -0.026 | -8.57173 | -0.2978 | -9.53074 | -0.4183 |
| -7.7176 | 0.2759 | -7.36153 | -0.0254 | -8.62317 | -0.2973 | -9.38878 | -0.4178 |
| -6.70708 | 0.2764 | -7.29654 | -0.0249 | -8.80664 | -0.2968 | -9.27954 | -0.4174 |
| -6.61618 | 0.2775 | -7.57548 | -0.024 | -8.09783 | -0.2963 | -9.19034 | -0.4169 |
| -7.56177 | 0.278 | -7.56889 | -0.0225 | -10.37984 | -0.2958 | -9.10231 | -0.4164 |
| -7.49757 | 0.2785 | -7.5293 | -0.0215 | -8.24997 | -0.2953 | -9.03704 | -0.4159 |
| -7.36512 | 0.279 | -7.40696 | -0.0209 | -9.09611 | -0.2948 | -8.97811 | -0.4154 |
| -7.23695 | 0.2795 | -7.4749 | -0.0204 | -8.7258 | -0.2943 | -8.93446 | -0.4149 |
| -7.14237 | 0.28 | -7.53755 | -0.02 | -9.88042 | -0.2938 | -8.88489 | -0.4144 |
| -7.06424 | 0.2805 | -7.56785 | -0.0195 | -8.39878 | -0.2933 | -8.84885 | -0.4139 |
| -6.9974 | 0.281 | -7.60504 | -0.0189 | -8.59757 | -0.2928 | -8.81489 | -0.4134 |
| -6.9431 | 0.2814 | -7.79241 | -0.0185 | -8.47727 | -0.2923 | -8.78424 | -0.413 |
| -6.89585 | 0.2819 | -7.96979 | -0.018 | -8.38433 | -0.2913 | -8.74762 | -0.4125 |
| -6.85981 | 0.2824 | -8.66492 | -0.0175 | -9.18922 | -0.2908 | -8.72324 | -0.412 |
| -6.8274 | 0.2829 | -8.34827 | -0.0171 | -8.71493 | -0.2903 | -8.69193 | -0.4115 |
| -6.79642 | 0.2834 | -10.14073 | -0.0165 | -8.64016 | -0.2898 | -8.66623 | -0.411 |
| -6.76904 | 0.2839 | -9.59251 | -0.016 | -8.47675 | -0.2893 | -8.18009 | -0.4089 |
| -6.74473 | 0.2844 | -8.55712 | -0.0155 | -8.57483 | -0.2888 | -8.29908 | -0.4084 |
| -6.7217 | 0.2849 | -8.07032 | -0.0151 | -8.55967 | -0.2878 | -8.42468 | -0.4079 |
| -6.70049 | 0.2854 | -8.24119 | -0.0146 | -8.32731 | -0.2873 | -8.49394 | -0.4074 |
| -6.47912 | 0.2865 | -8.21045 | -0.0141 | -8.21003 | -0.2823 | -8.53474 | -0.4069 |
| -6.71783 | 0.287 | -7.93246 | -0.0137 | -8.1826 | -0.2803 | -8.52343 | -0.4064 |
| -6.8315 | 0.2894 | -7.86035 | -0.0132 | -8.15497 | -0.2793 | -8.48743 | -0.4059 |
| -6.76624 | 0.2899 | -7.62075 | -0.0124 | -8.22907 | -0.2773 | -8.45912 | -0.4054 |
| -6.70421 | 0.2904 | -8.72022 | -0.012 | -8.10161 | -0.2763 | -8.39525 | -0.4049 |
| -6.33753 | 0.2915 | -8.06981 | -0.0116 | -7.93833 | -0.2753 | -8.33875 | -0.4044 |
| -6.49444 | 0.292 | -7.78452 | -0.0114 | -8.13588 | -0.2748 | -8.29024 | -0.4039 |
| -6.58939 | 0.2925 | -8.15949 | -0.0105 | -7.97484 | -0.2743 | -8.24752 | -0.4034 |
| -6.51698 | 0.293 | -7.80362 | -0.0104 | -7.88728 | -0.2733 | -8.21691 | -0.4029 |
| -6.47834 | 0.2935 | -7.78452 | -0.0102 | -8.15085 | -0.2728 | -8.1948 | -0.4024 |
| -6.44201 | 0.294 | -7.49695 | -0.0089 | -7.99313 | -0.2723 | -8.18868 | -0.4019 |
| -6.45051 | 0.2945 | -8.36288 | -0.0085 | -7.98539 | -0.2718 | -8.17407 | -0.4014 |
| -6.41805 | 0.295 | -7.78585 | -0.0084 | -7.95918 | -0.2713 | -8.15271 | -0.4009 |
| -6.42343 | 0.2955 | -7.78452 | -0.008 | -8.13602 | -0.2708 | -8.12475 | -0.4004 |
| -6.40616 | 0.296 | -8.06523 | -0.007 | -7.90382 | -0.2703 | -8.11601 | -0.3999 |
| -6.40849 | 0.2965 | -7.79716 | -0.0069 | -8.08758 | -0.2698 | -8.10842 | -0.3994 |
| -6.39051 | 0.297 | -7.78452 | -0.0067 | -7.9716 | -0.2693 | -8.11238 | -0.3989 |
| -6.40055 | 0.2975 | -7.78452 | -0.0055 | -7.90576 | -0.2688 | -8.10472 | -0.3984 |
| -6.38216 | 0.298 | -7.78452 | -0.0052 | -7.84473 | -0.2683 | -8.10886 | -0.3979 |
| -6.37561 | 0.2985 | -7.62505 | -0.004 | -7.867 | -0.2678 | -8.11002 | -0.3974 |
| -6.38206 | 0.299 | -7.54703 | -0.0036 | -7.91901 | -0.2673 | -8.111 | -0.397 |
| -6.37799 | 0.2995 | -7.74057 | -0.003 | -7.84909 | -0.2668 | -8.10048 | -0.3964 |
| -6.37903 | 0.3 | -7.70044 | -0.0025 | -7.88146 | -0.2663 | -8.0897 | -0.3959 |
| -6.38998 | 0.3005 | -7.49355 | -0.002 | -7.9315 | -0.2658 | -8.09268 | -0.3954 |
| -6.36603 | 0.301 | -7.59594 | -0.0015 | -7.86726 | -0.2653 | -8.0813 | -0.395 |
| -6.34688 | 0.3015 | -7.32333 | -0.0011 | -7.83049 | -0.2648 | -8.07798 | -0.3944 |
| -6.35232 | 0.302 | -7.47244 | -5E-4 | -7.83072 | -0.2643 | -8.06738 | -0.3939 |
| -6.33564 | 0.3025 | -7.49206 | -1E-4 | -7.74917 | -0.2638 | -8.059 | -0.3934 |
| -6.35942 | 0.303 | -7.55019 | 4E-4 | -7.87599 | -0.2633 | -8.04962 | -0.3929 |
| -6.35018 | 0.3035 | -7.46482 | 9E-4 | -7.75247 | -0.2628 | -8.03968 | -0.3924 |
| -6.33517 | 0.304 | -7.44255 | 0.0014 | -7.74359 | -0.2623 | -8.02482 | -0.3919 |
| -6.31265 | 0.3045 | -7.49348 | 0.002 | -7.74666 | -0.2618 | -8.01435 | -0.3914 |
| -6.30645 | 0.305 | -7.52974 | 0.0024 | -7.76214 | -0.2614 | -8.01116 | -0.3909 |
| -6.3256 | 0.3055 | -7.33386 | 0.0029 | -7.7811 | -0.2609 | -8.00553 | -0.3904 |
| -6.31185 | 0.306 | -7.33012 | 0.0034 | -7.78361 | -0.2603 | -7.99825 | -0.3899 |
| -6.2999 | 0.3065 | -7.38202 | 0.0039 | -7.77081 | -0.2599 | -7.99791 | -0.3894 |
| -6.29878 | 0.307 | -7.3816 | 0.0044 | -7.86675 | -0.2593 | -7.99449 | -0.3889 |
| -6.2993 | 0.3075 | -7.3365 | 0.0049 | -7.80006 | -0.2589 | -7.98439 | -0.3884 |
| -6.28075 | 0.308 | -7.30656 | 0.0054 | -7.85424 | -0.2584 | -7.98639 | -0.3879 |
| -6.28634 | 0.3085 | -7.43721 | 0.0059 | -7.89615 | -0.2538 | -7.98207 | -0.3874 |
| -6.29132 | 0.309 | -7.31462 | 0.0064 | -7.91192 | -0.2513 | -7.97484 | -0.3869 |
| -6.27011 | 0.3095 | -7.29055 | 0.0069 | -7.83755 | -0.2509 | -7.97192 | -0.3864 |
| -6.27819 | 0.31 | -7.30244 | 0.0074 | -7.78571 | -0.2489 | -7.96487 | -0.3859 |
| -6.26003 | 0.3105 | -7.22263 | 0.0079 | -7.90052 | -0.2479 | -7.96138 | -0.3854 |
| -6.27067 | 0.311 | -7.2431 | 0.0084 | -7.88542 | -0.2473 | -7.95699 | -0.3849 |
| -6.26035 | 0.3115 | -7.32228 | 0.0089 | -7.6784 | -0.2469 | -7.95356 | -0.3844 |
| -6.25399 | 0.312 | -7.30555 | 0.0094 | -7.7293 | -0.2464 | -7.94986 | -0.3839 |
| -6.25003 | 0.3125 | -7.16455 | 0.0099 | -7.69654 | -0.2454 | -7.94103 | -0.3834 |
| -6.24413 | 0.313 | -7.24846 | 0.0104 | -7.6078 | -0.2449 | -7.92711 | -0.3829 |
| -6.24344 | 0.3135 | -7.1671 | 0.0109 | -7.6696 | -0.2444 | -7.91276 | -0.3825 |
| -6.23114 | 0.314 | -7.28758 | 0.0114 | -7.73283 | -0.2434 | -7.90939 | -0.3819 |
| -6.22841 | 0.3145 | -7.19415 | 0.0119 | -7.59703 | -0.2394 | -7.90438 | -0.3814 |
| -6.22019 | 0.315 | -7.11759 | 0.0124 | -7.66831 | -0.2384 | -7.90576 | -0.381 |
| -6.21746 | 0.3155 | -7.15761 | 0.0129 | -7.75777 | -0.2374 | -7.90327 | -0.3805 |
| -6.21853 | 0.316 | -7.16233 | 0.0134 | -7.57134 | -0.2369 | -7.90355 | -0.3799 |
| -6.21112 | 0.3164 | -7.1884 | 0.0139 | -7.74054 | -0.2363 | -7.90465 | -0.3794 |
| -6.20733 | 0.317 | -7.22628 | 0.0144 | -7.57095 | -0.2359 | -7.8997 | -0.379 |
| -6.1986 | 0.3175 | -7.15636 | 0.0149 | -7.67333 | -0.2354 | -7.8921 | -0.3784 |
| -6.20038 | 0.318 | -7.20032 | 0.0154 | -7.60543 | -0.2349 | -7.88068 | -0.3779 |
| -6.19832 | 0.3185 | -7.12652 | 0.0158 | -7.64379 | -0.2344 | -7.8693 | -0.3774 |
| -6.19004 | 0.319 | -7.07521 | 0.0163 | -7.59147 | -0.2338 | -7.86472 | -0.3769 |
| -6.19586 | 0.3195 | -7.0607 | 0.0168 | -7.74035 | -0.2334 | -7.8582 | -0.3765 |
| -6.1947 | 0.32 | -7.20448 | 0.0174 | -7.58214 | -0.2329 | -7.85498 | -0.3759 |
| -6.17718 | 0.3204 | -7.14254 | 0.0179 | -7.66607 | -0.2323 | -7.85995 | -0.3755 |
| -6.16298 | 0.321 | -7.12536 | 0.0184 | -7.58986 | -0.2319 | -7.86624 | -0.375 |
| -6.16819 | 0.3215 | -7.08516 | 0.0188 | -7.75131 | -0.2313 | -7.86472 | -0.3745 |
| -6.16501 | 0.3219 | -7.05945 | 0.0193 | -7.66896 | -0.2309 | -7.86271 | -0.374 |
| -6.16298 | 0.3224 | -7.12102 | 0.0199 | -7.67009 | -0.2303 | -7.85252 | -0.3734 |
| -6.15971 | 0.323 | -7.0929 | 0.0204 | -7.59963 | -0.2298 | -7.84618 | -0.373 |
| -6.1582 | 0.3235 | -7.04473 | 0.0208 | -7.7103 | -0.2293 | -7.84666 | -0.3725 |
| -6.15733 | 0.3239 | -7.11051 | 0.0214 | -7.6373 | -0.2289 | -7.84065 | -0.3719 |
| -6.14911 | 0.3244 | -7.02561 | 0.0218 | -7.67938 | -0.2283 | -7.84088 | -0.3714 |
| -6.14527 | 0.3249 | -7.0948 | 0.0223 | -7.68186 | -0.2279 | -7.83283 | -0.371 |
| -6.14636 | 0.3255 | -7.01693 | 0.0228 | -7.66543 | -0.2273 | -7.82862 | -0.3705 |
| -6.13496 | 0.3259 | -7.07186 | 0.0233 | -7.64577 | -0.2269 | -7.82723 | -0.3699 |
| -6.12326 | 0.3264 | -7.06981 | 0.0238 | -7.69024 | -0.2263 | -7.827 | -0.3695 |
| -6.12315 | 0.3269 | -7.03283 | 0.0243 | -7.71726 | -0.2258 | -7.82932 | -0.369 |
| -6.12796 | 0.3274 | -7.08146 | 0.0248 | -7.673 | -0.2253 | -7.82492 | -0.3685 |
| -6.1224 | 0.3279 | -7.01354 | 0.0253 | -7.73078 | -0.2248 | -7.82262 | -0.368 |
| -6.11765 | 0.3284 | -7.04425 | 0.0258 | -7.60948 | -0.2243 | -7.81829 | -0.3675 |
| -6.11588 | 0.3289 | -7.04958 | 0.0263 | -7.71744 | -0.2238 | -7.80597 | -0.367 |
| -6.11503 | 0.3294 | -7.00224 | 0.0268 | -7.65346 | -0.2233 | -7.80355 | -0.3665 |
| -6.11031 | 0.3299 | -7.00465 | 0.0273 | -7.74378 | -0.2229 | -7.8018 | -0.366 |
| -6.11205 | 0.3304 | -6.97572 | 0.0278 | -7.73041 | -0.2218 | -7.80006 | -0.3654 |
| -6.11221 | 0.3309 | -7.02216 | 0.0283 | -7.68453 | -0.2214 | -7.80333 | -0.365 |
| -6.11081 | 0.3314 | -7.0018 | 0.0288 | -7.74608 | -0.2209 | -7.79616 | -0.3645 |
| -6.11165 | 0.3319 | -7.00049 | 0.0293 | -7.60752 | -0.2203 | -7.79529 | -0.3639 |
| -6.09686 | 0.3324 | -7.01444 | 0.0298 | -7.66209 | -0.2199 | -7.78952 | -0.3634 |
| -6.09194 | 0.3329 | -7.02607 | 0.0303 | -7.63865 | -0.2193 | -7.77285 | -0.363 |
| -6.0941 | 0.3335 | -6.99229 | 0.0308 | -7.74801 | -0.2189 | -7.76374 | -0.3625 |
| -6.08714 | 0.3339 | -6.96837 | 0.0313 | -7.62273 | -0.2183 | -7.76154 | -0.362 |
| -6.0905 | 0.3344 | -6.97448 | 0.0318 | -7.63328 | -0.2178 | -7.76035 | -0.3615 |
| -6.08276 | 0.3349 | -6.97716 | 0.0323 | -7.61286 | -0.2174 | -7.75876 | -0.361 |
| -6.078 | 0.3354 | -6.99616 | 0.0328 | -7.67905 | -0.2169 | -7.76015 | -0.3605 |
| -6.08365 | 0.3359 | -6.99016 | 0.0333 | -7.64031 | -0.2163 | -7.76575 | -0.36 |
| -6.07883 | 0.3364 | -6.95956 | 0.0338 | -7.67316 | -0.2159 | -7.76817 | -0.3595 |
| -6.08418 | 0.3369 | -6.89125 | 0.0343 | -7.70906 | -0.2153 | -7.76374 | -0.359 |
| -6.0688 | 0.3374 | -7.02377 | 0.0348 | -7.74417 | -0.2149 | -7.7562 | -0.3585 |
| -6.06646 | 0.3379 | -6.92893 | 0.0353 | -7.6252 | -0.2143 | -7.75228 | -0.358 |
| -6.06586 | 0.3384 | -6.94801 | 0.0358 | -7.70189 | -0.2138 | -7.75326 | -0.3575 |
| -6.05879 | 0.3389 | -6.95267 | 0.0363 | -7.71943 | -0.2133 | -7.75384 | -0.357 |
| -6.06414 | 0.3394 | -6.96535 | 0.0368 | -7.75541 | -0.2129 | -7.75679 | -0.3565 |
| -6.05909 | 0.3399 | -6.89159 | 0.0373 | -7.61074 | -0.2123 | -7.75443 | -0.356 |
| -6.04639 | 0.3404 | -6.99229 | 0.0378 | -7.67333 | -0.2119 | -7.75306 | -0.3555 |
| -6.03986 | 0.3409 | -6.95541 | 0.0383 | -7.61201 | -0.2113 | -7.75247 | -0.355 |
| -6.04244 | 0.3414 | -6.97325 | 0.0388 | -7.6613 | -0.2109 | -7.7482 | -0.3545 |
| -6.04191 | 0.3419 | -6.91404 | 0.0392 | -7.70924 | -0.2104 | -7.74207 | -0.354 |
| -6.03574 | 0.3424 | -6.86735 | 0.0397 | -7.6583 | -0.2099 | -7.73582 | -0.3535 |
| -6.03226 | 0.3429 | -6.93302 | 0.0405 | -7.59976 | -0.2094 | -7.72782 | -0.353 |
| -6.03735 | 0.3434 | -6.86004 | 0.0407 | -7.60321 | -0.2089 | -7.7187 | -0.3525 |
| -6.03405 | 0.3439 | -7.01557 | 0.0415 | -7.65752 | -0.2084 | -7.71439 | -0.352 |
| -6.02858 | 0.3444 | -6.89619 | 0.0418 | -7.63447 | -0.2079 | -7.71565 | -0.3515 |
| -6.02849 | 0.3449 | -6.98888 | 0.0423 | -7.62086 | -0.2074 | -7.71368 | -0.351 |
| -6.02328 | 0.3454 | -6.91979 | 0.0428 | -7.60738 | -0.2069 | -7.71404 | -0.3505 |
| -6.02251 | 0.3459 | -6.97572 | 0.0433 | -7.66575 | -0.2064 | -7.71154 | -0.35 |
| -6.02173 | 0.3464 | -6.96494 | 0.0438 | -7.60059 | -0.2059 | -7.7135 | -0.3495 |
| -6.018 | 0.3469 | -6.91511 | 0.0443 | -7.6899 | -0.2054 | -7.71547 | -0.349 |
| -6.01664 | 0.3474 | -6.89894 | 0.0448 | -7.56193 | -0.2049 | -7.71547 | -0.3485 |
| -6.01006 | 0.3479 | -6.93714 | 0.0453 | -7.66527 | -0.2044 | -7.71475 | -0.348 |
| -6.0041 | 0.3484 | -6.90642 | 0.0458 | -7.61258 | -0.2039 | -7.71457 | -0.3475 |
| -6.009 | 0.3489 | -6.92434 | 0.0463 | -7.62491 | -0.2034 | -7.71654 | -0.347 |
| -6.00551 | 0.3494 | -6.93884 | 0.0468 | -7.61159 | -0.2029 | -7.71726 | -0.3465 |
| -6.00279 | 0.3499 | -6.88754 | 0.0472 | -7.57108 | -0.2024 | -7.71672 | -0.346 |
| -6.00261 | 0.3504 | -6.86655 | 0.0483 | -7.51703 | -0.2019 | -7.71726 | -0.3455 |
| -6.00104 | 0.3509 | -6.89261 | 0.049 | -7.6157 | -0.2014 | -7.72124 | -0.345 |
| -5.99353 | 0.3514 | -6.85596 | 0.0495 | -7.53192 | -0.2009 | -7.71565 | -0.3445 |
| -5.9914 | 0.3519 | -6.88419 | 0.05 | -7.6583 | -0.2004 | -7.71762 | -0.344 |
| -5.99183 | 0.3524 | -6.82259 | 0.0507 | -7.52125 | -0.1999 | -7.71636 | -0.3435 |
| -5.99183 | 0.3529 | -6.81798 | 0.0517 | -7.6867 | -0.1994 | -7.71083 | -0.343 |
| -5.98548 | 0.3534 | -6.86495 | 0.0525 | -7.53098 | -0.1989 | -7.71013 | -0.3425 |
| -5.9859 | 0.3539 | -6.8812 | 0.053 | -7.65331 | -0.1984 | -7.70748 | -0.342 |
| -5.98047 | 0.3544 | -6.83343 | 0.0535 | -7.53723 | -0.1979 | -7.7059 | -0.3415 |
| -5.97798 | 0.3549 | -6.86368 | 0.054 | -7.63284 | -0.1974 | -7.70085 | -0.341 |
| -5.97881 | 0.3554 | -6.80878 | 0.0545 | -7.63985 | -0.1964 | -7.69448 | -0.3405 |
| -5.97224 | 0.3559 | -6.83775 | 0.055 | -7.69602 | -0.1954 | -7.68973 | -0.34 |
| -5.96738 | 0.3564 | -6.8373 | 0.0555 | -7.58986 | -0.1944 | -7.68653 | -0.3395 |
| -5.97021 | 0.3569 | -6.84944 | 0.056 | -7.53997 | -0.1939 | -7.68104 | -0.339 |
| -5.96417 | 0.3574 | -6.79635 | 0.0565 | -7.64348 | -0.1934 | -7.68054 | -0.3385 |
| -5.96059 | 0.3579 | -6.79336 | 0.057 | -7.59963 | -0.1923 | -7.68004 | -0.338 |
| -5.95429 | 0.3584 | -6.77496 | 0.0574 | -7.52701 | -0.1919 | -7.6784 | -0.3375 |
| -5.95429 | 0.3589 | -6.79093 | 0.058 | -7.65846 | -0.1914 | -7.67219 | -0.337 |
| -5.95078 | 0.3594 | -6.84775 | 0.0585 | -7.55149 | -0.1909 | -7.67203 | -0.3364 |
| -5.9539 | 0.3599 | -6.81913 | 0.059 | -7.65862 | -0.1904 | -7.72727 | -0.334 |
| -5.94462 | 0.3604 | -6.78492 | 0.0595 | -7.56547 | -0.1898 | -7.67626 | -0.3335 |
| -5.94731 | 0.3609 | -6.82856 | 0.06 | -7.5939 | -0.1894 | -7.64455 | -0.333 |
| -5.94615 | 0.3614 | -6.80155 | 0.0605 | -7.52574 | -0.1889 | -7.7059 | -0.33 |
| -5.94615 | 0.3619 | -6.8382 | 0.061 | -7.63805 | -0.1883 | -7.65455 | -0.3295 |
| -5.94424 | 0.3624 | -6.78214 | 0.0615 | -7.54916 | -0.1879 | -7.6921 | -0.3265 |
| -5.94157 | 0.3629 | -6.82988 | 0.062 | -7.5832 | -0.1874 | -7.63925 | -0.326 |
| -5.94006 | 0.3634 | -6.82216 | 0.0625 | -7.56395 | -0.1869 | -7.69465 | -0.323 |
| -5.93144 | 0.3639 | -6.80682 | 0.063 | -7.58413 | -0.1864 | -7.64546 | -0.3225 |
| -5.92959 | 0.3644 | -6.82651 | 0.0635 | -7.60598 | -0.1859 | -7.6857 | -0.3195 |
| -5.92885 | 0.3649 | -6.80598 | 0.064 | -7.60571 | -0.1854 | -7.63685 | -0.319 |
| -5.93181 | 0.3654 | -6.79539 | 0.0645 | -7.58307 | -0.1849 | -7.65956 | -0.316 |
| -5.92263 | 0.3659 | -6.7916 | 0.065 | -7.66288 | -0.1844 | -7.65752 | -0.313 |
| -5.92336 | 0.3664 | -6.7916 | 0.0654 | -7.59026 | -0.1839 | -7.65207 | -0.31 |
| -5.92775 | 0.3669 | -6.78346 | 0.066 | -7.57795 | -0.1833 | -7.63536 | -0.307 |
| -5.92555 | 0.3674 | -6.76852 | 0.0664 | -7.53628 | -0.1829 | -7.61456 | -0.304 |
| -5.92154 | 0.3679 | -6.76067 | 0.0669 | -7.58945 | -0.1819 | -7.6106 | -0.301 |
| -5.91829 | 0.3684 | -6.76281 | 0.0675 | -7.6078 | -0.1814 | -7.64076 | -0.2994 |
| -5.91578 | 0.3689 | -6.83047 | 0.068 | -7.67725 | -0.1809 | -7.59349 | -0.2989 |
| -5.90939 | 0.3694 | -6.7836 | 0.0684 | -7.54478 | -0.1804 | -7.56686 | -0.2984 |
| -5.90904 | 0.3699 | -6.74539 | 0.0695 | -7.55792 | -0.1799 | -7.57886 | -0.2979 |
| -5.90868 | 0.3704 | -6.74358 | 0.07 | -7.60404 | -0.1794 | -7.58004 | -0.2974 |
| -5.90693 | 0.3709 | -6.76357 | 0.0705 | -7.65408 | -0.1789 | -7.56674 | -0.2969 |
| -5.90066 | 0.3714 | -6.75235 | 0.071 | -7.61004 | -0.1784 | -7.56306 | -0.2964 |
| -5.89928 | 0.3719 | -6.7689 | 0.0715 | -7.58572 | -0.1774 | -7.56306 | -0.2959 |
| -5.89757 | 0.3724 | -6.77276 | 0.072 | -7.62389 | -0.1769 | -7.56458 | -0.2954 |
| -5.89551 | 0.3729 | -6.79716 | 0.0725 | -7.57651 | -0.1763 | -7.57327 | -0.2949 |
| -5.89517 | 0.3734 | -6.7583 | 0.073 | -7.63655 | -0.1759 | -7.56243 | -0.2944 |
| -5.88941 | 0.3739 | -6.76852 | 0.0734 | -7.58678 | -0.1754 | -7.54624 | -0.2939 |
| -5.88472 | 0.3744 | -6.75112 | 0.074 | -7.64791 | -0.1749 | -7.54587 | -0.2934 |
| -5.88739 | 0.3749 | -6.74697 | 0.0745 | -7.5613 | -0.1744 | -7.54794 | -0.2929 |
| -5.88539 | 0.3754 | -6.76067 | 0.075 | -7.63895 | -0.1739 | -7.55755 | -0.2924 |
| -5.8824 | 0.3759 | -6.74249 | 0.0755 | -7.66431 | -0.1734 | -7.57625 | -0.2919 |
| -5.87582 | 0.3764 | -6.75002 | 0.076 | -7.68319 | -0.1729 | -7.55606 | -0.2914 |
| -5.87811 | 0.3769 | -6.76306 | 0.0765 | -7.63254 | -0.1724 | -7.54916 | -0.2909 |
| -5.87452 | 0.3774 | -6.73806 | 0.077 | -7.61641 | -0.1719 | -7.55247 | -0.2904 |
| -5.87095 | 0.3779 | -6.70362 | 0.0774 | -7.53344 | -0.1714 | -7.54733 | -0.2899 |
| -5.86806 | 0.3784 | -6.68426 | 0.078 | -7.53771 | -0.1709 | -7.54636 | -0.2894 |
| -5.86838 | 0.3789 | -6.71691 | 0.0785 | -7.61613 | -0.1704 | -7.53973 | -0.2889 |
| -5.86902 | 0.3794 | -6.71184 | 0.079 | -7.56916 | -0.1699 | -7.53451 | -0.2884 |
| -5.86455 | 0.3799 | -6.71999 | 0.0795 | -7.59309 | -0.1694 | -7.53676 | -0.2879 |
| -5.86233 | 0.3804 | -6.71976 | 0.08 | -7.57134 | -0.1689 | -7.54021 | -0.2874 |
| -5.85605 | 0.3809 | -6.72504 | 0.0805 | -7.54358 | -0.1683 | -7.55112 | -0.2869 |
| -5.85699 | 0.3814 | -6.71488 | 0.081 | -7.50616 | -0.1679 | -7.54346 | -0.2864 |
| -5.85824 | 0.3819 | -6.70638 | 0.0814 | -7.58919 | -0.1674 | -7.54989 | -0.2859 |
| -5.85356 | 0.3824 | -6.71828 | 0.082 | -7.54153 | -0.1669 | -7.54045 | -0.2854 |
| -5.85232 | 0.3829 | -6.66694 | 0.0824 | -7.56878 | -0.1664 | -7.53227 | -0.2849 |
| -5.85356 | 0.3834 | -6.69491 | 0.083 | -7.47387 | -0.1659 | -7.52736 | -0.2844 |
| -5.84863 | 0.3839 | -6.71353 | 0.0835 | -7.57031 | -0.1654 | -7.54141 | -0.2839 |
| -5.84345 | 0.3844 | -6.71218 | 0.084 | -7.48605 | -0.1649 | -7.54045 | -0.2834 |
| -5.84164 | 0.3849 | -6.69816 | 0.0845 | -7.56231 | -0.1643 | -7.53109 | -0.2829 |
| -5.84073 | 0.3854 | -6.69373 | 0.085 | -7.48122 | -0.1639 | -7.53309 | -0.2824 |
| -5.84406 | 0.3859 | -6.70329 | 0.0855 | -7.60018 | -0.1633 | -7.53086 | -0.2819 |
| -5.84254 | 0.3864 | -6.7055 | 0.086 | -7.48584 | -0.1629 | -7.52285 | -0.2814 |
| -5.83833 | 0.3869 | -6.67934 | 0.0865 | -7.58188 | -0.1624 | -7.53486 | -0.2809 |
| -5.83863 | 0.3874 | -6.69491 | 0.087 | -7.47903 | -0.1618 | -7.53545 | -0.2804 |
| -5.83594 | 0.3879 | -6.70483 | 0.0875 | -7.53203 | -0.1614 | -7.5262 | -0.2799 |
| -5.83268 | 0.3884 | -6.68722 | 0.088 | -7.44892 | -0.1609 | -7.52724 | -0.2794 |
| -5.82827 | 0.3889 | -6.69935 | 0.0885 | -7.53333 | -0.1603 | -7.52527 | -0.2789 |
| -5.82711 | 0.3894 | -6.6536 | 0.089 | -7.45536 | -0.1599 | -7.52148 | -0.2784 |
| -5.82857 | 0.3899 | -6.7022 | 0.0895 | -7.58838 | -0.1594 | -7.51229 | -0.2779 |
| -5.82857 | 0.3904 | -6.66051 | 0.09 | -7.45399 | -0.1589 | -7.50871 | -0.2774 |
| -5.82652 | 0.3909 | -6.68227 | 0.0904 | -7.60836 | -0.1584 | -7.5086 | -0.2769 |
| -5.82944 | 0.3914 | -6.63106 | 0.0909 | -7.46927 | -0.1579 | -7.50528 | -0.2764 |
| -5.82391 | 0.3919 | -6.67151 | 0.0915 | -7.57716 | -0.1574 | -7.50307 | -0.2759 |
| -5.82189 | 0.3924 | -6.67945 | 0.0919 | -7.50023 | -0.1564 | -7.5076 | -0.2754 |
| -5.82102 | 0.3929 | -6.68405 | 0.0924 | -7.44018 | -0.1559 | -7.50972 | -0.2749 |
| -5.81901 | 0.3934 | -6.6831 | 0.093 | -7.58519 | -0.1554 | -7.52239 | -0.2744 |
| -5.81759 | 0.3939 | -6.64361 | 0.0935 | -7.49545 | -0.1549 | -7.51839 | -0.2739 |
| -5.81304 | 0.3944 | -6.67417 | 0.094 | -7.53795 | -0.1539 | -7.51106 | -0.2734 |
| -5.80967 | 0.3949 | -6.68038 | 0.0944 | -7.57083 | -0.1534 | -7.51862 | -0.2729 |
| -5.80715 | 0.3954 | -6.66572 | 0.0949 | -7.51669 | -0.1529 | -7.50594 | -0.2724 |
| -5.80465 | 0.3959 | -6.67541 | 0.0955 | -7.53628 | -0.1524 | -7.50373 | -0.2719 |
| -5.80521 | 0.3964 | -6.66061 | 0.096 | -7.50561 | -0.1519 | -7.49903 | -0.2714 |
| -5.80438 | 0.3969 | -6.66351 | 0.0965 | -7.51885 | -0.1514 | -7.50044 | -0.2709 |
| -5.80107 | 0.3974 | -6.66694 | 0.097 | -7.56193 | -0.1509 | -7.48987 | -0.2704 |
| -5.80107 | 0.3979 | -6.64659 | 0.0974 | -7.50871 | -0.1504 | -7.483 | -0.2699 |
| -5.7986 | 0.3984 | -6.65952 | 0.098 | -7.54153 | -0.1499 | -7.48237 | -0.2694 |
| -5.79997 | 0.3988 | -6.65115 | 0.0984 | -7.49437 | -0.1494 | -7.48595 | -0.2689 |
| -5.79778 | 0.3994 | -6.64256 | 0.0989 | -7.54177 | -0.1489 | -7.48679 | -0.2684 |
| -5.7948 | 0.3999 | -6.66785 | 0.0995 | -7.51623 | -0.1484 | -7.48626 | -0.2679 |
| -5.79102 | 0.4004 | -6.66583 | 0.1 | -7.58096 | -0.1479 | -7.49308 | -0.2674 |
| -5.79129 | 0.4008 | -6.62496 | 0.1005 | -7.58572 | -0.1474 | -7.49051 | -0.2669 |
| -5.78701 | 0.4013 | -6.64065 | 0.101 | -7.53344 | -0.1464 | -7.49009 | -0.2664 |
| -5.7841 | 0.4018 | -6.64094 | 0.1015 | -7.56118 | -0.1459 | -7.48028 | -0.2659 |
| -5.78542 | 0.4023 | -6.63003 | 0.102 | -7.52102 | -0.1454 | -7.49019 | -0.2654 |
| -5.78701 | 0.4028 | -6.6256 | 0.1024 | -7.53723 | -0.1444 | -7.48416 | -0.2649 |
| -5.7812 | 0.4033 | -6.62551 | 0.1029 | -7.5908 | -0.1439 | -7.48998 | -0.2644 |
| -5.78094 | 0.4038 | -6.63658 | 0.1034 | -7.50616 | -0.1424 | -7.48753 | -0.2639 |
| -5.77288 | 0.4043 | -6.64688 | 0.1039 | -7.53028 | -0.1419 | -7.49105 | -0.2634 |
| -5.77417 | 0.4048 | -6.62569 | 0.1044 | -7.51691 | -0.1414 | -7.48552 | -0.2629 |
| -5.77521 | 0.4053 | -6.61903 | 0.1049 | -7.57912 | -0.1409 | -7.46805 | -0.2624 |
| -5.77495 | 0.4058 | -6.63348 | 0.1054 | -7.59431 | -0.1399 | -7.46562 | -0.2619 |
| -5.77211 | 0.4063 | -6.63715 | 0.1059 | -7.55014 | -0.1394 | -7.46937 | -0.2614 |
| -5.77263 | 0.4068 | -6.62911 | 0.1064 | -7.56395 | -0.1389 | -7.47049 | -0.2609 |
| -5.77109 | 0.4073 | -6.61203 | 0.1069 | -7.5598 | -0.1384 | -7.47438 | -0.2604 |
| -5.767 | 0.4078 | -6.59439 | 0.1074 | -7.5201 | -0.1379 | -7.46906 | -0.2599 |
| -5.7665 | 0.4083 | -6.6131 | 0.1079 | -7.52771 | -0.1374 | -7.4752 | -0.2594 |
| -5.76271 | 0.4088 | -6.62258 | 0.1084 | -7.56143 | -0.1369 | -7.46988 | -0.2589 |
| -5.76095 | 0.4093 | -6.62039 | 0.1089 | -7.52251 | -0.1363 | -7.4709 | -0.2584 |
| -5.75771 | 0.4098 | -6.6114 | 0.1094 | -7.47243 | -0.1359 | -7.46998 | -0.2579 |
| -5.75449 | 0.4103 | -6.62194 | 0.1099 | -7.49794 | -0.1354 | -7.46391 | -0.2574 |
| -5.75771 | 0.4108 | -6.61948 | 0.1104 | -7.44698 | -0.1349 | -7.46411 | -0.2569 |
| -5.75548 | 0.4113 | -6.59654 | 0.1109 | -7.50461 | -0.1344 | -7.45714 | -0.2564 |
| -5.75252 | 0.4118 | -6.55088 | 0.1114 | -7.5055 | -0.1339 | -7.45843 | -0.2559 |
| -5.75178 | 0.4123 | -6.61831 | 0.1119 | -7.49924 | -0.1334 | -7.45773 | -0.2554 |
| -5.74909 | 0.4128 | -6.6494 | 0.1124 | -7.40777 | -0.1329 | -7.45057 | -0.2549 |
| -5.74934 | 0.4133 | -6.60034 | 0.1129 | -7.43311 | -0.1323 | -7.45164 | -0.2544 |
| -5.7469 | 0.4138 | -6.58828 | 0.1134 | -7.41025 | -0.1319 | -7.44592 | -0.2539 |
| -5.74521 | 0.4143 | -6.5855 | 0.1139 | -7.48637 | -0.1314 | -7.45833 | -0.2534 |
| -5.74232 | 0.4148 | -6.59124 | 0.1144 | -7.46281 | -0.1309 | -7.45184 | -0.2529 |
| -5.73993 | 0.4153 | -6.59328 | 0.1149 | -7.51522 | -0.1304 | -7.43876 | -0.2524 |
| -5.74304 | 0.4158 | -6.59525 | 0.1154 | -7.44381 | -0.1299 | -7.44486 | -0.2519 |
| -5.73945 | 0.4163 | -6.56769 | 0.1159 | -7.58254 | -0.1294 | -7.44843 | -0.2514 |
| -5.73613 | 0.4166 | -6.59115 | 0.1164 | -7.46221 | -0.1289 | -7.4464 | -0.2509 |
| -5.7333 | 0.4171 | -6.60268 | 0.1169 | -7.45694 | -0.1284 | -7.45018 | -0.2504 |
| -5.73447 | 0.4176 | -6.58971 | 0.1174 | -7.40452 | -0.1279 | -7.45507 | -0.2499 |
| -5.73072 | 0.4181 | -6.57433 | 0.1179 | -7.48785 | -0.1274 | -7.44795 | -0.2494 |
| -5.72769 | 0.4186 | -6.57165 | 0.1184 | -7.40356 | -0.1269 | -7.44824 | -0.2489 |
| -5.72492 | 0.4193 | -6.58383 | 0.1189 | -7.56776 | -0.1264 | -7.44766 | -0.2484 |
| -5.72125 | 0.42 | -6.6711 | 0.1195 | -7.43658 | -0.1259 | -7.44314 | -0.2479 |
| -5.73236 | 0.421 | -6.59551 | 0.1199 | -7.5563 | -0.1254 | -7.44496 | -0.2474 |
| -5.72148 | 0.4217 | -6.55524 | 0.1204 | -7.42994 | -0.1249 | -7.43358 | -0.2469 |
| -5.71265 | 0.4225 | -6.56082 | 0.1209 | -7.54636 | -0.1243 | -7.44563 | -0.2464 |
| -5.72538 | 0.4236 | -6.57704 | 0.1214 | -7.43932 | -0.1234 | -7.43942 | -0.2459 |
| -5.69962 | 0.4242 | -6.56241 | 0.1219 | -7.4304 | -0.1229 | -7.43395 | -0.2454 |
| -5.74041 | 0.425 | -6.5693 | 0.1224 | -7.5022 | -0.1224 | -7.43264 | -0.2449 |
| -5.71647 | 0.4257 | -6.57124 | 0.1229 | -7.43508 | -0.1219 | -7.43301 | -0.2444 |
| -5.69897 | 0.4264 | -6.54787 | 0.1234 | -7.55075 | -0.1214 | -7.43078 | -0.2439 |
| -5.74208 | 0.4272 | -6.55532 | 0.1239 | -7.41605 | -0.1209 | -7.43217 | -0.2434 |
| -5.71874 | 0.4275 | -6.55877 | 0.1244 | -7.50285 | -0.1204 | -7.42468 | -0.2429 |
| -5.68298 | 0.4282 | -6.55329 | 0.1249 | -7.4347 | -0.1199 | -7.41795 | -0.2424 |
| -5.73495 | 0.429 | -6.56592 | 0.1254 | -7.485 | -0.1194 | -7.42799 | -0.2419 |
| -5.70774 | 0.4297 | -6.55579 | 0.1259 | -7.46081 | -0.1189 | -7.42358 | -0.2414 |
| -5.69336 | 0.4303 | -6.55274 | 0.1264 | -7.50165 | -0.1184 | -7.42039 | -0.2409 |
| -5.70268 | 0.4315 | -6.5359 | 0.1269 | -7.45962 | -0.1179 | -7.41319 | -0.2404 |
| -5.6751 | 0.4323 | -6.56496 | 0.1274 | -7.44046 | -0.1174 | -7.42221 | -0.2399 |
| -5.72125 | 0.433 | -6.55267 | 0.1279 | -7.438 | -0.1169 | -7.42285 | -0.2394 |
| -5.67675 | 0.4338 | -6.55329 | 0.1284 | -7.475 | -0.1164 | -7.42258 | -0.2389 |
| -5.71715 | 0.4346 | -6.52878 | 0.1289 | -7.4808 | -0.1159 | -7.41632 | -0.2384 |
| -5.66274 | 0.4354 | -6.54474 | 0.1294 | -7.50727 | -0.1154 | -7.41605 | -0.2379 |
| -5.66898 | 0.4369 | -6.54542 | 0.1299 | -7.50517 | -0.1149 | -7.41605 | -0.2374 |
| -5.70997 | 0.4377 | -6.5371 | 0.1304 | -7.46131 | -0.1144 | -7.40795 | -0.2369 |
| -5.66194 | 0.4383 | -6.5598 | 0.1309 | -7.50285 | -0.1138 | -7.41211 | -0.2364 |
| -5.70158 | 0.4406 | -6.53597 | 0.1314 | -7.47458 | -0.1134 | -7.40768 | -0.2359 |
| -5.65502 | 0.4413 | -6.53777 | 0.1319 | -7.4999 | -0.1129 | -7.40522 | -0.2354 |
| -5.66134 | 0.4428 | -6.51983 | 0.1324 | -7.48416 | -0.1123 | -7.39303 | -0.2349 |
| -5.69422 | 0.4436 | -6.51939 | 0.1329 | -7.50023 | -0.1119 | -7.40251 | -0.2344 |
| -5.64859 | 0.4443 | -6.50761 | 0.1334 | -7.48828 | -0.1114 | -7.39354 | -0.2339 |
| -5.69101 | 0.445 | -6.52301 | 0.1339 | -7.53664 | -0.1109 | -7.40051 | -0.2334 |
| -5.68761 | 0.4465 | -6.52621 | 0.1344 | -7.47634 | -0.1104 | -7.39912 | -0.2329 |
| -5.64378 | 0.4474 | -6.5276 | 0.1349 | -7.55767 | -0.1098 | -7.39107 | -0.2324 |
| -5.68298 | 0.4481 | -6.5241 | 0.1354 | -7.44438 | -0.1094 | -7.38659 | -0.2319 |
| -5.63789 | 0.449 | -6.53173 | 0.1359 | -7.4807 | -0.1089 | -7.38634 | -0.2314 |
| -5.67965 | 0.4497 | -6.51717 | 0.1364 | -7.44094 | -0.1083 | -7.38275 | -0.2309 |
| -5.63489 | 0.4505 | -6.50768 | 0.1369 | -7.54309 | -0.1079 | -7.36608 | -0.2304 |
| -5.67448 | 0.4512 | -6.51667 | 0.1374 | -7.46896 | -0.1074 | -7.34918 | -0.2299 |
| -5.62856 | 0.4519 | -6.50593 | 0.1379 | -7.52297 | -0.1069 | -7.32885 | -0.2294 |
| -5.67182 | 0.4526 | -6.52113 | 0.1384 | -7.42486 | -0.1064 | -7.32812 | -0.2289 |
| -5.62672 | 0.4533 | -6.50656 | 0.1389 | -7.52377 | -0.1059 | -7.32344 | -0.2284 |
| -5.66555 | 0.454 | -6.51875 | 0.1394 | -7.44467 | -0.1054 | -7.32578 | -0.2279 |
| -5.62617 | 0.4548 | -6.506 | 0.1399 | -7.51987 | -0.1049 | -7.36185 | -0.2274 |
| -5.66555 | 0.4555 | -6.49307 | 0.1404 | -7.46653 | -0.1044 | -7.38592 | -0.2269 |
| -5.61386 | 0.4563 | -6.50252 | 0.1409 | -7.49924 | -0.1039 | -7.39031 | -0.2264 |
| -5.62967 | 0.4569 | -6.5028 | 0.1414 | -7.43451 | -0.1034 | -7.37835 | -0.2259 |
| -5.66035 | 0.4577 | -6.49307 | 0.1419 | -7.46917 | -0.1029 | -7.3926 | -0.2254 |
| -5.61457 | 0.4584 | -6.51183 | 0.1424 | -7.50716 | -0.1024 | -7.39251 | -0.2249 |
| -5.65699 | 0.4591 | -6.51084 | 0.1429 | -7.47182 | -0.1019 | -7.38912 | -0.2244 |
| -5.6073 | 0.4598 | -6.49071 | 0.1434 | -7.45763 | -0.1014 | -7.38133 | -0.2239 |
| -5.61979 | 0.4603 | -6.4924 | 0.1439 | -7.48902 | -0.1009 | -7.37433 | -0.2234 |
| -5.65267 | 0.461 | -6.48916 | 0.1444 | -7.41704 | -0.1004 | -7.38001 | -0.2229 |
| -5.60276 | 0.4618 | -6.48983 | 0.1449 | -7.45096 | -0.0999 | -7.3805 | -0.2224 |
| -5.62069 | 0.4623 | -6.46615 | 0.1454 | -7.438 | -0.0994 | -7.37811 | -0.2219 |
| -5.64936 | 0.4631 | -6.47849 | 0.1459 | -7.44592 | -0.0989 | -7.36865 | -0.2214 |
| -5.59825 | 0.4638 | -6.49159 | 0.1464 | -7.44438 | -0.0984 | -7.37344 | -0.2209 |
| -5.61672 | 0.4643 | -6.4747 | 0.1469 | -7.40461 | -0.0979 | -7.37262 | -0.2204 |
| -5.64512 | 0.465 | -6.47205 | 0.1474 | -7.47284 | -0.0974 | -7.36313 | -0.2199 |
| -5.60293 | 0.4658 | -6.48098 | 0.1479 | -7.41921 | -0.0969 | -7.3668 | -0.2194 |
| -5.60871 | 0.4663 | -6.46858 | 0.1484 | -7.45458 | -0.0964 | -7.37638 | -0.2189 |
| -5.61493 | 0.4668 | -6.46564 | 0.1489 | -7.48923 | -0.0959 | -7.36488 | -0.2184 |
| -5.59688 | 0.4678 | -6.47555 | 0.1494 | -7.42248 | -0.0954 | -7.37189 | -0.2179 |
| -5.6052 | 0.4683 | -6.47128 | 0.1499 | -7.40839 | -0.0949 | -7.37027 | -0.2174 |
| -5.6059 | 0.4688 | -6.4725 | 0.1504 | -7.42413 | -0.0944 | -7.36841 | -0.2169 |
| -5.60171 | 0.4693 | -6.48026 | 0.1509 | -7.41069 | -0.0939 | -7.364 | -0.2164 |
| -5.60415 | 0.4698 | -6.47934 | 0.1514 | -7.40619 | -0.0934 | -7.36035 | -0.2159 |
| -5.60102 | 0.4706 | -6.45702 | 0.1519 | -7.39124 | -0.0924 | -7.36241 | -0.2154 |
| -5.60345 | 0.4707 | -6.46229 | 0.1524 | -7.37523 | -0.0919 | -7.36067 | -0.2149 |
| -5.60015 | 0.4714 | -6.44044 | 0.1529 | -7.44631 | -0.0914 | -7.35759 | -0.2144 |
| -5.59448 | 0.4718 | -6.46197 | 0.1534 | -7.35861 | -0.0909 | -7.35391 | -0.2139 |
| -5.59517 | 0.4722 | -6.45802 | 0.1539 | -7.38592 | -0.0904 | -7.34657 | -0.2134 |
| -5.59261 | 0.473 | -6.4614 | 0.1544 | -7.39005 | -0.0899 | -7.36106 | -0.2129 |
| -5.59363 | 0.4732 | -6.46903 | 0.1549 | -7.43573 | -0.0894 | -7.35135 | -0.2124 |
| -5.59159 | 0.4738 | -6.45739 | 0.1554 | -7.38059 | -0.0889 | -7.34988 | -0.2119 |
| -5.59585 | 0.4745 | -6.46336 | 0.1559 | -7.40936 | -0.0883 | -7.35259 | -0.2114 |
| -5.59159 | 0.4748 | -6.44104 | 0.1564 | -7.35782 | -0.0879 | -7.35712 | -0.2109 |
| -5.58939 | 0.4754 | -6.4477 | 0.1569 | -7.41776 | -0.0874 | -7.35034 | -0.2104 |
| -5.58687 | 0.4759 | -6.44164 | 0.1574 | -7.38718 | -0.0869 | -7.35305 | -0.2099 |
| -5.5817 | 0.4763 | -6.43348 | 0.1579 | -7.39251 | -0.0864 | -7.34795 | -0.2094 |
| -5.58087 | 0.477 | -6.44086 | 0.1584 | -7.37589 | -0.0859 | -7.34048 | -0.2089 |
| -5.58054 | 0.4773 | -6.44557 | 0.1589 | -7.46492 | -0.0854 | -7.34314 | -0.2084 |
| -5.5812 | 0.4778 | -6.43996 | 0.1594 | -7.33995 | -0.0849 | -7.34041 | -0.2079 |
| -5.58586 | 0.4784 | -6.44044 | 0.1599 | -7.44882 | -0.0843 | -7.34116 | -0.2074 |
| -5.5779 | 0.4787 | -6.42948 | 0.1604 | -7.35633 | -0.0839 | -7.34749 | -0.2069 |
| -5.5696 | 0.4794 | -6.44642 | 0.1609 | -7.42578 | -0.0834 | -7.34496 | -0.2064 |
| -5.56463 | 0.4798 | -6.42925 | 0.1614 | -7.37474 | -0.0829 | -7.34382 | -0.2059 |
| -5.56831 | 0.4803 | -6.43817 | 0.1619 | -7.43273 | -0.0824 | -7.3389 | -0.2054 |
| -5.56928 | 0.481 | -6.41498 | 0.1624 | -7.3887 | -0.0819 | -7.33897 | -0.2049 |
| -5.56591 | 0.4813 | -6.41081 | 0.1629 | -7.41122 | -0.0814 | -7.32717 | -0.2044 |
| -5.56992 | 0.4818 | -6.43703 | 0.1634 | -7.35204 | -0.0809 | -7.32424 | -0.2039 |
| -5.57365 | 0.4824 | -6.42587 | 0.1639 | -7.42094 | -0.0804 | -7.30031 | -0.2034 |
| -5.57025 | 0.4827 | -6.42732 | 0.1644 | -7.34718 | -0.0799 | -7.27535 | -0.2029 |
| -5.56273 | 0.4834 | -6.40171 | 0.1649 | -7.38567 | -0.0794 | -7.32062 | -0.2024 |
| -5.56527 | 0.4838 | -6.4209 | 0.1654 | -7.3383 | -0.0789 | -7.33418 | -0.2019 |
| -5.57041 | 0.4843 | -6.40857 | 0.1659 | -7.38308 | -0.0784 | -7.32981 | -0.2014 |
| -5.56257 | 0.4849 | -6.42171 | 0.1664 | -7.35633 | -0.0779 | -7.3304 | -0.2009 |
| -5.56671 | 0.4853 | -6.40685 | 0.1669 | -7.43705 | -0.0774 | -7.3279 | -0.2004 |
| -5.56273 | 0.4858 | -6.40029 | 0.1674 | -7.34086 | -0.0764 | -7.31674 | -0.1999 |
| -5.56687 | 0.4863 | -6.41182 | 0.1679 | -7.3249 | -0.0759 | -7.31325 | -0.1994 |
| -5.55878 | 0.4868 | -6.41295 | 0.1684 | -7.41256 | -0.0753 | -7.31753 | -0.1989 |
| -5.56928 | 0.4874 | -6.4185 | 0.1689 | -7.34116 | -0.0749 | -7.31839 | -0.1984 |
| -5.55941 | 0.4878 | -6.40414 | 0.1694 | -7.40972 | -0.0744 | -7.30929 | -0.1979 |
| -5.55721 | 0.4883 | -6.40007 | 0.1699 | -7.32959 | -0.0738 | -7.31481 | -0.1974 |
| -5.56848 | 0.4889 | -6.39974 | 0.1704 | -7.36552 | -0.0734 | -7.3146 | -0.1969 |
| -5.55674 | 0.4893 | -6.40779 | 0.1709 | -7.34276 | -0.0729 | -7.31439 | -0.1964 |
| -5.56543 | 0.4898 | -6.42854 | 0.1714 | -7.36672 | -0.0724 | -7.30845 | -0.1959 |
| -5.55862 | 0.4904 | -6.42942 | 0.1719 | -7.31375 | -0.0719 | -7.3161 | -0.1954 |
| -5.55941 | 0.4908 | -6.3913 | 0.1724 | -7.3386 | -0.0714 | -7.31042 | -0.1949 |
| -5.55486 | 0.4914 | -6.40078 | 0.1729 | -7.33292 | -0.0709 | -7.31 | -0.1944 |
| -5.55393 | 0.4918 | -6.37727 | 0.1734 | -7.3772 | -0.0704 | -7.31211 | -0.1939 |
| -5.55799 | 0.4923 | -6.38349 | 0.1739 | -7.33545 | -0.0699 | -7.30579 | -0.1934 |
| -5.55315 | 0.4929 | -6.38134 | 0.1744 | -7.38584 | -0.0694 | -7.3044 | -0.1929 |
| -5.55222 | 0.4933 | -6.38171 | 0.1749 | -7.33755 | -0.0689 | -7.30412 | -0.1924 |
| -5.54837 | 0.4938 | -6.38513 | 0.1754 | -7.33277 | -0.0683 | -7.29771 | -0.1919 |
| -5.55549 | 0.4943 | -6.38858 | 0.1759 | -7.35594 | -0.0679 | -7.2988 | -0.1914 |
| -5.56051 | 0.4948 | -6.3573 | 0.1764 | -7.36728 | -0.0674 | -7.30558 | -0.1909 |
| -5.54638 | 0.4954 | -6.38255 | 0.1769 | -7.31753 | -0.0669 | -7.30329 | -0.1904 |
| -5.54944 | 0.496 | -6.37186 | 0.1774 | -7.38567 | -0.0664 | -7.29983 | -0.1899 |
| -5.54333 | 0.4962 | -6.37253 | 0.1779 | -7.32695 | -0.0659 | -7.29538 | -0.1894 |
| -5.54485 | 0.497 | -6.37309 | 0.1784 | -7.37221 | -0.0654 | -7.29723 | -0.1889 |
| -5.55052 | 0.4972 | -6.36712 | 0.1789 | -7.3458 | -0.0649 | -7.29764 | -0.1884 |
| -5.54577 | 0.4978 | -6.36956 | 0.1794 | -7.36728 | -0.0643 | -7.29976 | -0.1879 |
| -5.54091 | 0.4985 | -6.36374 | 0.1799 | -7.31645 | -0.0639 | -7.29729 | -0.1874 |
| -5.54546 | 0.4987 | -6.41902 | 0.1804 | -7.37943 | -0.0634 | -7.29186 | -0.1869 |
| -5.54257 | 0.4994 | -6.37407 | 0.1809 | -7.29641 | -0.0629 | -7.28943 | -0.1864 |
| -5.53715 | 0.4999 | -6.35379 | 0.1814 | -7.34291 | -0.0624 | -7.29132 | -0.1859 |
| -5.53775 | 0.5003 | -6.36213 | 0.1819 | -7.32134 | -0.0618 | -7.28204 | -0.1854 |
| -5.53491 | 0.501 | -6.32278 | 0.1824 | -7.36737 | -0.0614 | -7.29138 | -0.1849 |
| -5.5394 | 0.5014 | -6.35616 | 0.1829 | -7.29901 | -0.0609 | -7.28515 | -0.1844 |
| -5.54455 | 0.5018 | -6.35394 | 0.1839 | -7.36416 | -0.0603 | -7.28085 | -0.1839 |
| -5.53462 | 0.5025 | -6.35345 | 0.1844 | -7.32178 | -0.0599 | -7.28243 | -0.1834 |
| -5.53611 | 0.5028 | -6.38449 | 0.1849 | -7.36067 | -0.0594 | -7.28876 | -0.1829 |
| -5.54136 | 0.5034 | -6.31283 | 0.1854 | -7.30266 | -0.0589 | -7.28177 | -0.1824 |
| -5.5321 | 0.5038 | -6.36404 | 0.1859 | -7.35135 | -0.0584 | -7.28769 | -0.1819 |
| -5.53685 | 0.5043 | -6.34915 | 0.1864 | -7.32315 | -0.0579 | -7.2823 | -0.1814 |
| -5.52724 | 0.505 | -6.34278 | 0.1869 | -7.355 | -0.0574 | -7.28436 | -0.1809 |
| -5.53715 | 0.5053 | -6.34827 | 0.1874 | -7.3044 | -0.0569 | -7.28263 | -0.1804 |
| -5.53195 | 0.5058 | -6.34015 | 0.1879 | -7.35142 | -0.0564 | -7.28622 | -0.1799 |
| -5.53477 | 0.5064 | -6.33203 | 0.1884 | -7.29798 | -0.0559 | -7.28296 | -0.1794 |
| -5.53062 | 0.5067 | -6.322 | 0.1889 | -7.3386 | -0.0554 | -7.27315 | -0.1789 |
| -5.52783 | 0.5074 | -6.32347 | 0.1894 | -7.29846 | -0.0549 | -7.2736 | -0.1784 |
| -5.52827 | 0.5078 | -6.334 | 0.1899 | -7.33777 | -0.0544 | -7.27386 | -0.1779 |
| -5.52433 | 0.5083 | -6.31597 | 0.1904 | -7.30045 | -0.0539 | -7.27542 | -0.1774 |
| -5.52724 | 0.5089 | -6.32425 | 0.1909 | -7.34588 | -0.0534 | -7.27031 | -0.1769 |
| -5.52506 | 0.5093 | -6.31538 | 0.1914 | -7.30301 | -0.0529 | -7.27218 | -0.1764 |
| -5.52433 | 0.5098 | -6.32077 | 0.1919 | -7.38125 | -0.0524 | -7.2705 | -0.1759 |
| -5.52317 | 0.5103 | -6.3166 | 0.1924 | -7.3151 | -0.0519 | -7.27724 | -0.1754 |
| -5.5315 | 0.5108 | -6.32673 | 0.1929 | -7.35305 | -0.0514 | -7.27522 | -0.1749 |
| -5.52724 | 0.5114 | -6.32965 | 0.1934 | -7.30817 | -0.0509 | -7.26992 | -0.1744 |
| -5.52681 | 0.5118 | -6.30886 | 0.1939 | -7.3044 | -0.0504 | -7.27457 | -0.1739 |
| -5.51542 | 0.5123 | -6.31692 | 0.1944 | -7.28889 | -0.0499 | -7.26775 | -0.1734 |
| -5.51713 | 0.5129 | -6.30621 | 0.1949 | -7.31439 | -0.0494 | -7.26692 | -0.1729 |
| -5.5187 | 0.5133 | -6.31051 | 0.1954 | -7.2891 | -0.0489 | -7.26928 | -0.1724 |
| -5.51899 | 0.5138 | -6.30776 | 0.1959 | -7.32221 | -0.0484 | -7.27263 | -0.1719 |
| -5.51485 | 0.5143 | -6.31646 | 0.1964 | -7.30803 | -0.0479 | -7.26418 | -0.1714 |
| -5.52259 | 0.5148 | -6.30643 | 0.1969 | -7.3161 | -0.0474 | -7.26393 | -0.1709 |
| -5.51046 | 0.5154 | -6.28464 | 0.1974 | -7.31496 | -0.0469 | -7.25971 | -0.1704 |
| -5.51556 | 0.5158 | -6.29311 | 0.1979 | -7.301 | -0.0464 | -7.26115 | -0.1699 |
| -5.51314 | 0.5163 | -6.30753 | 0.1984 | -7.27341 | -0.0459 | -7.25695 | -0.1694 |
| -5.52042 | 0.5168 | -6.2813 | 0.1989 | -7.31638 | -0.0454 | -7.26109 | -0.1689 |
| -5.51613 | 0.5173 | -6.2914 | 0.1994 | -7.2587 | -0.0449 | -7.26203 | -0.1684 |
| -5.51599 | 0.5178 | -6.29353 | 0.1999 | -7.31602 | -0.0444 | -7.2567 | -0.1679 |
| -5.51131 | 0.5183 | -6.29268 | 0.2004 | -7.31042 | -0.0439 | -7.25304 | -0.1674 |
| -5.51641 | 0.5188 | -6.2813 | 0.2009 | -7.3074 | -0.0434 | -7.25895 | -0.1669 |
| -5.50585 | 0.5194 | -6.29482 | 0.2014 | -7.28072 | -0.0429 | -7.25521 | -0.1664 |
| -5.50128 | 0.5198 | -6.27675 | 0.2019 | -7.27881 | -0.0424 | -7.25009 | -0.1659 |
| -5.4988 | 0.5203 | -6.28422 | 0.2024 | -7.28602 | -0.0419 | -7.24917 | -0.1654 |
| -5.4988 | 0.5208 | -6.26537 | 0.2029 | -7.32323 | -0.0414 | -7.25403 | -0.1649 |
| -5.50279 | 0.5213 | -6.31198 | 0.2034 | -7.28535 | -0.0409 | -7.2523 | -0.1644 |
| -5.50612 | 0.5218 | -6.28172 | 0.2039 | -7.3146 | -0.0404 | -7.25261 | -0.1639 |
| -5.51145 | 0.5225 | -6.26577 | 0.2044 | -7.29071 | -0.0399 | -7.25052 | -0.1634 |
| -5.50696 | 0.5227 | -6.28088 | 0.2049 | -7.30073 | -0.0394 | -7.24279 | -0.1629 |
| -5.50141 | 0.5234 | -6.27593 | 0.2054 | -7.27908 | -0.0389 | -7.23805 | -0.1624 |
| -5.49839 | 0.5239 | -6.27021 | 0.2059 | -7.2924 | -0.0384 | -7.2417 | -0.1619 |
| -5.50073 | 0.5242 | -6.27265 | 0.2064 | -7.25739 | -0.0379 | -7.24339 | -0.1614 |
| -5.50031 | 0.525 | -6.27021 | 0.2069 | -7.30586 | -0.0374 | -7.24978 | -0.1609 |
| -5.50197 | 0.5253 | -6.25624 | 0.2074 | -7.26896 | -0.0369 | -7.24158 | -0.1604 |
| -5.4988 | 0.5259 | -6.25311 | 0.2079 | -7.29688 | -0.0364 | -7.23306 | -0.1599 |
| -5.50086 | 0.5265 | -6.2535 | 0.2084 | -7.26197 | -0.0359 | -7.23247 | -0.1594 |
| -5.49976 | 0.5268 | -6.25782 | 0.2089 | -7.32243 | -0.0354 | -7.23177 | -0.1589 |
| -5.49853 | 0.5274 | -6.2594 | 0.2094 | -7.25521 | -0.0349 | -7.23218 | -0.1584 |
| -5.49512 | 0.5278 | -6.25742 | 0.2099 | -7.29084 | -0.0344 | -7.22901 | -0.1579 |
| -5.49621 | 0.5283 | -6.24808 | 0.2104 | -7.25379 | -0.0339 | -7.23247 | -0.1574 |
| -5.49963 | 0.529 | -6.25001 | 0.2109 | -7.30183 | -0.0334 | -7.22668 | -0.1569 |
| -5.49377 | 0.5292 | -6.25156 | 0.2114 | -7.24219 | -0.0329 | -7.23218 | -0.1564 |
| -5.49526 | 0.5298 | -6.25117 | 0.2119 | -7.26437 | -0.0324 | -7.22685 | -0.1559 |
| -5.49255 | 0.5304 | -6.23968 | 0.2124 | -7.27147 | -0.0319 | -7.2243 | -0.1554 |
| -5.49798 | 0.5307 | -6.23817 | 0.2129 | -7.28522 | -0.0314 | -7.22685 | -0.1549 |
| -5.48932 | 0.5314 | -6.24006 | 0.2134 | -7.2362 | -0.0309 | -7.22534 | -0.1544 |
| -5.48945 | 0.5318 | -6.24424 | 0.2139 | -7.27934 | -0.0304 | -7.22171 | -0.1539 |
| -5.49013 | 0.5322 | -6.23779 | 0.2144 | -7.25292 | -0.0299 | -7.21862 | -0.1534 |
| -5.48772 | 0.5329 | -6.23742 | 0.2149 | -7.2572 | -0.0294 | -7.2243 | -0.1529 |
| -5.48705 | 0.5333 | -6.23517 | 0.2154 | -7.23912 | -0.0289 | -7.21708 | -0.1524 |
| -5.48825 | 0.5338 | -6.23704 | 0.2159 | -7.27005 | -0.0284 | -7.21532 | -0.1519 |
| -5.48772 | 0.5344 | -6.22628 | 0.2164 | -7.24972 | -0.0279 | -7.21862 | -0.1514 |
| -5.48758 | 0.5348 | -6.23442 | 0.2169 | -7.2645 | -0.0274 | -7.21266 | -0.1509 |
| -5.48057 | 0.5354 | -6.21471 | 0.2174 | -7.25459 | -0.0269 | -7.21075 | -0.1504 |
| -5.48519 | 0.5358 | -6.22959 | 0.2179 | -7.25683 | -0.0264 | -7.21379 | -0.1499 |
| -5.48149 | 0.5363 | -6.22046 | 0.2184 | -7.22004 | -0.0259 | -7.21396 | -0.1494 |
| -5.4828 | 0.5369 | -6.214 | 0.2189 | -7.23847 | -0.0254 | -7.20824 | -0.1489 |
| -5.47925 | 0.5373 | -6.22482 | 0.2194 | -7.23419 | -0.0249 | -7.21081 | -0.1484 |
| -5.48096 | 0.5378 | -6.22812 | 0.2199 | -7.26002 | -0.0244 | -7.20342 | -0.1479 |
| -5.48096 | 0.5384 | -6.2108 | 0.2204 | -7.22085 | -0.0239 | -7.21132 | -0.1474 |
| -5.47912 | 0.5388 | -6.20588 | 0.2209 | -7.2156 | -0.0234 | -7.20441 | -0.1469 |
| -5.47939 | 0.5394 | -6.20868 | 0.2214 | -7.21611 | -0.0229 | -7.20149 | -0.1464 |
| -5.47599 | 0.5398 | -6.21257 | 0.2219 | -7.2296 | -0.0224 | -7.20331 | -0.1459 |
| -5.47743 | 0.5403 | -6.20658 | 0.2224 | -7.21036 | -0.0219 | -7.19631 | -0.1454 |
| -5.47939 | 0.5409 | -6.2024 | 0.2229 | -7.2796 | -0.0214 | -7.20012 | -0.1449 |
| -5.47716 | 0.5413 | -6.2017 | 0.2234 | -7.21679 | -0.0209 | -7.19713 | -0.1444 |
| -5.47521 | 0.5418 | -6.19313 | 0.2239 | -7.21475 | -0.0199 | -7.19871 | -0.1439 |
| -5.4734 | 0.5423 | -6.20344 | 0.2244 | -7.29668 | -0.0189 | -7.1855 | -0.1434 |
| -5.47327 | 0.5428 | -6.18874 | 0.2249 | -7.26317 | -0.0184 | -7.18927 | -0.1429 |
| -5.46737 | 0.5434 | -6.20066 | 0.2254 | -7.24978 | -0.0179 | -7.18762 | -0.1424 |
| -5.47018 | 0.5438 | -6.19791 | 0.2259 | -7.24618 | -0.0174 | -7.19221 | -0.1419 |
| -5.47044 | 0.5443 | -6.19177 | 0.2264 | -7.22639 | -0.0169 | -7.19211 | -0.1414 |
| -5.46878 | 0.5448 | -6.18041 | 0.2269 | -7.24074 | -0.0164 | -7.18911 | -0.1409 |
| -5.46993 | 0.5453 | -6.18539 | 0.2274 | -7.27548 | -0.0159 | -7.19125 | -0.1404 |
| -5.46942 | 0.5458 | -6.17943 | 0.2279 | -7.20524 | -0.0154 | -7.18815 | -0.1399 |
| -5.47044 | 0.5463 | -6.18439 | 0.2284 | -7.22523 | -0.0149 | -7.18799 | -0.1394 |
| -5.46929 | 0.5468 | -6.1768 | 0.2289 | -7.22983 | -0.0144 | -7.18619 | -0.1389 |
| -5.46155 | 0.5474 | -6.1814 | 0.2294 | -7.24661 | -0.0139 | -7.18911 | -0.1384 |
| -5.46369 | 0.548 | -6.17615 | 0.2299 | -7.19718 | -0.0134 | -7.18757 | -0.1379 |
| -5.46534 | 0.5482 | -6.16838 | 0.2303 | -7.21109 | -0.0129 | -7.1827 | -0.1374 |
| -5.46521 | 0.549 | -6.16967 | 0.2309 | -7.1935 | -0.0124 | -7.18508 | -0.1369 |
| -5.46699 | 0.5493 | -6.17517 | 0.2314 | -7.20541 | -0.0119 | -7.18255 | -0.1364 |
| -5.46433 | 0.5498 | -6.1729 | 0.2319 | -7.19876 | -0.0114 | -7.18239 | -0.1359 |
| -5.4675 | 0.5505 | -6.16519 | 0.2324 | -7.22062 | -0.0109 | -7.17572 | -0.1354 |
| -5.46674 | 0.5508 | -6.16233 | 0.2329 | -7.20171 | -0.0104 | -7.17304 | -0.1349 |
| -5.46168 | 0.5514 | -6.17419 | 0.2334 | -7.24291 | -0.0099 | -7.17453 | -0.1344 |
| -5.46218 | 0.5519 | -6.16233 | 0.2339 | -7.20674 | -0.0094 | -7.17505 | -0.1339 |
| -5.4583 | 0.5523 | -6.15761 | 0.2344 | -7.26172 | -0.0089 | -7.17371 | -0.1334 |
| -5.46193 | 0.553 | -6.15109 | 0.2349 | -7.20952 | -0.0084 | -7.17237 | -0.1329 |
| -5.46648 | 0.5533 | -6.15761 | 0.2354 | -7.24612 | -0.0079 | -7.16925 | -0.1324 |
| -5.45905 | 0.5538 | -6.15449 | 0.2359 | -7.1881 | -0.0074 | -7.17089 | -0.1319 |
| -5.46005 | 0.5545 | -6.15232 | 0.2364 | -7.24612 | -0.0069 | -7.165 | -0.1314 |
| -5.4563 | 0.5548 | -6.15418 | 0.2369 | -7.21867 | -0.0064 | -7.1649 | -0.1309 |
| -5.45593 | 0.5554 | -6.14894 | 0.2374 | -7.22587 | -0.0059 | -7.15735 | -0.1304 |
| -5.45407 | 0.5559 | -6.1514 | 0.2379 | -7.16864 | -0.0054 | -7.16213 | -0.1299 |
| -5.45235 | 0.5563 | -6.14073 | 0.2384 | -7.23924 | -0.0049 | -7.16043 | -0.1294 |
| -5.4542 | 0.557 | -6.14043 | 0.2389 | -7.20078 | -0.0044 | -7.16273 | -0.1289 |
| -5.4521 | 0.5573 | -6.14345 | 0.2394 | -7.22004 | -0.0039 | -7.15849 | -0.1284 |
| -5.45432 | 0.5578 | -6.14955 | 0.2399 | -7.15884 | -0.0034 | -7.1572 | -0.1279 |
| -5.45395 | 0.5584 | -6.14466 | 0.2404 | -7.23112 | -0.0029 | -7.15844 | -0.1274 |
| -5.45075 | 0.5588 | -6.14315 | 0.2409 | -7.16038 | -0.0024 | -7.1533 | -0.1269 |
| -5.44977 | 0.5594 | -6.13624 | 0.2414 | -7.25237 | -0.0019 | -7.14823 | -0.1264 |
| -5.44818 | 0.5598 | -6.13684 | 0.2419 | -7.18097 | -0.0014 | -7.14687 | -0.1259 |
| -5.44904 | 0.5603 | -6.12275 | 0.2423 | -7.23118 | -9E-4 | -7.15051 | -0.1254 |
| -5.44892 | 0.5609 | -6.12652 | 0.2428 | -7.20546 | -4E-4 | -7.14629 | -0.1249 |
| -5.45087 | 0.5612 | -6.12189 | 0.2434 | -7.18045 | 6E-4 | -7.15061 | -0.1244 |
| -5.45026 | 0.5618 | -6.12711 | 0.2439 | -7.21453 | 0.0011 | -7.14959 | -0.1239 |
| -5.44709 | 0.5624 | -6.12478 | 0.2444 | -7.17707 | 0.0016 | -7.14774 | -0.1234 |
| -5.44636 | 0.5628 | -6.12827 | 0.2449 | -7.23194 | 0.0021 | -7.14412 | -0.1229 |
| -5.44575 | 0.5634 | -6.12189 | 0.2453 | -7.18003 | 0.0026 | -7.14258 | -0.1224 |
| -5.44273 | 0.5638 | -6.10939 | 0.2459 | -7.21628 | 0.0031 | -7.14398 | -0.1219 |
| -5.44382 | 0.5643 | -6.11645 | 0.2463 | -7.15948 | 0.0036 | -7.14225 | -0.1214 |
| -5.44382 | 0.5649 | -6.1041 | 0.2468 | -7.2069 | 0.0041 | -7.1423 | -0.1209 |
| -5.43973 | 0.5653 | -6.10604 | 0.2473 | -7.15789 | 0.0046 | -7.13939 | -0.1204 |
| -5.43333 | 0.5658 | -6.11107 | 0.2479 | -7.2098 | 0.0051 | -7.13631 | -0.1199 |
| -5.43368 | 0.5663 | -6.10995 | 0.2483 | -7.18113 | 0.0056 | -7.13678 | -0.1194 |
| -5.43747 | 0.5668 | -6.11163 | 0.2488 | -7.18024 | 0.0061 | -7.13702 | -0.1189 |
| -5.43616 | 0.5674 | -6.10024 | 0.2493 | -7.16434 | 0.0066 | -7.13787 | -0.1184 |
| -5.44033 | 0.5678 | -6.10883 | 0.2499 | -7.1882 | 0.0071 | -7.13423 | -0.1179 |
| -5.43522 | 0.5683 | -6.09888 | 0.2503 | -7.14663 | 0.0076 | -7.12835 | -0.1174 |
| -5.43842 | 0.5688 | -6.0948 | 0.2508 | -7.18725 | 0.0081 | -7.13044 | -0.1169 |
| -5.4383 | 0.5693 | -6.09888 | 0.2514 | -7.17805 | 0.0086 | -7.12743 | -0.1164 |
| -5.43806 | 0.5698 | -6.09048 | 0.2518 | -7.18783 | 0.0091 | -7.13264 | -0.1159 |
| -5.4364 | 0.5703 | -6.0929 | 0.2523 | -7.20863 | 0.0096 | -7.1291 | -0.1154 |
| -5.42946 | 0.5708 | -6.09237 | 0.2528 | -7.14556 | 0.0101 | -7.1278 | -0.1149 |
| -5.42922 | 0.5713 | -6.08835 | 0.2534 | -7.12512 | 0.0106 | -7.12956 | -0.1144 |
| -5.43462 | 0.5718 | -6.08728 | 0.2539 | -7.12775 | 0.0111 | -7.12613 | -0.1139 |
| -5.43227 | 0.5723 | -6.08728 | 0.2543 | -7.13517 | 0.0121 | -7.11877 | -0.1134 |
| -5.43074 | 0.573 | -6.07937 | 0.2548 | -7.15046 | 0.0126 | -7.12045 | -0.1129 |
| -5.42864 | 0.5733 | -6.08042 | 0.2553 | -7.14571 | 0.0131 | -7.11913 | -0.1124 |
| -5.43581 | 0.5738 | -6.08068 | 0.2558 | -7.12205 | 0.0136 | -7.11913 | -0.1119 |
| -5.42887 | 0.5745 | -6.07754 | 0.2563 | -7.14518 | 0.0141 | -7.11764 | -0.1114 |
| -5.42887 | 0.5747 | -6.08015 | 0.2568 | -7.13306 | 0.0146 | -7.11493 | -0.1109 |
| -5.42701 | 0.5754 | -6.06981 | 0.2573 | -7.13943 | 0.0151 | -7.11233 | -0.1104 |
| -5.42632 | 0.5759 | -6.07728 | 0.2578 | -7.11574 | 0.0156 | -7.10988 | -0.1099 |
| -5.42608 | 0.5763 | -6.067 | 0.2583 | -7.16013 | 0.0161 | -7.10714 | -0.1094 |
| -5.42887 | 0.577 | -6.06853 | 0.2588 | -7.14842 | 0.0166 | -7.10384 | -0.1089 |
| -5.4262 | 0.5773 | -6.06853 | 0.2593 | -7.15017 | 0.0171 | -7.10524 | -0.1084 |
| -5.4269 | 0.5778 | -6.07057 | 0.2598 | -7.13091 | 0.0176 | -7.10257 | -0.1079 |
| -5.42527 | 0.5785 | -6.06145 | 0.2603 | -7.19098 | 0.0181 | -7.10397 | -0.1074 |
| -5.42435 | 0.5787 | -6.06472 | 0.2608 | -7.13124 | 0.0186 | -7.10546 | -0.1069 |
| -5.42504 | 0.5794 | -6.06371 | 0.2613 | -7.20986 | 0.0191 | -7.10327 | -0.1064 |
| -5.42562 | 0.5799 | -6.0602 | 0.2618 | -7.12104 | 0.0196 | -7.10226 | -0.1059 |
| -5.42331 | 0.5802 | -6.05252 | 0.2623 | -7.19055 | 0.0201 | -7.09654 | -0.1054 |
| -5.42102 | 0.5809 | -6.05276 | 0.2628 | -7.113 | 0.0206 | -7.10266 | -0.1049 |
| -5.41999 | 0.5813 | -6.05523 | 0.2633 | -7.1927 | 0.0211 | -7.09827 | -0.1044 |
| -5.41908 | 0.5818 | -6.05523 | 0.2638 | -7.12678 | 0.0216 | -7.09525 | -0.1039 |
| -5.42022 | 0.5824 | -6.04521 | 0.2643 | -7.20752 | 0.0221 | -7.09311 | -0.1034 |
| -5.41522 | 0.5827 | -6.04425 | 0.2648 | -7.12886 | 0.0226 | -7.0859 | -0.1029 |
| -5.41748 | 0.5834 | -6.04594 | 0.2653 | -7.17012 | 0.0231 | -7.08506 | -0.1024 |
| -5.41771 | 0.5838 | -6.04666 | 0.2658 | -7.12618 | 0.0236 | -7.08422 | -0.1019 |
| -5.4168 | 0.5842 | -6.04934 | 0.2663 | -7.17058 | 0.0241 | -7.07716 | -0.1014 |
| -5.41308 | 0.5849 | -5.97882 | 0.2668 | -7.10288 | 0.0246 | -7.06658 | -0.1009 |
| -5.41488 | 0.5852 | -6.04041 | 0.2673 | -7.12365 | 0.0251 | -7.06178 | -0.1004 |
| -5.41443 | 0.5858 | -5.99832 | 0.2678 | -7.09611 | 0.0256 | -7.06098 | -0.0999 |
| -5.41218 | 0.5864 | -6.05449 | 0.2683 | -7.14268 | 0.0261 | -7.06218 | -0.0994 |
| -5.41465 | 0.5867 | -6.06751 | 0.2688 | -7.11845 | 0.0266 | -7.05742 | -0.0989 |
| -5.41274 | 0.5874 | -6.044 | 0.2693 | -7.13142 | 0.0271 | -7.059 | -0.0984 |
| -5.4159 | 0.5878 | -6.03212 | 0.2698 | -7.13702 | 0.0276 | -7.05546 | -0.0979 |
| -5.4105 | 0.5883 | -6.02354 | 0.2703 | -7.11786 | 0.0281 | -7.05429 | -0.0974 |
| -5.40793 | 0.5889 | -6.02886 | 0.2708 | -7.122 | 0.0286 | -7.0535 | -0.0969 |
| -5.41184 | 0.5893 | -6.02492 | 0.2713 | -7.11827 | 0.0291 | -7.05664 | -0.0964 |
| -5.41218 | 0.5898 | -6.02331 | 0.2718 | -7.09913 | 0.0296 | -7.05624 | -0.0959 |
| -5.4055 | 0.5903 | -6.02331 | 0.2723 | -7.11475 | 0.0301 | -7.05507 | -0.0954 |
| -5.40771 | 0.5908 | -6.01534 | 0.2728 | -7.08548 | 0.0306 | -7.05861 | -0.0949 |
| -5.40406 | 0.5914 | -6.02033 | 0.2733 | -7.09012 | 0.0311 | -7.05664 | -0.0944 |
| -5.40517 | 0.5918 | -6.02125 | 0.2738 | -7.06859 | 0.0316 | -7.05664 | -0.0939 |
| -5.40539 | 0.5923 | -6.01851 | 0.2743 | -7.10384 | 0.0321 | -7.059 | -0.0934 |
| -5.40594 | 0.5929 | -6.01783 | 0.2748 | -7.09482 | 0.0326 | -7.05507 | -0.0929 |
| -5.40494 | 0.5933 | -6.01625 | 0.2753 | -7.0914 | 0.0331 | -7.05429 | -0.0924 |
| -5.40417 | 0.5938 | -6.01108 | 0.2758 | -7.07347 | 0.0336 | -7.05156 | -0.0919 |
| -5.40395 | 0.5943 | -6.00885 | 0.2763 | -7.08464 | 0.0341 | -7.05273 | -0.0914 |
| -5.40439 | 0.5948 | -5.99315 | 0.2768 | -7.07551 | 0.0346 | -7.0539 | -0.0909 |
| -5.40088 | 0.5954 | -5.99229 | 0.2773 | -7.09055 | 0.0351 | -7.05273 | -0.0904 |
| -5.40077 | 0.5958 | -6.0122 | 0.2778 | -7.09225 | 0.0356 | -7.04923 | -0.0899 |
| -5.40384 | 0.5963 | -5.99465 | 0.2783 | -7.0897 | 0.0361 | -7.04615 | -0.0894 |
| -5.40044 | 0.5968 | -6.0062 | 0.2788 | -7.06337 | 0.0366 | -7.04769 | -0.0889 |
| -5.40176 | 0.5973 | -5.99897 | 0.2793 | -7.06297 | 0.0371 | -7.04386 | -0.0884 |
| -5.40296 | 0.5978 | -6.00115 | 0.2798 | -7.05078 | 0.0376 | -7.04424 | -0.0879 |
| -5.40143 | 0.5986 | -5.99616 | 0.2803 | -7.08088 | 0.0381 | -7.04271 | -0.0874 |
| -5.39556 | 0.5988 | -5.99336 | 0.2808 | -7.04462 | 0.0386 | -7.04424 | -0.0869 |
| -5.39761 | 0.5994 | -5.98719 | 0.2813 | -7.0859 | 0.0391 | -7.04082 | -0.0864 |
| -5.39664 | 0.5999 | -5.98571 | 0.2818 | -7.06257 | 0.0396 | -7.03629 | -0.0859 |
| -5.39513 | 0.6002 | -5.98298 | 0.2823 | -7.0897 | 0.0401 | -7.03219 | -0.0854 |
| -5.40023 | 0.601 | -5.98298 | 0.2828 | -7.07265 | 0.0406 | -7.02409 | -0.0849 |
| -5.39914 | 0.6012 | -5.98571 | 0.283 | -7.08172 | 0.0411 | -7.01829 | -0.0844 |
| -5.39935 | 0.6018 | -5.98298 | 0.284 | -7.05979 | 0.0416 | -7.00974 | -0.0839 |
| -5.39794 | 0.6025 | -5.97757 | 0.284 | -7.07922 | 0.0421 | -7.00448 | -0.0834 |
| -5.39979 | 0.6028 | -5.97531 | 0.285 | -7.05742 | 0.0426 | -6.9962 | -0.0829 |
| -5.39351 | 0.6034 | -5.97551 | 0.285 | -7.12817 | 0.0431 | -7.00483 | -0.0824 |
| -5.39405 | 0.6039 | -5.97737 | 0.286 | -7.08255 | 0.0436 | -7.01045 | -0.0819 |
| -5.39946 | 0.6042 | -5.97737 | 0.286 | -7.1259 | 0.0441 | -7.01542 | -0.0814 |
| -5.39297 | 0.605 | -5.97634 | 0.287 | -7.08843 | 0.0446 | -7.02046 | -0.0809 |
| -5.39041 | 0.6053 | -5.97613 | 0.287 | -7.05782 | 0.0456 | -7.01614 | -0.0804 |
| -5.39394 | 0.6058 | -5.97551 | 0.288 | -7.12646 | 0.0461 | -7.02227 | -0.0799 |
| -5.39265 | 0.6064 | -5.97182 | 0.288 | -7.04539 | 0.0466 | -7.02191 | -0.0794 |
| -5.39179 | 0.6068 | -5.96494 | 0.289 | -7.12664 | 0.0471 | -7.0201 | -0.079 |
| -5.39094 | 0.6074 | -5.95072 | 0.289 | -7.01614 | 0.0476 | -7.01937 | -0.0784 |
| -5.38563 | 0.6078 | -5.96274 | 0.29 | -7.08801 | 0.0481 | -7.02082 | -0.0779 |
| -5.38563 | 0.6083 | -5.96374 | 0.29 | -7.01435 | 0.0486 | -7.01829 | -0.0774 |
| -5.39383 | 0.609 | -5.96837 | 0.291 | -7.07062 | 0.0491 | -7.02082 | -0.077 |
| -5.39448 | 0.6093 | -5.95659 | 0.291 | -7.01116 | 0.0496 | -7.01435 | -0.0764 |
| -5.3869 | 0.6098 | -5.95995 | 0.292 | -7.0987 | 0.0501 | -7.01542 | -0.0759 |
| -5.38574 | 0.6104 | -5.95916 | 0.292 | -7.01686 | 0.0506 | -7.01435 | -0.0754 |
| -5.38637 | 0.6107 | -5.95365 | 0.293 | -7.09225 | 0.0511 | -7.01116 | -0.0749 |
| -5.38352 | 0.6114 | -5.95267 | 0.293 | -7.07021 | 0.0516 | -7.00763 | -0.0744 |
| -5.38227 | 0.6118 | -5.95014 | 0.294 | -7.12145 | 0.0521 | -7.00588 | -0.0739 |
| -5.38227 | 0.6122 | -5.94705 | 0.294 | -7.05742 | 0.0526 | -7.00939 | -0.0734 |
| -5.38405 | 0.6129 | -5.94207 | 0.295 | -7.10838 | 0.0531 | -7.00483 | -0.0729 |
| -5.38479 | 0.6133 | -5.94608 | 0.295 | -7.03442 | 0.0536 | -7.00205 | -0.0724 |
| -5.38237 | 0.6138 | -5.94359 | 0.296 | -7.08928 | 0.0541 | -7.00274 | -0.0719 |
| -5.38279 | 0.6143 | -5.94705 | 0.296 | -7.01151 | 0.0546 | -7.0017 | -0.0714 |
| -5.38331 | 0.6148 | -5.9413 | 0.297 | -7.08632 | 0.0551 | -7.00101 | -0.0709 |
| -5.37903 | 0.6154 | -5.9362 | 0.297 | -7.00136 | 0.0556 | -6.99894 | -0.0704 |
| -5.38122 | 0.6158 | -5.93564 | 0.298 | -7.0859 | 0.0561 | -6.99654 | -0.0699 |
| -5.37851 | 0.6163 | -5.93789 | 0.298 | -7.00344 | 0.0566 | -6.99415 | -0.0694 |
| -5.38216 | 0.6169 | -5.93414 | 0.299 | -7.0838 | 0.0571 | -6.99585 | -0.0689 |
| -5.3781 | 0.6173 | -5.93116 | 0.299 | -7.02996 | 0.0576 | -6.9962 | -0.0684 |
| -5.38153 | 0.6178 | -5.93507 | 0.3 | -7.07964 | 0.0581 | -6.99042 | -0.0679 |
| -5.37779 | 0.6183 | -5.93507 | 0.3 | -7.0393 | 0.0586 | -6.98639 | -0.0674 |
| -5.37417 | 0.6188 | -5.92197 | 0.301 | -7.08506 | 0.0591 | -6.98041 | -0.0669 |
| -5.37716 | 0.6194 | -5.92838 | 0.301 | -7.02959 | 0.0596 | -6.97713 | -0.0664 |
| -5.37582 | 0.6198 | -5.92893 | 0.302 | -7.0751 | 0.0601 | -6.97257 | -0.0659 |
| -5.37192 | 0.6203 | -5.92178 | 0.302 | -7.00868 | 0.0606 | -6.9655 | -0.0654 |
| -5.37613 | 0.6208 | -5.92489 | 0.303 | -7.06019 | 0.0611 | -6.95855 | -0.0649 |
| -5.37592 | 0.6213 | -5.92635 | 0.303 | -7.02518 | 0.0616 | -6.95699 | -0.0644 |
| -5.37049 | 0.6218 | -5.91961 | 0.304 | -7.06377 | 0.0621 | -6.95232 | -0.0639 |
| -5.37192 | 0.6223 | -5.9216 | 0.304 | -7.01257 | 0.0626 | -6.94619 | -0.0635 |
| -5.37161 | 0.6228 | -5.91493 | 0.305 | -7.06297 | 0.0631 | -6.94436 | -0.063 |
| -5.37294 | 0.6233 | -5.91511 | 0.305 | -7.01435 | 0.0636 | -6.93833 | -0.0625 |
| -5.37008 | 0.6239 | -5.91583 | 0.306 | -7.03742 | 0.0641 | -6.93327 | -0.0619 |
| -5.36937 | 0.6242 | -5.91172 | 0.306 | -7.02702 | 0.0646 | -6.93209 | -0.0614 |
| -5.37192 | 0.625 | -5.90801 | 0.307 | -7.00693 | 0.0651 | -6.92827 | -0.061 |
| -5.36906 | 0.6252 | -5.90783 | 0.307 | -6.99757 | 0.0656 | -6.92362 | -0.0605 |
| -5.37079 | 0.6258 | -5.90924 | 0.308 | -7.02849 | 0.0661 | -6.92131 | -0.0599 |
| -5.36876 | 0.6265 | -5.90467 | 0.308 | -7.02445 | 0.0666 | -6.91816 | -0.0594 |
| -5.36866 | 0.6267 | -5.90678 | 0.309 | -7.00483 | 0.0671 | -6.91873 | -0.0589 |
| -5.36886 | 0.6274 | -5.90398 | 0.309 | -6.99449 | 0.0676 | -6.91474 | -0.0584 |
| -5.36391 | 0.6279 | -5.9005 | 0.31 | -7.02372 | 0.0681 | -6.90855 | -0.0579 |
| -5.36673 | 0.6283 | -5.89278 | 0.31 | -7.00939 | 0.0686 | -6.90911 | -0.0574 |
| -5.36775 | 0.629 | -5.89465 | 0.311 | -7.01614 | 0.0691 | -6.90493 | -0.0569 |
| -5.36663 | 0.6293 | -5.89517 | 0.311 | -6.9911 | 0.0696 | -6.90827 | -0.0564 |
| -5.36552 | 0.6298 | -5.89963 | 0.312 | -6.99517 | 0.0701 | -6.91079 | -0.0559 |
| -5.36381 | 0.6304 | -5.89688 | 0.312 | -7.00066 | 0.0711 | -6.91304 | -0.0554 |
| -5.36131 | 0.6308 | -5.88804 | 0.313 | -6.97778 | 0.0716 | -6.91333 | -0.0549 |
| -5.35992 | 0.6314 | -5.88838 | 0.313 | -7.02409 | 0.0721 | -6.91816 | -0.0544 |
| -5.35853 | 0.6318 | -5.8938 | 0.314 | -6.99517 | 0.0726 | -6.92016 | -0.0539 |
| -5.35902 | 0.6322 | -5.88486 | 0.314 | -7.0333 | 0.0731 | -6.92102 | -0.0534 |
| -5.36021 | 0.6329 | -5.89414 | 0.315 | -6.98506 | 0.0736 | -6.92275 | -0.053 |
| -5.35942 | 0.6332 | -5.8822 | 0.315 | -7.02738 | 0.0741 | -6.9216 | -0.0524 |
| -5.35992 | 0.6338 | -5.88704 | 0.316 | -6.98041 | 0.0746 | -6.92045 | -0.0519 |
| -5.35744 | 0.6344 | -5.88186 | 0.316 | -7.04923 | 0.0751 | -6.92275 | -0.0514 |
| -5.35833 | 0.6347 | -5.88704 | 0.317 | -6.97976 | 0.0756 | -6.92016 | -0.0509 |
| -5.35625 | 0.6354 | -5.87988 | 0.317 | -7.04157 | 0.0761 | -6.92102 | -0.0504 |
| -5.35605 | 0.6358 | -5.87414 | 0.318 | -6.98874 | 0.0766 | -6.92016 | -0.0499 |
| -5.3536 | 0.6362 | -5.87284 | 0.319 | -7.04808 | 0.0771 | -6.91787 | -0.0494 |
| -5.35576 | 0.6369 | -5.87268 | 0.319 | -6.96296 | 0.0776 | -6.91759 | -0.0489 |
| -5.35645 | 0.6373 | -5.87381 | 0.32 | -7.03033 | 0.0781 | -6.91559 | -0.0484 |
| -5.35477 | 0.6378 | -5.86687 | 0.32 | -6.96265 | 0.0786 | -6.91474 | -0.0479 |
| -5.35271 | 0.6383 | -5.87025 | 0.321 | -7.04885 | 0.0791 | -6.91304 | -0.0474 |
| -5.35517 | 0.6388 | -5.87138 | 0.321 | -7.01045 | 0.0796 | -6.91192 | -0.0469 |
| -5.3533 | 0.6394 | -5.8696 | 0.321 | -6.99313 | 0.0806 | -6.90911 | -0.0464 |
| -5.3536 | 0.6398 | -5.86703 | 0.322 | -7.05664 | 0.0811 | -6.90855 | -0.0459 |
| -5.35076 | 0.6403 | -5.86751 | 0.322 | -6.98107 | 0.0816 | -6.90771 | -0.0454 |
| -5.3494 | 0.6409 | -5.86225 | 0.323 | -7.0393 | 0.0821 | -6.90715 | -0.0449 |
| -5.34998 | 0.6413 | -5.85925 | 0.324 | -6.97713 | 0.0826 | -6.90549 | -0.0444 |
| -5.34573 | 0.6418 | -5.85721 | 0.324 | -7.03779 | 0.0831 | -6.90162 | -0.0439 |
| -5.34659 | 0.6423 | -5.86019 | 0.324 | -6.98207 | 0.0836 | -6.90107 | -0.0434 |
| -5.34553 | 0.6428 | -5.85424 | 0.325 | -7.01045 | 0.0841 | -6.90107 | -0.0429 |
| -5.34342 | 0.6434 | -5.85145 | 0.326 | -6.97128 | 0.0846 | -6.90079 | -0.0424 |
| -5.34419 | 0.6438 | -5.8499 | 0.326 | -7.00974 | 0.0851 | -6.90134 | -0.0419 |
| -5.34228 | 0.6443 | -5.85006 | 0.327 | -6.97582 | 0.0856 | -6.89888 | -0.0414 |
| -5.34457 | 0.6448 | -5.85021 | 0.327 | -6.97484 | 0.0861 | -6.89615 | -0.041 |
| -5.34525 | 0.6453 | -5.85207 | 0.328 | -6.94466 | 0.0866 | -6.89534 | -0.0404 |
| -5.34151 | 0.6458 | -5.85145 | 0.328 | -6.97844 | 0.0871 | -6.89615 | -0.0399 |
| -5.34132 | 0.6463 | -5.84622 | 0.329 | -6.94771 | 0.0876 | -6.89642 | -0.0395 |
| -5.34104 | 0.6468 | -5.84212 | 0.329 | -6.96519 | 0.0881 | -6.89425 | -0.039 |
| -5.3398 | 0.6473 | -5.84136 | 0.33 | -6.95949 | 0.0886 | -6.89425 | -0.0385 |
| -5.33857 | 0.6478 | -5.84166 | 0.33 | -6.97452 | 0.0891 | -6.89371 | -0.0379 |
| -5.34161 | 0.6483 | -5.84348 | 0.331 | -6.92478 | 0.0896 | -6.89048 | -0.0374 |
| -5.34132 | 0.6488 | -5.83432 | 0.331 | -6.95294 | 0.0901 | -6.89102 | -0.037 |
| -5.34027 | 0.6493 | -5.83506 | 0.332 | -6.93091 | 0.0906 | -6.89075 | -0.0365 |
| -5.34065 | 0.6498 | -5.83491 | 0.332 | -7.00032 | 0.0911 | -6.88648 | -0.0359 |
| -5.34008 | 0.6505 | -5.83358 | 0.333 | -6.93624 | 0.0916 | -6.88278 | -0.0354 |
| -5.33753 | 0.6507 | -5.83447 | 0.333 | -6.99279 | 0.0921 | -6.8812 | -0.035 |
| -5.33762 | 0.6514 | -5.83077 | 0.334 | -6.94466 | 0.0926 | -6.87963 | -0.0344 |
| -5.34046 | 0.6519 | -5.83284 | 0.334 | -7.00066 | 0.0931 | -6.88042 | -0.0339 |
| -5.31785 | 0.6522 | -5.83224 | 0.335 | -6.92594 | 0.0936 | -6.87859 | -0.0334 |
| -5.3292 | 0.653 | -5.83033 | 0.335 | -7.01829 | 0.0941 | -6.87885 | -0.0329 |
| -5.33461 | 0.6533 | -5.82724 | 0.336 | -6.95232 | 0.0946 | -6.87806 | -0.0324 |
| -5.33573 | 0.6539 | -5.8252 | 0.336 | -7.01614 | 0.0951 | -6.87599 | -0.0319 |
| -5.33705 | 0.6545 | -5.82389 | 0.337 | -6.92391 | 0.0956 | -6.87495 | -0.0314 |
| -5.33592 | 0.6548 | -5.82259 | 0.337 | -7.01116 | 0.0961 | -6.87237 | -0.0309 |
| -5.33339 | 0.6554 | -5.81756 | 0.338 | -6.91163 | 0.0966 | -6.8693 | -0.0304 |
| -5.33564 | 0.6558 | -5.81827 | 0.338 | -6.98773 | 0.0971 | -6.86751 | -0.0299 |
| -5.33649 | 0.6563 | -5.81741 | 0.339 | -6.91816 | 0.0976 | -6.86523 | -0.0294 |
| -5.33339 | 0.657 | -5.81513 | 0.339 | -7.0024 | 0.0981 | -6.86523 | -0.029 |
| -5.33124 | 0.6573 | -5.81542 | 0.34 | -6.94527 | 0.0986 | -6.86599 | -0.0285 |
| -5.33498 | 0.6578 | -5.81698 | 0.34 | -7.00032 | 0.0991 | -6.867 | -0.0279 |
| -5.33526 | 0.6584 | -5.81187 | 0.341 | -6.93416 | 0.0996 | -6.86498 | -0.0274 |
| -5.33339 | 0.6587 | -5.8099 | 0.341 | -6.99313 | 0.1001 | -6.8617 | -0.0269 |
| -5.33087 | 0.6594 | -5.81032 | 0.342 | -6.91588 | 0.1006 | -6.86321 | -0.0264 |
| -5.33715 | 0.6598 | -5.81032 | 0.342 | -6.97746 | 0.1011 | -6.8617 | -0.0259 |
| -5.33573 | 0.6603 | -5.80892 | 0.343 | -6.91361 | 0.1016 | -6.85696 | -0.0254 |
| -5.33705 | 0.6609 | -5.80571 | 0.343 | -6.9755 | 0.1021 | -6.85721 | -0.0249 |
| -5.34027 | 0.6613 | -5.80766 | 0.344 | -6.91987 | 0.1026 | -6.8587 | -0.0244 |
| -5.33573 | 0.6618 | -5.80598 | 0.344 | -6.95605 | 0.1031 | -6.85449 | -0.0239 |
| -5.33479 | 0.6624 | -5.80266 | 0.345 | -6.89697 | 0.1036 | -6.85301 | -0.0234 |
| -5.33236 | 0.6628 | -5.80031 | 0.345 | -6.93923 | 0.1041 | -6.85007 | -0.0229 |
| -5.33283 | 0.6634 | -5.80279 | 0.346 | -6.90355 | 0.1046 | -6.84958 | -0.0224 |
| -5.33301 | 0.6638 | -5.80004 | 0.346 | -6.93121 | 0.1051 | -6.84788 | -0.0219 |
| -5.33536 | 0.6643 | -5.79812 | 0.347 | -6.92769 | 0.1056 | -6.84715 | -0.0214 |
| -5.33273 | 0.6649 | -5.79377 | 0.347 | -6.97225 | 0.1061 | -6.84449 | -0.0209 |
| -5.33227 | 0.6653 | -5.79594 | 0.348 | -6.90521 | 0.1066 | -6.84545 | -0.0204 |
| -5.33536 | 0.6658 | -5.79295 | 0.348 | -6.95605 | 0.1071 | -6.84497 | -0.0199 |
| -5.33442 | 0.6664 | -5.79471 | 0.349 | -6.92711 | 0.1076 | -6.84088 | -0.0194 |
| -5.33106 | 0.6668 | -5.78798 | 0.349 | -6.94619 | 0.1081 | -6.8416 | -0.0189 |
| -5.33208 | 0.6674 | -5.78718 | 0.35 | -6.90272 | 0.1086 | -6.83898 | -0.0184 |
| -5.33087 | 0.6678 | -5.78812 | 0.35 | -6.94466 | 0.1091 | -6.83874 | -0.0179 |
| -5.33255 | 0.6683 | -5.7908 | 0.351 | -6.903 | 0.1096 | -6.83589 | -0.0174 |
| -5.33227 | 0.6689 | -5.78559 | 0.351 | -6.96201 | 0.1101 | -6.83306 | -0.0169 |
| -5.33115 | 0.6693 | -5.78532 | 0.352 | -6.9122 | 0.1106 | -6.83542 | -0.0164 |
| -5.32929 | 0.6698 | -5.78426 | 0.352 | -6.94497 | 0.1111 | -6.83353 | -0.0159 |
| -5.32883 | 0.6703 | -5.7832 | 0.353 | -6.90493 | 0.1116 | -6.83495 | -0.0155 |
| -5.32892 | 0.6708 | -5.7836 | 0.353 | -6.93268 | 0.1121 | -6.83306 | -0.015 |
| -5.32911 | 0.6714 | -5.78162 | 0.354 | -6.89534 | 0.1126 | -6.82955 | -0.0145 |
| -5.32948 | 0.6718 | -5.77965 | 0.354 | -6.9122 | 0.1131 | -6.83072 | -0.014 |
| -5.32744 | 0.6723 | -5.78096 | 0.355 | -6.88542 | 0.1136 | -6.82979 | -0.0135 |
| -5.32615 | 0.6728 | -5.77716 | 0.355 | -6.91107 | 0.1141 | -6.82932 | -0.013 |
| -5.3279 | 0.6733 | -5.77405 | 0.356 | -6.88835 | 0.1146 | -6.82816 | -0.0125 |
| -5.32698 | 0.6738 | -5.77314 | 0.356 | -6.90632 | 0.1151 | -6.82561 | -0.0119 |
| -5.32929 | 0.6743 | -5.77379 | 0.357 | -6.86397 | 0.1156 | -6.82331 | -0.0115 |
| -5.32606 | 0.6748 | -5.77431 | 0.357 | -6.89642 | 0.1161 | -6.81897 | -0.011 |
| -5.32689 | 0.6754 | -5.77276 | 0.358 | -6.84788 | 0.1166 | -6.8217 | -0.0105 |
| -5.32772 | 0.676 | -5.76993 | 0.358 | -6.89724 | 0.1171 | -6.82079 | -0.0099 |
| -5.3267 | 0.6762 | -5.7675 | 0.359 | -6.87754 | 0.1176 | -6.82102 | -0.0094 |
| -5.32855 | 0.677 | -5.76865 | 0.359 | -6.93327 | 0.1181 | -6.81942 | -0.0089 |
| -5.32994 | 0.6773 | -5.76281 | 0.36 | -6.88595 | 0.1186 | -6.81693 | -0.0084 |
| -5.32643 | 0.6778 | -5.7661 | 0.36 | -6.90995 | 0.1191 | -6.81377 | -0.0079 |
| -5.3267 | 0.6785 | -5.76852 | 0.361 | -6.88542 | 0.1196 | -6.81019 | -0.0074 |
| -5.32836 | 0.6788 | -5.7661 | 0.361 | -6.92798 | 0.1201 | -6.80333 | -0.0069 |
| -5.3267 | 0.6794 | -5.7603 | 0.362 | -6.87288 | 0.1206 | -6.80819 | -0.0065 |
| -5.32716 | 0.6799 | -5.7588 | 0.362 | -6.91192 | 0.1211 | -6.80863 | -0.006 |
| -5.33078 | 0.6803 | -5.75992 | 0.363 | -6.87911 | 0.1216 | -6.80908 | -0.0054 |
| -5.32827 | 0.681 | -5.75717 | 0.363 | -6.92074 | 0.1221 | -6.80575 | -0.005 |
| -5.32985 | 0.6812 | -5.7563 | 0.364 | -6.88094 | 0.1226 | -6.80553 | -0.0045 |
| -5.33022 | 0.6818 | -5.75606 | 0.364 | -6.91531 | 0.1231 | -6.80421 | -0.0039 |
| -5.32818 | 0.6825 | -5.75568 | 0.365 | -6.87573 | 0.1236 | -6.80509 | -0.0034 |
| -5.33208 | 0.6827 | -5.75705 | 0.365 | -6.91787 | 0.1241 | -6.80399 | -0.0029 |
| -5.3267 | 0.6834 | -5.75333 | 0.366 | -6.86574 | 0.1246 | -6.80158 | -0.0024 |
| -5.32883 | 0.6838 | -5.75149 | 0.366 | -6.91361 | 0.1251 | -6.80224 | -0.0019 |
| -5.32948 | 0.6842 | -5.74879 | 0.367 | -6.87109 | 0.1256 | -6.80137 | -0.0014 |
| -5.32901 | 0.6849 | -5.74904 | 0.367 | -6.91816 | 0.1261 | -6.79984 | -9E-4 |
| -5.32883 | 0.6853 | -5.75002 | 0.368 | -6.87624 | 0.1266 | -6.79984 | -4E-4 |
| -5.32836 | 0.6858 | -5.74636 | 0.368 | -6.92304 | 0.1271 | -6.79702 | 1E-4 |
| -5.32799 | 0.6864 | -5.74491 | 0.369 | -6.87237 | 0.1276 | -6.7968 | 6E-4 |
| -5.32643 | 0.6867 | -5.74563 | 0.369 | -6.92045 | 0.1281 | -6.79529 | 0.0011 |
| -5.32753 | 0.6874 | -5.74382 | 0.37 | -6.8508 | 0.1286 | -6.79186 | 0.0016 |
| -5.32864 | 0.6878 | -5.74322 | 0.37 | -6.9242 | 0.1291 | -6.79229 | 0.002 |
| -5.32772 | 0.6883 | -5.74237 | 0.371 | -6.85945 | 0.1296 | -6.78782 | 0.0026 |
| -5.32836 | 0.6889 | -5.74358 | 0.371 | -6.93298 | 0.1301 | -6.78782 | 0.003 |
| -5.32707 | 0.6893 | -5.73938 | 0.372 | -6.85771 | 0.1306 | -6.77675 | 0.0035 |
| -5.32818 | 0.6898 | -5.73962 | 0.372 | -6.92507 | 0.1311 | -6.7874 | 0.0041 |
| -5.32624 | 0.6904 | -5.73926 | 0.373 | -6.85895 | 0.1316 | -6.78719 | 0.0046 |
| -5.32367 | 0.6907 | -5.73604 | 0.373 | -6.92565 | 0.1321 | -6.78277 | 0.0051 |
| -5.32386 | 0.6914 | -5.73914 | 0.374 | -6.86321 | 0.1326 | -6.78424 | 0.0056 |
| -5.32505 | 0.6918 | -5.73926 | 0.374 | -6.92246 | 0.1331 | -6.78487 | 0.0061 |
| -5.32276 | 0.6923 | -5.73759 | 0.375 | -6.85796 | 0.1336 | -6.7834 | 0.0066 |
| -5.32496 | 0.6929 | -5.73392 | 0.375 | -6.93594 | 0.1341 | -6.7811 | 0.0071 |
| -5.31795 | 0.6933 | -5.73427 | 0.376 | -6.84666 | 0.1346 | -6.78069 | 0.0076 |
| -5.32523 | 0.6938 | -5.72724 | 0.376 | -6.92449 | 0.1351 | -6.78194 | 0.0081 |
| -5.32194 | 0.6943 | -5.72969 | 0.377 | -6.83447 | 0.1356 | -6.78048 | 0.0085 |
| -5.3223 | 0.6948 | -5.72817 | 0.377 | -6.91333 | 0.1361 | -6.78089 | 0.009 |
| -5.32376 | 0.6954 | -5.72864 | 0.378 | -6.84569 | 0.1366 | -6.78006 | 0.0095 |
| -5.32395 | 0.6958 | -5.72713 | 0.378 | -6.93357 | 0.1371 | -6.77985 | 0.01 |
| -5.32112 | 0.6963 | -5.72806 | 0.379 | -6.85301 | 0.1376 | -6.77819 | 0.0105 |
| -5.32413 | 0.6968 | -5.72285 | 0.379 | -6.94436 | 0.1381 | -6.77675 | 0.011 |
| -5.32633 | 0.6973 | -5.72366 | 0.38 | -6.827 | 0.1386 | -6.77469 | 0.0115 |
| -5.32349 | 0.6978 | -5.72182 | 0.38 | -6.91389 | 0.1391 | -6.77448 | 0.0121 |
| -5.32303 | 0.6983 | -5.72033 | 0.381 | -6.83212 | 0.1396 | -6.77264 | 0.0125 |
| -5.32175 | 0.6988 | -5.72033 | 0.381 | -6.91673 | 0.1401 | -6.77448 | 0.013 |
| -5.32331 | 0.6994 | -5.7217 | 0.382 | -6.83613 | 0.1406 | -6.77142 | 0.0135 |
| -5.32358 | 0.6998 | -5.71919 | 0.382 | -6.91559 | 0.1411 | -6.76918 | 0.0141 |
| -5.32276 | 0.7003 | -5.71987 | 0.383 | -6.84982 | 0.1416 | -6.76898 | 0.0145 |
| -5.3245 | 0.701 | -5.71431 | 0.383 | -6.91816 | 0.1421 | -6.76756 | 0.015 |
| -5.32486 | 0.7014 | -5.71556 | 0.384 | -6.83283 | 0.1426 | -6.76797 | 0.0155 |
| -5.32744 | 0.7018 | -5.7124 | 0.384 | -6.91987 | 0.1431 | -6.76454 | 0.0161 |
| -5.32221 | 0.7025 | -5.71794 | 0.385 | -6.84088 | 0.1436 | -6.76494 | 0.0165 |
| -5.32203 | 0.7028 | -5.71195 | 0.385 | -6.92016 | 0.1441 | -6.76394 | 0.017 |
| -5.32239 | 0.7034 | -5.71229 | 0.386 | -6.83212 | 0.1446 | -6.76154 | 0.0175 |
| -5.32422 | 0.7039 | -5.71128 | 0.386 | -6.91588 | 0.1451 | -6.76234 | 0.018 |
| -5.32066 | 0.7043 | -5.7096 | 0.387 | -6.82515 | 0.1456 | -6.76075 | 0.0186 |
| -5.32112 | 0.705 | -5.70738 | 0.387 | -6.90771 | 0.1461 | -6.76134 | 0.019 |
| -5.32194 | 0.7053 | -5.70627 | 0.388 | -6.82723 | 0.1466 | -6.76015 | 0.0195 |
| -5.3213 | 0.7058 | -5.7055 | 0.388 | -6.89751 | 0.1471 | -6.75995 | 0.0201 |
| -5.32239 | 0.7065 | -5.70605 | 0.389 | -6.83025 | 0.1476 | -6.75876 | 0.0205 |
| -5.32276 | 0.7068 | -5.70417 | 0.389 | -6.89915 | 0.1481 | -6.75718 | 0.021 |
| -5.32248 | 0.7074 | -5.70362 | 0.39 | -6.82723 | 0.1486 | -6.75482 | 0.0215 |
| -5.32185 | 0.7079 | -5.70187 | 0.39 | -6.89183 | 0.1491 | -6.75189 | 0.0221 |
| -5.32121 | 0.7083 | -5.7022 | 0.391 | -6.81942 | 0.1496 | -6.75384 | 0.0225 |
| -5.32258 | 0.709 | -5.70034 | 0.391 | -6.86802 | 0.1501 | -6.75345 | 0.023 |
| -5.32276 | 0.7093 | -5.70165 | 0.392 | -6.834 | 0.1506 | -6.7515 | 0.0235 |
| -5.32103 | 0.7098 | -5.69772 | 0.392 | -6.88489 | 0.1511 | -6.75092 | 0.024 |
| -5.32166 | 0.7104 | -5.69621 | 0.393 | -6.82584 | 0.1516 | -6.74975 | 0.0245 |
| -5.31804 | 0.7108 | -5.69946 | 0.393 | -6.88622 | 0.1521 | -6.74782 | 0.025 |
| -5.32212 | 0.7114 | -5.69816 | 0.394 | -6.81942 | 0.1526 | -6.74685 | 0.0255 |
| -5.31994 | 0.7118 | -5.69567 | 0.394 | -6.86981 | 0.1531 | -6.74493 | 0.026 |
| -5.31976 | 0.7123 | -5.69297 | 0.395 | -6.83119 | 0.1536 | -6.7457 | 0.0265 |
| -5.31921 | 0.7129 | -5.69051 | 0.395 | -6.8508 | 0.1541 | -6.74743 | 0.027 |
| -5.31858 | 0.7133 | -5.69158 | 0.396 | -6.80465 | 0.1546 | -6.74436 | 0.0275 |
| -5.31985 | 0.7138 | -5.68923 | 0.396 | -6.86221 | 0.1551 | -6.74359 | 0.028 |
| -5.31641 | 0.7144 | -5.68817 | 0.397 | -6.82816 | 0.1556 | -6.74359 | 0.0285 |
| -5.3174 | 0.7147 | -5.6886 | 0.397 | -6.86371 | 0.1561 | -6.74226 | 0.029 |
| -5.31867 | 0.7154 | -5.6887 | 0.398 | -6.82033 | 0.1566 | -6.74245 | 0.0295 |
| -5.32039 | 0.7158 | -5.68796 | 0.398 | -6.84982 | 0.1571 | -6.73979 | 0.0301 |
| -5.31966 | 0.7163 | -5.68542 | 0.399 | -6.84328 | 0.1581 | -6.74111 | 0.0305 |
| -5.3165 | 0.7169 | -5.68584 | 0.399 | -6.86346 | 0.1591 | -6.73714 | 0.031 |
| -5.31903 | 0.7173 | -5.683 | 0.4 | -6.86346 | 0.1601 | -6.73582 | 0.0315 |
| -5.31677 | 0.7178 | -5.68489 | 0.4 | -6.86397 | 0.1611 | -6.7362 | 0.032 |
| -5.31722 | 0.7183 | -5.68028 | 0.401 | -6.86548 | 0.1621 | -6.7362 | 0.0325 |
| -5.31731 | 0.7188 | -5.68331 | 0.401 | -6.85548 | 0.1631 | -6.73545 | 0.033 |
| -5.31948 | 0.7194 | -5.68112 | 0.402 | -6.86145 | 0.1641 | -6.73395 | 0.0335 |
| -5.31731 | 0.7198 | -5.67779 | 0.402 | -6.8612 | 0.1651 | -6.73078 | 0.034 |
| -5.31767 | 0.7203 | -5.67924 | 0.403 | -6.85473 | 0.1661 | -6.73302 | 0.0345 |
| -5.31704 | 0.7209 | -5.67789 | 0.403 | -6.84909 | 0.1671 | -6.73023 | 0.035 |
| -5.31885 | 0.7213 | -5.67582 | 0.404 | -6.86726 | 0.1681 | -6.72912 | 0.0355 |
| -5.3203 | 0.7218 | -5.67345 | 0.404 | -6.86397 | 0.1691 | -6.72893 | 0.0361 |
| -5.31695 | 0.7223 | -5.67325 | 0.405 | -6.87443 | 0.1701 | -6.72819 | 0.0365 |
| -5.31659 | 0.7228 | -5.66906 | 0.405 | -6.87806 | 0.1711 | -6.72782 | 0.037 |
| -5.31713 | 0.7233 | -5.67008 | 0.406 | -6.86802 | 0.1721 | -6.72654 | 0.0375 |
| -5.31641 | 0.7238 | -5.66957 | 0.406 | -6.87417 | 0.1731 | -6.72709 | 0.038 |
| -5.31686 | 0.7243 | -5.66917 | 0.407 | -6.86523 | 0.1741 | -6.7247 | 0.0385 |
| -5.31632 | 0.7248 | -5.66845 | 0.407 | -6.8597 | 0.1751 | -6.72434 | 0.039 |
| -5.31985 | 0.7253 | -5.66947 | 0.408 | -6.85845 | 0.1761 | -6.72489 | 0.0395 |
| -5.31623 | 0.7258 | -5.66482 | 0.408 | -6.88463 | 0.1771 | -6.72342 | 0.04 |
| -5.31381 | 0.7265 | -5.66542 | 0.409 | -6.86045 | 0.1781 | -6.72269 | 0.0405 |
| -5.31292 | 0.7267 | -5.66492 | 0.409 | -6.85671 | 0.1791 | -6.72106 | 0.041 |
| -5.31435 | 0.7274 | -5.66012 | 0.41 | -6.8587 | 0.1801 | -6.71943 | 0.0415 |
| -5.31569 | 0.7279 | -5.65982 | 0.41 | -6.87573 | 0.1811 | -6.71979 | 0.042 |
| -5.31372 | 0.7282 | -5.65803 | 0.411 | -6.86271 | 0.1821 | -6.71925 | 0.0425 |
| -5.31731 | 0.729 | -5.65823 | 0.411 | -6.8582 | 0.1831 | -6.71943 | 0.043 |
| -5.31578 | 0.7292 | -5.65813 | 0.412 | -6.8665 | 0.1841 | -6.71726 | 0.0435 |
| -5.3174 | 0.7298 | -5.65763 | 0.412 | -6.85622 | 0.1851 | -6.71762 | 0.044 |
| -5.31894 | 0.7305 | -5.65793 | 0.413 | -6.86472 | 0.1861 | -6.7169 | 0.0445 |
| -5.31354 | 0.7308 | -5.65674 | 0.413 | -6.85129 | 0.1871 | -6.71708 | 0.045 |
| -5.31596 | 0.7314 | -5.65418 | 0.414 | -6.8592 | 0.1881 | -6.71475 | 0.0455 |
| -5.31695 | 0.7319 | -5.65389 | 0.414 | -6.85597 | 0.1891 | -6.71475 | 0.0461 |
| -5.31336 | 0.7323 | -5.65399 | 0.415 | -6.85572 | 0.1901 | -6.71368 | 0.0465 |
| -5.31641 | 0.733 | -5.6496 | 0.415 | -6.83613 | 0.1911 | -6.71208 | 0.047 |
| -5.31498 | 0.7333 | -5.64921 | 0.416 | -6.83142 | 0.1921 | -6.71083 | 0.0475 |
| -5.3148 | 0.7338 | -5.64785 | 0.416 | -6.82723 | 0.1931 | -6.70959 | 0.048 |
| -5.31408 | 0.7344 | -5.64727 | 0.417 | -6.83993 | 0.1941 | -6.7103 | 0.0485 |
| -5.31471 | 0.7347 | -5.65037 | 0.417 | -6.82723 | 0.1951 | -6.70906 | 0.049 |
| -5.31354 | 0.7354 | -5.64679 | 0.418 | -6.82262 | 0.1961 | -6.70942 | 0.0495 |
| -5.31462 | 0.7358 | -5.64409 | 0.418 | -6.82769 | 0.1971 | -6.70748 | 0.05 |
| -5.31498 | 0.7363 | -5.6464 | 0.419 | -6.81287 | 0.1981 | -6.70642 | 0.051 |
| -5.31659 | 0.7369 | -5.64228 | 0.419 | -6.8167 | 0.1991 | -6.70678 | 0.051 |
| -5.31453 | 0.7372 | -5.64352 | 0.42 | -6.8073 | 0.2001 | -6.70678 | 0.052 |
| -5.31426 | 0.7378 | -5.63932 | 0.42 | -6.80246 | 0.2011 | -6.70642 | 0.052 |
| -5.31319 | 0.7384 | -5.63904 | 0.421 | -6.80246 | 0.2021 | -6.70555 | 0.053 |
| -5.31158 | 0.7387 | -5.64151 | 0.421 | -6.80355 | 0.2031 | -6.7045 | 0.053 |
| -5.31489 | 0.7394 | -5.63866 | 0.422 | -6.81063 | 0.2041 | -6.70363 | 0.054 |
| -5.31345 | 0.7398 | -5.63668 | 0.422 | -6.80531 | 0.2051 | -6.70293 | 0.054 |
| -5.31551 | 0.7403 | -5.63367 | 0.423 | -6.79315 | 0.2071 | -6.70137 | 0.055 |
| -5.31524 | 0.7409 | -5.63526 | 0.423 | -6.7925 | 0.2081 | -6.70085 | 0.055 |
| -5.31256 | 0.7413 | -5.63367 | 0.424 | -6.79486 | 0.2091 | -6.69825 | 0.056 |
| -5.31042 | 0.7418 | -5.63189 | 0.424 | -6.80752 | 0.2101 | -6.70015 | 0.056 |
| -5.31078 | 0.7423 | -5.63031 | 0.425 | -6.8062 | 0.2111 | -6.69722 | 0.057 |
| -5.30892 | 0.7428 | -5.62883 | 0.425 | -6.81332 | 0.2121 | -6.69739 | 0.057 |
| -5.3091 | 0.7434 | -5.62994 | 0.425 | -6.81783 | 0.2131 | -6.69671 | 0.058 |
| -5.31158 | 0.7438 | -5.62901 | 0.426 | -6.81534 | 0.2141 | -6.69688 | 0.058 |
| -5.31524 | 0.7443 | -5.62578 | 0.426 | -6.81354 | 0.2151 | -6.69619 | 0.059 |
| -5.31596 | 0.7449 | -5.6244 | 0.427 | -6.81063 | 0.2161 | -6.69551 | 0.059 |
| -5.31435 | 0.7453 | -5.62514 | 0.428 | -6.79037 | 0.2171 | -6.69517 | 0.06 |
| -5.30883 | 0.7458 | -5.62175 | 0.428 | -6.82423 | 0.2181 | -6.69346 | 0.06 |
| -5.31292 | 0.7464 | -5.62258 | 0.429 | -6.81965 | 0.2191 | -6.69329 | 0.061 |
| -5.31408 | 0.7468 | -5.62203 | 0.429 | -6.79832 | 0.2201 | -6.69244 | 0.061 |
| -5.31524 | 0.7474 | -5.62321 | 0.43 | -6.81829 | 0.2211 | -6.69227 | 0.062 |
| -5.3193 | 0.7478 | -5.62248 | 0.43 | -6.79919 | 0.2221 | -6.69295 | 0.062 |
| -5.31713 | 0.7483 | -5.61785 | 0.431 | -6.82148 | 0.2231 | -6.6921 | 0.063 |
| -5.31831 | 0.7488 | -5.61858 | 0.431 | -6.80093 | 0.2241 | -6.69091 | 0.063 |
| -5.31813 | 0.7493 | -5.6174 | 0.432 | -6.8217 | 0.2251 | -6.68956 | 0.064 |
| -5.31677 | 0.7498 | -5.61623 | 0.432 | -6.79293 | 0.2261 | -6.69108 | 0.064 |
| -5.31605 | 0.7503 | -5.61551 | 0.433 | -6.81265 | 0.2271 | -6.68939 | 0.065 |
| -5.31831 | 0.7508 | -5.61471 | 0.433 | -6.80443 | 0.2281 | -6.68771 | 0.065 |
| -5.31659 | 0.7514 | -5.6148 | 0.434 | -6.80487 | 0.2291 | -6.68939 | 0.065 |
| -5.31695 | 0.752 | -5.61211 | 0.434 | -6.8062 | 0.2301 | -6.68687 | 0.066 |
| -5.31524 | 0.7522 | -5.61114 | 0.435 | -6.79315 | 0.2311 | -6.68453 | 0.067 |
| -5.31713 | 0.753 | -5.60963 | 0.435 | -6.78634 | 0.2321 | -6.68486 | 0.067 |
| -5.31858 | 0.7532 | -5.60706 | 0.436 | -6.78719 | 0.2331 | -6.68419 | 0.068 |
| -5.3165 | 0.7538 | -5.60812 | 0.436 | -6.77366 | 0.2341 | -6.68236 | 0.068 |
| -5.31578 | 0.7545 | -5.60901 | 0.437 | -6.78298 | 0.2351 | -6.6822 | 0.069 |
| -5.31489 | 0.7547 | -5.60592 | 0.437 | -6.7874 | 0.2361 | -6.68153 | 0.069 |
| -5.31587 | 0.7554 | -5.60575 | 0.438 | -6.76254 | 0.2371 | -6.68236 | 0.07 |
| -5.31167 | 0.7559 | -5.60768 | 0.438 | -6.76474 | 0.2381 | -6.68104 | 0.07 |
| -5.31238 | 0.7563 | -5.60268 | 0.439 | -6.76174 | 0.2391 | -6.67938 | 0.071 |
| -5.31194 | 0.757 | -5.60303 | 0.439 | -6.75896 | 0.2401 | -6.67757 | 0.071 |
| -5.30892 | 0.7574 | -5.59999 | 0.44 | -6.76736 | 0.2411 | -6.67708 | 0.072 |
| -5.30803 | 0.7578 | -5.59964 | 0.44 | -6.75738 | 0.2421 | -6.67659 | 0.072 |
| -5.30601 | 0.7585 | -5.60233 | 0.441 | -6.75837 | 0.2431 | -6.67528 | 0.073 |
| -5.29826 | 0.7588 | -5.59912 | 0.441 | -6.74801 | 0.2441 | -6.67479 | 0.073 |
| -5.31587 | 0.7594 | -5.59783 | 0.442 | -6.76595 | 0.2451 | -6.69142 | 0.074 |
| -5.31453 | 0.7598 | -5.5986 | 0.442 | -6.75995 | 0.2461 | -6.68653 | 0.074 |
| -5.31078 | 0.7603 | -5.59533 | 0.443 | -6.7562 | 0.2471 | -6.68004 | 0.075 |
| -5.31453 | 0.761 | -5.59422 | 0.443 | -6.74762 | 0.2481 | -6.67659 | 0.075 |
| -5.31336 | 0.7613 | -5.59491 | 0.444 | -6.75287 | 0.2491 | -6.67512 | 0.076 |
| -5.30892 | 0.7618 | -5.59397 | 0.444 | -6.75033 | 0.2501 | -6.67479 | 0.076 |
| -5.30812 | 0.7624 | -5.59337 | 0.445 | -6.73414 | 0.2511 | -6.67138 | 0.077 |
| -5.30786 | 0.7627 | -5.5909 | 0.445 | -6.74975 | 0.2521 | -6.67333 | 0.077 |
| -5.30391 | 0.7634 | -5.59039 | 0.446 | -6.76015 | 0.2531 | -6.67268 | 0.078 |
| -5.30786 | 0.7638 | -5.59192 | 0.446 | -6.75345 | 0.2541 | -6.67154 | 0.078 |
| -5.30601 | 0.7643 | -5.58802 | 0.447 | -6.75365 | 0.2551 | -6.6696 | 0.079 |
| -5.30654 | 0.7649 | -5.58845 | 0.447 | -6.74092 | 0.2561 | -6.66767 | 0.079 |
| -5.30575 | 0.7653 | -5.58853 | 0.448 | -6.74724 | 0.2571 | -6.66767 | 0.08 |
| -5.30399 | 0.7658 | -5.58617 | 0.448 | -6.74302 | 0.2581 | -6.66831 | 0.08 |
| -5.30715 | 0.7663 | -5.58508 | 0.449 | -6.74762 | 0.2591 | -6.66591 | 0.081 |
| -5.30945 | 0.7668 | -5.58575 | 0.449 | -6.73789 | 0.2601 | -6.66655 | 0.081 |
| -5.31114 | 0.7674 | -5.58634 | 0.449 | -6.73771 | 0.2611 | -6.66671 | 0.082 |
| -5.31426 | 0.7678 | -5.58333 | 0.45 | -6.74532 | 0.2621 | -6.66751 | 0.082 |
| -5.31623 | 0.7683 | -5.58275 | 0.451 | -6.73639 | 0.2631 | -6.66273 | 0.083 |
| -5.31668 | 0.7689 | -5.5791 | 0.451 | -6.73209 | 0.2641 | -6.66336 | 0.083 |
| -5.31677 | 0.7693 | -5.57827 | 0.452 | -6.73658 | 0.2651 | -6.66288 | 0.084 |
| -5.31758 | 0.7698 | -5.5786 | 0.452 | -6.73041 | 0.2661 | -6.66098 | 0.084 |
| -5.31578 | 0.7704 | -5.58216 | 0.453 | -6.73695 | 0.2671 | -6.66019 | 0.085 |
| -5.31858 | 0.7708 | -5.57926 | 0.453 | -6.73564 | 0.2681 | -6.65956 | 0.085 |
| -5.31903 | 0.7714 | -5.57491 | 0.454 | -6.73733 | 0.2691 | -6.65988 | 0.086 |
| -5.31524 | 0.7718 | -5.57458 | 0.454 | -6.73601 | 0.2701 | -6.66035 | 0.086 |
| -5.31417 | 0.7723 | -5.57393 | 0.455 | -6.73639 | 0.2711 | -6.66004 | 0.087 |
| -5.30277 | 0.7729 | -5.57303 | 0.455 | -6.73134 | 0.2721 | -6.65768 | 0.087 |
| -5.29022 | 0.7733 | -5.57384 | 0.456 | -6.73564 | 0.2731 | -6.65752 | 0.088 |
| -5.28517 | 0.7738 | -5.57238 | 0.456 | -6.72106 | 0.2741 | -6.65705 | 0.088 |
| -5.28117 | 0.7743 | -5.57262 | 0.457 | -6.72452 | 0.2751 | -6.65736 | 0.089 |
| -5.28017 | 0.7748 | -5.5727 | 0.457 | -6.7269 | 0.276 | -6.65721 | 0.089 |
| -5.27976 | 0.7753 | -5.57189 | 0.458 | -6.72727 | 0.2771 | -6.65658 | 0.09 |
| -5.27474 | 0.7758 | -5.57084 | 0.458 | -6.72361 | 0.2781 | -6.6544 | 0.09 |
| -5.2786 | 0.7763 | -5.57124 | 0.459 | -6.73209 | 0.2791 | -6.65455 | 0.091 |
| -5.27638 | 0.7768 | -5.56898 | 0.459 | -6.7169 | 0.2801 | -6.65517 | 0.091 |
| -5.28001 | 0.7773 | -5.56938 | 0.46 | -6.73358 | 0.2811 | -6.65362 | 0.092 |
| -5.28142 | 0.7778 | -5.5672 | 0.46 | -6.7293 | 0.2821 | -6.6516 | 0.092 |
| -5.28659 | 0.7785 | -5.56898 | 0.461 | -6.71816 | 0.2831 | -6.65176 | 0.093 |
| -5.29783 | 0.7787 | -5.56576 | 0.461 | -6.71332 | 0.2841 | -6.65129 | 0.093 |
| -5.30303 | 0.7794 | -5.56809 | 0.462 | -6.72124 | 0.2851 | -6.65269 | 0.094 |
| -5.3068 | 0.7799 | -5.56704 | 0.462 | -6.72197 | 0.2861 | -6.65052 | 0.094 |
| -5.30803 | 0.7802 | -5.56704 | 0.463 | -6.72379 | 0.2871 | -6.64944 | 0.095 |
| -5.31007 | 0.781 | -5.56289 | 0.463 | -6.72617 | 0.2881 | -6.65176 | 0.095 |
| -5.31453 | 0.7813 | -5.56448 | 0.464 | -6.72324 | 0.2891 | -6.6496 | 0.096 |
| -5.31194 | 0.7819 | -5.56217 | 0.464 | -6.73358 | 0.2901 | -6.64944 | 0.096 |
| -5.31203 | 0.7825 | -5.56217 | 0.465 | -6.71565 | 0.2911 | -6.64944 | 0.097 |
| -5.31354 | 0.7828 | -5.56154 | 0.465 | -6.73004 | 0.292 | -6.64775 | 0.097 |
| -5.31283 | 0.7834 | -5.56289 | 0.466 | -6.72251 | 0.2931 | -6.64837 | 0.098 |
| -5.31283 | 0.7838 | -5.56067 | 0.466 | -6.7362 | 0.2941 | -6.64944 | 0.098 |
| -5.31867 | 0.7843 | -5.56249 | 0.467 | -6.73097 | 0.2951 | -6.64653 | 0.099 |
| -5.31731 | 0.785 | -5.55743 | 0.467 | -6.71943 | 0.2961 | -6.64821 | 0.099 |
| -5.31858 | 0.7853 | -5.5579 | 0.468 | -6.71672 | 0.2971 | -6.64485 | 0.1 |
| -5.31767 | 0.7858 | -5.55987 | 0.468 | -6.72397 | 0.2981 | -6.64531 | 0.1 |
| -5.3174 | 0.7864 | -5.56074 | 0.469 | -6.7169 | 0.2991 | -6.6476 | 0.101 |
| -5.31587 | 0.7867 | -5.56043 | 0.469 | -6.7073 | 0.3001 | -6.64668 | 0.101 |
| -5.31957 | 0.7874 | -5.55972 | 0.47 | -6.71907 | 0.3011 | -6.64516 | 0.102 |
| -5.31776 | 0.7878 | -5.55885 | 0.47 | -6.7178 | 0.3021 | -6.64561 | 0.102 |
| -5.31767 | 0.7883 | -5.55908 | 0.471 | -6.70959 | 0.3031 | -6.64318 | 0.103 |
| -5.3174 | 0.7889 | -5.55885 | 0.471 | -6.71997 | 0.3041 | -6.64348 | 0.103 |
| -5.31462 | 0.7893 | -5.55759 | 0.472 | -6.71762 | 0.3051 | -6.64348 | 0.104 |
| -5.31686 | 0.7898 | -5.55633 | 0.472 | -6.70959 | 0.3061 | -6.64272 | 0.104 |
| -5.31822 | 0.7904 | -5.55461 | 0.473 | -6.70977 | 0.3071 | -6.64151 | 0.105 |
| -5.31408 | 0.7908 | -5.55594 | 0.473 | -6.71119 | 0.308 | -6.64166 | 0.105 |
| -5.31632 | 0.7914 | -5.55751 | 0.474 | -6.70625 | 0.3091 | -6.6385 | 0.106 |
| -5.31767 | 0.7918 | -5.55555 | 0.474 | -6.70276 | 0.3101 | -6.64197 | 0.106 |
| -5.32084 | 0.7923 | -5.55251 | 0.474 | -6.70033 | 0.3111 | -6.64348 | 0.107 |
| -5.32112 | 0.7929 | -5.55539 | 0.475 | -6.69671 | 0.3121 | -6.63955 | 0.107 |
| -5.31957 | 0.7933 | -5.55586 | 0.476 | -6.69448 | 0.3131 | -6.6394 | 0.108 |
| -5.31722 | 0.7938 | -5.55453 | 0.476 | -6.68603 | 0.3141 | -6.6391 | 0.108 |
| -5.31319 | 0.7944 | -5.55649 | 0.477 | -6.69465 | 0.3151 | -6.63835 | 0.109 |
| -5.31542 | 0.7948 | -5.5543 | 0.477 | -6.68519 | 0.316 | -6.63835 | 0.109 |
| -5.31283 | 0.7954 | -5.55376 | 0.478 | -6.68788 | 0.3171 | -6.6376 | 0.11 |
| -5.31435 | 0.7958 | -5.55618 | 0.478 | -6.6779 | 0.3181 | -6.63581 | 0.11 |
| -5.31668 | 0.7963 | -5.55236 | 0.478 | -6.67545 | 0.319 | -6.63626 | 0.111 |
| -5.3156 | 0.7969 | -5.55532 | 0.479 | -6.67268 | 0.3201 | -6.63685 | 0.111 |
| -5.31444 | 0.7973 | -5.55321 | 0.48 | -6.67659 | 0.3211 | -6.63506 | 0.112 |
| -5.31363 | 0.7978 | -5.55236 | 0.48 | -6.68186 | 0.3221 | -6.63641 | 0.112 |
| -5.31319 | 0.7983 | -5.5536 | 0.481 | -6.66575 | 0.3231 | -6.63387 | 0.113 |
| -5.31256 | 0.7988 | -5.55127 | 0.481 | -6.67219 | 0.3241 | -6.63641 | 0.113 |
| -5.31211 | 0.7994 | -5.55119 | 0.482 | -6.67025 | 0.3251 | -6.63269 | 0.114 |
| -5.31087 | 0.7998 | -5.54949 | 0.482 | -6.67138 | 0.3261 | -6.63477 | 0.114 |
| -5.31372 | 0.8003 | -5.55119 | 0.483 | -6.66225 | 0.3271 | -6.63254 | 0.115 |
| -5.31069 | 0.8009 | -5.55026 | 0.483 | -6.66067 | 0.3281 | -6.63121 | 0.115 |
| -5.30883 | 0.8013 | -5.55135 | 0.484 | -6.67187 | 0.3291 | -6.63239 | 0.116 |
| -5.31025 | 0.8018 | -5.55259 | 0.484 | -6.65941 | 0.3301 | -6.63284 | 0.116 |
| -5.30972 | 0.8024 | -5.5515 | 0.485 | -6.65596 | 0.3311 | -6.63136 | 0.117 |
| -5.3068 | 0.8028 | -5.54926 | 0.485 | -6.66257 | 0.3321 | -6.63298 | 0.117 |
| -5.3122 | 0.8034 | -5.55305 | 0.486 | -6.64975 | 0.3331 | -6.62959 | 0.118 |
| -5.3068 | 0.804 | -5.55003 | 0.486 | -6.65176 | 0.3341 | -6.63047 | 0.118 |
| -5.30008 | 0.8042 | -5.54957 | 0.487 | -6.65549 | 0.3351 | -6.62974 | 0.119 |
| -5.30303 | 0.805 | -5.55111 | 0.487 | -6.65191 | 0.3361 | -6.62988 | 0.119 |
| -5.30698 | 0.8053 | -5.55142 | 0.488 | -6.65222 | 0.3371 | -6.62739 | 0.12 |
| -5.31096 | 0.8058 | -5.55111 | 0.488 | -6.64622 | 0.3381 | -6.62841 | 0.12 |
| -5.3114 | 0.8065 | -5.54934 | 0.489 | -6.64485 | 0.3391 | -6.62768 | 0.121 |
| -5.31301 | 0.8068 | -5.54995 | 0.489 | -6.645 | 0.3401 | -6.62871 | 0.121 |
| -5.31498 | 0.8074 | -5.54741 | 0.49 | -6.64046 | 0.3411 | -6.6293 | 0.122 |
| -5.31524 | 0.808 | -5.54857 | 0.49 | -6.6379 | 0.3421 | -6.62827 | 0.122 |
| -5.31749 | 0.8083 | -5.54911 | 0.491 | -6.64791 | 0.3431 | -6.62724 | 0.123 |
| -5.31849 | 0.809 | -5.54995 | 0.491 | -6.6367 | 0.3441 | -6.62783 | 0.123 |
| -5.31822 | 0.8093 | -5.54926 | 0.492 | -6.63343 | 0.3451 | -6.62622 | 0.124 |
| -5.31976 | 0.8098 | -5.54718 | 0.492 | -6.64348 | 0.3461 | -6.62375 | 0.124 |
| -5.32121 | 0.8105 | -5.54926 | 0.493 | -6.63566 | 0.3471 | -6.62506 | 0.125 |
| -5.31533 | 0.8108 | -5.54864 | 0.493 | -6.63373 | 0.3481 | -6.62564 | 0.125 |
| -5.32021 | 0.8114 | -5.54741 | 0.494 | -6.6391 | 0.3491 | -6.62447 | 0.126 |
| -5.32239 | 0.8119 | -5.54665 | 0.494 | -6.63003 | 0.3501 | -6.62389 | 0.126 |
| -5.3213 | 0.8123 | -5.54435 | 0.495 | -6.6321 | 0.3511 | -6.6223 | 0.127 |
| -5.32012 | 0.813 | -5.54734 | 0.495 | -6.62666 | 0.3521 | -6.62462 | 0.127 |
| -5.32084 | 0.8133 | -5.54565 | 0.496 | -6.6321 | 0.353 | -6.62187 | 0.128 |
| -5.32157 | 0.8138 | -5.54458 | 0.496 | -6.62856 | 0.3541 | -6.62143 | 0.128 |
| -5.32321 | 0.8144 | -5.54565 | 0.497 | -6.63077 | 0.3551 | -6.62143 | 0.129 |
| -5.32267 | 0.8148 | -5.54466 | 0.497 | -6.63106 | 0.356 | -6.62143 | 0.129 |
| -5.32221 | 0.8154 | -5.5442 | 0.498 | -6.62593 | 0.357 | -6.62216 | 0.13 |
| -5.32358 | 0.8158 | -5.54504 | 0.498 | -6.62433 | 0.3581 | -6.61999 | 0.13 |
| -5.32569 | 0.8163 | -5.5426 | 0.499 | -6.61385 | 0.3591 | -6.62129 | 0.131 |
| -5.32066 | 0.8169 | -5.54253 | 0.499 | -6.62491 | 0.3601 | -6.62115 | 0.131 |
| -5.32112 | 0.8173 | -5.54306 | 0.5 | -6.62433 | 0.3611 | -6.61927 | 0.132 |
| -5.32514 | 0.8178 | -5.54215 | 0.5 | -6.62462 | 0.3621 | -6.61798 | 0.132 |
| -5.32285 | 0.8184 | -5.54542 | 0.501 | -6.61414 | 0.3631 | -6.61956 | 0.133 |
| -5.32285 | 0.8188 | -5.54147 | 0.501 | -6.61827 | 0.364 | -6.61784 | 0.133 |
| -5.32103 | 0.8194 | -5.54268 | 0.502 | -6.62608 | 0.3651 | -6.61599 | 0.134 |
| -5.32321 | 0.8198 | -5.54071 | 0.502 | -6.61899 | 0.3661 | -6.61798 | 0.134 |
| -5.32203 | 0.8203 | -5.54094 | 0.503 | -6.62071 | 0.3671 | -6.6167 | 0.135 |
| -5.31713 | 0.8209 | -5.54314 | 0.503 | -6.62187 | 0.368 | -6.61641 | 0.135 |
| -5.32285 | 0.8213 | -5.54079 | 0.504 | -6.62724 | 0.369 | -6.61556 | 0.136 |
| -5.32248 | 0.8218 | -5.54185 | 0.504 | -6.61145 | 0.3701 | -6.61584 | 0.136 |
| -5.32258 | 0.8223 | -5.54238 | 0.505 | -6.61927 | 0.3711 | -6.61684 | 0.137 |
| -5.32276 | 0.8228 | -5.54185 | 0.505 | -6.61215 | 0.372 | -6.61385 | 0.137 |
| -5.32514 | 0.8234 | -5.54063 | 0.506 | -6.62014 | 0.3731 | -6.61343 | 0.138 |
| -5.32541 | 0.8238 | -5.54011 | 0.506 | -6.61684 | 0.3741 | -6.61385 | 0.138 |
| -5.32541 | 0.8243 | -5.53935 | 0.507 | -6.6177 | 0.3751 | -6.61428 | 0.139 |
| -5.32689 | 0.8248 | -5.5374 | 0.507 | -6.62346 | 0.3761 | -6.61215 | 0.139 |
| -5.32496 | 0.8253 | -5.53642 | 0.508 | -6.59607 | 0.3771 | -6.613 | 0.14 |
| -5.32578 | 0.8258 | -5.53837 | 0.508 | -6.6157 | 0.3781 | -6.61046 | 0.14 |
| -5.32175 | 0.8263 | -5.54147 | 0.509 | -6.61074 | 0.3791 | -6.61074 | 0.141 |
| -5.32486 | 0.8268 | -5.53552 | 0.509 | -6.6092 | 0.38 | -6.61145 | 0.141 |
| -5.32386 | 0.8274 | -5.53822 | 0.51 | -6.61286 | 0.381 | -6.60934 | 0.142 |
| -5.32763 | 0.8278 | -5.53785 | 0.51 | -6.61286 | 0.382 | -6.60724 | 0.142 |
| -5.32763 | 0.8283 | -5.5371 | 0.511 | -6.6064 | 0.383 | -6.61004 | 0.143 |
| -5.3234 | 0.829 | -5.5368 | 0.511 | -6.59812 | 0.384 | -6.6078 | 0.143 |
| -5.32652 | 0.8293 | -5.53448 | 0.512 | -6.60073 | 0.385 | -6.6092 | 0.144 |
| -5.32698 | 0.8298 | -5.53485 | 0.512 | -6.60724 | 0.386 | -6.61103 | 0.144 |
| -5.32523 | 0.8305 | -5.53284 | 0.512 | -6.60169 | 0.387 | -6.61004 | 0.145 |
| -5.32597 | 0.8307 | -5.53322 | 0.513 | -6.59201 | 0.388 | -6.60934 | 0.145 |
| -5.32349 | 0.8314 | -5.53515 | 0.513 | -6.59908 | 0.389 | -6.6085 | 0.146 |
| -5.32772 | 0.8319 | -5.53508 | 0.514 | -6.59921 | 0.39 | -6.6085 | 0.146 |
| -5.32781 | 0.8323 | -5.53523 | 0.515 | -6.5958 | 0.391 | -6.61032 | 0.147 |
| -5.32258 | 0.833 | -5.53114 | 0.515 | -6.59147 | 0.392 | -6.60571 | 0.147 |
| -5.3234 | 0.8333 | -5.53195 | 0.516 | -6.58986 | 0.393 | -6.60585 | 0.148 |
| -5.32532 | 0.8338 | -5.53195 | 0.516 | -6.59174 | 0.394 | -6.60766 | 0.148 |
| -5.32413 | 0.8345 | -5.53277 | 0.517 | -6.58959 | 0.395 | -6.60571 | 0.149 |
| -5.31758 | 0.8347 | -5.52301 | 0.517 | -6.60376 | 0.396 | -6.60155 | 0.149 |
| -5.3165 | 0.8354 | -5.53508 | 0.518 | -6.58294 | 0.397 | -6.58758 | 0.15 |
| -5.31713 | 0.8359 | -5.529 | 0.518 | -6.58678 | 0.398 | -6.60557 | 0.15 |
| -5.31912 | 0.8363 | -5.5276 | 0.519 | -6.58294 | 0.399 | -6.60487 | 0.151 |
| -5.32084 | 0.837 | -5.529 | 0.519 | -6.58905 | 0.4 | -6.60432 | 0.151 |
| -5.32212 | 0.8373 | -5.52702 | 0.52 | -6.58892 | 0.401 | -6.60432 | 0.152 |
| -5.32066 | 0.8378 | -5.52724 | 0.52 | -6.58852 | 0.402 | -6.60418 | 0.152 |
| -5.32157 | 0.8384 | -5.52673 | 0.521 | -6.58214 | 0.403 | -6.60335 | 0.153 |
| -5.32166 | 0.8388 | -5.52658 | 0.521 | -6.5747 | 0.404 | -6.60515 | 0.153 |
| -5.32468 | 0.8394 | -5.52658 | 0.521 | -6.58333 | 0.405 | -6.60349 | 0.154 |
| -5.32551 | 0.8398 | -5.5249 | 0.522 | -6.58228 | 0.406 | -6.60266 | 0.154 |
| -5.32505 | 0.8403 | -5.52439 | 0.523 | -6.58149 | 0.407 | -6.60335 | 0.155 |
| -5.32735 | 0.8409 | -5.52381 | 0.523 | -6.5807 | 0.408 | -6.60128 | 0.155 |
| -5.32597 | 0.8413 | -5.52461 | 0.524 | -6.57612 | 0.409 | -6.6021 | 0.156 |
| -5.32258 | 0.8418 | -5.50322 | 0.524 | -6.56623 | 0.41 | -6.60238 | 0.156 |
| -5.32523 | 0.8424 | -5.5377 | 0.525 | -6.54843 | 0.411 | -6.60114 | 0.157 |
| -5.32698 | 0.8428 | -5.52294 | 0.525 | -6.57134 | 0.412 | -6.59935 | 0.157 |
| -5.32799 | 0.8434 | -5.52207 | 0.526 | -6.57508 | 0.413 | -6.60031 | 0.158 |
| -5.32477 | 0.8438 | -5.51983 | 0.526 | -6.57405 | 0.414 | -6.59826 | 0.158 |
| -5.32846 | 0.8443 | -5.52062 | 0.527 | -6.57018 | 0.415 | -6.59812 | 0.159 |
| -5.32698 | 0.8449 | -5.52301 | 0.527 | -6.57057 | 0.416 | -6.59935 | 0.159 |
| -5.32818 | 0.8453 | -5.52069 | 0.528 | -6.56306 | 0.417 | -6.59949 | 0.16 |
| -5.32615 | 0.8458 | -5.52098 | 0.528 | -6.56231 | 0.418 | -6.59703 | 0.16 |
| -5.3267 | 0.8463 | -5.51789 | 0.528 | -6.56105 | 0.419 | -6.5973 | 0.161 |
| -5.32643 | 0.8468 | -5.51846 | 0.529 | -6.56017 | 0.42 | -6.59689 | 0.161 |
| -5.3245 | 0.8474 | -5.51667 | 0.53 | -6.5598 | 0.421 | -6.59662 | 0.162 |
| -5.31876 | 0.8478 | -5.51803 | 0.53 | -6.56206 | 0.422 | -6.59621 | 0.162 |
| -5.31804 | 0.8483 | -5.51789 | 0.53 | -6.56193 | 0.423 | -6.59594 | 0.163 |
| -5.31813 | 0.8489 | -5.5176 | 0.531 | -6.5613 | 0.424 | -6.59648 | 0.163 |
| -5.32112 | 0.8493 | -5.51474 | 0.532 | -6.56118 | 0.425 | -6.59553 | 0.164 |
| -5.31985 | 0.8498 | -5.51247 | 0.532 | -6.55992 | 0.426 | -6.59512 | 0.164 |
| -5.31867 | 0.8504 | -5.5141 | 0.533 | -6.55445 | 0.427 | -6.59377 | 0.165 |
| -5.31822 | 0.8508 | -5.51127 | 0.533 | -6.55606 | 0.428 | -6.59336 | 0.165 |
| -5.32248 | 0.8514 | -5.51282 | 0.534 | -6.55173 | 0.429 | -6.59349 | 0.166 |
| -5.3245 | 0.8518 | -5.51325 | 0.534 | -6.55805 | 0.43 | -6.59404 | 0.166 |
| -5.32514 | 0.8523 | -5.51247 | 0.535 | -6.55333 | 0.431 | -6.59107 | 0.167 |
| -5.3234 | 0.8529 | -5.51261 | 0.535 | -6.55296 | 0.432 | -6.59134 | 0.167 |
| -5.32505 | 0.8533 | -5.51176 | 0.536 | -6.54977 | 0.433 | -6.59053 | 0.168 |
| -5.32376 | 0.8538 | -5.51049 | 0.536 | -6.5443 | 0.434 | -6.59404 | 0.168 |
| -5.3245 | 0.8546 | -5.52717 | 0.537 | -6.54733 | 0.435 | -6.59309 | 0.169 |
| -5.32221 | 0.8548 | -5.51155 | 0.537 | -6.54965 | 0.436 | -6.59282 | 0.169 |
| -5.3244 | 0.8554 | -5.50796 | 0.538 | -6.54758 | 0.437 | -6.59214 | 0.17 |
| -5.32569 | 0.856 | -5.5156 | 0.538 | -6.53914 | 0.438 | -6.59066 | 0.17 |
| -5.32551 | 0.8563 | -5.50922 | 0.538 | -6.54105 | 0.439 | -6.59039 | 0.171 |
| -5.32477 | 0.857 | -5.50719 | 0.539 | -6.54515 | 0.44 | -6.59093 | 0.171 |
| -5.32395 | 0.8573 | -5.50475 | 0.54 | -6.54587 | 0.441 | -6.58986 | 0.172 |
| -5.32349 | 0.8578 | -5.5107 | 0.54 | -6.53795 | 0.442 | -6.59026 | 0.172 |
| -5.3213 | 0.8585 | -5.4779 | 0.541 | -6.52771 | 0.443 | -6.59134 | 0.173 |
| -5.32258 | 0.8588 | -5.50094 | 0.541 | -6.53818 | 0.444 | -6.58812 | 0.173 |
| -5.32532 | 0.8594 | -5.5037 | 0.542 | -6.53427 | 0.445 | -6.58905 | 0.174 |
| -5.32404 | 0.8599 | -5.50232 | 0.542 | -6.53145 | 0.446 | -6.58652 | 0.174 |
| -5.32541 | 0.8603 | -5.50266 | 0.543 | -6.53616 | 0.447 | -6.58825 | 0.175 |
| -5.32864 | 0.861 | -5.50066 | 0.543 | -6.53795 | 0.448 | -6.58585 | 0.175 |
| -5.32505 | 0.8614 | -5.50094 | 0.544 | -6.53203 | 0.449 | -6.58479 | 0.176 |
| -5.32239 | 0.8618 | -5.49887 | 0.544 | -6.53723 | 0.45 | -6.58572 | 0.176 |
| -5.32477 | 0.8625 | -5.49832 | 0.545 | -6.52713 | 0.451 | -6.58466 | 0.177 |
| -5.32376 | 0.8628 | -5.49743 | 0.545 | -6.5209 | 0.452 | -6.58652 | 0.177 |
| -5.32459 | 0.8634 | -5.49702 | 0.546 | -6.52666 | 0.453 | -6.58479 | 0.178 |
| -5.32103 | 0.8638 | -5.49647 | 0.546 | -6.52934 | 0.454 | -6.58254 | 0.178 |
| -5.32303 | 0.8643 | -5.49538 | 0.547 | -6.52274 | 0.455 | -6.58201 | 0.179 |
| -5.32248 | 0.865 | -5.49682 | 0.547 | -6.51885 | 0.456 | -6.58413 | 0.179 |
| -5.32148 | 0.8653 | -5.49641 | 0.548 | -6.53051 | 0.457 | -6.58399 | 0.18 |
| -5.31976 | 0.8658 | -5.4945 | 0.548 | -6.52285 | 0.458 | -6.58201 | 0.18 |
| -5.31867 | 0.8664 | -5.49199 | 0.549 | -6.50949 | 0.459 | -6.58545 | 0.181 |
| -5.32331 | 0.8668 | -5.49307 | 0.549 | -6.51296 | 0.46 | -6.58413 | 0.181 |
| -5.32248 | 0.8674 | -5.49159 | 0.55 | -6.51556 | 0.461 | -6.58307 | 0.182 |
| -5.32331 | 0.8679 | -5.48983 | 0.55 | -6.52193 | 0.462 | -6.58201 | 0.182 |
| -5.3267 | 0.8683 | -5.48896 | 0.551 | -6.50894 | 0.463 | -6.58201 | 0.183 |
| -5.3244 | 0.8689 | -5.48923 | 0.551 | -6.49577 | 0.464 | -6.58043 | 0.183 |
| -5.32551 | 0.8693 | -5.48769 | 0.552 | -6.47986 | 0.465 | -6.58175 | 0.184 |
| -5.32386 | 0.8698 | -5.48809 | 0.552 | -6.4933 | 0.466 | -6.57991 | 0.184 |
| -5.3234 | 0.8704 | -5.48509 | 0.553 | -6.50373 | 0.467 | -6.57847 | 0.185 |
| -5.3244 | 0.8708 | -5.48549 | 0.553 | -6.51341 | 0.468 | -6.57534 | 0.185 |
| -5.32726 | 0.8714 | -5.48489 | 0.553 | -6.51251 | 0.469 | -6.57638 | 0.186 |
| -5.32679 | 0.8718 | -5.48416 | 0.554 | -6.4999 | 0.47 | -6.57899 | 0.186 |
| -5.32569 | 0.8723 | -5.48217 | 0.554 | -6.5086 | 0.471 | -6.57965 | 0.187 |
| -5.32643 | 0.8729 | -5.48682 | 0.555 | -6.50187 | 0.472 | -6.5786 | 0.187 |
| -5.3279 | 0.8733 | -5.49024 | 0.556 | -6.50849 | 0.473 | -6.5773 | 0.188 |
| -5.32818 | 0.8738 | -5.48138 | 0.556 | -6.49859 | 0.474 | -6.57612 | 0.188 |
| -5.32514 | 0.8744 | -5.47993 | 0.557 | -6.49287 | 0.475 | -6.5773 | 0.189 |
| -5.32395 | 0.8748 | -5.47244 | 0.557 | -6.49437 | 0.476 | -6.57677 | 0.189 |
| -5.31795 | 0.8754 | -5.47868 | 0.558 | -6.49244 | 0.477 | -6.57599 | 0.19 |
| -5.32726 | 0.8758 | -5.47653 | 0.558 | -6.4934 | 0.478 | -6.57625 | 0.19 |
| -5.3292 | 0.8763 | -5.47692 | 0.559 | -6.49935 | 0.479 | -6.57664 | 0.191 |
| -5.32864 | 0.8769 | -5.47633 | 0.559 | -6.49696 | 0.48 | -6.5756 | 0.191 |
| -5.32892 | 0.8773 | -5.47438 | 0.56 | -6.49729 | 0.481 | -6.57638 | 0.192 |
| -5.32551 | 0.8778 | -5.47289 | 0.56 | -6.49696 | 0.482 | -6.5756 | 0.192 |
| -5.32569 | 0.8783 | -5.47581 | 0.561 | -6.49502 | 0.483 | -6.5756 | 0.193 |
| -5.32386 | 0.8788 | -5.47121 | 0.561 | -6.50285 | 0.484 | -6.57534 | 0.193 |
| -5.32846 | 0.8794 | -5.47005 | 0.562 | -6.4987 | 0.485 | -6.57431 | 0.194 |
| -5.31695 | 0.88 | -5.46819 | 0.562 | -6.50055 | 0.486 | -6.57599 | 0.194 |
| -5.31912 | 0.8803 | -5.47128 | 0.563 | -6.49892 | 0.487 | -6.5734 | 0.195 |
| -5.32698 | 0.881 | -5.46711 | 0.563 | -6.50461 | 0.488 | -6.57327 | 0.195 |
| -5.32716 | 0.8812 | -5.48263 | 0.564 | -6.50838 | 0.489 | -6.57392 | 0.196 |
| -5.32532 | 0.8818 | -5.43283 | 0.564 | -6.51353 | 0.49 | -6.5734 | 0.196 |
| -5.32459 | 0.8825 | -5.46015 | 0.564 | -6.50461 | 0.491 | -6.57263 | 0.197 |
| -5.32744 | 0.8828 | -5.45509 | 0.565 | -6.5045 | 0.492 | -6.56929 | 0.197 |
| -5.32376 | 0.8834 | -5.46247 | 0.566 | -6.50143 | 0.493 | -6.57392 | 0.198 |
| -5.32039 | 0.884 | -5.46134 | 0.566 | -6.50528 | 0.494 | -6.57134 | 0.198 |
| -5.32716 | 0.8843 | -5.46027 | 0.567 | -6.50594 | 0.495 | -6.57147 | 0.199 |
| -5.3305 | 0.885 | -5.45964 | 0.567 | -6.50384 | 0.496 | -6.5689 | 0.199 |
| -5.32643 | 0.8854 | -5.45783 | 0.568 | -6.49051 | 0.497 | -6.57095 | 0.2 |
| -5.32661 | 0.8858 | -5.45527 | 0.568 | -6.49707 | 0.498 | -6.56903 | 0.2 |
| -5.32496 | 0.8865 | -5.45577 | 0.569 | -6.4961 | 0.499 | -6.57095 | 0.201 |
| -5.32652 | 0.8868 | -5.45503 | 0.569 | -6.48881 | 0.5 | -6.56903 | 0.201 |
| -5.32781 | 0.8874 | -5.45453 | 0.569 | -6.48331 | 0.501 | -6.56929 | 0.202 |
| -5.32597 | 0.8878 | -5.45323 | 0.57 | -6.48321 | 0.502 | -6.56954 | 0.202 |
| -5.32679 | 0.8883 | -5.45113 | 0.571 | -6.48489 | 0.503 | -6.57121 | 0.203 |
| -5.32781 | 0.889 | -5.44972 | 0.571 | -6.48531 | 0.504 | -6.56852 | 0.203 |
| -5.32836 | 0.8893 | -5.44752 | 0.572 | -6.483 | 0.505 | -6.57006 | 0.204 |
| -5.32624 | 0.8898 | -5.44789 | 0.572 | -6.483 | 0.506 | -6.5707 | 0.204 |
| -5.3292 | 0.8904 | -5.44648 | 0.572 | -6.47582 | 0.507 | -6.56916 | 0.205 |
| -5.32597 | 0.8908 | -5.44515 | 0.573 | -6.47489 | 0.508 | -6.56712 | 0.205 |
| -5.32836 | 0.8914 | -5.44509 | 0.574 | -6.47192 | 0.509 | -6.56954 | 0.206 |
| -5.3267 | 0.8918 | -5.44327 | 0.574 | -6.47274 | 0.51 | -6.56661 | 0.206 |
| -5.32707 | 0.8923 | -5.44231 | 0.575 | -6.46988 | 0.511 | -6.56674 | 0.207 |
| -5.32975 | 0.893 | -5.44062 | 0.575 | -6.46583 | 0.512 | -6.56661 | 0.207 |
| -5.32726 | 0.8933 | -5.43954 | 0.576 | -6.46876 | 0.513 | -6.56686 | 0.208 |
| -5.3244 | 0.8938 | -5.43817 | 0.576 | -6.45754 | 0.514 | -6.56686 | 0.208 |
| -5.32321 | 0.8944 | -5.43859 | 0.576 | -6.46211 | 0.515 | -6.56521 | 0.209 |
| -5.3213 | 0.8948 | -5.43686 | 0.577 | -6.46111 | 0.516 | -6.56597 | 0.209 |
| -5.32294 | 0.8954 | -5.43549 | 0.577 | -6.45734 | 0.517 | -6.56294 | 0.21 |
| -5.31623 | 0.8958 | -5.43484 | 0.578 | -6.44969 | 0.518 | -6.56725 | 0.21 |
| -5.32376 | 0.8963 | -5.43318 | 0.578 | -6.45125 | 0.519 | -6.56319 | 0.211 |
| -5.32376 | 0.8969 | -5.43289 | 0.579 | -6.44775 | 0.52 | -6.56509 | 0.211 |
| -5.32413 | 0.8973 | -5.43147 | 0.58 | -6.44266 | 0.521 | -6.56206 | 0.212 |
| -5.32404 | 0.8978 | -5.4296 | 0.58 | -6.44785 | 0.522 | -6.56319 | 0.212 |
| -5.32376 | 0.8984 | -5.4239 | 0.58 | -6.44525 | 0.523 | -6.56458 | 0.213 |
| -5.32496 | 0.8988 | -5.43006 | 0.581 | -6.4418 | 0.524 | -6.56143 | 0.213 |
| -5.32212 | 0.8994 | -5.42286 | 0.582 | -6.43923 | 0.525 | -6.56268 | 0.214 |
| -5.32578 | 0.8999 | -5.39307 | 0.582 | -6.43386 | 0.526 | -6.56193 | 0.214 |
| -5.32212 | 0.9003 | -5.39211 | 0.582 | -6.43715 | 0.527 | -6.56092 | 0.215 |
| -5.32303 | 0.9009 | -5.42344 | 0.583 | -6.43526 | 0.528 | -6.56005 | 0.215 |
| -5.31966 | 0.9013 | -5.4201 | 0.584 | -6.43423 | 0.529 | -6.56005 | 0.216 |
| -5.32084 | 0.9018 | -5.41953 | 0.584 | -6.43479 | 0.53 | -6.55917 | 0.216 |
| -5.32057 | 0.9023 | -5.4181 | 0.585 | -6.43489 | 0.531 | -6.55817 | 0.217 |
| -5.31948 | 0.9028 | -5.416 | 0.585 | -6.44602 | 0.532 | -6.55792 | 0.217 |
| -5.32175 | 0.9034 | -5.41481 | 0.586 | -6.43913 | 0.533 | -6.5573 | 0.218 |
| -5.32185 | 0.9038 | -5.41261 | 0.586 | -6.43876 | 0.534 | -6.55955 | 0.218 |
| -5.3256 | 0.9043 | -5.41419 | 0.587 | -6.43932 | 0.535 | -6.5563 | 0.219 |
| -5.31966 | 0.9049 | -5.41182 | 0.587 | -6.43564 | 0.536 | -6.55457 | 0.219 |
| -5.32048 | 0.9054 | -5.41176 | 0.588 | -6.42985 | 0.537 | -6.55531 | 0.22 |
| -5.31985 | 0.9058 | -5.40763 | 0.588 | -6.43423 | 0.538 | -6.5568 | 0.22 |
| -5.32103 | 0.9066 | -5.40813 | 0.589 | -6.43255 | 0.539 | -6.55693 | 0.221 |
| -5.32084 | 0.9067 | -5.40657 | 0.589 | -6.43273 | 0.54 | -6.55705 | 0.221 |
| -5.32039 | 0.9074 | -5.40524 | 0.59 | -6.43404 | 0.541 | -6.55655 | 0.222 |
| -5.32386 | 0.908 | -5.4021 | 0.59 | -6.43227 | 0.542 | -6.5563 | 0.222 |
| -5.32166 | 0.9083 | -5.40298 | 0.591 | -6.43423 | 0.543 | -6.55556 | 0.223 |
| -5.3223 | 0.909 | -5.40095 | 0.591 | -6.42883 | 0.544 | -6.55581 | 0.223 |
| -5.32597 | 0.9094 | -5.3992 | 0.592 | -6.42716 | 0.545 | -6.55494 | 0.224 |
| -5.32112 | 0.9099 | -5.39669 | 0.592 | -6.42376 | 0.546 | -6.55506 | 0.224 |
| -5.32094 | 0.9105 | -5.39599 | 0.593 | -6.42707 | 0.547 | -6.55494 | 0.225 |
| -5.32166 | 0.9108 | -5.39501 | 0.593 | -6.42221 | 0.548 | -6.55457 | 0.225 |
| -5.31247 | 0.9114 | -5.39512 | 0.594 | -6.42966 | 0.549 | -6.55223 | 0.226 |
| -5.32039 | 0.9119 | -5.39329 | 0.594 | -6.43658 | 0.55 | -6.55161 | 0.226 |
| -5.32066 | 0.9123 | -5.39098 | 0.594 | -6.43199 | 0.551 | -6.55075 | 0.227 |
| -5.3203 | 0.913 | -5.38948 | 0.595 | -6.42781 | 0.552 | -6.54916 | 0.227 |
| -5.31994 | 0.9133 | -5.38874 | 0.596 | -6.42873 | 0.553 | -6.54928 | 0.228 |
| -5.32048 | 0.9138 | -5.3855 | 0.596 | -6.42285 | 0.554 | -6.55198 | 0.228 |
| -5.32166 | 0.9145 | -5.38439 | 0.597 | -6.42514 | 0.555 | -6.55051 | 0.229 |
| -5.32203 | 0.9148 | -5.38171 | 0.597 | -6.42864 | 0.556 | -6.551 | 0.229 |
| -5.32084 | 0.9154 | -5.38207 | 0.598 | -6.41605 | 0.557 | -6.55259 | 0.23 |
| -5.32066 | 0.9159 | -5.38082 | 0.598 | -6.41034 | 0.558 | -6.55002 | 0.23 |
| -5.31948 | 0.9163 | -5.37727 | 0.599 | -6.42094 | 0.559 | -6.54965 | 0.231 |
| -5.32112 | 0.917 | -5.37613 | 0.599 | -6.40636 | 0.56 | -6.54916 | 0.231 |
| -5.31957 | 0.9173 | -5.3735 | 0.6 | -6.40216 | 0.561 | -6.54855 | 0.232 |
| -5.31885 | 0.9178 | -5.37422 | 0.6 | -6.40759 | 0.562 | -6.54904 | 0.232 |
| -5.3184 | 0.9184 | -5.37125 | 0.6 | -6.40927 | 0.563 | -6.54806 | 0.233 |
| -5.31327 | 0.9188 | -5.36997 | 0.601 | -6.3999 | 0.564 | -6.54782 | 0.233 |
| -5.31551 | 0.9194 | -5.3692 | 0.602 | -6.40469 | 0.565 | -6.546 | 0.234 |
| -5.31876 | 0.9198 | -5.36737 | 0.602 | -6.39895 | 0.566 | -6.54587 | 0.234 |
| -5.31939 | 0.9203 | -5.3658 | 0.602 | -6.40364 | 0.567 | -6.54672 | 0.235 |
| -5.31813 | 0.9209 | -5.36469 | 0.603 | -6.39843 | 0.568 | -6.54697 | 0.235 |
| -5.31659 | 0.9213 | -5.36143 | 0.604 | -6.40068 | 0.569 | -6.54503 | 0.236 |
| -5.32057 | 0.9218 | -5.36068 | 0.604 | -6.39714 | 0.57 | -6.5443 | 0.236 |
| -5.31849 | 0.9224 | -5.35978 | 0.604 | -6.39456 | 0.571 | -6.54442 | 0.237 |
| -5.31849 | 0.9228 | -5.35849 | 0.605 | -6.38853 | 0.572 | -6.54309 | 0.237 |
| -5.31921 | 0.9234 | -5.35636 | 0.605 | -6.39115 | 0.573 | -6.5437 | 0.238 |
| -5.31939 | 0.9238 | -5.35404 | 0.606 | -6.38861 | 0.574 | -6.54105 | 0.238 |
| -5.31885 | 0.9243 | -5.35345 | 0.606 | -6.37926 | 0.575 | -6.53926 | 0.239 |
| -5.31939 | 0.9249 | -5.351 | 0.607 | -6.37613 | 0.576 | -6.54069 | 0.239 |
| -5.31247 | 0.9253 | -5.35076 | 0.608 | -6.38083 | 0.577 | -6.53985 | 0.24 |
| -5.3148 | 0.9258 | -5.34798 | 0.608 | -6.37737 | 0.578 | -6.54201 | 0.24 |
| -5.31301 | 0.9263 | -5.34687 | 0.608 | -6.37679 | 0.579 | -6.5389 | 0.241 |
| -5.31176 | 0.9268 | -5.34639 | 0.609 | -6.37893 | 0.58 | -6.5383 | 0.241 |
| -5.31327 | 0.9274 | -5.34475 | 0.609 | -6.37564 | 0.581 | -6.5383 | 0.242 |
| -5.31301 | 0.9278 | -5.34306 | 0.61 | -6.37173 | 0.582 | -6.53711 | 0.242 |
| -5.31632 | 0.9283 | -5.3422 | 0.61 | -6.36857 | 0.583 | -6.53545 | 0.243 |
| -5.3148 | 0.9289 | -5.34058 | 0.611 | -6.37157 | 0.584 | -6.53699 | 0.243 |
| -5.31247 | 0.9293 | -5.33905 | 0.612 | -6.37458 | 0.585 | -6.53652 | 0.244 |
| -5.31319 | 0.9298 | -5.33702 | 0.612 | -6.37189 | 0.586 | -6.53474 | 0.244 |
| -5.31301 | 0.9304 | -5.33593 | 0.612 | -6.3652 | 0.587 | -6.5338 | 0.245 |
| -5.31087 | 0.9308 | -5.33419 | 0.613 | -6.35987 | 0.588 | -6.53486 | 0.245 |
| -5.31327 | 0.9314 | -5.33226 | 0.614 | -6.36225 | 0.589 | -6.5338 | 0.246 |
| -5.31542 | 0.932 | -5.33133 | 0.614 | -6.37027 | 0.59 | -6.53604 | 0.246 |
| -5.31471 | 0.9322 | -5.32947 | 0.614 | -6.3583 | 0.591 | -6.53392 | 0.247 |
| -5.3165 | 0.933 | -5.32715 | 0.615 | -6.36576 | 0.592 | -6.53498 | 0.247 |
| -5.31363 | 0.9334 | -5.32452 | 0.616 | -6.36544 | 0.593 | -6.5318 | 0.248 |
| -5.31025 | 0.9338 | -5.32443 | 0.616 | -6.36336 | 0.594 | -6.53063 | 0.248 |
| -5.30945 | 0.9345 | -5.32273 | 0.616 | -6.37027 | 0.595 | -6.53192 | 0.249 |
| -5.31256 | 0.9348 | -5.3205 | 0.617 | -6.36841 | 0.596 | -6.53051 | 0.249 |
| -5.31087 | 0.9354 | -5.32013 | 0.617 | -6.36384 | 0.597 | -6.53121 | 0.25 |
| -5.30795 | 0.9359 | -5.31791 | 0.618 | -6.36504 | 0.598 | -6.53004 | 0.25 |
| -5.30759 | 0.9363 | -5.31475 | 0.618 | -6.36592 | 0.599 | -6.53063 | 0.251 |
| -5.30592 | 0.937 | -5.31475 | 0.619 | -6.35626 | 0.6 | -6.52841 | 0.251 |
| -5.30892 | 0.9373 | -5.31359 | 0.62 | -6.35665 | 0.601 | -6.52864 | 0.252 |
| -5.3061 | 0.9378 | -5.31224 | 0.62 | -6.35236 | 0.602 | -6.52864 | 0.252 |
| -5.30963 | 0.9385 | -5.31024 | 0.62 | -6.34596 | 0.603 | -6.52783 | 0.253 |
| -5.30751 | 0.9388 | -5.30895 | 0.621 | -6.34374 | 0.604 | -6.52701 | 0.253 |
| -5.30901 | 0.9394 | -5.30581 | 0.621 | -6.34048 | 0.605 | -6.52794 | 0.254 |
| -5.3091 | 0.9399 | -5.30397 | 0.622 | -6.34222 | 0.606 | -6.52643 | 0.254 |
| -5.30522 | 0.9403 | -5.30257 | 0.622 | -6.33545 | 0.607 | -6.52585 | 0.255 |
| -5.30434 | 0.941 | -5.30043 | 0.623 | -6.32915 | 0.608 | -6.5262 | 0.255 |
| -5.2986 | 0.9413 | -5.29957 | 0.623 | -6.32746 | 0.609 | -6.52516 | 0.256 |
| -5.2999 | 0.9418 | -5.29697 | 0.624 | -6.33262 | 0.61 | -6.52447 | 0.256 |
| -5.30286 | 0.9424 | -5.29525 | 0.624 | -6.3293 | 0.611 | -6.52458 | 0.257 |
| -5.30347 | 0.9428 | -5.29396 | 0.625 | -6.32981 | 0.612 | -6.52435 | 0.257 |
| -5.30645 | 0.9434 | -5.29268 | 0.625 | -6.32665 | 0.613 | -6.52308 | 0.258 |
| -5.30671 | 0.9438 | -5.29097 | 0.626 | -6.33062 | 0.614 | -6.52193 | 0.258 |
| -5.30671 | 0.9443 | -5.28928 | 0.626 | -6.33077 | 0.615 | -6.52136 | 0.259 |
| -5.30645 | 0.945 | -5.28758 | 0.627 | -6.32257 | 0.616 | -6.52045 | 0.259 |
| -5.30821 | 0.9453 | -5.28758 | 0.628 | -6.32221 | 0.617 | -6.51942 | 0.26 |
| -5.30645 | 0.9458 | -5.2859 | 0.628 | -6.31824 | 0.618 | -6.51965 | 0.26 |
| -5.30461 | 0.9464 | -5.28338 | 0.628 | -6.31645 | 0.619 | -6.51714 | 0.261 |
| -5.30821 | 0.9468 | -5.28172 | 0.629 | -6.31553 | 0.62 | -6.51726 | 0.261 |
| -5.30724 | 0.9474 | -5.28005 | 0.629 | -6.30391 | 0.621 | -6.51839 | 0.262 |
| -5.30936 | 0.9479 | -5.27798 | 0.63 | -6.30405 | 0.622 | -6.5193 | 0.262 |
| -5.30627 | 0.9483 | -5.27634 | 0.63 | -6.30691 | 0.623 | -6.51851 | 0.263 |
| -5.29982 | 0.9489 | -5.27469 | 0.631 | -6.30468 | 0.624 | -6.51669 | 0.263 |
| -5.30662 | 0.9493 | -5.27347 | 0.631 | -6.29213 | 0.625 | -6.51544 | 0.264 |
| -5.3019 | 0.9498 | -5.27224 | 0.632 | -6.29348 | 0.626 | -6.51691 | 0.264 |
| -5.30575 | 0.9504 | -5.27021 | 0.632 | -6.28 | 0.627 | -6.5159 | 0.265 |
| -5.30531 | 0.9508 | -5.2694 | 0.633 | -6.28442 | 0.628 | -6.51556 | 0.265 |
| -5.30548 | 0.9514 | -5.26698 | 0.633 | -6.27888 | 0.629 | -6.51476 | 0.266 |
| -5.30522 | 0.9518 | -5.26497 | 0.634 | -6.28303 | 0.63 | -6.51308 | 0.266 |
| -5.30399 | 0.9523 | -5.26377 | 0.634 | -6.28138 | 0.631 | -6.51263 | 0.267 |
| -5.30199 | 0.9529 | -5.26138 | 0.635 | -6.28257 | 0.632 | -6.51128 | 0.267 |
| -5.30321 | 0.9533 | -5.26019 | 0.636 | -6.2779 | 0.633 | -6.51173 | 0.268 |
| -5.30303 | 0.9538 | -5.25861 | 0.636 | -6.27594 | 0.634 | -6.51061 | 0.268 |
| -5.30268 | 0.9544 | -5.25861 | 0.636 | -6.27005 | 0.635 | -6.5115 | 0.269 |
| -5.30364 | 0.9548 | -5.25664 | 0.637 | -6.26602 | 0.636 | -6.50972 | 0.269 |
| -5.30504 | 0.9554 | -5.25546 | 0.637 | -6.26096 | 0.637 | -6.50927 | 0.27 |
| -5.30417 | 0.9559 | -5.2539 | 0.638 | -6.25739 | 0.638 | -6.51027 | 0.27 |
| -5.30321 | 0.9563 | -5.25273 | 0.638 | -6.25138 | 0.639 | -6.50994 | 0.271 |
| -5.30417 | 0.957 | -5.25078 | 0.639 | -6.24715 | 0.64 | -6.50838 | 0.271 |
| -5.30513 | 0.9574 | -5.25001 | 0.64 | -6.24237 | 0.641 | -6.5096 | 0.272 |
| -5.30531 | 0.9578 | -5.24731 | 0.64 | -6.24014 | 0.642 | -6.50894 | 0.272 |
| -5.30408 | 0.9586 | -5.24577 | 0.64 | -6.2346 | 0.643 | -6.50916 | 0.273 |
| -5.30408 | 0.9588 | -5.24386 | 0.641 | -6.23348 | 0.644 | -6.5066 | 0.273 |
| -5.3061 | 0.9594 | -5.24271 | 0.641 | -6.22709 | 0.645 | -6.50671 | 0.274 |
| -5.30619 | 0.96 | -5.24195 | 0.642 | -6.2224 | 0.646 | -6.50716 | 0.274 |
| -5.30242 | 0.9603 | -5.23779 | 0.642 | -6.21987 | 0.647 | -6.50494 | 0.275 |
| -5.30199 | 0.961 | -5.23742 | 0.643 | -6.22355 | 0.648 | -6.50461 | 0.275 |
| -5.30251 | 0.9614 | -5.23592 | 0.643 | -6.21481 | 0.649 | -6.50461 | 0.276 |
| -5.3019 | 0.9618 | -5.23517 | 0.644 | -6.21036 | 0.65 | -6.50417 | 0.276 |
| -5.30469 | 0.9625 | -5.23293 | 0.644 | -6.20846 | 0.651 | -6.50528 | 0.277 |
| -5.30277 | 0.9628 | -5.23107 | 0.645 | -6.20618 | 0.652 | -6.50572 | 0.277 |
| -5.30496 | 0.9634 | -5.22885 | 0.645 | -6.19658 | 0.653 | -6.50428 | 0.278 |
| -5.30504 | 0.9639 | -5.22849 | 0.646 | -6.19849 | 0.654 | -6.5055 | 0.278 |
| -5.30286 | 0.9643 | -5.22665 | 0.646 | -6.19642 | 0.655 | -6.50439 | 0.279 |
| -5.30233 | 0.965 | -5.22518 | 0.647 | -6.19146 | 0.656 | -6.50307 | 0.279 |
| -5.30373 | 0.9653 | -5.223 | 0.648 | -6.18434 | 0.657 | -6.50263 | 0.28 |
| -5.3019 | 0.9658 | -5.22082 | 0.648 | -6.18124 | 0.658 | -6.50296 | 0.28 |
| -5.30164 | 0.9665 | -5.21901 | 0.648 | -6.17686 | 0.659 | -6.50121 | 0.281 |
| -5.29904 | 0.9668 | -5.2165 | 0.649 | -6.15794 | 0.66 | -6.50132 | 0.281 |
| -5.30225 | 0.9674 | -5.21507 | 0.649 | -6.1536 | 0.661 | -6.50099 | 0.282 |
| -5.30277 | 0.9678 | -5.21435 | 0.65 | -6.15257 | 0.662 | -6.50307 | 0.282 |
| -5.29921 | 0.9683 | -5.21257 | 0.65 | -6.14672 | 0.663 | -6.50198 | 0.283 |
| -5.30225 | 0.969 | -5.21116 | 0.651 | -6.14769 | 0.664 | -6.50012 | 0.283 |
| -5.30382 | 0.9693 | -5.20833 | 0.651 | -6.14258 | 0.665 | -6.50088 | 0.284 |
| -5.30155 | 0.9698 | -5.20658 | 0.652 | -6.1347 | 0.666 | -6.49816 | 0.284 |
| -5.3026 | 0.9704 | -5.20483 | 0.652 | -6.12858 | 0.667 | -6.49848 | 0.285 |
| -5.29791 | 0.9708 | -5.20274 | 0.653 | -6.12228 | 0.668 | -6.49805 | 0.285 |
| -5.30008 | 0.9714 | -5.20136 | 0.653 | -6.11628 | 0.669 | -6.49772 | 0.286 |
| -5.29379 | 0.9718 | -5.20032 | 0.654 | -6.11157 | 0.67 | -6.49696 | 0.286 |
| -5.29141 | 0.9723 | -5.19791 | 0.654 | -6.10546 | 0.671 | -6.49761 | 0.287 |
| -5.30094 | 0.9729 | -5.19654 | 0.655 | -6.10022 | 0.672 | -6.49827 | 0.287 |
| -5.29982 | 0.9733 | -5.19483 | 0.655 | -6.09396 | 0.673 | -6.49881 | 0.288 |
| -5.29731 | 0.9738 | -5.19279 | 0.656 | -6.0914 | 0.674 | -6.49577 | 0.288 |
| -5.2974 | 0.9743 | -5.19143 | 0.656 | -6.08716 | 0.675 | -6.49664 | 0.289 |
| -5.29809 | 0.9748 | -5.18975 | 0.657 | -6.0859 | 0.676 | -6.49664 | 0.289 |
| -5.29912 | 0.9754 | -5.1884 | 0.657 | -6.08088 | 0.677 | -6.49437 | 0.29 |
| -5.29766 | 0.9758 | -5.18706 | 0.658 | -6.07062 | 0.678 | -6.49534 | 0.29 |
| -5.2986 | 0.9763 | -5.18539 | 0.658 | -6.06577 | 0.679 | -6.49523 | 0.291 |
| -5.30251 | 0.9769 | -5.18372 | 0.659 | -6.059 | 0.68 | -6.49373 | 0.291 |
| -5.29938 | 0.9773 | -5.1824 | 0.659 | -6.05429 | 0.681 | -6.4919 | 0.292 |
| -5.29697 | 0.9778 | -5.18174 | 0.66 | -6.05078 | 0.682 | -6.49179 | 0.292 |
| -5.29748 | 0.9784 | -5.17877 | 0.66 | -6.04731 | 0.683 | -6.48881 | 0.293 |
| -5.29388 | 0.9788 | -5.1768 | 0.661 | -6.04119 | 0.684 | -6.48817 | 0.293 |
| -5.29065 | 0.9794 | -5.17582 | 0.661 | -6.03629 | 0.685 | -6.48987 | 0.294 |
| -5.28676 | 0.9798 | -5.17615 | 0.662 | -6.03367 | 0.686 | -6.48764 | 0.294 |
| -5.28609 | 0.9803 | -5.17257 | 0.662 | -6.02959 | 0.687 | -6.48934 | 0.295 |
| -5.28542 | 0.9808 | -5.17225 | 0.663 | -6.02482 | 0.688 | -6.48913 | 0.295 |
| -5.28283 | 0.9813 | -5.16967 | 0.663 | -6.02118 | 0.689 | -6.48998 | 0.296 |
| -5.28175 | 0.9818 | -5.1687 | 0.664 | -6.01829 | 0.69 | -6.48881 | 0.296 |
| -5.27976 | 0.9826 | -5.16678 | 0.664 | -6.01829 | 0.691 | -6.4869 | 0.297 |
| -5.27679 | 0.9828 | -5.16519 | 0.665 | -6.01151 | 0.692 | -6.48806 | 0.297 |
| -5.27622 | 0.9834 | -5.1636 | 0.665 | -6.00939 | 0.693 | -6.48722 | 0.298 |
| -5.2714 | 0.9839 | -5.16201 | 0.666 | -6.01186 | 0.694 | -6.48605 | 0.298 |
| -5.27646 | 0.9842 | -5.16107 | 0.666 | -6.00728 | 0.695 | -6.48574 | 0.299 |
| -5.27425 | 0.985 | -5.16012 | 0.667 | -6.00798 | 0.696 | -6.48616 | 0.299 |
| -5.27181 | 0.9853 | -5.1573 | 0.667 | -6.00868 | 0.697 | -6.48447 | 0.3 |
| -5.26962 | 0.9858 | -5.15574 | 0.668 | -6.00904 | 0.698 | -6.48574 | 0.3 |
| -5.27335 | 0.9865 | -5.1548 | 0.668 | -6.00379 | 0.699 | -6.48373 | 0.301 |
| -5.27499 | 0.9867 | -5.15232 | 0.669 | -6.00728 | 0.7 | -6.485 | 0.301 |
| -5.27811 | 0.9874 | -5.15078 | 0.669 | -6.00413 | 0.701 | -6.48426 | 0.302 |
| -5.27679 | 0.9879 | -5.14894 | 0.67 | -5.99791 | 0.702 | -6.48342 | 0.302 |
| -5.27737 | 0.9882 | -5.14832 | 0.67 | -5.99688 | 0.703 | -6.48038 | 0.303 |
| -5.28183 | 0.989 | -5.1468 | 0.671 | -6.00136 | 0.704 | -6.48153 | 0.303 |
| -5.28391 | 0.9893 | -5.14527 | 0.671 | -6.00344 | 0.705 | -6.48091 | 0.304 |
| -5.28092 | 0.9898 | -5.14345 | 0.672 | -6.00344 | 0.706 | -6.47924 | 0.304 |
| -5.28059 | 0.9904 | -5.14134 | 0.672 | -5.99585 | 0.707 | -6.47851 | 0.305 |
| -5.28651 | 0.9907 | -5.14013 | 0.673 | -5.99551 | 0.708 | -6.47654 | 0.305 |
| -5.28458 | 0.9914 | -5.13953 | 0.673 | -5.99483 | 0.709 | -6.47531 | 0.306 |
| -5.284 | 0.9918 | -5.13594 | 0.674 | -5.99483 | 0.71 | -6.47531 | 0.306 |
| -5.28609 | 0.9922 | -5.13387 | 0.674 | -5.99517 | 0.711 | -6.47397 | 0.307 |
| -5.28584 | 0.993 | -5.13357 | 0.675 | -5.99415 | 0.712 | -6.47243 | 0.307 |
| -5.28475 | 0.9932 | -5.13327 | 0.675 | -5.99076 | 0.713 | -6.47263 | 0.308 |
| -5.28391 | 0.9938 | -5.12915 | 0.676 | -5.99449 | 0.714 | -6.47366 | 0.308 |
| -5.28383 | 0.9944 | -5.12827 | 0.676 | -5.99654 | 0.715 | -6.47233 | 0.309 |
| -5.28508 | 0.9947 | -5.12449 | 0.677 | -6.00066 | 0.716 | -6.4713 | 0.309 |
| -5.28685 | 0.9954 | -5.12507 | 0.677 | -5.99963 | 0.717 | -6.47171 | 0.31 |
| -5.28592 | 0.9958 | -5.12333 | 0.678 | -6.00101 | 0.718 | -6.4713 | 0.31 |
| -5.28517 | 0.9963 | -5.1216 | 0.678 | -6.0024 | 0.719 | -6.47222 | 0.311 |
| -5.28517 | 0.9969 | -5.12131 | 0.679 | -6.00309 | 0.72 | -6.47243 | 0.311 |
| -5.28416 | 0.9973 | -5.12045 | 0.679 | -6.00728 | 0.721 | -6.46978 | 0.312 |
| -5.28166 | 0.9978 | -5.1173 | 0.68 | -6.00798 | 0.722 | -6.46866 | 0.312 |
| -5.281 | 0.9983 | -5.11645 | 0.68 | -6.00798 | 0.723 | -6.46845 | 0.313 |
| -5.28425 | 0.9988 | -5.11446 | 0.681 | -6.00939 | 0.724 | -6.46927 | 0.313 |
| -5.28508 | 0.9994 | -5.11248 | 0.681 | -6.01009 | 0.725 | -6.46815 | 0.314 |
| -5.27901 | 0.9998 | -5.11079 | 0.682 | -6.01614 | 0.726 | -6.46663 | 0.314 |
| -5.28216 | 1.0003 | -5.10855 | 0.682 | -6.01151 | 0.727 | -6.46593 | 0.315 |
| -5.2805 | 1.0009 | -5.10632 | 0.683 | -6.00904 | 0.728 | -6.46663 | 0.315 |
| -5.27802 | 1.0013 | -5.10493 | 0.683 | -6.01186 | 0.729 | -6.46381 | 0.316 |
| -5.27934 | 1.0018 | -5.10355 | 0.684 | -6.01364 | 0.73 | -6.46603 | 0.316 |
| -5.28083 | 1.0024 | -5.10189 | 0.684 | -6.01116 | 0.731 | -6.46532 | 0.317 |
| -5.2786 | 1.0028 | -5.10162 | 0.685 | -6.00974 | 0.732 | -6.46381 | 0.317 |
| -5.28067 | 1.0034 | -5.09915 | 0.685 | -6.01045 | 0.734 | -6.46321 | 0.318 |
| -5.27868 | 1.0038 | -5.09724 | 0.686 | -6.01116 | 0.736 | -6.46201 | 0.318 |
| -5.27712 | 1.0043 | -5.0948 | 0.686 | -6.00309 | 0.738 | -6.46071 | 0.319 |
| -5.27671 | 1.0049 | -5.09371 | 0.687 | -6.00483 | 0.74 | -6.45932 | 0.319 |
| -5.2772 | 1.0053 | -5.09237 | 0.687 | -6.00939 | 0.743 | -6.46012 | 0.32 |
| -5.27205 | 1.0058 | -5.09075 | 0.688 | -5.83802 | 0.764 | -6.45872 | 0.32 |
| -5.27262 | 1.0063 | -5.08968 | 0.688 | -5.8366 | 0.765 | -6.45972 | 0.321 |
| -5.27417 | 1.0068 | -5.08835 | 0.689 | -5.83236 | 0.766 | -6.45724 | 0.321 |
| -5.27654 | 1.0073 | -5.08648 | 0.689 | -5.82423 | 0.767 | -6.45734 | 0.322 |
| -5.2745 | 1.008 | -5.08516 | 0.69 | -5.81579 | 0.768 | -6.45684 | 0.322 |
| -5.27564 | 1.0082 | -5.08278 | 0.69 | -5.81444 | 0.769 | -6.45615 | 0.323 |
| -5.27687 | 1.009 | -5.08146 | 0.691 | -5.8176 | 0.77 | -6.45311 | 0.323 |
| -5.27605 | 1.0092 | -5.07963 | 0.691 | -5.81489 | 0.771 | -6.45468 | 0.324 |
| -5.27027 | 1.0098 | -5.07859 | 0.692 | -5.80997 | 0.772 | -6.45576 | 0.324 |
| -5.27287 | 1.0105 | -5.07599 | 0.692 | -5.7994 | 0.773 | -6.45144 | 0.325 |
| -5.27254 | 1.0107 | -5.07495 | 0.693 | -5.78027 | 0.774 | -6.45223 | 0.325 |
| -5.27116 | 1.0114 | -5.07288 | 0.693 | -5.77654 | 0.775 | -6.45125 | 0.326 |
| -5.26616 | 1.0119 | -5.07186 | 0.694 | -5.77162 | 0.776 | -6.45096 | 0.326 |
| -5.2598 | 1.0123 | -5.06981 | 0.694 | -5.76334 | 0.777 | -6.44708 | 0.327 |
| -5.25727 | 1.013 | -5.06828 | 0.695 | -5.75936 | 0.778 | -6.44921 | 0.327 |
| -5.2579 | 1.0133 | -5.06675 | 0.695 | -5.73979 | 0.779 | -6.44843 | 0.328 |
| -5.25853 | 1.0138 | -5.06523 | 0.696 | -5.72893 | 0.78 | -6.44814 | 0.328 |
| -5.26067 | 1.0145 | -5.06371 | 0.696 | -5.71961 | 0.781 | -6.44756 | 0.329 |
| -5.28685 | 1.0148 | -5.0617 | 0.697 | -5.71243 | 0.782 | -6.44659 | 0.329 |
| -5.27515 | 1.0154 | -5.0607 | 0.697 | -5.70995 | 0.783 | -6.44775 | 0.33 |
| -5.26914 | 1.0158 | -5.05895 | 0.698 | -5.69619 | 0.784 | -6.44592 | 0.33 |
| -5.28017 | 1.0163 | -5.05696 | 0.698 | -5.68553 | 0.785 | -6.44333 | 0.331 |
| -5.28034 | 1.017 | -5.05572 | 0.699 | -5.67807 | 0.786 | -6.44208 | 0.331 |
| -5.28325 | 1.0173 | -5.0535 | 0.699 | -5.67138 | 0.787 | -6.44189 | 0.332 |
| -5.2786 | 1.0178 | -5.05129 | 0.7 | -5.66083 | 0.788 | -6.44228 | 0.332 |
| -5.28275 | 1.0185 | -5.04934 | 0.7 | -5.65006 | 0.789 | -6.44075 | 0.333 |
| -5.28416 | 1.0188 | -5.04836 | 0.701 | -5.6499 | 0.79 | -6.43838 | 0.333 |
| -5.28575 | 1.0194 | -5.04545 | 0.701 | -5.63611 | 0.791 | -6.43743 | 0.334 |
| -5.28718 | 1.0199 | -5.04352 | 0.702 | -5.62841 | 0.792 | -6.43857 | 0.334 |
| -5.28735 | 1.0203 | -5.04232 | 0.702 | -5.62042 | 0.793 | -6.43771 | 0.335 |
| -5.28777 | 1.0209 | -5.04017 | 0.703 | -5.61145 | 0.794 | -6.43686 | 0.335 |
| -5.28904 | 1.0213 | -5.03874 | 0.703 | -5.5988 | 0.795 | -6.43451 | 0.336 |
| -5.2887 | 1.0218 | -5.03779 | 0.704 | -5.59053 | 0.796 | -6.4347 | 0.336 |
| -5.27811 | 1.0223 | -5.03636 | 0.704 | -5.58852 | 0.797 | -6.43433 | 0.337 |
| -5.2636 | 1.0228 | -5.03447 | 0.705 | -5.5786 | 0.798 | -6.4332 | 0.337 |
| -5.27327 | 1.0234 | -5.03212 | 0.705 | -5.56852 | 0.799 | -6.43143 | 0.338 |
| -5.28059 | 1.0238 | -5.02955 | 0.706 | -5.56143 | 0.8 | -6.43106 | 0.338 |
| -5.28425 | 1.0243 | -5.02769 | 0.706 | -5.55395 | 0.801 | -6.42864 | 0.339 |
| -5.28408 | 1.0249 | -5.02654 | 0.707 | -5.54261 | 0.802 | -6.42873 | 0.339 |
| -5.28225 | 1.0253 | -5.02515 | 0.707 | -5.52551 | 0.803 | -6.42957 | 0.34 |
| -5.28475 | 1.0258 | -5.02308 | 0.708 | -5.51862 | 0.804 | -6.42985 | 0.34 |
| -5.28701 | 1.0264 | -5.02011 | 0.708 | -5.51162 | 0.805 | -6.42864 | 0.341 |
| -5.29115 | 1.0268 | -5.01942 | 0.709 | -5.50077 | 0.806 | -6.4279 | 0.341 |
| -5.28802 | 1.0274 | -5.01693 | 0.709 | -5.49351 | 0.807 | -6.42652 | 0.342 |
| -5.28963 | 1.0278 | -5.01512 | 0.71 | -5.48616 | 0.808 | -6.4267 | 0.342 |
| -5.29115 | 1.0283 | -5.01309 | 0.71 | -5.46683 | 0.809 | -6.42707 | 0.343 |
| -5.28895 | 1.0289 | -5.01086 | 0.711 | -5.45242 | 0.81 | -6.42606 | 0.343 |
| -5.2876 | 1.0293 | -5.00952 | 0.711 | -5.43951 | 0.811 | -6.4244 | 0.344 |
| -5.28592 | 1.0298 | -5.0073 | 0.712 | -5.43311 | 0.812 | -6.42258 | 0.344 |
| -5.28921 | 1.0303 | -5.00597 | 0.712 | -5.42166 | 0.813 | -6.42239 | 0.345 |
| -5.28988 | 1.0308 | -5.00333 | 0.713 | -5.41677 | 0.814 | -6.42303 | 0.345 |
| -5.29124 | 1.0314 | -5.00224 | 0.713 | -5.4122 | 0.815 | -6.42267 | 0.346 |
| -5.29065 | 1.0318 | -5.00049 | 0.714 | -5.40373 | 0.816 | -6.42057 | 0.346 |
| -5.29243 | 1.0323 | -4.99897 | 0.714 | -5.3926 | 0.817 | -6.41876 | 0.347 |
| -5.29005 | 1.0328 | -4.99659 | 0.715 | -5.37581 | 0.818 | -6.41867 | 0.347 |
| -5.28845 | 1.0334 | -4.99465 | 0.715 | -5.36249 | 0.819 | -6.41849 | 0.348 |
| -5.28904 | 1.0338 | -4.9925 | 0.716 | -5.35461 | 0.82 | -6.4165 | 0.348 |
| -5.283 | 1.0346 | -4.98973 | 0.716 | -5.34749 | 0.821 | -6.41605 | 0.349 |
| -5.28626 | 1.0347 | -4.98803 | 0.717 | -5.34207 | 0.822 | -6.41704 | 0.349 |
| -5.28601 | 1.0354 | -4.98592 | 0.717 | -5.33344 | 0.823 | -6.41506 | 0.35 |
| -5.2871 | 1.036 | -4.98445 | 0.718 | -5.06138 | 0.824 | -6.41489 | 0.35 |
| -5.28878 | 1.0363 | -4.98215 | 0.718 | -5.32446 | 0.824 | -6.41256 | 0.351 |
| -5.28718 | 1.037 | -4.98006 | 0.719 | -5.05468 | 0.825 | -6.41042 | 0.351 |
| -5.28735 | 1.0374 | -4.97902 | 0.719 | -5.31204 | 0.825 | -6.41096 | 0.352 |
| -5.28492 | 1.0379 | -4.97675 | 0.72 | -5.0431 | 0.826 | -6.40874 | 0.352 |
| -5.28819 | 1.0385 | -4.9749 | 0.72 | -5.3044 | 0.826 | -6.4098 | 0.353 |
| -5.28895 | 1.0388 | -4.97182 | 0.721 | -5.03704 | 0.827 | -6.40803 | 0.353 |
| -5.29073 | 1.0394 | -4.9704 | 0.721 | -5.2926 | 0.827 | -6.40636 | 0.354 |
| -5.29014 | 1.0399 | -4.96837 | 0.722 | -5.02482 | 0.828 | -6.40487 | 0.354 |
| -5.29081 | 1.0403 | -4.96595 | 0.722 | -5.27855 | 0.828 | -6.40382 | 0.355 |
| -5.28836 | 1.041 | -4.96374 | 0.723 | -5.02082 | 0.829 | -6.40583 | 0.355 |
| -5.28668 | 1.0413 | -4.96214 | 0.723 | -5.30565 | 0.829 | -6.40487 | 0.356 |
| -5.28727 | 1.0418 | -4.96095 | 0.724 | -5.04006 | 0.83 | -6.40329 | 0.356 |
| -5.2855 | 1.0424 | -4.95817 | 0.724 | -5.3019 | 0.83 | -6.40173 | 0.357 |
| -5.28601 | 1.0427 | -4.95541 | 0.725 | -5.0333 | 0.831 | -6.40356 | 0.357 |
| -5.28752 | 1.0434 | -4.95443 | 0.725 | -5.29172 | 0.831 | -6.40364 | 0.358 |
| -5.28853 | 1.0439 | -4.9517 | 0.726 | -5.02996 | 0.832 | -6.4019 | 0.358 |
| -5.28887 | 1.0443 | -4.95014 | 0.726 | -5.28402 | 0.832 | -6.40042 | 0.359 |
| -5.2876 | 1.045 | -4.94782 | 0.727 | -5.01686 | 0.833 | -6.40086 | 0.359 |
| -5.28584 | 1.0453 | -4.94608 | 0.727 | -5.26653 | 0.833 | -6.40016 | 0.36 |
| -5.2845 | 1.0458 | -4.94397 | 0.728 | -5.00274 | 0.834 | -6.39938 | 0.36 |
| -5.2876 | 1.0464 | -4.94149 | 0.728 | -5.25163 | 0.834 | -6.39956 | 0.361 |
| -5.28743 | 1.0468 | -4.93884 | 0.729 | -4.99245 | 0.835 | -6.39852 | 0.361 |
| -5.28676 | 1.0474 | -4.9362 | 0.729 | -5.24382 | 0.835 | -6.39722 | 0.362 |
| -5.28408 | 1.0478 | -4.93395 | 0.73 | -4.98639 | 0.836 | -6.39439 | 0.362 |
| -5.28617 | 1.0483 | -4.93153 | 0.73 | -5.22685 | 0.836 | -6.39371 | 0.363 |
| -5.282 | 1.0489 | -4.92967 | 0.731 | -4.97128 | 0.837 | -6.39414 | 0.363 |
| -5.28325 | 1.0493 | -4.92727 | 0.731 | -5.21594 | 0.837 | -6.39422 | 0.364 |
| -5.2825 | 1.0498 | -4.92525 | 0.732 | -4.95605 | 0.838 | -6.39397 | 0.364 |
| -5.28475 | 1.0504 | -4.92306 | 0.732 | -5.19871 | 0.838 | -6.3926 | 0.365 |
| -5.28492 | 1.0508 | -4.92051 | 0.733 | -4.94164 | 0.839 | -6.39124 | 0.365 |
| -5.28266 | 1.0514 | -4.91888 | 0.733 | -5.18407 | 0.839 | -6.39234 | 0.366 |
| -5.28108 | 1.0519 | -4.91672 | 0.734 | -4.93416 | 0.84 | -6.39073 | 0.366 |
| -5.28108 | 1.0523 | -4.91493 | 0.734 | -5.17852 | 0.84 | -6.39048 | 0.367 |
| -5.28067 | 1.0529 | -4.91225 | 0.735 | -4.92507 | 0.841 | -6.39005 | 0.367 |
| -5.27844 | 1.0533 | -4.90889 | 0.735 | -5.16308 | 0.841 | -6.38929 | 0.368 |
| -5.27745 | 1.0538 | -4.90642 | 0.736 | -4.91502 | 0.842 | -6.3871 | 0.368 |
| -5.28009 | 1.0544 | -4.90415 | 0.736 | -5.14774 | 0.842 | -6.38634 | 0.369 |
| -5.27597 | 1.0548 | -4.9031 | 0.737 | -4.89915 | 0.843 | -6.3871 | 0.369 |
| -5.27704 | 1.0554 | -4.90033 | 0.737 | -5.13166 | 0.843 | -6.3876 | 0.37 |
| -5.27671 | 1.0558 | -4.89808 | 0.738 | -4.88068 | 0.844 | -6.38441 | 0.37 |
| -5.2763 | 1.0563 | -4.89636 | 0.738 | -5.11015 | 0.844 | -6.38584 | 0.371 |
| -5.27531 | 1.0569 | -4.89261 | 0.739 | -4.867 | 0.845 | -6.38375 | 0.371 |
| -5.2754 | 1.0573 | -4.89074 | 0.739 | -5.09654 | 0.845 | -6.3825 | 0.372 |
| -5.27442 | 1.0578 | -4.88838 | 0.74 | -4.85399 | 0.846 | -6.38117 | 0.372 |
| -5.27433 | 1.0584 | -4.88603 | 0.74 | -5.07881 | 0.846 | -6.38042 | 0.373 |
| -5.27384 | 1.0588 | -4.88336 | 0.741 | -4.83779 | 0.847 | -6.3805 | 0.373 |
| -5.26986 | 1.0594 | -4.88021 | 0.741 | -5.06297 | 0.847 | -6.38117 | 0.374 |
| -5.27051 | 1.06 | -4.8779 | 0.742 | -4.82538 | 0.848 | -6.37802 | 0.374 |
| -5.26281 | 1.0602 | -4.87545 | 0.742 | -5.04962 | 0.848 | -6.37482 | 0.375 |
| -5.2594 | 1.061 | -4.87268 | 0.743 | -4.81175 | 0.849 | -6.37638 | 0.375 |
| -5.26154 | 1.0614 | -4.86912 | 0.744 | -5.03442 | 0.849 | -6.37589 | 0.376 |
| -5.26209 | 1.0618 | -4.86719 | 0.744 | -4.79767 | 0.85 | -6.37474 | 0.376 |
| -5.26496 | 1.0626 | -4.86479 | 0.745 | -5.01901 | 0.85 | -6.37753 | 0.377 |
| -5.2648 | 1.0628 | -4.86177 | 0.745 | -4.7811 | 0.851 | -6.37466 | 0.377 |
| -5.26616 | 1.0634 | -4.85893 | 0.746 | -5.00066 | 0.851 | -6.37507 | 0.378 |
| -5.26456 | 1.064 | -4.85674 | 0.746 | -4.76756 | 0.852 | -6.37507 | 0.378 |
| -5.25901 | 1.0643 | -4.85408 | 0.747 | -4.98406 | 0.852 | -6.37499 | 0.379 |
| -5.25908 | 1.065 | -4.8516 | 0.747 | -4.74917 | 0.853 | -6.37319 | 0.379 |
| -5.25313 | 1.0653 | -4.84929 | 0.748 | -4.96838 | 0.853 | -6.37205 | 0.38 |
| -5.25034 | 1.0658 | -4.84683 | 0.748 | -4.73601 | 0.854 | -6.37287 | 0.38 |
| -5.24764 | 1.0665 | -4.84303 | 0.749 | -4.95511 | 0.854 | -6.37173 | 0.381 |
| -5.24811 | 1.0668 | -4.84046 | 0.749 | -4.72142 | 0.855 | -6.37262 | 0.381 |
| -5.24949 | 1.0674 | -4.8376 | 0.75 | -4.93923 | 0.855 | -6.37092 | 0.382 |
| -5.25096 | 1.0679 | -4.83551 | 0.75 | -4.70889 | 0.856 | -6.37011 | 0.382 |
| -5.25042 | 1.0683 | -4.83254 | 0.751 | -4.72856 | 0.856 | -6.37027 | 0.383 |
| -5.25189 | 1.069 | -4.82988 | 0.751 | -4.9274 | 0.857 | -6.36777 | 0.383 |
| -5.25243 | 1.0693 | -4.82695 | 0.752 | -4.69261 | 0.857 | -6.36954 | 0.384 |
| -5.25571 | 1.0698 | -4.82491 | 0.752 | -4.70889 | 0.858 | -6.36881 | 0.384 |
| -5.25806 | 1.0704 | -4.82143 | 0.753 | -4.70977 | 0.858 | -6.3672 | 0.385 |
| -5.25524 | 1.0708 | -4.81841 | 0.753 | -4.7045 | 0.859 | -6.3668 | 0.385 |
| -5.2572 | 1.0714 | -4.81613 | 0.754 | -4.69448 | 0.859 | -6.36769 | 0.386 |
| -5.25995 | 1.0718 | -4.81258 | 0.754 | -4.68453 | 0.86 | -6.36656 | 0.386 |
| -5.25814 | 1.0723 | -4.81004 | 0.755 | -4.67757 | 0.86 | -6.366 | 0.387 |
| -5.2568 | 1.073 | -4.8071 | 0.755 | -4.67041 | 0.861 | -6.36576 | 0.387 |
| -5.25555 | 1.0733 | -4.80432 | 0.756 | -4.66352 | 0.861 | -6.3656 | 0.388 |
| -5.25391 | 1.0738 | -4.801 | 0.756 | -4.65362 | 0.862 | -6.36448 | 0.388 |
| -5.2636 | 1.0744 | -4.79757 | 0.757 | -4.64806 | 0.862 | -6.36592 | 0.389 |
| -5.26114 | 1.0748 | -4.79553 | 0.757 | -4.64 | 0.863 | -6.36416 | 0.389 |
| -5.2583 | 1.0754 | -4.79255 | 0.758 | -4.63018 | 0.863 | -6.36273 | 0.39 |
| -5.26027 | 1.0759 | -4.78879 | 0.758 | -4.621 | 0.864 | -6.36344 | 0.39 |
| -5.26265 | 1.0763 | -4.78638 | 0.759 | -4.61442 | 0.864 | -6.36376 | 0.391 |
| -5.26249 | 1.0769 | -4.78333 | 0.759 | -4.60906 | 0.865 | -6.36344 | 0.391 |
| -5.25594 | 1.0773 | -4.7803 | 0.76 | -4.5999 | 0.865 | -6.36416 | 0.392 |
| -5.25477 | 1.0778 | -4.77664 | 0.76 | -4.58972 | 0.866 | -6.36424 | 0.392 |
| -5.25751 | 1.0784 | -4.7734 | 0.761 | -4.58004 | 0.866 | -6.36162 | 0.393 |
| -5.25798 | 1.0788 | -4.77044 | 0.761 | -4.57031 | 0.867 | -6.36328 | 0.393 |
| -5.26043 | 1.0794 | -4.76737 | 0.762 | -4.56067 | 0.867 | -6.36162 | 0.394 |
| -5.25893 | 1.0798 | -4.76395 | 0.762 | -4.55198 | 0.868 | -6.36146 | 0.394 |
| -5.25885 | 1.0803 | -4.7608 | 0.763 | -4.54057 | 0.868 | -6.36146 | 0.395 |
| -5.25688 | 1.0809 | -4.75792 | 0.763 | -4.52794 | 0.869 | -6.36051 | 0.395 |
| -5.25633 | 1.0813 | -4.75494 | 0.764 | -4.51646 | 0.869 | -6.36209 | 0.396 |
| -5.25727 | 1.0818 | -4.75161 | 0.764 | -4.50705 | 0.87 | -6.35956 | 0.396 |
| -5.25704 | 1.0824 | -4.74831 | 0.765 | -4.49892 | 0.87 | -6.36122 | 0.397 |
| -5.25626 | 1.0828 | -4.74527 | 0.765 | -4.4887 | 0.871 | -6.36011 | 0.397 |
| -5.25704 | 1.0834 | -4.74201 | 0.766 | -4.48584 | 0.871 | -6.35956 | 0.398 |
| -5.25547 | 1.0839 | -4.73842 | 0.766 | -4.47851 | 0.872 | -6.35751 | 0.398 |
| -5.25446 | 1.0843 | -4.7351 | 0.767 | -4.46998 | 0.872 | -6.35908 | 0.399 |
| -5.25532 | 1.085 | -4.73156 | 0.767 | -4.46141 | 0.873 | -6.35673 | 0.399 |
| -5.25469 | 1.0854 | -4.72817 | 0.768 | -4.44467 | 0.873 | -6.35751 | 0.4 |
| -5.2529 | 1.0858 | -4.72424 | 0.768 | -4.42855 | 0.874 | -6.35657 | 0.4 |
| -5.25383 | 1.0866 | -4.72113 | 0.769 | -4.41641 | 0.874 | -6.35657 | 0.401 |
| -5.24972 | 1.0868 | -4.71771 | 0.769 | -4.40548 | 0.875 | -6.3568 | 0.401 |
| -5.25236 | 1.0874 | -4.71443 | 0.77 | -4.39303 | 0.875 | -6.35391 | 0.402 |
| -5.25251 | 1.088 | -4.71139 | 0.77 | -4.37984 | 0.876 | -6.3543 | 0.402 |
| -5.25251 | 1.0883 | -4.70793 | 0.771 | -4.36922 | 0.876 | -6.35477 | 0.403 |
| -5.2515 | 1.089 | -4.70351 | 0.771 | -4.36185 | 0.877 | -6.35305 | 0.403 |
| -5.25011 | 1.0894 | -4.70001 | 0.772 | -4.35399 | 0.877 | -6.35321 | 0.404 |
| -5.2488 | 1.0898 | -4.69599 | 0.772 | -4.34535 | 0.878 | -6.35329 | 0.404 |
| -5.24626 | 1.0905 | -4.69308 | 0.773 | -4.33672 | 0.878 | -6.35352 | 0.405 |
| -5.24988 | 1.0908 | -4.68913 | 0.773 | -4.32673 | 0.879 | -6.35399 | 0.405 |
| -5.25127 | 1.0914 | -4.68531 | 0.774 | -4.31467 | 0.879 | -6.35298 | 0.406 |
| -5.24726 | 1.092 | -4.68153 | 0.774 | -4.30294 | 0.88 | -6.35259 | 0.406 |
| -5.24657 | 1.0923 | -4.67841 | 0.775 | -4.29105 | 0.88 | -6.35267 | 0.407 |
| -5.24527 | 1.093 | -4.67366 | 0.775 | -4.27927 | 0.881 | -6.35111 | 0.407 |
| -5.24474 | 1.0933 | -4.66998 | 0.776 | -4.2698 | 0.881 | -6.35104 | 0.408 |
| -5.24496 | 1.0938 | -4.66633 | 0.776 | -4.26412 | 0.882 | -6.3522 | 0.408 |
| -5.24382 | 1.0945 | -4.66291 | 0.777 | -4.25503 | 0.882 | -6.35073 | 0.409 |
| -5.24298 | 1.0948 | -4.65932 | 0.777 | -4.24612 | 0.883 | -6.35065 | 0.409 |
| -5.24374 | 1.0954 | -4.65527 | 0.778 | -4.23424 | 0.883 | -6.35057 | 0.41 |
| -5.24298 | 1.0958 | -4.65125 | 0.778 | -4.22505 | 0.884 | -6.35034 | 0.41 |
| -5.2423 | 1.0963 | -4.64756 | 0.779 | -4.2156 | 0.884 | -6.3505 | 0.411 |
| -5.24162 | 1.097 | -4.64361 | 0.779 | -4.20111 | 0.885 | -6.34864 | 0.411 |
| -5.24094 | 1.0973 | -4.63999 | 0.78 | -4.1897 | 0.885 | -6.35019 | 0.412 |
| -5.238 | 1.0978 | -4.6362 | 0.78 | -4.18076 | 0.886 | -6.34857 | 0.412 |
| -5.2371 | 1.0985 | -4.63236 | 0.781 | -4.17222 | 0.886 | -6.34834 | 0.413 |
| -5.2371 | 1.0988 | -4.62827 | 0.781 | -4.16359 | 0.887 | -6.3488 | 0.413 |
| -5.2368 | 1.0994 | -4.62477 | 0.782 | -4.15655 | 0.887 | -6.34795 | 0.414 |
| -5.23815 | 1.0999 | -4.62039 | 0.782 | -4.15085 | 0.888 | -6.34918 | 0.414 |
| -5.23635 | 1.1003 | -4.6165 | 0.783 | -4.14431 | 0.888 | -6.34711 | 0.415 |
| -5.23485 | 1.1009 | -4.61327 | 0.783 | -4.1382 | 0.889 | -6.34934 | 0.415 |
| -5.23166 | 1.1013 | -4.60927 | 0.784 | -4.13128 | 0.889 | -6.34941 | 0.416 |
| -5.23092 | 1.1018 | -4.60522 | 0.784 | -4.12223 | 0.89 | -6.34849 | 0.416 |
| -5.22819 | 1.1024 | -4.6012 | 0.785 | -4.11498 | 0.89 | -6.3488 | 0.417 |
| -5.22996 | 1.1028 | -4.59688 | 0.785 | -4.10674 | 0.891 | -6.34834 | 0.417 |
| -5.23092 | 1.1034 | -4.59251 | 0.786 | -4.0987 | 0.891 | -6.34787 | 0.418 |
| -5.22944 | 1.1038 | -4.58836 | 0.786 | -4.08801 | 0.892 | -6.34672 | 0.418 |
| -5.22952 | 1.1043 | -4.58425 | 0.787 | -4.07922 | 0.892 | -6.3478 | 0.419 |
| -5.22687 | 1.1049 | -4.58001 | 0.787 | -4.07143 | 0.893 | -6.34711 | 0.419 |
| -5.22753 | 1.1053 | -4.57548 | 0.788 | -4.06537 | 0.893 | -6.34818 | 0.42 |
| -5.22526 | 1.1058 | -4.5714 | 0.788 | -4.06257 | 0.894 | -6.34634 | 0.42 |
| -5.22834 | 1.1064 | -4.56728 | 0.789 | -4.05624 | 0.894 | -6.34711 | 0.421 |
| -5.22856 | 1.1068 | -4.56352 | 0.789 | -4.04923 | 0.895 | -6.34795 | 0.421 |
| -5.22944 | 1.1074 | -4.55932 | 0.79 | -4.0431 | 0.895 | -6.34787 | 0.422 |
| -5.22797 | 1.1079 | -4.55524 | 0.79 | -4.03144 | 0.896 | -6.34688 | 0.422 |
| -5.22709 | 1.1083 | -4.55026 | 0.791 | -4.01865 | 0.896 | -6.3468 | 0.423 |
| -5.2268 | 1.1089 | -4.54688 | 0.791 | -4.00798 | 0.897 | -6.34695 | 0.423 |
| -5.22424 | 1.1093 | -4.54253 | 0.792 | -4.00032 | 0.897 | -6.34649 | 0.424 |
| -5.22731 | 1.1099 | -4.5386 | 0.792 | -3.99654 | 0.898 | -6.34619 | 0.424 |
| -5.22301 | 1.1106 | -4.53374 | 0.793 | -3.9911 | 0.898 | -6.34649 | 0.425 |
| -5.22228 | 1.1108 | -4.52915 | 0.793 | -3.98673 | 0.899 | -6.3458 | 0.425 |
| -5.22454 | 1.1114 | -4.52417 | 0.794 | -3.98372 | 0.899 | -6.3455 | 0.426 |
| -5.22519 | 1.112 | -4.52012 | 0.794 | -3.9791 | 0.9 | -6.34519 | 0.426 |
| -5.2217 | 1.1123 | -4.51553 | 0.795 | -3.97322 | 0.9 | -6.34527 | 0.427 |
| -5.22019 | 1.113 | -4.51098 | 0.795 | -3.96678 | 0.901 | -6.34458 | 0.427 |
| -5.21997 | 1.1133 | -4.50628 | 0.796 | -3.95981 | 0.901 | -6.34558 | 0.428 |
| -5.21932 | 1.1138 | -4.50287 | 0.796 | -3.95201 | 0.902 | -6.34558 | 0.428 |
| -5.21896 | 1.1145 | -4.49818 | 0.797 | -3.94375 | 0.902 | -6.34413 | 0.429 |
| -5.21717 | 1.1148 | -4.49328 | 0.797 | -3.93654 | 0.903 | -6.3442 | 0.429 |
| -5.21746 | 1.1154 | -4.48876 | 0.798 | -3.92798 | 0.903 | -6.34382 | 0.43 |
| -5.21903 | 1.116 | -4.48343 | 0.798 | -3.92131 | 0.904 | -6.34428 | 0.43 |
| -5.2156 | 1.1163 | -4.47901 | 0.799 | -3.91502 | 0.904 | -6.34314 | 0.431 |
| -5.21538 | 1.117 | -4.47412 | 0.799 | -3.91135 | 0.905 | -6.34329 | 0.431 |
| -5.21346 | 1.1174 | -4.4689 | 0.8 | -3.90632 | 0.905 | -6.34405 | 0.432 |
| -5.2112 | 1.1178 | -4.4638 | 0.8 | -3.90052 | 0.906 | -6.34428 | 0.432 |
| -5.21268 | 1.1185 | -4.45945 | 0.801 | -3.8948 | 0.906 | -6.34458 | 0.433 |
| -5.21254 | 1.1188 | -4.45509 | 0.801 | -3.88808 | 0.907 | -6.34458 | 0.433 |
| -5.21254 | 1.1194 | -4.45033 | 0.802 | -3.88252 | 0.907 | -6.34405 | 0.434 |
| -5.2112 | 1.1199 | -4.44551 | 0.802 | -3.87754 | 0.908 | -6.34306 | 0.434 |
| -5.21042 | 1.1203 | -4.44056 | 0.803 | -3.87314 | 0.908 | -6.34291 | 0.435 |
| -5.20993 | 1.121 | -4.43579 | 0.803 | -3.8693 | 0.909 | -6.34314 | 0.435 |
| -5.21084 | 1.1213 | -4.43153 | 0.804 | -3.86523 | 0.909 | -6.34397 | 0.436 |
| -5.20663 | 1.1218 | -4.42691 | 0.804 | -3.8592 | 0.91 | -6.3423 | 0.436 |
| -5.20239 | 1.1225 | -4.42223 | 0.805 | -3.85301 | 0.91 | -6.34238 | 0.437 |
| -5.19443 | 1.1228 | -4.41685 | 0.805 | -3.84642 | 0.911 | -6.34132 | 0.437 |
| -5.18204 | 1.1234 | -4.41221 | 0.806 | -3.83969 | 0.911 | -6.34245 | 0.438 |
| -5.17685 | 1.1239 | -4.40757 | 0.806 | -3.8333 | 0.912 | -6.3426 | 0.438 |
| -5.17186 | 1.1243 | -4.4021 | 0.807 | -3.82769 | 0.912 | -6.34086 | 0.439 |
| -5.17095 | 1.1249 | -4.39724 | 0.807 | -3.82216 | 0.913 | -6.34207 | 0.439 |
| -5.17186 | 1.1253 | -4.39248 | 0.808 | -3.81579 | 0.913 | -6.33988 | 0.44 |
| -5.16583 | 1.1258 | -4.38804 | 0.808 | -3.80952 | 0.914 | -6.34094 | 0.44 |
| -5.16704 | 1.1264 | -4.38318 | 0.809 | -3.80531 | 0.914 | -6.34124 | 0.441 |
| -5.16851 | 1.1268 | -4.37795 | 0.809 | -3.80224 | 0.915 | -6.34056 | 0.441 |
| -5.1652 | 1.1274 | -4.37299 | 0.809 | -3.79919 | 0.915 | -6.34101 | 0.442 |
| -5.16279 | 1.1278 | -4.36763 | 0.81 | -3.79529 | 0.916 | -6.342 | 0.442 |
| -5.16147 | 1.1283 | -4.36188 | 0.811 | -3.79016 | 0.916 | -6.34011 | 0.443 |
| -5.1592 | 1.1289 | -4.35735 | 0.811 | -3.78529 | 0.916 | -6.33657 | 0.443 |
| -5.15323 | 1.1293 | -4.35208 | 0.812 | -3.6938 | 0.917 | -6.33755 | 0.444 |
| -5.14844 | 1.1298 | -4.34701 | 0.812 | -3.70836 | 0.918 | -6.3368 | 0.444 |
| -5.14862 | 1.1304 | -4.3423 | 0.813 | -3.71119 | 0.918 | -6.33897 | 0.445 |
| -5.14935 | 1.1308 | -4.3365 | 0.813 | -3.70713 | 0.919 | -6.33913 | 0.445 |
| -5.14978 | 1.1314 | -4.33138 | 0.814 | -3.70171 | 0.919 | -6.33905 | 0.446 |
| -5.14917 | 1.1319 | -4.32576 | 0.814 | -3.69619 | 0.92 | -6.3389 | 0.446 |
| -5.14856 | 1.1323 | -4.32045 | 0.815 | -3.69024 | 0.92 | -6.3386 | 0.447 |
| -5.14776 | 1.1329 | -4.31489 | 0.815 | -3.68403 | 0.921 | -6.33852 | 0.447 |
| -5.14783 | 1.1333 | -4.30962 | 0.816 | -3.67807 | 0.921 | -6.33665 | 0.448 |
| -5.15015 | 1.1338 | -4.30445 | 0.816 | -3.67545 | 0.922 | -6.33807 | 0.448 |
| -5.15083 | 1.1344 | -4.29913 | 0.817 | -3.67235 | 0.922 | -6.3377 | 0.449 |
| -5.15317 | 1.1348 | -4.29353 | 0.817 | -3.66799 | 0.923 | -6.33605 | 0.449 |
| -5.15397 | 1.1354 | -4.28843 | 0.818 | -3.66368 | 0.923 | -6.33717 | 0.45 |
| -5.15583 | 1.1361 | -4.28255 | 0.818 | -3.65956 | 0.924 | -6.3371 | 0.45 |
| -5.15372 | 1.1363 | -4.27675 | 0.819 | -3.65486 | 0.924 | -6.33725 | 0.451 |
| -5.15286 | 1.137 | -4.27184 | 0.819 | -3.64852 | 0.925 | -6.33702 | 0.451 |
| -5.15335 | 1.1373 | -4.26577 | 0.819 | -3.64424 | 0.925 | -6.33642 | 0.452 |
| -5.15193 | 1.1378 | -4.26019 | 0.82 | -3.6397 | 0.926 | -6.3371 | 0.452 |
| -5.15286 | 1.1385 | -4.25468 | 0.82 | -3.63462 | 0.926 | -6.33725 | 0.453 |
| -5.15366 | 1.1388 | -4.24923 | 0.821 | -3.63328 | 0.927 | -6.3359 | 0.453 |
| -5.15434 | 1.1394 | -4.2431 | 0.821 | -3.63018 | 0.927 | -6.3356 | 0.454 |
| -5.15515 | 1.14 | -4.23704 | 0.822 | -3.62695 | 0.928 | -6.3356 | 0.454 |
| -5.15379 | 1.1404 | -4.23181 | 0.822 | -3.62346 | 0.928 | -6.33545 | 0.455 |
| -5.15255 | 1.141 | -4.22592 | 0.823 | -3.6187 | 0.929 | -6.33575 | 0.455 |
| -5.15304 | 1.1414 | -4.2201 | 0.824 | -3.61371 | 0.929 | -6.33515 | 0.456 |
| -5.15274 | 1.1418 | -4.21435 | 0.824 | -3.60962 | 0.93 | -6.33485 | 0.456 |
| -5.15298 | 1.1425 | -4.20833 | 0.824 | -3.60557 | 0.93 | -6.335 | 0.457 |
| -5.1528 | 1.1428 | -4.20309 | 0.825 | -3.59949 | 0.931 | -6.33359 | 0.457 |
| -5.15267 | 1.1434 | -4.19654 | 0.825 | -3.59377 | 0.931 | -6.33418 | 0.458 |
| -5.15015 | 1.1439 | -4.19076 | 0.826 | -3.58812 | 0.932 | -6.33552 | 0.458 |
| -5.15163 | 1.1443 | -4.18472 | 0.826 | -3.58373 | 0.932 | -6.33411 | 0.459 |
| -5.15113 | 1.145 | -4.17844 | 0.827 | -3.58135 | 0.933 | -6.33344 | 0.459 |
| -5.14935 | 1.1453 | -4.17225 | 0.827 | -3.57886 | 0.933 | -6.33262 | 0.46 |
| -5.15058 | 1.1458 | -4.16646 | 0.828 | -3.57612 | 0.934 | -6.33299 | 0.46 |
| -5.15009 | 1.1465 | -4.16044 | 0.828 | -3.57237 | 0.934 | -6.33218 | 0.461 |
| -5.15003 | 1.1468 | -4.15387 | 0.829 | -3.56942 | 0.935 | -6.33277 | 0.461 |
| -5.14813 | 1.1474 | -4.14802 | 0.829 | -3.56776 | 0.935 | -6.33247 | 0.462 |
| -5.14454 | 1.1479 | -4.14164 | 0.83 | -3.56458 | 0.936 | -6.33158 | 0.462 |
| -5.14691 | 1.1483 | -4.13565 | 0.83 | -3.56017 | 0.936 | -6.33277 | 0.463 |
| -5.14636 | 1.149 | -4.12944 | 0.831 | -3.55805 | 0.937 | -6.33107 | 0.463 |
| -5.14685 | 1.1493 | -4.12304 | 0.831 | -3.55333 | 0.937 | -6.33107 | 0.464 |
| -5.14478 | 1.1498 | -4.11673 | 0.832 | -3.54636 | 0.938 | -6.33062 | 0.464 |
| -5.14588 | 1.15 | -4.11051 | 0.832 | -3.54237 | 0.938 | -6.32937 | 0.465 |
| -5.14752 | 1.151 | -4.1041 | 0.833 | -3.5389 | 0.939 | -6.32966 | 0.465 |
| -5.14868 | 1.151 | -4.09751 | 0.833 | -3.53262 | 0.939 | -6.32981 | 0.466 |
| -5.14844 | 1.152 | -4.09156 | 0.834 | -3.52922 | 0.94 | -6.33018 | 0.466 |
| -5.14801 | 1.152 | -4.08516 | 0.834 | -3.52701 | 0.94 | -6.32981 | 0.467 |
| -5.14746 | 1.153 | -4.07859 | 0.835 | -3.52331 | 0.941 | -6.329 | 0.467 |
| -5.14709 | 1.153 | -4.07186 | 0.835 | -3.52045 | 0.941 | -6.32952 | 0.468 |
| -5.14691 | 1.154 | -4.06523 | 0.836 | -3.51703 | 0.942 | -6.32768 | 0.468 |
| -5.14984 | 1.154 | -4.05845 | 0.836 | -3.51476 | 0.942 | -6.32746 | 0.469 |
| -5.15033 | 1.155 | -4.05227 | 0.837 | -3.5124 | 0.943 | -6.32636 | 0.469 |
| -5.15206 | 1.155 | -4.04569 | 0.837 | -3.50793 | 0.943 | -6.32738 | 0.47 |
| -5.14862 | 1.156 | -4.03898 | 0.838 | -3.50318 | 0.944 | -6.32621 | 0.47 |
| -5.14673 | 1.156 | -4.03212 | 0.838 | -3.49881 | 0.944 | -6.32687 | 0.471 |
| -5.14176 | 1.157 | -4.02561 | 0.839 | -3.49621 | 0.945 | -6.32651 | 0.471 |
| -5.14152 | 1.157 | -4.01851 | 0.839 | -3.49642 | 0.945 | -6.32629 | 0.472 |
| -5.13823 | 1.158 | -4.01175 | 0.84 | -3.4948 | 0.946 | -6.32636 | 0.472 |
| -5.13847 | 1.158 | -4.00575 | 0.84 | -3.49201 | 0.946 | -6.32673 | 0.473 |
| -5.13894 | 1.159 | -3.99897 | 0.841 | -3.48987 | 0.947 | -6.32651 | 0.473 |
| -5.13835 | 1.159 | -3.99208 | 0.841 | -3.48817 | 0.947 | -6.32607 | 0.474 |
| -5.13757 | 1.16 | -3.9855 | 0.842 | -3.48258 | 0.948 | -6.32607 | 0.474 |
| -5.13751 | 1.16 | -3.97819 | 0.842 | -3.47789 | 0.948 | -6.32585 | 0.475 |
| -5.13721 | 1.161 | -3.97162 | 0.843 | -3.47479 | 0.949 | -6.32475 | 0.475 |
| -5.13513 | 1.161 | -3.96494 | 0.843 | -3.4709 | 0.949 | -6.32541 | 0.476 |
| -5.13377 | 1.162 | -3.95817 | 0.844 | -3.46906 | 0.95 | -6.32439 | 0.476 |
| -5.13141 | 1.163 | -3.95092 | 0.844 | -3.46673 | 0.95 | -6.32505 | 0.477 |
| -5.13124 | 1.163 | -3.9434 | 0.845 | -3.46502 | 0.951 | -6.32286 | 0.477 |
| -5.12965 | 1.163 | -3.93658 | 0.845 | -3.46281 | 0.951 | -6.32352 | 0.478 |
| -5.13177 | 1.164 | -3.92949 | 0.846 | -3.46091 | 0.952 | -6.3233 | 0.478 |
| -5.13136 | 1.164 | -3.92288 | 0.846 | -3.45853 | 0.952 | -6.32301 | 0.479 |
| -5.1303 | 1.165 | -3.91547 | 0.847 | -3.45438 | 0.953 | -6.32272 | 0.479 |
| -5.13047 | 1.165 | -3.90871 | 0.847 | -3.45018 | 0.953 | -6.32236 | 0.48 |
| -5.1303 | 1.166 | -3.90137 | 0.848 | -3.44621 | 0.954 | -6.3217 | 0.48 |
| -5.13271 | 1.167 | -3.89431 | 0.848 | -3.44237 | 0.954 | -6.32069 | 0.481 |
| -5.13212 | 1.167 | -3.88754 | 0.849 | -3.44218 | 0.955 | -6.32149 | 0.481 |
| -5.13141 | 1.167 | -3.88071 | 0.849 | -3.44046 | 0.955 | -6.3212 | 0.482 |
| -5.12989 | 1.168 | -3.87381 | 0.85 | -3.43705 | 0.956 | -6.32199 | 0.482 |
| -5.12983 | 1.168 | -3.864 | 0.85 | -3.43348 | 0.956 | -6.32149 | 0.483 |
| -5.12761 | 1.169 | -3.85736 | 0.851 | -3.43217 | 0.957 | -6.3212 | 0.483 |
| -5.12814 | 1.169 | -3.8499 | 0.851 | -3.42929 | 0.957 | -6.32228 | 0.484 |
| -5.13012 | 1.17 | -3.84288 | 0.852 | -3.42578 | 0.958 | -6.3212 | 0.484 |
| -5.12995 | 1.17 | -3.83536 | 0.852 | -3.42166 | 0.958 | -6.32127 | 0.485 |
| -5.13194 | 1.171 | -3.82871 | 0.853 | -3.41462 | 0.959 | -6.32055 | 0.485 |
| -5.13106 | 1.171 | -3.82115 | 0.853 | -3.40751 | 0.959 | -6.3199 | 0.486 |
| -5.13042 | 1.172 | -3.81414 | 0.854 | -3.40199 | 0.96 | -6.31997 | 0.486 |
| -5.13147 | 1.172 | -3.8071 | 0.854 | -3.39852 | 0.96 | -6.32062 | 0.487 |
| -5.12866 | 1.173 | -3.80031 | 0.855 | -3.39439 | 0.961 | -6.31947 | 0.487 |
| -5.12558 | 1.173 | -3.79336 | 0.855 | -3.39031 | 0.961 | -6.31975 | 0.488 |
| -5.12668 | 1.174 | -3.78559 | 0.856 | -3.38693 | 0.962 | -6.31824 | 0.488 |
| -5.12349 | 1.174 | -3.77912 | 0.856 | -3.38517 | 0.962 | -6.32019 | 0.489 |
| -5.12534 | 1.175 | -3.77185 | 0.857 | -3.38308 | 0.963 | -6.32004 | 0.489 |
| -5.12511 | 1.175 | -3.76509 | 0.857 | -3.38083 | 0.963 | -6.31939 | 0.49 |
| -5.122 | 1.176 | -3.7578 | 0.858 | -3.37802 | 0.964 | -6.31911 | 0.49 |
| -5.12217 | 1.176 | -3.75087 | 0.858 | -3.37638 | 0.964 | -6.31961 | 0.491 |
| -5.11873 | 1.177 | -3.74406 | 0.859 | -3.37515 | 0.965 | -6.31839 | 0.491 |
| -5.11713 | 1.177 | -3.73699 | 0.859 | -3.37311 | 0.965 | -6.31889 | 0.492 |
| -5.11577 | 1.178 | -3.72946 | 0.86 | -3.37051 | 0.966 | -6.31903 | 0.492 |
| -5.1152 | 1.178 | -3.72274 | 0.86 | -3.36793 | 0.966 | -6.31853 | 0.493 |
| -5.11334 | 1.179 | -3.71578 | 0.861 | -3.36488 | 0.967 | -6.3171 | 0.493 |
| -5.11266 | 1.179 | -3.70905 | 0.861 | -3.35948 | 0.967 | -6.31695 | 0.494 |
| -5.11424 | 1.18 | -3.70143 | 0.862 | -3.355 | 0.968 | -6.31645 | 0.494 |
| -5.11132 | 1.18 | -3.69502 | 0.862 | -3.35166 | 0.968 | -6.31481 | 0.495 |
| -5.11126 | 1.181 | -3.68849 | 0.863 | -3.34811 | 0.969 | -6.31595 | 0.495 |
| -5.11188 | 1.181 | -3.68143 | 0.863 | -3.34688 | 0.969 | -6.31553 | 0.496 |
| -5.11216 | 1.182 | -3.67479 | 0.864 | -3.34451 | 0.97 | -6.31517 | 0.496 |
| -5.11064 | 1.182 | -3.66775 | 0.864 | -3.3423 | 0.97 | -6.31474 | 0.497 |
| -5.10796 | 1.183 | -3.66121 | 0.865 | -3.3395 | 0.971 | -6.3141 | 0.497 |
| -5.10774 | 1.183 | -3.65477 | 0.865 | -3.33717 | 0.971 | -6.31332 | 0.498 |
| -5.10646 | 1.184 | -3.64814 | 0.866 | -3.33552 | 0.972 | -6.31332 | 0.498 |
| -5.1053 | 1.184 | -3.64113 | 0.866 | -3.33336 | 0.972 | -6.31254 | 0.499 |
| -5.10541 | 1.185 | -3.63414 | 0.867 | -3.32988 | 0.973 | -6.3136 | 0.499 |
| -5.10425 | 1.185 | -3.6279 | 0.867 | -3.32556 | 0.973 | -6.31268 | 0.5 |
| -5.10353 | 1.186 | -3.62157 | 0.868 | -3.32243 | 0.974 | -6.31339 | 0.5 |
| -5.10375 | 1.186 | -3.6148 | 0.868 | -3.32019 | 0.974 | -6.31226 | 0.501 |
| -5.10463 | 1.187 | -3.6083 | 0.869 | -3.31846 | 0.975 | -6.31127 | 0.501 |
| -5.10303 | 1.187 | -3.6019 | 0.869 | -3.31781 | 0.975 | -6.31247 | 0.502 |
| -5.10353 | 1.188 | -3.59542 | 0.87 | -3.31574 | 0.976 | -6.31204 | 0.502 |
| -5.09985 | 1.188 | -3.58937 | 0.87 | -3.31325 | 0.976 | -6.3107 | 0.503 |
| -5.098 | 1.189 | -3.58283 | 0.871 | -3.31127 | 0.977 | -6.31226 | 0.503 |
| -5.10018 | 1.189 | -3.57671 | 0.871 | -3.30922 | 0.977 | -6.31014 | 0.504 |
| -5.09925 | 1.19 | -3.57051 | 0.872 | -3.3067 | 0.978 | -6.30936 | 0.504 |
| -5.09675 | 1.191 | -3.56408 | 0.872 | -3.30218 | 0.978 | -6.31007 | 0.505 |
| -5.09974 | 1.191 | -3.5572 | 0.873 | -3.2988 | 0.979 | -6.30859 | 0.505 |
| -5.09941 | 1.191 | -3.55073 | 0.873 | -3.29593 | 0.979 | -6.30761 | 0.506 |
| -5.10007 | 1.192 | -3.54428 | 0.874 | -3.29382 | 0.98 | -6.30789 | 0.506 |
| -5.09718 | 1.192 | -3.53755 | 0.874 | -3.29287 | 0.98 | -6.3074 | 0.507 |
| -5.09491 | 1.193 | -3.53136 | 0.875 | -3.29132 | 0.981 | -6.3074 | 0.507 |
| -5.09453 | 1.193 | -3.52541 | 0.875 | -3.28842 | 0.981 | -6.30726 | 0.508 |
| -5.09637 | 1.194 | -3.51925 | 0.876 | -3.28622 | 0.982 | -6.30796 | 0.508 |
| -5.0942 | 1.195 | -3.51268 | 0.876 | -3.28502 | 0.982 | -6.30817 | 0.509 |
| -5.09686 | 1.195 | -3.50621 | 0.877 | -3.28316 | 0.983 | -6.30635 | 0.509 |
| -5.09734 | 1.195 | -3.50004 | 0.877 | -3.28217 | 0.983 | -6.30614 | 0.51 |
| -5.089 | 1.196 | -3.49416 | 0.878 | -3.28059 | 0.984 | -6.3067 | 0.51 |
| -5.09485 | 1.196 | -3.48802 | 0.878 | -3.27718 | 0.984 | -6.30593 | 0.511 |
| -5.09876 | 1.197 | -3.48177 | 0.879 | -3.27257 | 0.985 | -6.30516 | 0.511 |
| -5.10067 | 1.197 | -3.47561 | 0.879 | -3.26851 | 0.985 | -6.30572 | 0.512 |
| -5.10281 | 1.198 | -3.46992 | 0.88 | -3.26628 | 0.986 | -6.30447 | 0.512 |
| -5.10232 | 1.198 | -3.46342 | 0.88 | -3.26336 | 0.986 | -6.30426 | 0.513 |
| -5.10557 | 1.199 | -3.45677 | 0.881 | -3.26159 | 0.987 | -6.30239 | 0.513 |
| -5.10557 | 1.199 | -3.45064 | 0.881 | -3.26021 | 0.987 | -6.30315 | 0.514 |
| -5.101 | 1.2 | -3.44454 | 0.882 | -3.25789 | 0.988 | -6.30336 | 0.514 |
| -5.09577 | 1.2 | -3.43888 | 0.882 | -3.2559 | 0.988 | -6.30239 | 0.515 |
| -5.09141 | 1.201 | -3.43289 | 0.883 | -3.25527 | 0.989 | -6.30259 | 0.515 |
| -5.09076 | 1.201 | -3.42714 | 0.883 | -3.25329 | 0.989 | -6.30239 | 0.516 |
| -5.09114 | 1.202 | -3.4209 | 0.884 | -3.25076 | 0.99 | -6.30107 | 0.516 |
| -5.09275 | 1.202 | -3.41526 | 0.884 | -3.24911 | 0.99 | -6.30183 | 0.517 |
| -5.09329 | 1.203 | -3.40947 | 0.885 | -3.2488 | 0.991 | -6.30073 | 0.517 |
| -5.09572 | 1.203 | -3.4038 | 0.885 | -3.24679 | 0.991 | -6.30259 | 0.518 |
| -5.09794 | 1.204 | -3.39794 | 0.886 | -3.24551 | 0.992 | -6.30149 | 0.518 |
| -5.09876 | 1.204 | -3.39237 | 0.886 | -3.2414 | 0.992 | -6.30197 | 0.519 |
| -5.09996 | 1.205 | -3.3865 | 0.887 | -3.23811 | 0.993 | -6.30169 | 0.519 |
| -5.101 | 1.205 | -3.38066 | 0.887 | -3.23573 | 0.993 | -6.30045 | 0.52 |
| -5.10133 | 1.206 | -3.37515 | 0.888 | -3.23413 | 0.994 | -6.301 | 0.52 |
| -5.10298 | 1.206 | -3.36971 | 0.888 | -3.23236 | 0.994 | -6.30169 | 0.521 |
| -5.10408 | 1.207 | -3.36404 | 0.889 | -3.23212 | 0.995 | -6.30087 | 0.521 |
| -5.10513 | 1.207 | -3.35789 | 0.889 | -3.23006 | 0.995 | -6.29956 | 0.522 |
| -5.10463 | 1.208 | -3.35198 | 0.89 | -3.2286 | 0.996 | -6.30052 | 0.522 |
| -5.10243 | 1.208 | -3.3461 | 0.89 | -3.22639 | 0.996 | -6.29949 | 0.523 |
| -5.10171 | 1.209 | -3.34015 | 0.891 | -3.2239 | 0.997 | -6.29846 | 0.523 |
| -5.10292 | 1.209 | -3.33485 | 0.891 | -3.22211 | 0.997 | -6.2986 | 0.524 |
| -5.10287 | 1.21 | -3.329 | 0.892 | -3.22027 | 0.998 | -6.29853 | 0.524 |
| -5.10177 | 1.21 | -3.32351 | 0.892 | -3.21668 | 0.998 | -6.29723 | 0.525 |
| -5.1027 | 1.211 | -3.31777 | 0.893 | -3.21509 | 0.999 | -6.29716 | 0.525 |
| -5.10386 | 1.211 | -3.31229 | 0.893 | -3.21306 | 0.999 | -6.29709 | 0.526 |
| -5.10281 | 1.212 | -3.30604 | 0.894 | -3.21137 | 1 | -6.29647 | 0.526 |
| -5.1027 | 1.212 | -3.3007 | 0.894 | -3.20896 | 1 | -6.29627 | 0.527 |
| -5.10364 | 1.213 | -3.29482 | 0.895 | -3.20579 | 1.001 | -6.2947 | 0.527 |
| -5.10336 | 1.213 | -3.28928 | 0.895 | -3.20204 | 1.001 | -6.29443 | 0.528 |
| -5.10513 | 1.214 | -3.28338 | 0.896 | -3.19941 | 1.002 | -6.29396 | 0.528 |
| -5.10602 | 1.215 | -3.27757 | 0.896 | -3.19653 | 1.002 | -6.29307 | 0.529 |
| -5.10718 | 1.215 | -3.27184 | 0.897 | -3.19388 | 1.003 | -6.29402 | 0.529 |
| -5.10869 | 1.215 | -3.26617 | 0.897 | -3.19291 | 1.003 | -6.29348 | 0.53 |
| -5.10707 | 1.216 | -3.26138 | 0.898 | -3.19302 | 1.004 | -6.2928 | 0.53 |
| -5.1093 | 1.216 | -3.25507 | 0.898 | -3.19286 | 1.004 | -6.29165 | 0.531 |
| -5.10702 | 1.217 | -3.24923 | 0.899 | -3.19178 | 1.005 | -6.29111 | 0.531 |
| -5.10896 | 1.217 | -3.24424 | 0.899 | -3.19093 | 1.005 | -6.29152 | 0.532 |
| -5.10857 | 1.218 | -3.23855 | 0.9 | -3.1898 | 1.006 | -6.29098 | 0.532 |
| -5.10891 | 1.219 | -3.2333 | 0.9 | -3.18788 | 1.006 | -6.29044 | 0.533 |
| -5.1083 | 1.219 | -3.22738 | 0.901 | -3.18613 | 1.007 | -6.28983 | 0.533 |
| -5.10763 | 1.219 | -3.22118 | 0.901 | -3.18476 | 1.007 | -6.29024 | 0.534 |
| -5.10652 | 1.22 | -3.21578 | 0.902 | -3.1826 | 1.008 | -6.28896 | 0.534 |
| -5.10419 | 1.22 | -3.21009 | 0.902 | -3.18035 | 1.008 | -6.2895 | 0.535 |
| -5.10591 | 1.221 | -3.20483 | 0.903 | -3.17805 | 1.009 | -6.28782 | 0.535 |
| -5.10629 | 1.221 | -3.19963 | 0.903 | -3.17391 | 1.009 | -6.28802 | 0.536 |
| -5.10618 | 1.222 | -3.19381 | 0.904 | -3.17089 | 1.01 | -6.28675 | 0.536 |
| -5.10657 | 1.223 | -3.18807 | 0.904 | -3.1691 | 1.01 | -6.28695 | 0.537 |
| -5.10746 | 1.223 | -3.18273 | 0.905 | -3.16788 | 1.011 | -6.28662 | 0.537 |
| -5.10629 | 1.223 | -3.17713 | 0.905 | -3.16798 | 1.011 | -6.28555 | 0.538 |
| -5.10557 | 1.224 | -3.17192 | 0.906 | -3.16783 | 1.012 | -6.28615 | 0.538 |
| -5.10408 | 1.224 | -3.16678 | 0.906 | -3.16626 | 1.012 | -6.28582 | 0.539 |
| -5.10403 | 1.225 | -3.16107 | 0.907 | -3.16464 | 1.013 | -6.28555 | 0.539 |
| -5.10303 | 1.225 | -3.15574 | 0.907 | -3.16253 | 1.013 | -6.28495 | 0.54 |
| -5.10391 | 1.226 | -3.15047 | 0.908 | -3.16098 | 1.014 | -6.28475 | 0.54 |
| -5.09827 | 1.226 | -3.14497 | 0.908 | -3.15968 | 1.014 | -6.28296 | 0.541 |
| -5.09707 | 1.227 | -3.13953 | 0.909 | -3.15735 | 1.015 | -6.28402 | 0.541 |
| -5.09464 | 1.227 | -3.13416 | 0.909 | -3.15547 | 1.015 | -6.28303 | 0.542 |
| -5.09189 | 1.228 | -3.12857 | 0.91 | -3.15345 | 1.016 | -6.28263 | 0.542 |
| -5.09297 | 1.228 | -3.12362 | 0.91 | -3.15076 | 1.016 | -6.2829 | 0.543 |
| -5.09453 | 1.229 | -3.11873 | 0.911 | -3.14827 | 1.017 | -6.28131 | 0.543 |
| -5.09702 | 1.229 | -3.11361 | 0.911 | -3.14687 | 1.017 | -6.28039 | 0.544 |
| -5.09821 | 1.23 | -3.10827 | 0.912 | -3.14523 | 1.018 | -6.28065 | 0.544 |
| -5.09811 | 1.23 | -3.10272 | 0.912 | -3.1446 | 1.018 | -6.28046 | 0.545 |
| -5.09974 | 1.231 | -3.09778 | 0.913 | -3.14388 | 1.019 | -6.28046 | 0.545 |
| -5.10127 | 1.231 | -3.09263 | 0.913 | -3.14297 | 1.019 | -6.27973 | 0.546 |
| -5.10062 | 1.232 | -3.08728 | 0.914 | -3.14211 | 1.02 | -6.28052 | 0.546 |
| -5.10144 | 1.232 | -3.08225 | 0.914 | -3.14086 | 1.02 | -6.27993 | 0.547 |
| -5.10149 | 1.233 | -3.07754 | 0.915 | -3.13977 | 1.021 | -6.27895 | 0.547 |
| -5.10331 | 1.233 | -3.07263 | 0.915 | -3.13834 | 1.021 | -6.27842 | 0.548 |
| -5.10188 | 1.234 | -3.06751 | 0.916 | -3.13702 | 1.022 | -6.27809 | 0.548 |
| -5.10127 | 1.234 | -3.06246 | 0.916 | -3.13612 | 1.022 | -6.27711 | 0.549 |
| -5.10391 | 1.235 | -3.05771 | 0.917 | -3.13428 | 1.023 | -6.27855 | 0.549 |
| -5.10149 | 1.235 | -3.05252 | 0.917 | -3.13259 | 1.023 | -6.27672 | 0.55 |
| -5.10029 | 1.236 | -3.04788 | 0.918 | -3.13119 | 1.024 | -6.27731 | 0.55 |
| -5.10056 | 1.236 | -3.0428 | 0.918 | -3.12947 | 1.024 | -6.27698 | 0.551 |
| -5.10122 | 1.237 | -3.03779 | 0.919 | -3.12849 | 1.025 | -6.27685 | 0.551 |
| -5.09958 | 1.237 | -3.03306 | 0.919 | -3.12715 | 1.025 | -6.27685 | 0.552 |
| -5.10034 | 1.238 | -3.02793 | 0.92 | -3.12457 | 1.026 | -6.27685 | 0.552 |
| -5.09827 | 1.239 | -3.02285 | 0.92 | -3.121 | 1.026 | -6.27587 | 0.553 |
| -5.0992 | 1.239 | -3.01806 | 0.921 | -3.1265 | 1.027 | -6.27705 | 0.553 |
| -5.09816 | 1.239 | -3.01309 | 0.921 | -3.13222 | 1.027 | -6.27685 | 0.554 |
| -5.09789 | 1.24 | -3.00908 | 0.922 | -3.13758 | 1.028 | -6.27627 | 0.554 |
| -5.09854 | 1.24 | -3.00421 | 0.922 | -3.14015 | 1.028 | -6.27587 | 0.555 |
| -5.09843 | 1.241 | -2.99984 | 0.923 | -3.14345 | 1.029 | -6.27451 | 0.555 |
| -5.09718 | 1.241 | -2.99529 | 0.923 | -3.14239 | 1.029 | -6.27438 | 0.556 |
| -5.09724 | 1.242 | -2.9908 | 0.924 | -3.14105 | 1.03 | -6.27399 | 0.556 |
| -5.09729 | 1.242 | -2.98655 | 0.924 | -3.1381 | 1.03 | -6.27321 | 0.557 |
| -5.09887 | 1.243 | -2.98215 | 0.925 | -3.13536 | 1.031 | -6.2736 | 0.557 |
| -5.09512 | 1.243 | -2.97778 | 0.925 | -3.13269 | 1.031 | -6.27347 | 0.558 |
| -5.09675 | 1.244 | -2.97346 | 0.926 | -3.12975 | 1.032 | -6.27295 | 0.558 |
| -5.0955 | 1.244 | -2.96938 | 0.926 | -3.12706 | 1.032 | -6.27231 | 0.559 |
| -5.09168 | 1.245 | -2.96514 | 0.927 | -3.12466 | 1.033 | -6.27276 | 0.559 |
| -5.08576 | 1.245 | -2.96075 | 0.927 | -3.12223 | 1.033 | -6.27166 | 0.56 |
| -5.08171 | 1.246 | -2.95699 | 0.928 | -3.11918 | 1.034 | -6.27179 | 0.56 |
| -5.08281 | 1.247 | -2.95267 | 0.928 | -3.11696 | 1.034 | -6.27205 | 0.561 |
| -5.08376 | 1.247 | -2.94859 | 0.929 | -3.11475 | 1.035 | -6.26986 | 0.561 |
| -5.08497 | 1.247 | -2.94455 | 0.929 | -3.11233 | 1.035 | -6.27121 | 0.562 |
| -5.08476 | 1.248 | -2.94035 | 0.93 | -3.11059 | 1.036 | -6.27044 | 0.562 |
| -5.08439 | 1.248 | -2.9362 | 0.93 | -3.10864 | 1.036 | -6.27018 | 0.563 |
| -5.0865 | 1.249 | -2.93209 | 0.931 | -3.10419 | 1.037 | -6.26941 | 0.563 |
| -5.089 | 1.249 | -2.92819 | 0.931 | -3.10091 | 1.037 | -6.26787 | 0.564 |
| -5.0865 | 1.25 | -2.92415 | 0.932 | -3.0987 | 1.038 | -6.26845 | 0.564 |
| -5.08629 | 1.25 | -2.92015 | 0.932 | -3.0974 | 1.038 | -6.26819 | 0.565 |
| -5.07998 | 1.251 | -2.91654 | 0.933 | -3.09568 | 1.039 | -6.26787 | 0.565 |
| -5.07391 | 1.251 | -2.91279 | 0.933 | -3.09525 | 1.039 | -6.26839 | 0.566 |
| -5.07453 | 1.252 | -2.90871 | 0.934 | -3.09482 | 1.04 | -6.26755 | 0.566 |
| -5.08587 | 1.252 | -2.90485 | 0.934 | -3.09353 | 1.04 | -6.26622 | 0.567 |
| -5.08842 | 1.253 | -2.90102 | 0.935 | -3.09353 | 1.041 | -6.26628 | 0.567 |
| -5.09002 | 1.253 | -2.89739 | 0.935 | -3.09055 | 1.041 | -6.26558 | 0.568 |
| -5.08959 | 1.254 | -2.89329 | 0.936 | -3.08885 | 1.042 | -6.26475 | 0.568 |
| -5.08948 | 1.254 | -2.88956 | 0.936 | -3.08674 | 1.042 | -6.26406 | 0.569 |
|  |  | -2.88586 | 0.937 | -3.08548 | 1.043 | -6.26482 | 0.569 |
|  |  | -2.8822 | 0.937 | -3.0838 | 1.043 | -6.26418 | 0.57 |
|  |  | -2.87889 | 0.938 | -3.08088 | 1.044 | -6.26323 | 0.57 |
|  |  | -2.87512 | 0.938 | -3.07675 | 1.044 | -6.26336 | 0.571 |
|  |  | -2.87154 | 0.939 | -3.07428 | 1.045 | -6.26266 | 0.571 |
|  |  | -2.86639 | 0.94 | -3.07224 | 1.045 | -6.26203 | 0.572 |
|  |  | -2.8632 | 0.94 | -3.07021 | 1.046 | -6.26247 | 0.572 |
|  |  | -2.85956 | 0.941 | -3.069 | 1.046 | -6.26197 | 0.573 |
|  |  | -2.85596 | 0.941 | -3.0694 | 1.047 | -6.26096 | 0.573 |
|  |  | -2.85253 | 0.942 | -3.069 | 1.047 | -6.2604 | 0.574 |
|  |  | -2.84867 | 0.942 | -3.06819 | 1.048 | -6.26008 | 0.574 |
|  |  | -2.84546 | 0.943 | -3.06698 | 1.048 | -6.25839 | 0.575 |
|  |  | -2.84242 | 0.943 | -3.06537 | 1.049 | -6.25852 | 0.575 |
|  |  | -2.8388 | 0.944 | -3.06457 | 1.049 | -6.25808 | 0.576 |
|  |  | -2.83521 | 0.944 | -3.06297 | 1.05 | -6.25733 | 0.576 |
|  |  | -2.8321 | 0.945 | -3.06178 | 1.05 | -6.25858 | 0.577 |
|  |  | -2.8293 | 0.945 | -3.06098 | 1.051 | -6.25908 | 0.577 |
|  |  | -2.82622 | 0.946 | -3.05979 | 1.051 | -6.25877 | 0.578 |
|  |  | -2.82302 | 0.946 | -3.05821 | 1.052 | -6.25802 | 0.578 |
|  |  | -2.81999 | 0.947 | -3.05703 | 1.052 | -6.25783 | 0.579 |
|  |  | -2.81684 | 0.947 | -3.05468 | 1.053 | -6.25783 | 0.579 |
|  |  | -2.81371 | 0.948 | -3.05117 | 1.053 | -6.25714 | 0.58 |
|  |  | -2.8106 | 0.948 | -3.04885 | 1.054 | -6.25689 | 0.58 |
|  |  | -2.80752 | 0.949 | -3.04769 | 1.054 | -6.2559 | 0.581 |
|  |  | -2.80432 | 0.949 | -3.045 | 1.055 | -6.25496 | 0.581 |
|  |  | -2.80128 | 0.95 | -3.04348 | 1.055 | -6.25292 | 0.582 |
|  |  | -2.79839 | 0.95 | -3.04348 | 1.056 | -6.25348 | 0.582 |
|  |  | -2.7958 | 0.951 | -3.04386 | 1.056 | -6.25397 | 0.583 |
|  |  | -2.79309 | 0.951 | -3.04348 | 1.057 | -6.25249 | 0.583 |
|  |  | -2.78999 | 0.952 | -3.04271 | 1.057 | -6.2528 | 0.584 |
|  |  | -2.78692 | 0.952 | -3.04157 | 1.058 | -6.25126 | 0.584 |
|  |  | -2.78413 | 0.953 | -3.04044 | 1.058 | -6.25292 | 0.585 |
|  |  | -2.78122 | 0.953 | -3.03817 | 1.059 | -6.25089 | 0.585 |
|  |  | -2.7786 | 0.954 | -3.03742 | 1.059 | -6.2512 | 0.586 |
|  |  | -2.7756 | 0.954 | -3.03704 | 1.06 | -6.25009 | 0.586 |
|  |  | -2.77263 | 0.955 | -3.03592 | 1.06 | -6.2496 | 0.587 |
|  |  | -2.76993 | 0.955 | -3.03442 | 1.061 | -6.24954 | 0.587 |
|  |  | -2.76737 | 0.956 | -3.0333 | 1.061 | -6.24935 | 0.588 |
|  |  | -2.76471 | 0.956 | -3.03181 | 1.062 | -6.2488 | 0.588 |
|  |  | -2.76193 | 0.957 | -3.0307 | 1.062 | -6.24746 | 0.589 |
|  |  | -2.75942 | 0.957 | -3.02959 | 1.063 | -6.24789 | 0.589 |
|  |  | -2.7568 | 0.958 | -3.02849 | 1.063 | -6.24801 | 0.59 |
|  |  | -2.7542 | 0.958 | -3.02665 | 1.064 | -6.24691 | 0.59 |
|  |  | -2.75186 | 0.959 | -3.02372 | 1.064 | -6.24642 | 0.591 |
|  |  | -2.74879 | 0.959 | -3.02154 | 1.065 | -6.24588 | 0.591 |
|  |  | -2.74612 | 0.96 | -3.02154 | 1.065 | -6.24515 | 0.592 |
|  |  | -2.7437 | 0.96 | -3.02046 | 1.066 | -6.24333 | 0.592 |
|  |  | -2.74141 | 0.961 | -3.01901 | 1.066 | -6.2443 | 0.593 |
|  |  | -2.73878 | 0.961 | -3.01865 | 1.067 | -6.24363 | 0.593 |
|  |  | -2.73628 | 0.962 | -3.01793 | 1.067 | -6.24351 | 0.594 |
|  |  | -2.73392 | 0.962 | -3.0165 | 1.068 | -6.24255 | 0.594 |
|  |  | -2.73133 | 0.963 | -3.01542 | 1.068 | -6.24279 | 0.595 |
|  |  | -2.72899 | 0.963 | -3.01364 | 1.069 | -6.24098 | 0.595 |
|  |  | -2.72643 | 0.964 | -3.01257 | 1.069 | -6.24116 | 0.596 |
|  |  | -2.72424 | 0.964 | -3.01257 | 1.07 | -6.23972 | 0.596 |
|  |  | -2.72193 | 0.964 | -3.01186 | 1.07 | -6.2402 | 0.597 |
|  |  | -2.71965 | 0.965 | -3.01009 | 1.071 | -6.23936 | 0.597 |
|  |  | -2.71726 | 0.966 | -3.00798 | 1.071 | -6.23847 | 0.598 |
|  |  | -2.7151 | 0.966 | -3.00658 | 1.072 | -6.23906 | 0.598 |
|  |  | -2.71296 | 0.967 | -3.00448 | 1.072 | -6.23859 | 0.599 |
|  |  | -2.71072 | 0.967 | -3.00448 | 1.073 | -6.23835 | 0.599 |
|  |  | -2.70849 | 0.968 | -3.00344 | 1.073 | -6.23847 | 0.6 |
|  |  | -2.70583 | 0.968 | -3.00101 | 1.074 | -6.23703 | 0.6 |
|  |  | -2.70395 | 0.969 | -2.99928 | 1.074 | -6.23721 | 0.601 |
|  |  | -2.70143 | 0.969 | -2.99791 | 1.075 | -6.23519 | 0.601 |
|  |  | -2.69914 | 0.97 | -2.9962 | 1.075 | -6.23507 | 0.602 |
|  |  | -2.69718 | 0.97 | -2.99415 | 1.076 | -6.23507 | 0.602 |
|  |  | -2.69534 | 0.971 | -2.99313 | 1.076 | -6.23407 | 0.603 |
|  |  | -2.69319 | 0.971 | -2.99245 | 1.077 | -6.23389 | 0.603 |
|  |  | -2.69073 | 0.972 | -2.99143 | 1.077 | -6.23289 | 0.604 |
|  |  | -2.6886 | 0.972 | -2.99076 | 1.078 | -6.23383 | 0.604 |
|  |  | -2.68637 | 0.973 | -2.99008 | 1.078 | -6.23365 | 0.605 |
|  |  | -2.68458 | 0.973 | -2.98975 | 1.079 | -6.23295 | 0.605 |
|  |  | -2.68269 | 0.974 | -2.99042 | 1.079 | -6.23188 | 0.606 |
|  |  | -2.68038 | 0.974 | -2.99008 | 1.08 | -6.23165 | 0.606 |
|  |  | -2.6782 | 0.975 | -2.98975 | 1.08 | -6.23083 | 0.607 |
|  |  | -2.67603 | 0.975 | -2.9884 | 1.081 | -6.231 | 0.607 |
|  |  | -2.67397 | 0.976 | -2.98706 | 1.081 | -6.23053 | 0.608 |
|  |  | -2.67192 | 0.976 | -2.98606 | 1.082 | -6.22954 | 0.608 |
|  |  | -2.67008 | 0.977 | -2.98639 | 1.082 | -6.23006 | 0.609 |
|  |  | -2.66795 | 0.977 | -2.98539 | 1.083 | -6.22831 | 0.609 |
|  |  | -2.66593 | 0.977 | -2.98439 | 1.083 | -6.22849 | 0.61 |
|  |  | -2.66381 | 0.978 | -2.98372 | 1.084 | -6.22825 | 0.61 |
|  |  | -2.66181 | 0.979 | -2.9824 | 1.084 | -6.2279 | 0.611 |
|  |  | -2.65982 | 0.979 | -2.9814 | 1.085 | -6.22749 | 0.611 |
|  |  | -2.65793 | 0.98 | -2.98041 | 1.085 | -6.22668 | 0.612 |
|  |  | -2.65605 | 0.98 | -2.97877 | 1.086 | -6.22674 | 0.612 |
|  |  | -2.65399 | 0.981 | -2.97778 | 1.086 | -6.22558 | 0.613 |
|  |  | -2.65203 | 0.981 | -2.97713 | 1.087 | -6.22477 | 0.613 |
|  |  | -2.65018 | 0.982 | -2.97517 | 1.087 | -6.22546 | 0.614 |
|  |  | -2.64833 | 0.982 | -2.9729 | 1.088 | -6.22326 | 0.614 |
|  |  | -2.64659 | 0.983 | -2.97128 | 1.088 | -6.22309 | 0.615 |
|  |  | -2.64496 | 0.983 | -2.96999 | 1.089 | -6.22211 | 0.615 |
|  |  | -2.64294 | 0.984 | -2.9687 | 1.089 | -6.22251 | 0.616 |
|  |  | -2.64104 | 0.984 | -2.96774 | 1.09 | -6.22269 | 0.616 |
|  |  | -2.63894 | 0.985 | -2.96742 | 1.09 | -6.22154 | 0.617 |
|  |  | -2.63705 | 0.985 | -2.96774 | 1.091 | -6.22067 | 0.617 |
|  |  | -2.63536 | 0.985 | -2.9671 | 1.091 | -6.2209 | 0.618 |
|  |  | -2.63348 | 0.986 | -2.96678 | 1.092 | -6.22045 | 0.618 |
|  |  | -2.6318 | 0.987 | -2.9655 | 1.092 | -6.21947 | 0.619 |
|  |  | -2.63003 | 0.987 | -2.96487 | 1.093 | -6.21827 | 0.619 |
|  |  | -2.62799 | 0.988 | -2.96423 | 1.093 | -6.21816 | 0.62 |
|  |  | -2.62597 | 0.988 | -2.9636 | 1.094 | -6.21776 | 0.62 |
|  |  | -2.6244 | 0.989 | -2.96265 | 1.094 | -6.21696 | 0.621 |
|  |  | -2.62267 | 0.989 | -2.96233 | 1.095 | -6.21605 | 0.621 |
|  |  | -2.62075 | 0.99 | -2.9617 | 1.095 | -6.21662 | 0.622 |
|  |  | -2.61894 | 0.99 | -2.96012 | 1.096 | -6.21583 | 0.622 |
|  |  | -2.61713 | 0.99 | -2.95918 | 1.096 | -6.21458 | 0.623 |
|  |  | -2.6156 | 0.991 | -2.95886 | 1.097 | -6.21323 | 0.623 |
|  |  | -2.6139 | 0.992 | -2.95761 | 1.097 | -6.20852 | 0.624 |
|  |  | -2.61211 | 0.992 | -2.95699 | 1.098 | -6.20835 | 0.624 |
|  |  | -2.61025 | 0.992 | -2.95605 | 1.098 | -6.20813 | 0.625 |
|  |  | -2.60865 | 0.993 | -2.9548 | 1.099 | -6.20896 | 0.625 |
|  |  | -2.60698 | 0.993 | -2.9548 | 1.099 | -6.2083 | 0.626 |
|  |  | -2.60548 | 0.994 | -2.9548 | 1.1 | -6.20947 | 0.626 |
|  |  | -2.60382 | 0.995 | -2.95356 | 1.1 | -6.20857 | 0.627 |
|  |  | -2.60207 | 0.995 | -2.95201 | 1.101 | -6.20768 | 0.627 |
|  |  | -2.60042 | 0.996 | -2.94924 | 1.101 | -6.20818 | 0.628 |
|  |  | -2.59869 | 0.996 | -2.9471 | 1.102 | -6.20668 | 0.628 |
|  |  | -2.59705 | 0.997 | -2.94588 | 1.102 | -6.20557 | 0.629 |
|  |  | -2.59533 | 0.997 | -2.94588 | 1.103 | -6.20535 | 0.629 |
|  |  | -2.59362 | 0.998 | -2.94527 | 1.103 | -6.20425 | 0.63 |
|  |  | -2.592 | 0.998 | -2.94588 | 1.104 | -6.20397 | 0.63 |
|  |  | -2.59039 | 0.999 | -2.94588 | 1.104 | -6.20325 | 0.631 |
|  |  | -2.58895 | 0.999 | -2.94558 | 1.105 | -6.20303 | 0.631 |
|  |  | -2.58693 | 1 | -2.94527 | 1.105 | -6.20193 | 0.632 |
|  |  | -2.58542 | 1 | -2.94436 | 1.106 | -6.20171 | 0.632 |
|  |  | -2.58391 | 1.001 | -2.94436 | 1.106 | -6.20155 | 0.633 |
|  |  | -2.582 | 1.001 | -2.94315 | 1.107 | -6.20138 | 0.633 |
|  |  | -2.5805 | 1.002 | -2.94254 | 1.107 | -6.20106 | 0.634 |
|  |  | -2.57868 | 1.002 | -2.94224 | 1.108 | -6.20007 | 0.634 |
|  |  | -2.57745 | 1.003 | -2.94073 | 1.108 | -6.19952 | 0.635 |
|  |  | -2.57597 | 1.003 | -2.93923 | 1.109 | -6.19555 | 0.635 |
|  |  | -2.57417 | 1.004 | -2.93803 | 1.109 | -6.19756 | 0.636 |
|  |  | -2.57246 | 1.004 | -2.93803 | 1.11 | -6.19821 | 0.636 |
|  |  | -2.571 | 1.005 | -2.93594 | 1.11 | -6.19751 | 0.637 |
|  |  | -2.5693 | 1.005 | -2.93387 | 1.111 | -6.19816 | 0.637 |
|  |  | -2.56753 | 1.006 | -2.93357 | 1.111 | -6.19745 | 0.638 |
|  |  | -2.56592 | 1.006 | -2.93327 | 1.112 | -6.19637 | 0.638 |
|  |  | -2.56432 | 1.007 | -2.93268 | 1.112 | -6.19566 | 0.639 |
|  |  | -2.56289 | 1.007 | -2.9318 | 1.113 | -6.19496 | 0.639 |
|  |  | -2.5613 | 1.008 | -2.93033 | 1.113 | -6.1962 | 0.64 |
|  |  | -2.55972 | 1.008 | -2.92944 | 1.114 | -6.19383 | 0.64 |
|  |  | -2.55814 | 1.009 | -2.92798 | 1.114 | -6.1941 | 0.641 |
|  |  | -2.55657 | 1.009 | -2.92711 | 1.115 | -6.19334 | 0.641 |
|  |  | -2.55508 | 1.01 | -2.92652 | 1.115 | -6.19442 | 0.642 |
|  |  | -2.5536 | 1.01 | -2.92536 | 1.116 | -6.19366 | 0.642 |
|  |  | -2.5522 | 1.011 | -2.92565 | 1.116 | -6.19098 | 0.643 |
|  |  | -2.55065 | 1.011 | -2.92507 | 1.117 | -6.19125 | 0.643 |
|  |  | -2.54895 | 1.012 | -2.92391 | 1.117 | -6.19093 | 0.644 |
|  |  | -2.54741 | 1.012 | -2.92333 | 1.118 | -6.18906 | 0.644 |
|  |  | -2.54588 | 1.013 | -2.92275 | 1.118 | -6.18927 | 0.645 |
|  |  | -2.54458 | 1.013 | -2.92246 | 1.119 | -6.18868 | 0.645 |
|  |  | -2.54314 | 1.013 | -2.92189 | 1.119 | -6.18778 | 0.646 |
|  |  | -2.54162 | 1.014 | -2.92016 | 1.12 | -6.18767 | 0.646 |
|  |  | -2.54011 | 1.015 | -2.91844 | 1.12 | -6.18608 | 0.647 |
|  |  | -2.5386 | 1.015 | -2.91759 | 1.121 | -6.18597 | 0.647 |
|  |  | -2.5371 | 1.015 | -2.91702 | 1.121 | -6.18444 | 0.648 |
|  |  | -2.53575 | 1.016 | -2.91702 | 1.122 | -6.1837 | 0.648 |
|  |  | -2.53448 | 1.016 | -2.91673 | 1.122 | -6.18386 | 0.649 |
|  |  | -2.53314 | 1.017 | -2.91616 | 1.123 | -6.18323 | 0.649 |
|  |  | -2.53166 | 1.018 | -2.91616 | 1.123 | -6.18239 | 0.65 |
|  |  | -2.53025 | 1.018 | -2.91474 | 1.124 | -6.18113 | 0.65 |
|  |  | -2.52937 | 1.018 | -2.91192 | 1.124 | -6.17988 | 0.651 |
|  |  | -2.52783 | 1.019 | -2.91107 | 1.125 | -6.17972 | 0.651 |
|  |  | -2.52636 | 1.02 | -2.91107 | 1.125 | -6.17956 | 0.652 |
|  |  | -2.52461 | 1.02 | -2.91079 | 1.126 | -6.17967 | 0.652 |
|  |  | -2.52323 | 1.02 | -2.90995 | 1.126 | -6.17873 | 0.653 |
|  |  | -2.52178 | 1.021 | -2.90883 | 1.127 | -6.17816 | 0.653 |
|  |  | -2.5204 | 1.022 | -2.90632 | 1.127 | -6.17712 | 0.654 |
|  |  | -2.51903 | 1.022 | -2.90521 | 1.128 | -6.175 | 0.654 |
|  |  | -2.51767 | 1.023 | -2.9041 | 1.128 | -6.17505 | 0.655 |
|  |  | -2.51624 | 1.023 | -2.903 | 1.129 | -6.17417 | 0.655 |
|  |  | -2.51467 | 1.024 | -2.90272 | 1.129 | -6.17325 | 0.656 |
|  |  | -2.51346 | 1.024 | -2.90244 | 1.13 | -6.17314 | 0.656 |
|  |  | -2.51211 | 1.024 | -2.90189 | 1.13 | -6.17273 | 0.657 |
|  |  | -2.51063 | 1.025 | -2.90134 | 1.131 | -6.17196 | 0.657 |
|  |  | -2.50894 | 1.025 | -2.90162 | 1.131 | -6.17119 | 0.658 |
|  |  | -2.50754 | 1.026 | -2.90162 | 1.132 | -6.17089 | 0.658 |
|  |  | -2.50635 | 1.026 | -2.90134 | 1.132 | -6.16956 | 0.659 |
|  |  | -2.50489 | 1.027 | -2.90107 | 1.133 | -6.169 | 0.659 |
|  |  | -2.50363 | 1.028 | -2.90079 | 1.133 | -6.16885 | 0.66 |
|  |  | -2.50246 | 1.028 | -2.90024 | 1.134 | -6.16803 | 0.66 |
|  |  | -2.50121 | 1.029 | -2.8997 | 1.134 | -6.1654 | 0.661 |
|  |  | -2.50004 | 1.029 | -2.89888 | 1.135 | -6.16008 | 0.661 |
|  |  | -2.49887 | 1.03 | -2.89778 | 1.135 | -6.15918 | 0.662 |
|  |  | -2.49736 | 1.03 | -2.89778 | 1.136 | -6.15953 | 0.662 |
|  |  | -2.496 | 1.03 | -2.8967 | 1.136 | -6.1537 | 0.663 |
|  |  | -2.49491 | 1.031 | -2.89615 | 1.137 | -6.15139 | 0.663 |
|  |  | -2.49348 | 1.032 | -2.89507 | 1.137 | -6.15433 | 0.664 |
|  |  | -2.49186 | 1.032 | -2.8948 | 1.138 | -6.15542 | 0.664 |
|  |  | -2.49057 | 1.033 | -2.89425 | 1.138 | -6.15203 | 0.665 |
|  |  | -2.4895 | 1.033 | -2.89344 | 1.139 | -6.15789 | 0.665 |
|  |  | -2.48816 | 1.033 | -2.8929 | 1.139 | -6.15646 | 0.666 |
|  |  | -2.48682 | 1.034 | -2.89237 | 1.14 | -6.15591 | 0.666 |
|  |  | -2.48529 | 1.035 | -2.89102 | 1.14 | -6.15626 | 0.667 |
|  |  | -2.48402 | 1.035 | -2.89022 | 1.141 | -6.15502 | 0.667 |
|  |  | -2.48243 | 1.036 | -2.88915 | 1.141 | -6.15497 | 0.668 |
|  |  | -2.48118 | 1.036 | -2.88915 | 1.142 | -6.15419 | 0.668 |
|  |  | -2.48 | 1.036 | -2.88888 | 1.142 | -6.15365 | 0.669 |
|  |  | -2.47862 | 1.037 | -2.88861 | 1.143 | -6.15286 | 0.669 |
|  |  | -2.47744 | 1.037 | -2.88781 | 1.143 | -6.15173 | 0.67 |
|  |  | -2.47627 | 1.038 | -2.88595 | 1.144 | -6.14949 | 0.67 |
|  |  | -2.47496 | 1.038 | -2.88542 | 1.144 | -6.14345 | 0.671 |
|  |  | -2.4738 | 1.039 | -2.88542 | 1.145 | -6.13555 | 0.671 |
|  |  | -2.47257 | 1.04 | -2.88436 | 1.145 | -6.13278 | 0.672 |
|  |  | -2.47147 | 1.04 | -2.88278 | 1.146 | -6.13226 | 0.672 |
|  |  | -2.47025 | 1.041 | -2.88173 | 1.146 | -6.13035 | 0.673 |
|  |  | -2.46896 | 1.041 | -2.88252 | 1.147 | -6.13372 | 0.673 |
|  |  | -2.46768 | 1.041 | -2.88357 | 1.147 | -6.13787 | 0.674 |
|  |  | -2.46634 | 1.042 | -2.88357 | 1.148 | -6.13882 | 0.674 |
|  |  | -2.46526 | 1.042 | -2.88331 | 1.148 | -6.13924 | 0.675 |
|  |  | -2.46399 | 1.043 | -2.88331 | 1.149 | -6.13967 | 0.675 |
|  |  | -2.46254 | 1.044 | -2.8812 | 1.149 | -6.13834 | 0.676 |
|  |  | -2.46159 | 1.044 | -2.87989 | 1.15 | -6.13882 | 0.676 |
|  |  | -2.46033 | 1.044 | -2.87885 | 1.15 | -6.13886 | 0.677 |
|  |  | -2.45895 | 1.045 | -2.87833 | 1.151 | -6.13725 | 0.677 |
|  |  | -2.4577 | 1.046 | -2.87754 | 1.151 | -6.13749 | 0.678 |
|  |  | -2.45652 | 1.046 | -2.87728 | 1.152 | -6.13692 | 0.678 |
|  |  | -2.45546 | 1.047 | -2.87806 | 1.152 | -6.13588 | 0.679 |
|  |  | -2.45422 | 1.047 | -2.87754 | 1.153 | -6.13442 | 0.679 |
|  |  | -2.45329 | 1.048 | -2.87806 | 1.153 | -6.13339 | 0.68 |
|  |  | -2.45212 | 1.048 | -2.87806 | 1.154 | -6.13269 | 0.68 |
|  |  | -2.45095 | 1.049 | -2.87754 | 1.154 | -6.13096 | 0.681 |
|  |  | -2.44991 | 1.049 | -2.8765 | 1.155 | -6.13152 | 0.681 |
|  |  | -2.44874 | 1.049 | -2.87676 | 1.155 | -6.12905 | 0.682 |
|  |  | -2.44758 | 1.05 | -2.87676 | 1.156 | -6.12817 | 0.682 |
|  |  | -2.4463 | 1.05 | -2.87599 | 1.156 | -6.12664 | 0.683 |
|  |  | -2.44503 | 1.051 | -2.87521 | 1.157 | -6.12586 | 0.683 |
|  |  | -2.44388 | 1.052 | -2.87417 | 1.157 | -6.12438 | 0.684 |
|  |  | -2.44267 | 1.052 | -2.87366 | 1.158 | -6.1236 | 0.684 |
|  |  | -2.44146 | 1.053 | -2.8734 | 1.158 | -6.12333 | 0.685 |
|  |  | -2.44044 | 1.053 | -2.87237 | 1.159 | -6.1215 | 0.685 |
|  |  | -2.43924 | 1.054 | -2.87134 | 1.159 | -6.12013 | 0.686 |
|  |  | -2.43811 | 1.054 | -2.86981 | 1.16 | -6.11601 | 0.686 |
|  |  | -2.43692 | 1.054 | -2.86879 | 1.16 | -6.11265 | 0.687 |
|  |  | -2.43555 | 1.055 | -2.86802 | 1.161 | -6.11193 | 0.687 |
|  |  | -2.43442 | 1.056 | -2.86751 | 1.161 | -6.11091 | 0.688 |
|  |  | -2.43318 | 1.056 | -2.867 | 1.162 | -6.11113 | 0.688 |
|  |  | -2.43212 | 1.056 | -2.86726 | 1.162 | -6.11077 | 0.689 |
|  |  | -2.43094 | 1.057 | -2.8665 | 1.163 | -6.10979 | 0.689 |
|  |  | -2.43006 | 1.057 | -2.86498 | 1.163 | -6.10855 | 0.69 |
|  |  | -2.42884 | 1.058 | -2.86447 | 1.164 | -6.10793 | 0.69 |
|  |  | -2.42767 | 1.059 | -2.86321 | 1.164 | -6.10661 | 0.691 |
|  |  | -2.42651 | 1.059 | -2.86296 | 1.165 | -6.10472 | 0.691 |
|  |  | -2.42529 | 1.06 | -2.86246 | 1.165 | -6.10428 | 0.692 |
|  |  | -2.42424 | 1.06 | -2.86221 | 1.166 | -6.10213 | 0.692 |
|  |  | -2.42303 | 1.061 | -2.8607 | 1.166 | -6.09957 | 0.693 |
|  |  | -2.42182 | 1.061 | -2.8587 | 1.167 | -6.09827 | 0.693 |
|  |  | -2.42056 | 1.062 | -2.85721 | 1.167 | -6.0974 | 0.694 |
|  |  | -2.41964 | 1.062 | -2.85622 | 1.168 | -6.09654 | 0.694 |
|  |  | -2.41856 | 1.063 | -2.85523 | 1.168 | -6.09439 | 0.695 |
|  |  | -2.41736 | 1.063 | -2.85449 | 1.169 | -6.09268 | 0.695 |
|  |  | -2.4164 | 1.064 | -2.85399 | 1.169 | -6.09055 | 0.696 |
|  |  | -2.41526 | 1.064 | -2.85449 | 1.17 | -6.08801 | 0.696 |
|  |  | -2.41407 | 1.064 | -2.85473 | 1.17 | -6.08716 | 0.697 |
|  |  | -2.413 | 1.065 | -2.85473 | 1.171 | -6.08632 | 0.697 |
|  |  | -2.41199 | 1.065 | -2.85473 | 1.171 | -6.08422 | 0.698 |
|  |  | -2.41064 | 1.066 | -2.85523 | 1.172 | -6.08047 | 0.698 |
|  |  | -2.40958 | 1.066 | -2.85473 | 1.172 | -6.08047 | 0.699 |
|  |  | -2.40835 | 1.067 | -2.85449 | 1.173 | -6.07757 | 0.699 |
|  |  | -2.40724 | 1.068 | -2.85326 | 1.173 | -6.0751 | 0.7 |
|  |  | -2.40607 | 1.068 | -2.85252 | 1.174 | -6.07388 | 0.7 |
|  |  | -2.40508 | 1.068 | -2.85154 | 1.174 | -6.07184 | 0.701 |
|  |  | -2.40414 | 1.069 | -2.85056 | 1.175 | -6.07021 | 0.701 |
|  |  | -2.40309 | 1.069 | -2.85007 | 1.175 | -6.069 | 0.702 |
|  |  | -2.40193 | 1.07 | -2.84934 | 1.176 | -6.06617 | 0.702 |
|  |  | -2.40078 | 1.071 | -2.84982 | 1.176 | -6.06457 | 0.703 |
|  |  | -2.39969 | 1.071 | -2.84885 | 1.177 | -6.06218 | 0.703 |
|  |  | -2.39849 | 1.072 | -2.84763 | 1.177 | -6.06059 | 0.704 |
|  |  | -2.39745 | 1.072 | -2.84569 | 1.178 | -6.0594 | 0.704 |
|  |  | -2.3962 | 1.072 | -2.84497 | 1.178 | -6.05664 | 0.705 |
|  |  | -2.39507 | 1.073 | -2.84497 | 1.179 | -6.0539 | 0.705 |
|  |  | -2.39399 | 1.073 | -2.84449 | 1.179 | -6.05273 | 0.706 |
|  |  | -2.39286 | 1.074 | -2.84497 | 1.18 | -6.04962 | 0.706 |
|  |  | -2.39168 | 1.074 | -2.84425 | 1.18 | -6.04539 | 0.707 |
|  |  | -2.3906 | 1.075 | -2.844 | 1.181 | -6.045 | 0.707 |
|  |  | -2.3898 | 1.076 | -2.84208 | 1.181 | -6.04348 | 0.708 |
|  |  | -2.38863 | 1.076 | -2.84136 | 1.182 | -6.04082 | 0.708 |
|  |  | -2.38746 | 1.076 | -2.84088 | 1.182 | -6.03817 | 0.709 |
|  |  | -2.38656 | 1.077 | -2.84112 | 1.183 | -6.03592 | 0.709 |
|  |  | -2.3855 | 1.077 | -2.84088 | 1.183 | -6.03442 | 0.71 |
|  |  | -2.38449 | 1.078 | -2.83993 | 1.184 | -6.03181 | 0.71 |
|  |  | -2.38339 | 1.078 | -2.83993 | 1.184 | -6.02959 | 0.711 |
|  |  | -2.38244 | 1.079 | -2.83969 | 1.185 | -6.02628 | 0.711 |
|  |  | -2.38134 | 1.079 | -2.83945 | 1.185 | -6.02445 | 0.712 |
|  |  | -2.38024 | 1.08 | -2.83969 | 1.186 | -6.01865 | 0.712 |
|  |  | -2.37941 | 1.08 | -2.83993 | 1.186 | -6.01973 | 0.713 |
|  |  | -2.37847 | 1.081 | -2.83945 | 1.186 | -6.01793 | 0.713 |
|  |  | -2.37722 | 1.081 | -2.83945 | 1.187 | -6.01542 | 0.714 |
|  |  | -2.37619 | 1.082 | -2.83898 | 1.188 | -6.01257 | 0.714 |
|  |  | -2.37515 | 1.082 | -2.8366 | 1.188 | -6.00974 | 0.715 |
|  |  | -2.37438 | 1.083 | -2.83447 | 1.189 | -6.00728 | 0.715 |
|  |  | -2.37325 | 1.084 | -2.834 | 1.189 | -6.00518 | 0.716 |
|  |  | -2.37207 | 1.084 | -2.83353 | 1.189 | -6.00205 | 0.716 |
|  |  | -2.37094 | 1.084 | -2.8333 | 1.19 | -6.00032 | 0.717 |
|  |  | -2.36992 | 1.085 | -2.83236 | 1.191 | -5.99654 | 0.717 |
|  |  | -2.36905 | 1.085 | -2.83142 | 1.191 | -5.99347 | 0.718 |
|  |  | -2.36808 | 1.086 | -2.83025 | 1.192 | -5.99177 | 0.718 |
|  |  | -2.36692 | 1.086 | -2.82932 | 1.192 | -5.98773 | 0.719 |
|  |  | -2.36596 | 1.087 | -2.82909 | 1.193 | -5.98539 | 0.719 |
|  |  | -2.36485 | 1.087 | -2.82909 | 1.193 | -5.98273 | 0.72 |
|  |  | -2.36369 | 1.088 | -2.82862 | 1.194 | -5.97877 | 0.72 |
|  |  | -2.36258 | 1.088 | -2.82793 | 1.194 | -5.9768 | 0.721 |
|  |  | -2.36173 | 1.089 | -2.82769 | 1.195 | -5.97387 | 0.721 |
|  |  | -2.36073 | 1.089 | -2.82677 | 1.195 | -5.96999 | 0.722 |
|  |  | -2.35963 | 1.09 | -2.82584 | 1.196 | -5.96774 | 0.722 |
|  |  | -2.35874 | 1.09 | -2.82515 | 1.196 | -5.96328 | 0.723 |
|  |  | -2.35769 | 1.091 | -2.82446 | 1.197 | -5.96044 | 0.723 |
|  |  | -2.3569 | 1.092 | -2.82423 | 1.197 | -5.95636 | 0.724 |
|  |  | -2.35586 | 1.092 | -2.824 | 1.198 | -5.95232 | 0.724 |
|  |  | -2.35502 | 1.092 | -2.824 | 1.198 | -5.94955 | 0.725 |
|  |  | -2.35379 | 1.093 | -2.82331 | 1.199 | -5.94558 | 0.725 |
|  |  | -2.35286 | 1.093 | -2.8217 | 1.199 | -5.94134 | 0.726 |
|  |  | -2.35168 | 1.094 | -2.82125 | 1.2 | -5.93654 | 0.726 |
|  |  | -2.35085 | 1.094 | -2.82193 | 1.2 | -5.93505 | 0.727 |
|  |  | -2.34988 | 1.095 | -2.8217 | 1.201 | -5.93239 | 0.727 |
|  |  | -2.34895 | 1.095 | -2.8217 | 1.201 | -5.93062 | 0.728 |
|  |  | -2.34789 | 1.096 | -2.82125 | 1.202 | -5.92652 | 0.728 |
|  |  | -2.34701 | 1.096 | -2.82011 | 1.202 | -5.92304 | 0.729 |
|  |  | -2.34605 | 1.097 | -2.81874 | 1.203 | -5.91987 | 0.729 |
|  |  | -2.34489 | 1.097 | -2.81783 | 1.203 | -5.91588 | 0.73 |
|  |  | -2.34388 | 1.098 | -2.81715 | 1.204 | -5.91304 | 0.73 |
|  |  | -2.34302 | 1.098 | -2.81715 | 1.204 | -5.91107 | 0.731 |
|  |  | -2.34187 | 1.099 | -2.81602 | 1.205 | -5.90604 | 0.731 |
|  |  | -2.34086 | 1.099 | -2.81557 | 1.205 | -5.90244 | 0.732 |
|  |  | -2.33986 | 1.1 | -2.81557 | 1.206 | -5.89751 | 0.732 |
|  |  | -2.33858 | 1.1 | -2.81467 | 1.206 | -5.89561 | 0.733 |
|  |  | -2.33773 | 1.101 | -2.81422 | 1.207 | -5.89075 | 0.733 |
|  |  | -2.33687 | 1.101 | -2.81354 | 1.207 | -5.88622 | 0.734 |
|  |  | -2.33583 | 1.102 | -2.81309 | 1.208 | -5.88146 | 0.734 |
|  |  | -2.33499 | 1.102 | -2.81242 | 1.208 | -5.87754 | 0.735 |
|  |  | -2.33386 | 1.103 | -2.81242 | 1.209 | -5.87573 | 0.735 |
|  |  | -2.3332 | 1.103 | -2.81175 | 1.209 | -5.87469 | 0.736 |
|  |  | -2.3317 | 1.104 | -2.81041 | 1.21 | -5.87469 | 0.736 |
|  |  | -2.33091 | 1.104 | -2.8093 | 1.21 | -5.8734 | 0.737 |
|  |  | -2.33012 | 1.105 | -2.80885 | 1.211 | -5.8716 | 0.737 |
|  |  | -2.32942 | 1.105 | -2.80797 | 1.211 | -5.8693 | 0.738 |
|  |  | -2.32849 | 1.106 | -2.80664 | 1.212 | -5.86523 | 0.738 |
|  |  | -2.32761 | 1.106 | -2.80531 | 1.212 | -5.86145 | 0.739 |
|  |  | -2.3266 | 1.107 | -2.80509 | 1.213 | -5.8587 | 0.739 |
|  |  | -2.32581 | 1.107 | -2.80575 | 1.213 | -5.85647 | 0.74 |
|  |  | -2.3248 | 1.108 | -2.80531 | 1.213 | -5.85252 | 0.74 |
|  |  | -2.3237 | 1.108 | -2.80465 | 1.214 | -5.84958 | 0.741 |
|  |  | -2.32278 | 1.109 | -2.80443 | 1.215 | -5.84666 | 0.741 |
|  |  | -2.32187 | 1.109 | -2.80465 | 1.215 | -5.84328 | 0.742 |
|  |  | -2.32095 | 1.11 | -2.80443 | 1.216 | -5.83898 | 0.742 |
|  |  | -2.32022 | 1.11 | -2.80443 | 1.216 | -5.83025 | 0.743 |
|  |  | -2.31945 | 1.111 | -2.80399 | 1.217 | -5.83189 | 0.743 |
|  |  | -2.31873 | 1.111 | -2.80333 | 1.217 | -5.82979 | 0.744 |
|  |  | -2.31791 | 1.112 | -2.80268 | 1.218 | -5.82723 | 0.744 |
|  |  | -2.31692 | 1.112 | -2.80224 | 1.218 | -5.82446 | 0.745 |
|  |  | -2.31597 | 1.113 | -2.80202 | 1.219 | -5.82033 | 0.745 |
|  |  | -2.31502 | 1.113 | -2.80246 | 1.219 | -5.81377 | 0.746 |
|  |  | -2.31408 | 1.114 | -2.80202 | 1.22 | -5.82079 | 0.746 |
|  |  | -2.31332 | 1.114 | -2.80093 | 1.22 | -5.81942 | 0.747 |
|  |  | -2.31256 | 1.115 | -2.79897 | 1.221 | -5.81602 | 0.747 |
|  |  | -2.31175 | 1.116 | -2.79767 | 1.221 | -5.81354 | 0.748 |
|  |  | -2.31082 | 1.116 | -2.79702 | 1.222 | -5.81422 | 0.748 |
|  |  | -2.30997 | 1.116 | -2.79659 | 1.222 | -5.81422 | 0.749 |
|  |  | -2.30926 | 1.117 | -2.79637 | 1.223 | -5.81467 | 0.749 |
|  |  | -2.30846 | 1.117 | -2.79572 | 1.223 | -5.81377 | 0.75 |
|  |  | -2.30758 | 1.118 | -2.79443 | 1.223 | -5.81242 | 0.75 |
|  |  | -2.30678 | 1.118 | -2.79465 | 1.224 | -5.80752 | 0.751 |
|  |  | -2.30581 | 1.119 | -2.79465 | 1.225 | -5.80708 | 0.751 |
|  |  | -2.30485 | 1.119 | -2.79465 | 1.225 | -5.80509 | 0.752 |
|  |  | -2.30406 | 1.12 | -2.79443 | 1.225 | -5.80027 | 0.752 |
|  |  | -2.30353 | 1.12 | -2.79422 | 1.226 | -5.79745 | 0.753 |
|  |  | -2.30266 | 1.121 | -2.79379 | 1.226 | -5.79272 | 0.753 |
|  |  | -2.30183 | 1.121 | -2.79272 | 1.227 | -5.78782 | 0.754 |
|  |  | -2.30113 | 1.122 | -2.79165 | 1.227 | -5.78403 | 0.754 |
|  |  | -2.3003 | 1.122 | -2.7908 | 1.228 | -5.77757 | 0.755 |
|  |  | -2.29913 | 1.123 | -2.78994 | 1.229 | -5.77325 | 0.755 |
|  |  | -2.29827 | 1.123 | -2.78909 | 1.229 | -5.76837 | 0.756 |
|  |  | -2.29783 | 1.124 | -2.78846 | 1.229 | -5.76394 | 0.756 |
|  |  | -2.29697 | 1.124 | -2.78825 | 1.23 | -5.75777 | 0.757 |
|  |  | -2.29611 | 1.125 | -2.78719 | 1.23 | -5.75659 | 0.757 |
|  |  | -2.29525 | 1.125 | -2.78655 | 1.231 | -5.75267 | 0.758 |
|  |  | -2.29439 | 1.126 | -2.78571 | 1.231 | -5.74975 | 0.758 |
|  |  | -2.29396 | 1.126 | -2.78529 | 1.232 | -5.74589 | 0.759 |
|  |  | -2.29268 | 1.127 | -2.78487 | 1.232 | -5.74111 | 0.759 |
|  |  | -2.29183 | 1.127 | -2.78403 | 1.233 | -5.73733 | 0.76 |
|  |  | -2.29097 | 1.128 | -2.78361 | 1.234 | -5.73209 | 0.76 |
|  |  | -2.29012 | 1.128 | -2.78277 | 1.234 | -5.72875 | 0.761 |
|  |  | -2.28928 | 1.129 | -2.78152 | 1.234 | -5.72415 | 0.761 |
|  |  | -2.28843 | 1.129 | -2.78048 | 1.235 | -5.71979 | 0.762 |
|  |  | -2.28758 | 1.13 | -2.78027 | 1.235 | -5.71762 | 0.762 |
|  |  | -2.28674 | 1.13 | -2.77965 | 1.236 | -5.71547 | 0.763 |
|  |  | -2.2859 | 1.131 | -2.77882 | 1.236 | -5.7103 | 0.763 |
|  |  | -2.28506 | 1.131 | -2.77819 | 1.237 | -5.7045 | 0.764 |
|  |  | -2.28422 | 1.132 | -2.77799 | 1.237 | -5.70467 | 0.764 |
|  |  | -2.28338 | 1.132 | -2.77716 | 1.238 | -5.7005 | 0.765 |
|  |  | -2.28255 | 1.133 | -2.77716 | 1.238 | -5.6986 | 0.765 |
|  |  | -2.28172 | 1.133 | -2.77613 | 1.239 | -5.6938 | 0.766 |
|  |  | -2.2813 | 1.134 | -2.7749 | 1.239 | -5.68855 | 0.766 |
|  |  | -2.28047 | 1.134 | -2.77469 | 1.24 | -5.68303 | 0.767 |
|  |  | -2.27964 | 1.135 | -2.77469 | 1.24 | -5.67741 | 0.767 |
|  |  | -2.27881 | 1.135 | -2.77448 | 1.241 | -5.67333 | 0.768 |
|  |  | -2.2784 | 1.136 | -2.7749 | 1.241 | -5.65222 | 0.768 |
|  |  | -2.27716 | 1.136 | -2.7751 | 1.242 | -5.65549 | 0.769 |
|  |  | -2.27798 | 1.137 | -2.77428 | 1.242 | -5.65799 | 0.769 |
|  |  | -2.2751 | 1.137 | -2.77387 | 1.243 | -5.65783 | 0.77 |
|  |  | -2.27551 | 1.138 | -2.77325 | 1.243 | -5.65862 | 0.77 |
|  |  | -2.27428 | 1.138 | -2.77162 | 1.244 | -5.65517 | 0.771 |
|  |  | -2.27265 | 1.139 | -2.77081 | 1.245 | -5.65052 | 0.771 |
|  |  | -2.27224 | 1.139 | -2.7706 | 1.245 | -5.64592 | 0.772 |
|  |  | -2.27184 | 1.14 | -2.76999 | 1.245 | -5.64046 | 0.772 |
|  |  | -2.27021 | 1.14 | -2.76959 | 1.246 | -5.63536 | 0.773 |
|  |  | -2.27143 | 1.141 | -2.76898 | 1.246 | -5.62988 | 0.773 |
|  |  | -2.26859 | 1.141 | -2.76857 | 1.247 | -5.62564 | 0.774 |
|  |  | -2.26859 | 1.142 | -2.76797 | 1.247 | -5.621 | 0.774 |
|  |  | -2.26698 | 1.142 | -2.76716 | 1.248 | -5.61684 | 0.775 |
|  |  | -2.26617 | 1.143 | -2.76696 | 1.248 | -5.61018 | 0.775 |
|  |  | -2.26537 | 1.143 | -2.76615 | 1.249 | -5.60892 | 0.776 |
|  |  | -2.26457 | 1.144 | -2.76575 | 1.249 | -5.60487 | 0.776 |
|  |  | -2.26377 | 1.144 | -2.76514 | 1.25 | -5.59949 | 0.777 |
|  |  | -2.26337 | 1.145 | -2.76474 | 1.25 | -5.59621 | 0.777 |
|  |  | -2.26218 | 1.145 | -2.76434 | 1.251 | -5.58959 | 0.778 |
|  |  | -2.26178 | 1.146 | -2.76374 | 1.251 | -5.58865 | 0.778 |
|  |  | -2.26098 | 1.146 | -2.76394 | 1.252 | -5.58625 | 0.779 |
|  |  | -2.26019 | 1.147 | -2.76314 | 1.252 | -5.58214 | 0.779 |
|  |  | -2.2594 | 1.147 | -2.76234 | 1.253 | -5.58373 | 0.78 |
|  |  | -2.25861 | 1.148 | -2.76274 | 1.253 | -5.57978 | 0.78 |
|  |  | -2.25782 | 1.148 | -2.76294 | 1.254 | -5.57224 | 0.781 |
|  |  | -2.25703 | 1.149 | -2.76254 | 1.254 | -5.57121 | 0.781 |
|  |  | -2.25624 | 1.149 |  |  | -5.56725 | 0.782 |
|  |  | -2.25546 | 1.15 |  |  | -5.56319 | 0.782 |
|  |  | -2.25468 | 1.15 |  |  | -5.55905 | 0.783 |
|  |  | -2.2539 | 1.151 |  |  | -5.55395 | 0.783 |
|  |  | -2.25311 | 1.151 |  |  | -5.54977 | 0.784 |
|  |  | -2.25234 | 1.152 |  |  | -5.54794 | 0.784 |
|  |  | -2.25156 | 1.152 |  |  | -5.54322 | 0.785 |
|  |  | -2.25078 | 1.153 |  |  | -5.5364 | 0.785 |
|  |  | -2.25001 | 1.153 |  |  | -5.5395 | 0.786 |
|  |  | -2.24923 | 1.154 |  |  | -5.54346 | 0.786 |
|  |  | -2.24846 | 1.154 |  |  | -5.54273 | 0.787 |
|  |  | -2.24769 | 1.155 |  |  | -5.53818 | 0.787 |
|  |  | -2.24692 | 1.155 |  |  | -5.53462 | 0.788 |
|  |  | -2.24615 | 1.156 |  |  | -5.52957 | 0.788 |
|  |  | -2.24539 | 1.156 |  |  | -5.524 | 0.789 |
|  |  | -2.24462 | 1.157 |  |  | -5.51669 | 0.789 |
|  |  | -2.24386 | 1.157 |  |  | -5.52331 | 0.79 |
|  |  | -2.2431 | 1.158 |  |  | -5.52343 | 0.79 |
|  |  | -2.24233 | 1.158 |  |  | -5.51726 | 0.791 |
|  |  | -2.24157 | 1.159 |  |  | -5.52366 | 0.791 |
|  |  | -2.24082 | 1.159 |  |  | -5.52079 | 0.792 |
|  |  | -2.24006 | 1.16 |  |  | -5.51987 | 0.792 |
|  |  | -2.2393 | 1.16 |  |  | -5.51737 | 0.793 |
|  |  | -2.23855 | 1.161 |  |  | -5.51341 | 0.793 |
|  |  | -2.23855 | 1.161 |  |  | -5.50827 | 0.794 |
|  |  | -2.23554 | 1.162 |  |  | -5.5034 | 0.794 |
|  |  | -2.23554 | 1.162 |  |  | -5.49686 | 0.795 |
|  |  | -2.23592 | 1.163 |  |  | -5.48945 | 0.795 |
|  |  | -2.23256 | 1.163 |  |  | -5.48574 | 0.796 |
|  |  | -2.23293 | 1.164 |  |  | -5.48038 | 0.796 |
|  |  | -2.23181 | 1.164 |  |  | -5.48195 | 0.797 |
|  |  | -2.2307 | 1.165 |  |  | -5.47654 | 0.797 |
|  |  | -2.2307 | 1.165 |  |  | -5.47161 | 0.798 |
|  |  | -2.22959 | 1.166 |  |  | -5.46724 | 0.798 |
|  |  | -2.22885 | 1.166 |  |  | -5.46401 | 0.799 |
|  |  | -2.22812 | 1.167 |  |  | -5.46351 | 0.799 |
|  |  | -2.22738 | 1.167 |  |  | -5.45823 | 0.8 |
|  |  | -2.22665 | 1.168 |  |  | -5.45773 | 0.8 |
|  |  | -2.22592 | 1.168 |  |  | -5.46041 | 0.801 |
|  |  | -2.22518 | 1.169 |  |  | -5.45635 | 0.801 |
|  |  | -2.22445 | 1.169 |  |  | -5.45164 | 0.802 |
|  |  | -2.22372 | 1.17 |  |  | -5.44592 | 0.802 |
|  |  | -2.22336 | 1.17 |  |  | -5.43951 | 0.803 |
|  |  | -2.22227 | 1.171 |  |  | -5.43199 | 0.803 |
|  |  | -2.22154 | 1.171 |  |  | -5.4267 | 0.804 |
|  |  | -2.22154 | 1.172 |  |  | -5.42258 | 0.804 |
|  |  | -2.22046 | 1.172 |  |  | -5.41858 | 0.805 |
|  |  | -2.21937 | 1.173 |  |  | -5.41301 | 0.805 |
|  |  | -2.21901 | 1.173 |  |  | -5.40786 | 0.806 |
|  |  | -2.21793 | 1.174 |  |  | -5.40216 | 0.806 |
|  |  | -2.21757 | 1.174 |  |  | -5.40268 | 0.807 |
|  |  | -2.2165 | 1.175 |  |  | -5.39869 | 0.807 |
|  |  | -2.21578 | 1.175 |  |  | -5.40112 | 0.808 |
|  |  | -2.2165 | 1.176 |  |  | -5.39525 | 0.808 |
|  |  | -2.21009 | 1.176 |  |  | -5.39311 | 0.809 |
|  |  | -2.21257 | 1.177 |  |  | -5.39115 | 0.809 |
|  |  | -2.21257 | 1.177 |  |  | -5.38853 | 0.81 |
|  |  | -2.21186 | 1.178 |  |  | -5.38685 | 0.81 |
|  |  | -2.21116 | 1.178 |  |  | -5.38441 | 0.811 |
|  |  | -2.21045 | 1.179 |  |  | -5.38034 | 0.811 |
|  |  | -2.20974 | 1.179 |  |  | -5.37646 | 0.812 |
|  |  | -2.20904 | 1.18 |  |  | -5.3727 | 0.812 |
|  |  | -2.20833 | 1.18 |  |  | -5.36833 | 0.813 |
|  |  | -2.20798 | 1.181 |  |  | -5.36193 | 0.813 |
|  |  | -2.20728 | 1.181 |  |  | -5.35869 | 0.814 |
|  |  | -2.20623 | 1.182 |  |  | -5.35586 | 0.814 |
|  |  | -2.20588 | 1.182 |  |  | -5.34965 | 0.815 |
|  |  | -2.20518 | 1.183 |  |  | -5.34298 | 0.815 |
|  |  | -2.20448 | 1.183 |  |  | -5.3359 | 0.816 |
|  |  | -2.20379 | 1.184 |  |  | -5.32944 | 0.816 |
|  |  | -2.20344 | 1.184 |  |  | -5.32651 | 0.817 |
|  |  | -2.20974 | 1.185 |  |  | -5.32512 | 0.817 |
|  |  | -2.20136 | 1.185 |  |  | -5.31896 | 0.818 |
|  |  | -2.19928 | 1.186 |  |  | -5.31134 | 0.818 |
|  |  | -2.20032 | 1.186 |  |  | -5.30405 | 0.819 |
|  |  | -2.20066 | 1.187 |  |  | -5.30135 | 0.819 |
|  |  | -2.19894 | 1.187 |  |  | -5.30677 | 0.82 |
|  |  | -2.19757 | 1.188 |  |  | -5.30621 | 0.82 |
|  |  | -2.19688 | 1.188 |  |  | -5.2986 | 0.821 |
|  |  | -2.19654 | 1.189 |  |  | -5.29233 | 0.821 |
|  |  | -2.20032 | 1.189 |  |  | -5.28615 | 0.822 |
|  |  | -2.19688 | 1.19 |  |  | -5.28065 | 0.822 |
|  |  | -2.19517 | 1.19 |  |  | -5.27561 | 0.823 |
|  |  | -2.19415 | 1.191 |  |  | -5.26673 | 0.823 |
|  |  | -2.19347 | 1.191 |  |  | -5.26015 | 0.824 |
|  |  | -2.19279 | 1.192 |  |  | -5.25255 | 0.824 |
|  |  | -2.19211 | 1.192 |  |  | -5.24807 | 0.825 |
|  |  | -2.19143 | 1.193 |  |  | -5.24134 | 0.825 |
|  |  | -2.19042 | 1.193 |  |  | -5.23918 | 0.826 |
|  |  | -2.18975 | 1.194 |  |  | -5.2368 | 0.826 |
|  |  | -2.18874 | 1.194 |  |  | -5.23094 | 0.827 |
|  |  | -2.18874 | 1.195 |  |  | -5.22837 | 0.827 |
|  |  | -2.1884 | 1.195 |  |  | -5.22355 | 0.828 |
|  |  | -2.19076 | 1.196 |  |  | -5.22022 | 0.828 |
|  |  | -2.18439 | 1.196 |  |  | -5.21289 | 0.829 |
|  |  | -2.18339 | 1.197 |  |  | -5.20353 | 0.829 |
|  |  | -2.18372 | 1.197 |  |  | -5.19399 | 0.83 |
|  |  | -2.18339 | 1.198 |  |  | -5.18831 | 0.83 |
|  |  | -2.18306 | 1.198 |  |  | -5.18061 | 0.831 |
|  |  | -2.1814 | 1.199 |  |  | -5.17371 | 0.831 |
|  |  | -2.17778 | 1.199 |  |  | -5.1692 | 0.832 |
|  |  | -2.18008 | 1.2 |  |  | -5.16053 | 0.832 |
|  |  | -2.18041 | 1.2 |  |  | -5.15164 | 0.833 |
|  |  | -2.17976 | 1.201 |  |  | -5.14513 | 0.833 |
|  |  | -2.1791 | 1.201 |  |  | -5.14701 | 0.834 |
|  |  | -2.17877 | 1.202 |  |  | -5.14842 | 0.834 |
|  |  | -2.17844 | 1.202 |  |  | -5.14735 | 0.835 |
|  |  | -2.17778 | 1.203 |  |  | -5.14624 | 0.835 |
|  |  | -2.17713 | 1.203 |  |  | -5.13991 | 0.836 |
|  |  | -2.17648 | 1.204 |  |  | -5.13236 | 0.836 |
|  |  | -2.17582 | 1.204 |  |  | -5.12347 | 0.837 |
|  |  | -2.17517 | 1.205 |  |  | -5.11502 | 0.837 |
|  |  | -2.17452 | 1.205 |  |  | -5.10687 | 0.838 |
|  |  | -2.17387 | 1.206 |  |  | -5.0987 | 0.838 |
|  |  | -2.1729 | 1.206 |  |  | -5.09525 | 0.839 |
|  |  | -2.17225 | 1.207 |  |  | -5.08674 | 0.839 |
|  |  | -2.1716 | 1.207 |  |  | -5.08088 | 0.84 |
|  |  | -2.17095 | 1.208 |  |  | -5.07143 | 0.84 |
|  |  | -2.17031 | 1.208 |  |  | -5.06377 | 0.841 |
|  |  | -2.16999 | 1.209 |  |  | -5.06297 | 0.841 |
|  |  | -2.16902 | 1.209 |  |  | -5.059 | 0.842 |
|  |  | -2.16838 | 1.21 |  |  | -5.0594 | 0.842 |
|  |  | -2.16774 | 1.21 |  |  | -5.05821 | 0.843 |
|  |  | -2.16742 | 1.211 |  |  | -5.05546 | 0.843 |
|  |  | -2.16678 | 1.211 |  |  | -5.05507 | 0.844 |
|  |  | -2.16614 | 1.212 |  |  | -5.04769 | 0.844 |
|  |  | -2.1655 | 1.212 |  |  | -5.0393 | 0.845 |
|  |  | -2.16487 | 1.213 |  |  | -5.0307 | 0.845 |
|  |  | -2.16423 | 1.213 |  |  | -5.02372 | 0.846 |
|  |  | -2.16328 | 1.214 |  |  | -5.01686 | 0.846 |
|  |  | -2.16265 | 1.214 |  |  | -5.00868 | 0.847 |
|  |  | -2.16201 | 1.215 |  |  | -4.99997 | 0.847 |
|  |  | -2.16138 | 1.215 |  |  | -4.99313 | 0.848 |
|  |  | -2.16044 | 1.216 |  |  | -4.9884 | 0.848 |
|  |  | -2.15981 | 1.216 |  |  | -4.98406 | 0.849 |
|  |  | -2.15918 | 1.217 |  |  | -4.97648 | 0.849 |
|  |  | -2.15855 | 1.217 |  |  | -4.96678 | 0.85 |
|  |  | -2.15792 | 1.218 |  |  | -4.9573 | 0.85 |
|  |  | -2.1573 | 1.218 |  |  | -4.95078 | 0.851 |
|  |  | -2.15667 | 1.219 |  |  | -4.94254 | 0.851 |
|  |  | -2.15605 | 1.219 |  |  | -4.93209 | 0.852 |
|  |  | -2.15543 | 1.22 |  |  | -4.9216 | 0.852 |
|  |  | -2.1548 | 1.22 |  |  | -4.91502 | 0.853 |
|  |  | -2.15418 | 1.221 |  |  | -4.91474 | 0.853 |
|  |  | -2.15356 | 1.221 |  |  | -4.91023 | 0.854 |
|  |  | -2.15294 | 1.222 |  |  | -4.90438 | 0.854 |
|  |  | -2.15201 | 1.222 |  |  | -4.89615 | 0.855 |
|  |  | -2.1514 | 1.223 |  |  | -4.88648 | 0.855 |
|  |  | -2.15078 | 1.223 |  |  | -4.87573 | 0.856 |
|  |  | -2.15017 | 1.224 |  |  | -4.86498 | 0.856 |
|  |  | -2.14955 | 1.224 |  |  | -4.85523 | 0.857 |
|  |  | -2.14863 | 1.225 |  |  | -4.84497 | 0.857 |
|  |  | -2.14802 | 1.225 |  |  | -4.83874 | 0.858 |
|  |  | -2.14741 | 1.226 |  |  | -4.83166 | 0.858 |
|  |  | -2.1468 | 1.226 |  |  | -4.82262 | 0.859 |
|  |  | -2.14619 | 1.227 |  |  | -4.81512 | 0.859 |
|  |  | -2.14558 | 1.227 |  |  | -4.80708 | 0.86 |
|  |  | -2.14497 | 1.228 |  |  | -4.79789 | 0.86 |
|  |  | -2.14436 | 1.228 |  |  | -4.78825 | 0.861 |
|  |  | -2.14375 | 1.229 |  |  | -4.77944 | 0.861 |
|  |  | -2.14315 | 1.229 |  |  | -4.76938 | 0.862 |
|  |  | -2.14285 | 1.23 |  |  | -4.76015 | 0.862 |
|  |  | -2.14224 | 1.23 |  |  | -4.75267 | 0.863 |
|  |  | -2.14164 | 1.231 |  |  | -4.74608 | 0.863 |
|  |  | -2.14103 | 1.231 |  |  | -4.73789 | 0.864 |
|  |  | -2.14073 | 1.232 |  |  | -4.73097 | 0.864 |
|  |  | -2.14013 | 1.232 |  |  | -4.72178 | 0.865 |
|  |  | -2.13983 | 1.233 |  |  | -4.71243 | 0.865 |
|  |  | -2.13923 | 1.233 |  |  | -4.7031 | 0.866 |
|  |  | -2.13863 | 1.234 |  |  | -4.69329 | 0.866 |
|  |  | -2.13803 | 1.234 |  |  | -4.68453 | 0.867 |
|  |  | -2.13744 | 1.235 |  |  | -4.67708 | 0.867 |
|  |  | -2.13684 | 1.235 |  |  | -4.66896 | 0.868 |
|  |  | -2.13624 | 1.236 |  |  | -4.64348 | 0.868 |
|  |  | -2.13565 | 1.236 |  |  | -4.64212 | 0.869 |
|  |  | -2.13476 | 1.237 |  |  | -4.63402 | 0.869 |
|  |  | -2.13416 | 1.237 |  |  | -4.6271 | 0.87 |
|  |  | -2.13357 | 1.238 |  |  | -4.61727 | 0.87 |
|  |  | -2.13298 | 1.238 |  |  | -4.60906 | 0.871 |
|  |  | -2.13239 | 1.239 |  |  | -4.59908 | 0.871 |
|  |  | -2.1318 | 1.239 |  |  | -4.59013 | 0.872 |
|  |  | -2.13091 | 1.24 |  |  | -4.58149 | 0.872 |
|  |  | -2.13033 | 1.24 |  |  | -4.57379 | 0.873 |
|  |  | -2.12974 | 1.241 |  |  | -4.56547 | 0.873 |
|  |  | -2.12915 | 1.241 |  |  | -4.55593 | 0.874 |
|  |  | -2.12827 | 1.242 |  |  | -4.54733 | 0.874 |
|  |  | -2.12769 | 1.242 |  |  | -4.53854 | 0.875 |
|  |  | -2.12711 | 1.243 |  |  | -4.52922 | 0.875 |
|  |  | -2.12623 | 1.243 |  |  | -4.51942 | 0.876 |
|  |  | -2.12594 | 1.244 |  |  | -4.50972 | 0.876 |
|  |  | -2.12507 | 1.244 |  |  | -4.50012 | 0.877 |
|  |  | -2.12478 | 1.245 |  |  | -4.49073 | 0.877 |
|  |  | -2.12391 | 1.245 |  |  | -4.4831 | 0.878 |
|  |  | -2.12333 | 1.246 |  |  | -4.47469 | 0.878 |
|  |  | -2.12275 | 1.246 |  |  | -4.46572 | 0.879 |
|  |  | -2.12246 | 1.247 |  |  | -4.45744 | 0.879 |
|  |  | -2.13803 | 1.247 |  |  | -4.44872 | 0.88 |
|  |  | -2.11816 | 1.248 |  |  | -4.43951 | 0.88 |
|  |  | -2.12507 | 1.248 |  |  | -4.42985 | 0.881 |
|  |  | -2.11248 | 1.249 |  |  | -4.42057 | 0.881 |
|  |  |  |  |  |  | -4.41336 | 0.882 |
|  |  |  |  |  |  | -4.40461 | 0.882 |
|  |  |  |  |  |  | -4.39817 | 0.883 |
|  |  |  |  |  |  | -4.38904 | 0.883 |
|  |  |  |  |  |  | -4.37951 | 0.884 |
|  |  |  |  |  |  | -4.36922 | 0.884 |
|  |  |  |  |  |  | -4.36067 | 0.885 |
|  |  |  |  |  |  | -4.35228 | 0.885 |
|  |  |  |  |  |  | -4.34306 | 0.886 |
|  |  |  |  |  |  | -4.33388 | 0.886 |
|  |  |  |  |  |  | -4.32505 | 0.887 |
|  |  |  |  |  |  | -4.31724 | 0.887 |
|  |  |  |  |  |  | -4.30782 | 0.888 |
|  |  |  |  |  |  | -4.29935 | 0.888 |
|  |  |  |  |  |  | -4.29078 | 0.889 |
|  |  |  |  |  |  | -4.28171 | 0.889 |
|  |  |  |  |  |  | -4.27257 | 0.89 |
|  |  |  |  |  |  | -4.26444 | 0.89 |
|  |  |  |  |  |  | -4.25577 | 0.891 |
|  |  |  |  |  |  | -4.24697 | 0.891 |
|  |  |  |  |  |  | -4.23888 | 0.892 |
|  |  |  |  |  |  | -4.23053 | 0.892 |
|  |  |  |  |  |  | -4.22165 | 0.893 |
|  |  |  |  |  |  | -4.2125 | 0.893 |
|  |  |  |  |  |  | -4.20425 | 0.894 |
|  |  |  |  |  |  | -4.19648 | 0.894 |
|  |  |  |  |  |  | -4.189 | 0.895 |
|  |  |  |  |  |  | -4.18082 | 0.895 |
|  |  |  |  |  |  | -4.17232 | 0.896 |
|  |  |  |  |  |  | -4.16344 | 0.896 |
|  |  |  |  |  |  | -4.15502 | 0.897 |
|  |  |  |  |  |  | -4.14697 | 0.897 |
|  |  |  |  |  |  | -4.13829 | 0.898 |
|  |  |  |  |  |  | -4.13142 | 0.898 |
|  |  |  |  |  |  | -4.12315 | 0.899 |
|  |  |  |  |  |  | -4.11448 | 0.899 |
|  |  |  |  |  |  | -4.1067 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  | -4.09913 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  | -4.09225 | 0.901 |
|  |  |  |  |  |  | -4.0838 | 0.901 |
|  |  |  |  |  |  | -4.07593 | 0.902 |
|  |  |  |  |  |  | -4.06859 | 0.902 |
|  |  |  |  |  |  | -4.06138 | 0.903 |
|  |  |  |  |  |  | -4.0535 | 0.903 |
|  |  |  |  |  |  | -4.04615 | 0.904 |
|  |  |  |  |  |  | -4.03855 | 0.904 |
|  |  |  |  |  |  | -4.03033 | 0.905 |
|  |  |  |  |  |  | -4.02263 | 0.905 |
|  |  |  |  |  |  | -4.01471 | 0.906 |
|  |  |  |  |  |  | -4.00763 | 0.906 |
|  |  |  |  |  |  | -4.00066 | 0.906 |
|  |  |  |  |  |  | -3.99313 | 0.907 |
|  |  |  |  |  |  | -3.98539 | 0.907 |
|  |  |  |  |  |  | -3.97811 | 0.908 |
|  |  |  |  |  |  | -3.97095 | 0.908 |
|  |  |  |  |  |  | -3.96391 | 0.909 |
|  |  |  |  |  |  | -3.95667 | 0.91 |
|  |  |  |  |  |  | -3.94986 | 0.91 |
|  |  |  |  |  |  | -3.94285 | 0.91 |
|  |  |  |  |  |  | -3.93565 | 0.911 |
|  |  |  |  |  |  | -3.92886 | 0.912 |
|  |  |  |  |  |  | -3.92246 | 0.912 |
|  |  |  |  |  |  | -3.91588 | 0.912 |
|  |  |  |  |  |  | -3.90911 | 0.913 |
|  |  |  |  |  |  | -3.90189 | 0.914 |
|  |  |  |  |  |  | -3.89534 | 0.914 |
|  |  |  |  |  |  | -3.88888 | 0.914 |
|  |  |  |  |  |  | -3.88252 | 0.915 |
|  |  |  |  |  |  | -3.87676 | 0.915 |
|  |  |  |  |  |  | -3.87083 | 0.916 |
|  |  |  |  |  |  | -3.86472 | 0.916 |
|  |  |  |  |  |  | -3.85845 | 0.917 |
|  |  |  |  |  |  | -3.85227 | 0.918 |
|  |  |  |  |  |  | -3.84642 | 0.918 |
|  |  |  |  |  |  | -3.84017 | 0.918 |
|  |  |  |  |  |  | -3.83424 | 0.919 |
|  |  |  |  |  |  | -3.82886 | 0.919 |
|  |  |  |  |  |  | -3.82308 | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  | -3.81715 | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  | -3.81153 | 0.921 |
|  |  |  |  |  |  | -3.80575 | 0.921 |
|  |  |  |  |  |  | -3.80027 | 0.922 |
|  |  |  |  |  |  | -3.79465 | 0.922 |
|  |  |  |  |  |  | -3.78867 | 0.923 |
|  |  |  |  |  |  | -3.7834 | 0.923 |
|  |  |  |  |  |  | -3.77757 | 0.924 |
|  |  |  |  |  |  | -3.77182 | 0.924 |
|  |  |  |  |  |  | -3.76635 | 0.925 |
|  |  |  |  |  |  | -3.76095 | 0.925 |
|  |  |  |  |  |  | -3.7558 | 0.926 |
|  |  |  |  |  |  | -3.75053 | 0.926 |
|  |  |  |  |  |  | -3.74512 | 0.927 |
|  |  |  |  |  |  | -3.73997 | 0.927 |
|  |  |  |  |  |  | -3.73489 | 0.928 |
|  |  |  |  |  |  | -3.72967 | 0.928 |
|  |  |  |  |  |  | -3.72415 | 0.929 |
|  |  |  |  |  |  | -3.71907 | 0.929 |
|  |  |  |  |  |  | -3.71439 | 0.93 |
|  |  |  |  |  |  | -3.70977 | 0.93 |
|  |  |  |  |  |  | -3.70467 | 0.931 |
|  |  |  |  |  |  | -3.69981 | 0.931 |
|  |  |  |  |  |  | -3.69482 | 0.932 |
|  |  |  |  |  |  | -3.68973 | 0.932 |
|  |  |  |  |  |  | -3.68486 | 0.933 |
|  |  |  |  |  |  | -3.67988 | 0.933 |
|  |  |  |  |  |  | -3.67463 | 0.934 |
|  |  |  |  |  |  | -3.66928 | 0.934 |
|  |  |  |  |  |  | -3.65207 | 0.935 |
|  |  |  |  |  |  | -3.653 | 0.936 |
|  |  |  |  |  |  | -3.65006 | 0.936 |
|  |  |  |  |  |  | -3.64622 | 0.937 |
|  |  |  |  |  |  | -3.64166 | 0.937 |
|  |  |  |  |  |  | -3.6373 | 0.938 |
|  |  |  |  |  |  | -3.63269 | 0.938 |
|  |  |  |  |  |  | -3.62827 | 0.939 |
|  |  |  |  |  |  | -3.62375 | 0.939 |
|  |  |  |  |  |  | -3.61942 | 0.94 |
|  |  |  |  |  |  | -3.6157 | 0.94 |
|  |  |  |  |  |  | -3.61159 | 0.941 |
|  |  |  |  |  |  | -3.60738 | 0.941 |
|  |  |  |  |  |  | -3.60293 | 0.942 |
|  |  |  |  |  |  | -3.59894 | 0.942 |
|  |  |  |  |  |  | -3.59471 | 0.943 |
|  |  |  |  |  |  | -3.59053 | 0.943 |
|  |  |  |  |  |  | -3.58625 | 0.944 |
|  |  |  |  |  |  | -3.58228 | 0.944 |
|  |  |  |  |  |  | -3.57808 | 0.945 |
|  |  |  |  |  |  | -3.57418 | 0.945 |
|  |  |  |  |  |  | -3.57031 | 0.946 |
|  |  |  |  |  |  | -3.56636 | 0.946 |
|  |  |  |  |  |  | -3.56231 | 0.947 |
|  |  |  |  |  |  | -3.55842 | 0.947 |
|  |  |  |  |  |  | -3.55445 | 0.948 |
|  |  |  |  |  |  | -3.55075 | 0.948 |
|  |  |  |  |  |  | -3.54685 | 0.949 |
|  |  |  |  |  |  | -3.54285 | 0.949 |
|  |  |  |  |  |  | -3.53878 | 0.95 |
|  |  |  |  |  |  | -3.53498 | 0.95 |
|  |  |  |  |  |  | -3.53121 | 0.951 |
|  |  |  |  |  |  | -3.52748 | 0.951 |
|  |  |  |  |  |  | -3.52366 | 0.952 |
|  |  |  |  |  |  | -3.51987 | 0.952 |
|  |  |  |  |  |  | -3.51623 | 0.953 |
|  |  |  |  |  |  | -3.51285 | 0.953 |
|  |  |  |  |  |  | -3.50938 | 0.954 |
|  |  |  |  |  |  | -3.50572 | 0.954 |
|  |  |  |  |  |  | -3.50209 | 0.955 |
|  |  |  |  |  |  | -3.4987 | 0.955 |
|  |  |  |  |  |  | -3.49513 | 0.956 |
|  |  |  |  |  |  | -3.49179 | 0.956 |
|  |  |  |  |  |  | -3.48838 | 0.957 |
|  |  |  |  |  |  | -3.485 | 0.957 |
|  |  |  |  |  |  | -3.48174 | 0.958 |
|  |  |  |  |  |  | -3.4783 | 0.958 |
|  |  |  |  |  |  | -3.475 | 0.959 |
|  |  |  |  |  |  | -3.47171 | 0.959 |
|  |  |  |  |  |  | -3.46845 | 0.96 |
|  |  |  |  |  |  | -3.46512 | 0.96 |
|  |  |  |  |  |  | -3.46181 | 0.961 |
|  |  |  |  |  |  | -3.45882 | 0.961 |
|  |  |  |  |  |  | -3.45536 | 0.962 |
|  |  |  |  |  |  | -3.45213 | 0.962 |
|  |  |  |  |  |  | -3.44901 | 0.963 |
|  |  |  |  |  |  | -3.44582 | 0.963 |
|  |  |  |  |  |  | -3.44275 | 0.964 |
|  |  |  |  |  |  | -3.43961 | 0.964 |
|  |  |  |  |  |  | -3.43668 | 0.965 |
|  |  |  |  |  |  | -3.43358 | 0.965 |
|  |  |  |  |  |  | -3.4305 | 0.966 |
|  |  |  |  |  |  | -3.42763 | 0.966 |
|  |  |  |  |  |  | -3.42477 | 0.967 |
|  |  |  |  |  |  | -3.42175 | 0.967 |
|  |  |  |  |  |  | -3.41903 | 0.968 |
|  |  |  |  |  |  | -3.4165 | 0.968 |
|  |  |  |  |  |  | -3.41363 | 0.969 |
|  |  |  |  |  |  | -3.41069 | 0.969 |
|  |  |  |  |  |  | -3.40795 | 0.97 |
|  |  |  |  |  |  | -3.40513 | 0.97 |
|  |  |  |  |  |  | -3.40225 | 0.971 |
|  |  |  |  |  |  | -3.39982 | 0.971 |
|  |  |  |  |  |  | -3.39722 | 0.972 |
|  |  |  |  |  |  | -3.39465 | 0.972 |
|  |  |  |  |  |  | -3.39226 | 0.973 |
|  |  |  |  |  |  | -3.38988 | 0.973 |
|  |  |  |  |  |  | -3.38718 | 0.974 |
|  |  |  |  |  |  | -3.38492 | 0.974 |
|  |  |  |  |  |  | -3.3825 | 0.975 |
|  |  |  |  |  |  | -3.37984 | 0.975 |
|  |  |  |  |  |  | -3.3777 | 0.976 |
|  |  |  |  |  |  | -3.37507 | 0.976 |
|  |  |  |  |  |  | -3.3727 | 0.977 |
|  |  |  |  |  |  | -3.37011 | 0.977 |
|  |  |  |  |  |  | -3.36761 | 0.978 |
|  |  |  |  |  |  | -3.3652 | 0.978 |
|  |  |  |  |  |  | -3.36297 | 0.979 |
|  |  |  |  |  |  | -3.36035 | 0.979 |
|  |  |  |  |  |  | -3.3579 | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  | -3.35547 | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  | -3.35321 | 0.981 |
|  |  |  |  |  |  | -3.35111 | 0.981 |
|  |  |  |  |  |  | -3.34895 | 0.982 |
|  |  |  |  |  |  | -3.3468 | 0.982 |
|  |  |  |  |  |  | -3.34443 | 0.983 |
|  |  |  |  |  |  | -3.34222 | 0.983 |
|  |  |  |  |  |  | -3.34018 | 0.984 |
|  |  |  |  |  |  | -3.33792 | 0.984 |
|  |  |  |  |  |  | -3.33575 | 0.985 |
|  |  |  |  |  |  | -3.33351 | 0.985 |
|  |  |  |  |  |  | -3.33144 | 0.986 |
|  |  |  |  |  |  | -3.32937 | 0.986 |
|  |  |  |  |  |  | -3.32731 | 0.987 |
|  |  |  |  |  |  | -3.32512 | 0.987 |
|  |  |  |  |  |  | -3.32301 | 0.988 |
|  |  |  |  |  |  | -3.32091 | 0.988 |
|  |  |  |  |  |  | -3.31875 | 0.989 |
|  |  |  |  |  |  | -3.31645 | 0.989 |
|  |  |  |  |  |  | -3.31439 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  | -3.31211 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  | -3.31 | 0.991 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30803 | 0.991 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30586 | 0.992 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30398 | 0.992 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30204 | 0.993 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29997 | 0.993 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29818 | 0.994 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29654 | 0.994 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29491 | 0.995 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29348 | 0.995 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29179 | 0.996 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2901 | 0.996 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28856 | 0.997 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28695 | 0.997 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28535 | 0.998 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28383 | 0.998 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2823 | 0.999 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28098 | 0.999 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27954 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27816 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27666 | 1.001 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27509 | 1.001 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27373 | 1.002 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27224 | 1.002 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27057 | 1.003 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26928 | 1.003 |
|  |  |  |  |  |  | -3.268 | 1.004 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26647 | 1.004 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26513 | 1.005 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26406 | 1.005 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2626 | 1.006 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26134 | 1.006 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26015 | 1.007 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25883 | 1.007 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25758 | 1.008 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25621 | 1.008 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25484 | 1.009 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25348 | 1.009 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2523 | 1.01 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25101 | 1.01 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2496 | 1.011 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24844 | 1.011 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24722 | 1.012 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24594 | 1.012 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24478 | 1.013 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24351 | 1.013 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24225 | 1.014 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24086 | 1.014 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23972 | 1.015 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23823 | 1.015 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23721 | 1.016 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23585 | 1.016 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23454 | 1.017 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23348 | 1.017 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23236 | 1.018 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23112 | 1.018 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22977 | 1.019 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22872 | 1.019 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22767 | 1.02 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22662 | 1.02 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22529 | 1.021 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2243 | 1.021 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22297 | 1.022 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22194 | 1.022 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22073 | 1.023 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21976 | 1.023 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21862 | 1.024 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21753 | 1.024 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21645 | 1.025 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21515 | 1.025 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21385 | 1.026 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21289 | 1.026 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2116 | 1.027 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21059 | 1.027 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20941 | 1.028 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20846 | 1.028 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20757 | 1.029 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20657 | 1.029 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20535 | 1.03 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20436 | 1.03 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20325 | 1.031 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20237 | 1.031 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20127 | 1.032 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20029 | 1.032 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19931 | 1.033 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19816 | 1.033 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19713 | 1.034 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19599 | 1.034 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19491 | 1.035 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19388 | 1.035 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19286 | 1.036 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19189 | 1.036 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19093 | 1.037 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18986 | 1.037 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18879 | 1.038 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18767 | 1.038 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18656 | 1.039 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18566 | 1.039 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1846 | 1.04 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18355 | 1.04 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1826 | 1.041 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18139 | 1.041 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18056 | 1.042 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17962 | 1.042 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17863 | 1.043 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17753 | 1.043 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1766 | 1.044 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17562 | 1.044 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17469 | 1.045 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17355 | 1.045 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17268 | 1.046 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17166 | 1.046 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17048 | 1.047 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16941 | 1.047 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16844 | 1.048 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16737 | 1.048 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16641 | 1.049 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16525 | 1.049 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16414 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16308 | 1.05 |

Table 7 Potentiodynamic result after 13 days immersion

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samples in pH 4 sol | | Samples in pH 5 sol | | Samples in pH 6 sol | | Samples in pH 7.4 sol | |
| Zr | Zi | Zr | Zi | Zr | Zi | Zr | Zi |
| -4.83147 | -0.75689 | -5.15381 | -0.8386 | -5.66635 | -0.8681 | -6.19433 | -0.8701 |
| -4.88283 | -0.75644 | -5.19536 | -0.8384 | -5.78389 | -0.8678 | -6.2545 | -0.8698 |
| -4.9225 | -0.75564 | -5.23179 | -0.8379 | -5.73265 | -0.867 | -6.30034 | -0.8693 |
| -4.95633 | -0.75513 | -5.26138 | -0.8374 | -5.84999 | -0.8665 | -6.33905 | -0.8688 |
| -4.98634 | -0.75464 | -5.28839 | -0.8369 | -5.80734 | -0.866 | -6.3711 | -0.8683 |
| -5.01247 | -0.75415 | -5.30992 | -0.8364 | -5.91318 | -0.8655 | -6.39855 | -0.8678 |
| -5.03386 | -0.75365 | -5.33267 | -0.8359 | -5.84504 | -0.865 | -6.42392 | -0.8673 |
| -5.05389 | -0.75315 | -5.35006 | -0.8354 | -5.94402 | -0.8645 | -6.44694 | -0.8668 |
| -5.07469 | -0.75264 | -5.37029 | -0.8349 | -5.88387 | -0.864 | -6.46676 | -0.8663 |
| -5.09179 | -0.75214 | -5.38729 | -0.8344 | -5.97873 | -0.8635 | -6.48526 | -0.8658 |
| -5.10871 | -0.75165 | -5.4033 | -0.8339 | -5.91383 | -0.863 | -6.50222 | -0.8653 |
| -5.12424 | -0.75115 | -5.41888 | -0.8334 | -6.00236 | -0.8625 | -6.52262 | -0.8648 |
| -5.14021 | -0.75065 | -5.43247 | -0.8329 | -5.93296 | -0.862 | -6.53588 | -0.8643 |
| -5.15112 | -0.75016 | -5.44853 | -0.8324 | -6.03089 | -0.8615 | -6.55234 | -0.8638 |
| -5.16433 | -0.74965 | -5.46277 | -0.8319 | -5.9603 | -0.861 | -6.56558 | -0.8633 |
| -5.17664 | -0.74916 | -5.47334 | -0.8314 | -6.06435 | -0.8605 | -6.57678 | -0.8628 |
| -5.18745 | -0.74866 | -5.48545 | -0.8309 | -6.0049 | -0.86 | -6.58928 | -0.8623 |
| -5.19662 | -0.74816 | -5.50154 | -0.8304 | -6.08306 | -0.8595 | -6.6018 | -0.8618 |
| -5.21046 | -0.74766 | -5.51081 | -0.8299 | -6.01085 | -0.859 | -6.61506 | -0.8613 |
| -5.22057 | -0.74716 | -5.52014 | -0.8294 | -6.09347 | -0.8585 | -6.67583 | -0.8608 |
| -5.23062 | -0.74667 | -5.53065 | -0.8289 | -6.03678 | -0.858 | -6.61077 | -0.8603 |
| -5.24212 | -0.74616 | -5.54003 | -0.8284 | -6.1111 | -0.8575 | -6.62431 | -0.8598 |
| -5.25098 | -0.74566 | -5.5523 | -0.828 | -6.05251 | -0.857 | -6.644 | -0.8593 |
| -5.26019 | -0.74516 | -5.56153 | -0.8274 | -6.12362 | -0.8565 | -6.65902 | -0.8588 |
| -5.26912 | -0.74466 | -5.57005 | -0.827 | -6.06098 | -0.856 | -6.67274 | -0.8583 |
| -5.2784 | -0.74416 | -5.58321 | -0.8265 | -6.14588 | -0.8555 | -6.68564 | -0.8578 |
| -5.28704 | -0.74367 | -5.59148 | -0.8259 | -6.06977 | -0.855 | -6.69374 | -0.8573 |
| -5.29602 | -0.74317 | -5.60001 | -0.8254 | -6.15793 | -0.8545 | -6.70265 | -0.8568 |
| -5.30206 | -0.74267 | -5.60719 | -0.825 | -6.09446 | -0.854 | -6.71018 | -0.8563 |
| -5.30906 | -0.74217 | -5.6196 | -0.8244 | -6.15526 | -0.8535 | -6.72081 | -0.8558 |
| -5.31834 | -0.74167 | -5.62917 | -0.8239 | -6.10735 | -0.853 | -6.72889 | -0.8553 |
| -5.27741 | -0.74104 | -5.63666 | -0.8234 | -6.16505 | -0.8525 | -6.73453 | -0.8548 |
| -5.33564 | -0.74057 | -5.6476 | -0.8229 | -6.11993 | -0.852 | -6.74336 | -0.8543 |
| -5.34149 | -0.74006 | -5.65461 | -0.8224 | -6.17486 | -0.8515 | -6.74919 | -0.8538 |
| -5.34936 | -0.73956 | -5.66276 | -0.8219 | -6.13289 | -0.851 | -6.75584 | -0.8533 |
| -5.35561 | -0.73906 | -5.6722 | -0.8214 | -6.19104 | -0.8505 | -6.76007 | -0.8529 |
| -5.36154 | -0.73857 | -5.67407 | -0.8209 | -6.16427 | -0.85 | -6.76715 | -0.8523 |
| -5.36878 | -0.73807 | -5.68537 | -0.8204 | -6.19248 | -0.8495 | -6.7746 | -0.8518 |
| -5.37654 | -0.73757 | -5.69151 | -0.82 | -6.17447 | -0.849 | -6.77955 | -0.8514 |
| -5.3834 | -0.73707 | -5.69587 | -0.8194 | -6.2154 | -0.8485 | -6.78589 | -0.8509 |
| -5.38931 | -0.73658 | -5.70663 | -0.819 | -6.17268 | -0.848 | -6.79259 | -0.8503 |
| -5.39529 | -0.73608 | -5.71433 | -0.8184 | -6.20358 | -0.8475 | -6.80104 | -0.8499 |
| -5.40071 | -0.73558 | -5.72276 | -0.8179 | -6.18755 | -0.847 | -6.80575 | -0.8494 |
| -5.4073 | -0.73508 | -5.72521 | -0.8174 | -6.24098 | -0.8465 | -6.80798 | -0.8489 |
| -5.41377 | -0.73458 | -5.73685 | -0.8169 | -6.2002 | -0.846 | -6.8156 | -0.8483 |
| -5.41806 | -0.73408 | -5.7434 | -0.8165 | -6.20062 | -0.845 | -6.82569 | -0.8479 |
| -5.42654 | -0.73359 | -5.74869 | -0.816 | -6.25033 | -0.8445 | -6.83097 | -0.8474 |
| -5.42955 | -0.73309 | -5.75317 | -0.8154 | -6.21912 | -0.844 | -6.83931 | -0.8469 |
| -5.43802 | -0.7326 | -5.76176 | -0.815 | -6.22868 | -0.843 | -6.84475 | -0.8463 |
| -5.44449 | -0.7321 | -5.76766 | -0.8145 | -6.22935 | -0.842 | -6.85089 | -0.8458 |
| -5.45252 | -0.7316 | -5.77588 | -0.814 | -6.25555 | -0.841 | -6.85555 | -0.8454 |
| -5.4582 | -0.7311 | -5.78252 | -0.8135 | -6.25651 | -0.84 | -6.86025 | -0.8449 |
| -5.46195 | -0.7306 | -5.79103 | -0.813 | -6.2454 | -0.839 | -6.86983 | -0.8443 |
| -5.46879 | -0.7301 | -5.79349 | -0.8125 | -6.27262 | -0.838 | -6.87209 | -0.8438 |
| -5.47573 | -0.72961 | -5.7979 | -0.812 | -6.26915 | -0.837 | -6.8816 | -0.8434 |
| -5.47963 | -0.7291 | -5.80658 | -0.8115 | -6.286 | -0.836 | -6.88862 | -0.8429 |
| -5.48331 | -0.72861 | -5.80856 | -0.811 | -6.28728 | -0.835 | -6.88761 | -0.8423 |
| -5.48968 | -0.72812 | -5.81673 | -0.8105 | -6.27963 | -0.834 | -6.89268 | -0.8419 |
| -5.49561 | -0.72762 | -5.82388 | -0.81 | -6.3257 | -0.833 | -6.90023 | -0.8414 |
| -5.49942 | -0.72711 | -5.83205 | -0.8095 | -6.31215 | -0.832 | -6.90266 | -0.8409 |
| -5.50576 | -0.72661 | -5.83885 | -0.809 | -6.3368 | -0.831 | -6.91145 | -0.8404 |
| -5.51248 | -0.72611 | -5.83946 | -0.8085 | -6.33107 | -0.83 | -6.91287 | -0.8399 |
| -5.51588 | -0.72561 | -5.84949 | -0.808 | -6.33364 | -0.829 | -6.92296 | -0.8394 |
| -5.52218 | -0.72512 | -5.85278 | -0.8075 | -6.35115 | -0.828 | -6.92516 | -0.8389 |
| -5.52681 | -0.72462 | -5.8628 | -0.807 | -6.35324 | -0.827 | -6.93367 | -0.8384 |
| -5.5315 | -0.72411 | -5.86945 | -0.8065 | -6.38073 | -0.826 | -6.94197 | -0.8379 |
| -5.53744 | -0.72362 | -5.86945 | -0.806 | -6.37724 | -0.825 | -6.94541 | -0.8374 |
| -5.54315 | -0.72312 | -5.87853 | -0.8055 | -6.38361 | -0.824 | -6.9516 | -0.8369 |
| -5.5471 | -0.72262 | -5.87803 | -0.805 | -6.39269 | -0.823 | -6.95355 | -0.8364 |
| -5.55109 | -0.72212 | -5.88407 | -0.8045 | -6.3801 | -0.822 | -6.95551 | -0.8359 |
| -5.55605 | -0.72162 | -5.89571 | -0.804 | -6.40466 | -0.821 | -6.95867 | -0.8354 |
| -5.56012 | -0.72112 | -5.89745 | -0.8034 | -6.38845 | -0.82 | -6.96787 | -0.8349 |
| -5.5671 | -0.72063 | -5.90306 | -0.803 | -6.43573 | -0.819 | -6.97439 | -0.8344 |
| -5.5716 | -0.72013 | -5.91036 | -0.8025 | -6.44561 | -0.818 | -6.97521 | -0.8339 |
| -5.57811 | -0.71963 | -5.91742 | -0.8019 | -6.439 | -0.817 | -6.98351 | -0.8334 |
| -5.58372 | -0.71913 | -5.93473 | -0.8014 | -6.43537 | -0.816 | -6.98688 | -0.8329 |
| -5.58874 | -0.71863 | -5.93152 | -0.8009 | -6.45083 | -0.815 | -6.99027 | -0.8324 |
| -5.59143 | -0.71813 | -5.94028 | -0.8004 | -6.47828 | -0.814 | -6.99369 | -0.8319 |
| -5.5962 | -0.71763 | -5.9374 | -0.7999 | -6.49538 | -0.813 | -6.99671 | -0.8314 |
| -5.59963 | -0.71714 | -5.95079 | -0.7994 | -6.4755 | -0.812 | -7.00105 | -0.8309 |
| -5.60413 | -0.71664 | -5.96318 | -0.7989 | -6.51792 | -0.811 | -7.00328 | -0.8304 |
| -5.61151 | -0.71613 | -5.95854 | -0.7984 | -6.50123 | -0.81 | -7.01089 | -0.8299 |
| -5.61542 | -0.7156 | -5.95634 | -0.7979 | -6.52055 | -0.809 | -7.01188 | -0.8294 |
| -5.62082 | -0.7151 | -5.96746 | -0.7974 | -6.50546 | -0.808 | -7.01783 | -0.8289 |
| -5.62191 | -0.7146 | -5.97013 | -0.7969 | -6.51016 | -0.807 | -7.02501 | -0.8284 |
| -5.62191 | -0.7141 | -5.97594 | -0.7964 | -6.49663 | -0.806 | -7.02737 | -0.8279 |
| -5.62592 | -0.7136 | -5.97615 | -0.7959 | -6.51735 | -0.805 | -7.03679 | -0.8274 |
| -5.63144 | -0.7131 | -5.9814 | -0.7954 | -6.51831 | -0.804 | -7.04208 | -0.8269 |
| -5.63704 | -0.7126 | -5.98715 | -0.7949 | -6.55415 | -0.803 | -7.04275 | -0.8264 |
| -5.63817 | -0.7121 | -5.98779 | -0.7944 | -6.54192 | -0.802 | -7.04444 | -0.8259 |
| -5.64195 | -0.7116 | -5.99646 | -0.7939 | -6.57945 | -0.801 | -7.05622 | -0.8254 |
| -5.64462 | -0.7111 | -6.00174 | -0.7934 | -6.58667 | -0.8 | -7.05498 | -0.8249 |
| -5.64962 | -0.7106 | -6.00979 | -0.7929 | -6.5963 | -0.799 | -7.05622 | -0.8244 |
| -5.65429 | -0.7101 | -6.01548 | -0.7924 | -6.56998 | -0.798 | -7.07073 | -0.8239 |
| -5.65664 | -0.7096 | -6.01525 | -0.7919 | -6.65046 | -0.7975 | -7.07403 | -0.8234 |
| -5.65861 | -0.7091 | -6.03584 | -0.7914 | -6.59406 | -0.797 | -7.07713 | -0.8229 |
| -5.66218 | -0.7086 | -6.03656 | -0.7909 | -6.63324 | -0.7965 | -7.07906 | -0.8224 |
| -5.66698 | -0.7081 | -6.03921 | -0.7904 | -6.58529 | -0.796 | -7.08485 | -0.8219 |
| -5.67388 | -0.7076 | -6.04236 | -0.7899 | -6.6191 | -0.7955 | -7.09103 | -0.8214 |
| -5.6784 | -0.7071 | -6.05022 | -0.7894 | -6.60933 | -0.795 | -7.09665 | -0.8209 |
| -5.68338 | -0.7066 | -6.0537 | -0.7889 | -6.64474 | -0.7945 | -7.1002 | -0.8203 |
| -5.68506 | -0.7061 | -6.0537 | -0.7884 | -6.60327 | -0.794 | -7.10578 | -0.8199 |
| -5.68843 | -0.7056 | -6.06688 | -0.7879 | -6.66975 | -0.7935 | -7.10985 | -0.8194 |
| -5.69439 | -0.7052 | -6.07363 | -0.7874 | -6.62131 | -0.793 | -7.11193 | -0.8189 |
| -5.69568 | -0.7047 | -6.06843 | -0.7869 | -6.6718 | -0.7925 | -7.11903 | -0.8184 |
| -5.70401 | -0.7042 | -6.07415 | -0.7864 | -6.63956 | -0.792 | -7.11703 | -0.8179 |
| -5.70979 | -0.7037 | -6.08155 | -0.7859 | -6.67884 | -0.7915 | -7.13052 | -0.8174 |
| -5.71529 | -0.7032 | -6.09042 | -0.7854 | -6.68631 | -0.791 | -7.12794 | -0.8169 |
| -5.71737 | -0.7027 | -6.09342 | -0.7849 | -6.71778 | -0.7905 | -7.13418 | -0.8164 |
| -5.72228 | -0.7022 | -6.09233 | -0.7844 | -6.63685 | -0.79 | -7.14118 | -0.8159 |
| -5.72402 | -0.7017 | -6.09755 | -0.7839 | -6.70495 | -0.7895 | -7.15173 | -0.8154 |
| -5.7277 | -0.7012 | -6.09755 | -0.7834 | -6.64951 | -0.789 | -7.16135 | -0.8149 |
| -5.73086 | -0.7007 | -6.10761 | -0.7829 | -6.67751 | -0.7885 | -7.17631 | -0.8144 |
| -5.73915 | -0.7002 | -6.10902 | -0.7824 | -6.62583 | -0.7881 | -7.1728 | -0.8139 |
| -5.73763 | -0.6997 | -6.11502 | -0.7819 | -6.67757 | -0.7876 | -7.16515 | -0.8134 |
| -5.7446 | -0.6992 | -6.12816 | -0.7814 | -6.65529 | -0.7871 | -7.15958 | -0.8129 |
| -5.74944 | -0.6987 | -6.13383 | -0.7809 | -6.70535 | -0.7866 | -7.17028 | -0.8124 |
| -5.75824 | -0.6982 | -6.13564 | -0.7804 | -6.69013 | -0.7861 | -7.17209 | -0.8119 |
| -5.76068 | -0.6977 | -6.13054 | -0.7799 | -6.68586 | -0.7856 | -7.17066 | -0.8114 |
| -5.75933 | -0.6972 | -6.14232 | -0.7794 | -6.65897 | -0.7851 | -7.17429 | -0.8109 |
| -5.7658 | -0.6967 | -6.14171 | -0.7789 | -6.69471 | -0.7846 | -7.18296 | -0.8104 |
| -5.76956 | -0.6962 | -6.15099 | -0.7784 | -6.65607 | -0.7841 | -7.19195 | -0.8099 |
| -5.77785 | -0.6957 | -6.1488 | -0.7779 | -6.74709 | -0.7836 | -7.20369 | -0.8094 |
| -5.78202 | -0.6952 | -6.16399 | -0.7774 | -6.65697 | -0.7831 | -7.20029 | -0.8089 |
| -5.7864 | -0.6947 | -6.16463 | -0.7769 | -6.73001 | -0.7826 | -7.20599 | -0.8084 |
| -5.79275 | -0.6942 | -6.1731 | -0.7764 | -6.68767 | -0.7821 | -7.20459 | -0.8079 |
| -5.79512 | -0.6937 | -6.17408 | -0.7759 | -6.73208 | -0.7816 | -7.20022 | -0.8074 |
| -5.79805 | -0.6932 | -6.1824 | -0.7754 | -6.7412 | -0.7811 | -7.20439 | -0.8069 |
| -5.80062 | -0.6927 | -6.18408 | -0.775 | -6.68036 | -0.7801 | -7.21326 | -0.8064 |
| -5.80336 | -0.6922 | -6.20268 | -0.7745 | -6.70434 | -0.7791 | -7.21619 | -0.8059 |
| -5.80713 | -0.6917 | -6.21265 | -0.774 | -6.70562 | -0.778 | -7.21269 | -0.8054 |
| -5.80958 | -0.6912 | -6.21265 | -0.7735 | -6.70887 | -0.7771 | -7.22304 | -0.8049 |
| -5.81075 | -0.6907 | -6.19813 | -0.773 | -6.75193 | -0.7761 | -7.22972 | -0.8044 |
| -5.81588 | -0.6902 | -6.21518 | -0.7725 | -6.76533 | -0.7751 | -7.22846 | -0.8039 |
| -5.82228 | -0.6897 | -6.22396 | -0.772 | -6.72787 | -0.7741 | -7.23958 | -0.8034 |
| -5.81884 | -0.6892 | -6.22581 | -0.7714 | -6.74369 | -0.7733 | -7.2456 | -0.8029 |
| -5.82621 | -0.6887 | -6.23067 | -0.771 | -6.78171 | -0.7723 | -7.25717 | -0.8024 |
| -5.82616 | -0.6882 | -6.22619 | -0.7705 | -6.756 | -0.7713 | -7.25607 | -0.8019 |
| -5.82633 | -0.6877 | -6.24015 | -0.7699 | -6.86179 | -0.7703 | -7.25709 | -0.8014 |
| -5.83318 | -0.6872 | -6.23557 | -0.7695 | -6.80412 | -0.7693 | -7.26399 | -0.8009 |
| -5.83709 | -0.6867 | -6.24556 | -0.769 | -6.84429 | -0.7683 | -7.25962 | -0.8004 |
| -5.83864 | -0.6862 | -6.25419 | -0.7684 | -6.75881 | -0.7673 | -7.27117 | -0.7999 |
| -5.8411 | -0.6857 | -6.24401 | -0.7679 | -6.85547 | -0.7663 | -7.26898 | -0.7994 |
| -5.84667 | -0.6852 | -6.2534 | -0.7674 | -6.81707 | -0.7653 | -7.27739 | -0.7989 |
| -5.84406 | -0.6847 | -6.25817 | -0.767 | -6.8857 | -0.7643 | -7.28421 | -0.7984 |
| -5.8488 | -0.6842 | -6.26178 | -0.7665 | -6.89739 | -0.7633 | -7.2885 | -0.7979 |
| -5.85249 | -0.6837 | -6.28285 | -0.7659 | -6.95704 | -0.7623 | -7.29558 | -0.7974 |
| -5.85596 | -0.6832 | -6.28668 | -0.7655 | -6.84643 | -0.7613 | -7.30138 | -0.7969 |
| -5.86241 | -0.6827 | -6.29227 | -0.765 | -6.84466 | -0.7603 | -7.31188 | -0.7963 |
| -5.86368 | -0.6822 | -6.27697 | -0.7645 | -6.91732 | -0.7593 | -7.31349 | -0.7959 |
| -5.87328 | -0.6817 | -6.28625 | -0.764 | -6.98458 | -0.7583 | -7.32273 | -0.7954 |
| -5.8762 | -0.6812 | -6.30433 | -0.7635 | -6.97835 | -0.7573 | -7.32245 | -0.7949 |
| -5.88019 | -0.6807 | -6.29605 | -0.763 | -6.91919 | -0.7563 | -7.31376 | -0.7944 |
| -5.88669 | -0.6802 | -6.30153 | -0.7625 | -6.87156 | -0.7553 | -7.32456 | -0.7939 |
| -5.89355 | -0.6797 | -6.3272 | -0.762 | -6.99051 | -0.7543 | -7.3364 | -0.7934 |
| -5.89675 | -0.6792 | -6.32748 | -0.7615 | -7.03132 | -0.7533 | -7.3364 | -0.7929 |
| -5.89702 | -0.6787 | -6.3304 | -0.761 | -6.91557 | -0.7523 | -7.34182 | -0.7924 |
| -5.90266 | -0.6782 | -6.34711 | -0.7605 | -7.12133 | -0.7518 | -7.34605 | -0.7919 |
| -5.90957 | -0.6777 | -6.34981 | -0.76 | -7.00116 | -0.7513 | -7.35969 | -0.7914 |
| -5.91304 | -0.6772 | -6.33971 | -0.7595 | -6.97797 | -0.7503 | -7.36018 | -0.7909 |
| -5.91581 | -0.6767 | -6.35016 | -0.759 | -7.07479 | -0.7493 | -7.36168 | -0.7904 |
| -5.92012 | -0.6762 | -6.35333 | -0.7585 | -6.99351 | -0.7483 | -7.3646 | -0.7899 |
| -5.92286 | -0.6757 | -6.35065 | -0.758 | -7.147 | -0.7473 | -7.37428 | -0.7894 |
| -5.92812 | -0.6752 | -6.37813 | -0.7575 | -7.09199 | -0.7463 | -7.38683 | -0.7889 |
| -5.92959 | -0.6747 | -6.38146 | -0.757 | -7.00692 | -0.7453 | -7.38292 | -0.7884 |
| -5.9383 | -0.6742 | -6.37876 | -0.7565 | -7.09777 | -0.7443 | -7.38736 | -0.7879 |
| -5.94003 | -0.6737 | -6.38188 | -0.756 | -7.08824 | -0.7433 | -7.40881 | -0.7874 |
| -5.94336 | -0.6732 | -6.39015 | -0.7555 | -7.08371 | -0.7423 | -7.3991 | -0.7869 |
| -5.94359 | -0.6727 | -6.39599 | -0.755 | -7.13199 | -0.7403 | -7.39834 | -0.7864 |
| -5.95282 | -0.6722 | -6.4065 | -0.7545 | -7.18187 | -0.7393 | -7.40603 | -0.7859 |
| -5.95641 | -0.6717 | -6.40983 | -0.754 | -7.09134 | -0.7383 | -7.39986 | -0.7854 |
| -5.96392 | -0.6712 | -6.39216 | -0.7535 | -7.17268 | -0.7373 | -7.40659 | -0.7849 |
| -5.96769 | -0.6707 | -6.41113 | -0.753 | -7.20125 | -0.7363 | -7.40371 | -0.7844 |
| -5.97352 | -0.6702 | -6.41347 | -0.7525 | -7.18166 | -0.7353 | -7.40725 | -0.7839 |
| -5.9772 | -0.6697 | -6.44176 | -0.752 | -7.16003 | -0.7343 | -7.42012 | -0.7834 |
| -5.9815 | -0.6692 | -6.42342 | -0.7515 | -7.22111 | -0.7333 | -7.40904 | -0.7829 |
| -5.9777 | -0.6687 | -6.44293 | -0.751 | -7.20168 | -0.7323 | -7.4302 | -0.7824 |
| -5.97802 | -0.6682 | -6.44378 | -0.7505 | -7.36692 | -0.7313 | -7.43741 | -0.7819 |
| -5.9805 | -0.6677 | -6.43957 | -0.75 | -7.16389 | -0.7303 | -7.43326 | -0.7814 |
| -5.98794 | -0.6672 | -6.44323 | -0.7495 | -7.16138 | -0.7293 | -7.42623 | -0.7809 |
| -5.99209 | -0.6667 | -6.45882 | -0.749 | -7.37629 | -0.7283 | -7.4267 | -0.7804 |
| -6.00016 | -0.6662 | -6.45679 | -0.7485 | -7.44266 | -0.7273 | -7.44584 | -0.7799 |
| -6.00129 | -0.6657 | -6.45277 | -0.748 | -7.30192 | -0.7263 | -7.44366 | -0.7794 |
| -6.00478 | -0.6652 | -6.49701 | -0.7475 | -7.28217 | -0.7253 | -7.4665 | -0.7789 |
| -6.01319 | -0.6647 | -6.48336 | -0.747 | -7.45083 | -0.7243 | -7.47357 | -0.7784 |
| -6.01569 | -0.6642 | -6.47354 | -0.7465 | -7.36816 | -0.7233 | -7.48646 | -0.7779 |
| -6.02003 | -0.6637 | -6.49075 | -0.746 | -7.66932 | -0.7223 | -7.48699 | -0.7774 |
| -6.01894 | -0.6632 | -6.50668 | -0.7455 | -7.86324 | -0.7218 | -7.48659 | -0.7769 |
| -6.03133 | -0.6627 | -6.48802 | -0.745 | -7.34231 | -0.7213 | -7.51315 | -0.7764 |
| -6.03414 | -0.6622 | -6.5047 | -0.7445 | -8.77939 | -0.7208 | -7.50639 | -0.7759 |
| -6.03227 | -0.6617 | -6.50846 | -0.744 | -7.54839 | -0.7203 | -7.51258 | -0.7754 |
| -6.03781 | -0.6612 | -6.50988 | -0.7435 | -7.65499 | -0.7193 | -7.52233 | -0.7749 |
| -6.04113 | -0.6607 | -6.49736 | -0.743 | -8.2102 | -0.7188 | -7.51329 | -0.7744 |
| -6.04505 | -0.6602 | -6.51824 | -0.7425 | -7.38137 | -0.7183 | -7.49823 | -0.7739 |
| -6.04429 | -0.6597 | -6.54651 | -0.742 | -7.98664 | -0.7178 | -7.51372 | -0.7734 |
| -6.05546 | -0.6592 | -6.54118 | -0.7415 | -8.03808 | -0.7173 | -7.52979 | -0.7729 |
| -6.05477 | -0.6587 | -6.5654 | -0.741 | -8.22155 | -0.7168 | -7.53918 | -0.7724 |
| -6.06593 | -0.6582 | -6.56072 | -0.7405 | -7.51274 | -0.7163 | -7.53573 | -0.7719 |
| -6.07274 | -0.6577 | -6.55856 | -0.74 | -9.79475 | -0.7158 | -7.54054 | -0.7714 |
| -6.07479 | -0.6572 | -6.55151 | -0.7395 | -7.66488 | -0.7153 | -7.55922 | -0.7709 |
| -6.07789 | -0.6567 | -6.58085 | -0.739 | -8.51102 | -0.7148 | -7.53978 | -0.7704 |
| -6.08227 | -0.6562 | -6.56605 | -0.7385 | -8.14071 | -0.7143 | -7.55954 | -0.7699 |
| -6.08955 | -0.6557 | -6.5795 | -0.738 | -9.29533 | -0.7138 | -7.56351 | -0.7694 |
| -6.09073 | -0.6552 | -6.57046 | -0.7375 | -8.01248 | -0.7128 | -7.56494 | -0.7689 |
| -6.09751 | -0.6547 | -6.57318 | -0.737 | -9.37409 | -0.7118 | -7.56831 | -0.7684 |
| -6.10165 | -0.6542 | -6.59887 | -0.7365 | -8.60413 | -0.7108 | -7.58357 | -0.7679 |
| -6.11533 | -0.6537 | -6.60115 | -0.736 | -8.12984 | -0.7103 | -7.58423 | -0.7674 |
| -6.11771 | -0.6532 | -6.61466 | -0.7355 | -8.05507 | -0.7098 | -7.58641 | -0.7669 |
| -6.12817 | -0.6527 | -6.59269 | -0.735 | -8.4434 | -0.7083 | -7.59131 | -0.7664 |
| -6.13795 | -0.6522 | -6.59468 | -0.7345 | -8.50887 | -0.7068 | -7.58776 | -0.7659 |
| -6.14069 | -0.6517 | -6.60835 | -0.734 | -8.22177 | -0.7063 | -7.59387 | -0.7654 |
| -6.14648 | -0.6512 | -6.59747 | -0.7335 | -8.33536 | -0.7058 | -7.58658 | -0.7649 |
| -6.14021 | -0.6507 | -6.64917 | -0.733 | -8.19643 | -0.7048 | -7.60495 | -0.7644 |
| -6.14346 | -0.6502 | -6.63733 | -0.7325 | -8.18026 | -0.7043 | -7.60198 | -0.7639 |
| -6.14575 | -0.6497 | -6.6723 | -0.732 | -8.50081 | -0.7038 | -7.62413 | -0.7634 |
| -6.15124 | -0.6492 | -6.64887 | -0.7315 | -8.90075 | -0.7033 | -7.65252 | -0.7608 |
| -6.15014 | -0.6487 | -6.64623 | -0.731 | -8.43754 | -0.7028 | -7.62984 | -0.7603 |
| -6.15198 | -0.6482 | -6.66551 | -0.7305 | -7.62494 | -0.7023 | -7.62468 | -0.7598 |
| -6.14745 | -0.6477 | -6.68377 | -0.73 | -7.917 | -0.7018 | -7.62688 | -0.7593 |
| -6.16005 | -0.6472 | -6.68848 | -0.7295 | -8.3891 | -0.7013 | -7.63961 | -0.7588 |
| -6.17018 | -0.6467 | -6.67418 | -0.729 | -8.1898 | -0.7008 | -7.65764 | -0.7583 |
| -6.17457 | -0.6462 | -6.66817 | -0.7285 | -7.59751 | -0.7003 | -7.66805 | -0.7578 |
| -6.17431 | -0.6457 | -6.7116 | -0.728 | -8.86548 | -0.6998 | -7.68754 | -0.7573 |
| -6.17263 | -0.6452 | -6.70049 | -0.7275 | -7.56988 | -0.6993 | -7.7075 | -0.7568 |
| -6.17006 | -0.6447 | -6.72603 | -0.727 | -9.01344 | -0.6988 | -7.72402 | -0.7563 |
| -6.18096 | -0.6442 | -6.70708 | -0.7265 | -7.97458 | -0.6983 | -7.73809 | -0.7558 |
| -6.18267 | -0.6437 | -6.70933 | -0.726 | -7.84559 | -0.6978 | -7.74724 | -0.7553 |
| -6.19039 | -0.6432 | -6.74133 | -0.7255 | -7.64398 | -0.6973 | -7.75832 | -0.7548 |
| -6.19839 | -0.6427 | -6.75018 | -0.725 | -8.03982 | -0.6968 | -7.7715 | -0.7543 |
| -6.20169 | -0.6422 | -6.73818 | -0.7245 | -7.51652 | -0.6963 | -7.78855 | -0.7538 |
| -6.2064 | -0.6417 | -6.82403 | -0.724 | -8.13524 | -0.6958 | -7.79802 | -0.7533 |
| -6.20598 | -0.6412 | -6.77866 | -0.7235 | -7.35324 | -0.6953 | -7.80575 | -0.7528 |
| -6.20682 | -0.6407 | -6.73649 | -0.723 | -7.55079 | -0.6948 | -7.80994 | -0.7523 |
| -6.21713 | -0.6402 | -6.77169 | -0.7225 | -7.38975 | -0.6943 | -7.81079 | -0.7518 |
| -6.22143 | -0.6397 | -6.7879 | -0.722 | -7.74406 | -0.6938 | -7.81903 | -0.7513 |
| -6.2373 | -0.6392 | -6.79294 | -0.7215 | -7.30219 | -0.6933 | -7.83541 | -0.7508 |
| -6.24439 | -0.6387 | -6.77496 | -0.721 | -7.56576 | -0.6928 | -7.85275 | -0.7503 |
| -6.25393 | -0.6382 | -6.79679 | -0.7205 | -7.40804 | -0.6923 | -7.85711 | -0.7498 |
| -6.25471 | -0.6377 | -6.8011 | -0.72 | -7.4003 | -0.6918 | -7.86184 | -0.7493 |
| -6.25988 | -0.6372 | -6.78709 | -0.7195 | -7.37409 | -0.6913 | -7.87144 | -0.7488 |
| -6.26976 | -0.6367 | -6.79459 | -0.719 | -7.55093 | -0.6908 | -7.88694 | -0.7483 |
| -6.27463 | -0.6362 | -6.82862 | -0.7185 | -7.31873 | -0.6903 | -7.90231 | -0.7478 |
| -6.28771 | -0.6357 | -6.82183 | -0.718 | -7.50249 | -0.6898 | -7.90862 | -0.7473 |
| -6.27922 | -0.6352 | -6.8439 | -0.7175 | -7.38651 | -0.6893 | -7.91717 | -0.7468 |
| -6.28403 | -0.6347 | -6.84421 | -0.717 | -7.32067 | -0.6888 | -7.92516 | -0.7463 |
| -6.28603 | -0.6342 | -6.84406 | -0.7165 | -7.25964 | -0.6883 | -7.93629 | -0.7458 |
| -6.29791 | -0.6337 | -6.91072 | -0.716 | -7.28191 | -0.6878 | -7.95238 | -0.7454 |
| -6.30171 | -0.6332 | -6.78426 | -0.7153 | -7.33392 | -0.6873 | -7.97112 | -0.7448 |
| -6.31404 | -0.6327 | -6.8719 | -0.715 | -7.264 | -0.6868 | -7.98059 | -0.7443 |
| -6.32654 | -0.6322 | -6.89832 | -0.7145 | -7.29637 | -0.6863 | -7.99155 | -0.7438 |
| -6.57517 | -0.6316 | -6.87504 | -0.714 | -7.34641 | -0.6858 | -7.99935 | -0.7434 |
| -6.37695 | -0.631 | -6.91433 | -0.7135 | -7.28217 | -0.6853 | -7.99714 | -0.7428 |
| -6.37551 | -0.6306 | -6.8097 | -0.7128 | -7.2454 | -0.6848 | -8.00005 | -0.7423 |
| -6.41988 | -0.6301 | -6.96116 | -0.7125 | -7.24563 | -0.6843 | -8.00363 | -0.7418 |
| -6.4508 | -0.6296 | -6.89415 | -0.7119 | -7.16408 | -0.6838 | -8.01453 | -0.7413 |
| -6.45895 | -0.6291 | -6.89885 | -0.7114 | -7.2909 | -0.6833 | -8.03367 | -0.7408 |
| -6.45203 | -0.6286 | -6.95197 | -0.7109 | -7.16738 | -0.6828 | -8.05434 | -0.7403 |
| -6.44788 | -0.6281 | -6.90983 | -0.7104 | -7.1585 | -0.6823 | -8.07048 | -0.7398 |
| -6.44836 | -0.6276 | -6.95296 | -0.7099 | -7.16157 | -0.6818 | -8.10862 | -0.7393 |
| -6.45203 | -0.6271 | -6.95674 | -0.7094 | -7.17705 | -0.6814 | -8.1422 | -0.7388 |
| -6.4597 | -0.6266 | -6.95874 | -0.7089 | -7.19601 | -0.6809 | -8.15658 | -0.7383 |
| -6.4665 | -0.6261 | -6.96869 | -0.7084 | -7.19852 | -0.6803 | -8.16103 | -0.7379 |
| -6.4693 | -0.6256 | -6.93836 | -0.7079 | -7.18572 | -0.6799 | -8.15651 | -0.7374 |
| -6.4716 | -0.6251 | -6.93702 | -0.7074 | -7.28166 | -0.6793 | -8.15545 | -0.7369 |
| -6.48068 | -0.6246 | -7.01433 | -0.7069 | -7.21497 | -0.6789 | -8.1728 | -0.7364 |
| -6.48808 | -0.6241 | -6.96766 | -0.7064 | -7.26915 | -0.6784 | -8.18164 | -0.7358 |
| -6.49371 | -0.6236 | -7.04431 | -0.7059 | -7.25246 | -0.6709 | -8.18523 | -0.7354 |
| -6.51051 | -0.6231 | -7.02449 | -0.7054 | -7.20062 | -0.6689 | -8.20522 | -0.7349 |
| -6.52189 | -0.6226 | -7.13866 | -0.7049 | -7.14421 | -0.6664 | -8.22721 | -0.7343 |
| -6.53357 | -0.6221 | -7.00352 | -0.7044 | -7.11145 | -0.6654 | -8.27591 | -0.7338 |
| -6.54588 | -0.6216 | -7.00979 | -0.7039 | -7.14774 | -0.6634 | -8.28012 | -0.7333 |
| -6.55792 | -0.6211 | -7.03298 | -0.7034 | -7.08322 | -0.6584 | -8.29199 | -0.7329 |
| -6.5768 | -0.6206 | -7.05545 | -0.7029 | -7.17268 | -0.6574 | -8.31161 | -0.7323 |
| -6.58673 | -0.6201 | -7.097 | -0.7024 | -7.15545 | -0.6563 | -8.34576 | -0.7318 |
| -6.59279 | -0.6196 | -7.18173 | -0.7019 | -7.08824 | -0.6554 | -8.36936 | -0.7313 |
| -6.6024 | -0.6191 | -7.05022 | -0.7014 | -7.15526 | -0.6534 | -8.38208 | -0.7309 |
| -6.60413 | -0.6186 | -7.11589 | -0.7009 | -7.08098 | -0.6523 | -8.41161 | -0.7303 |
| -6.6024 | -0.6181 | -7.09617 | -0.7004 | -7.16622 | -0.6513 | -8.47228 | -0.7299 |
| -6.61542 | -0.6176 | -7.09178 | -0.6999 | -7.08387 | -0.6509 | -8.49658 | -0.7294 |
| -6.62263 | -0.6171 | -7.15982 | -0.6994 | -7.085 | -0.6503 | -8.5193 | -0.7289 |
| -6.6333 | -0.6166 | -7.16722 | -0.6989 | -7.12521 | -0.6493 | -8.5616 | -0.7284 |
| -6.64731 | -0.6161 | -7.11936 | -0.6984 | -7.09429 | -0.6483 | -8.62376 | -0.7278 |
| -6.6594 | -0.6156 | -7.11273 | -0.6979 | -7.09677 | -0.6479 | -9.55639 | -0.7273 |
| -6.67716 | -0.6151 | -7.18341 | -0.6974 | -7.08034 | -0.6473 | -9.48419 | -0.7268 |
| -6.69353 | -0.6146 | -7.15633 | -0.6969 | -7.10515 | -0.6463 | -9.43291 | -0.7263 |
| -6.69957 | -0.6141 | -7.26543 | -0.6964 | -7.13217 | -0.6458 | -9.38811 | -0.7258 |
| -6.71696 | -0.6136 | -7.18039 | -0.6959 | -7.08791 | -0.6453 | -9.34847 | -0.7253 |
| -6.7364 | -0.6131 | -7.27281 | -0.6954 | -7.14569 | -0.6448 | -9.32273 | -0.7248 |
| -6.76163 | -0.6126 | -7.32249 | -0.6949 | -7.13235 | -0.6438 | -9.32218 | -0.7243 |
| -6.78134 | -0.6121 | -7.26421 | -0.6944 | -7.06837 | -0.6433 | -9.33423 | -0.7238 |
| -6.78339 | -0.6116 | -7.20871 | -0.6939 | -7.15869 | -0.6429 | -9.35522 | -0.7234 |
| -6.79631 | -0.6112 | -7.27822 | -0.6934 | -7.14532 | -0.6418 | -9.41556 | -0.7228 |
| -6.81554 | -0.6107 | -7.26706 | -0.6929 | -7.09944 | -0.6414 | -9.47578 | -0.7224 |
| -6.84935 | -0.6102 | -7.23217 | -0.6924 | -7.16099 | -0.6409 | -9.57301 | -0.7219 |
| -6.86033 | -0.6097 | -7.32889 | -0.6919 | -7.077 | -0.6399 | -9.65962 | -0.7214 |
| -6.88158 | -0.6092 | -7.51781 | -0.6914 | -7.05356 | -0.6393 | -9.82481 | -0.7209 |
| -6.88336 | -0.6087 | -7.37008 | -0.6909 | -7.16292 | -0.6389 | -10.13585 | -0.7204 |
| -6.8738 | -0.6082 | -7.35623 | -0.6904 | -7.03764 | -0.6383 | -10.5267 | -0.7198 |
| -6.87328 | -0.6077 | -7.27864 | -0.6899 | -7.04819 | -0.6378 | -9.90196 | -0.7194 |
| -6.87257 | -0.6072 | -7.52632 | -0.6895 | -7.02777 | -0.6374 | -9.61884 | -0.7189 |
| -6.86488 | -0.6067 | -7.48532 | -0.689 | -7.09396 | -0.6369 | -9.42962 | -0.7183 |
| -6.88642 | -0.6062 | -7.35553 | -0.6884 | -7.05522 | -0.6363 | -9.28766 | -0.7178 |
| -6.92091 | -0.6057 | -7.29054 | -0.6879 | -7.08807 | -0.6359 | -9.17841 | -0.7174 |
| -6.95267 | -0.6052 | -7.56948 | -0.687 | -7.12397 | -0.6353 | -9.08921 | -0.7169 |
| -6.9835 | -0.6047 | -7.56289 | -0.6855 | -7.15908 | -0.6349 | -9.00118 | -0.7164 |
| -7.01506 | -0.6042 | -7.5233 | -0.6845 | -7.04011 | -0.6343 | -8.93592 | -0.7159 |
| -7.03143 | -0.6037 | -7.40096 | -0.6839 | -7.1168 | -0.6338 | -8.87699 | -0.7154 |
| -7.05144 | -0.6032 | -7.4689 | -0.6834 | -7.13434 | -0.6333 | -8.83333 | -0.7149 |
| -7.09073 | -0.6027 | -7.53155 | -0.683 | -7.02565 | -0.6323 | -8.78376 | -0.7144 |
| -7.1247 | -0.6022 | -7.56185 | -0.6825 | -7.08824 | -0.6319 | -8.74772 | -0.7139 |
| -7.14539 | -0.6017 | -7.59904 | -0.6819 | -7.02692 | -0.6313 | -8.71377 | -0.7134 |
| -7.14745 | -0.6012 | -7.78641 | -0.6815 | -7.07621 | -0.6309 | -8.68311 | -0.713 |
| -7.18825 | -0.6007 | -7.96379 | -0.681 | -7.12415 | -0.6304 | -8.6465 | -0.7125 |
| -7.23402 | -0.6002 | -8.65892 | -0.6805 | -7.07321 | -0.6299 | -8.62211 | -0.712 |
| -7.27187 | -0.5997 | -8.34227 | -0.6801 | -7.01467 | -0.6294 | -8.5908 | -0.7115 |
| -7.26209 | -0.5992 | -10.13473 | -0.6795 | -7.01812 | -0.6289 | -8.5651 | -0.711 |
| -7.22115 | -0.5987 | -9.58651 | -0.679 | -7.07243 | -0.6284 | -8.07896 | -0.7089 |
| -7.21371 | -0.5982 | -8.55112 | -0.6785 | -7.04938 | -0.6279 | -8.19795 | -0.7084 |
| -7.26304 | -0.5977 | -8.06432 | -0.6781 | -7.03577 | -0.6274 | -8.32355 | -0.7079 |
| -7.43826 | -0.5972 | -8.23519 | -0.6776 | -7.02229 | -0.6269 | -8.39281 | -0.7074 |
| -8.37469 | -0.5967 | -8.20445 | -0.6771 | -7.08066 | -0.6264 | -8.43362 | -0.7069 |
| -8.21556 | -0.5962 | -7.92646 | -0.6767 | -7.0155 | -0.6259 | -8.4223 | -0.7064 |
| -8.10318 | -0.5957 | -7.85435 | -0.6762 | -7.10481 | -0.6254 | -8.3863 | -0.7059 |
| -8.07862 | -0.5952 | -7.61475 | -0.6754 | -7.08018 | -0.6244 | -8.35799 | -0.7054 |
| -8.11965 | -0.5947 | -8.71422 | -0.675 | -7.02749 | -0.6239 | -8.29412 | -0.7049 |
| -8.14358 | -0.5942 | -8.06381 | -0.6746 | -7.03982 | -0.6234 | -8.23762 | -0.7044 |
| -8.14953 | -0.5937 | -7.77852 | -0.6744 | -7.0265 | -0.6229 | -8.18911 | -0.7039 |
| -8.21999 | -0.5932 | -8.15349 | -0.6735 | -7.03061 | -0.6214 | -8.14639 | -0.7034 |
| -8.36837 | -0.5927 | -7.79762 | -0.6734 | -7.07321 | -0.6204 | -8.11578 | -0.7029 |
| -8.90066 | -0.5922 | -7.77852 | -0.6732 | -7.10161 | -0.6194 | -8.09367 | -0.7024 |
| -8.76359 | -0.5917 | -7.49095 | -0.6719 | -7.06822 | -0.6184 | -8.08756 | -0.7019 |
| -8.31101 | -0.5912 | -8.35688 | -0.6715 | -7.04775 | -0.6174 | -8.07294 | -0.7014 |
| -8.07417 | -0.5907 | -7.77985 | -0.6714 | -7.05476 | -0.6164 | -8.05159 | -0.7009 |
| -7.90684 | -0.5903 | -7.77852 | -0.671 | -7.00477 | -0.6144 | -8.02363 | -0.7004 |
| -7.78155 | -0.5898 | -8.05923 | -0.67 | -7.05839 | -0.6134 | -8.01489 | -0.6999 |
| -7.69268 | -0.5893 | -7.79116 | -0.6699 | -7.01454 | -0.6123 | -8.00729 | -0.6994 |
| -7.61542 | -0.5888 | -7.77852 | -0.6697 | -7.07337 | -0.6114 | -8.01125 | -0.6989 |
| -7.56012 | -0.5883 | -7.77852 | -0.6685 | -7.07353 | -0.6104 | -8.00359 | -0.6984 |
| -7.49997 | -0.5879 | -7.77852 | -0.6682 | -7.00881 | -0.6094 | -8.00774 | -0.6979 |
| -7.44642 | -0.5874 | -7.61905 | -0.667 | -7.05296 | -0.6083 | -8.00889 | -0.6974 |
| -7.40797 | -0.5869 | -7.54103 | -0.6666 | -6.99811 | -0.6074 | -8.00987 | -0.697 |
| -7.37448 | -0.5864 | -7.73457 | -0.666 | -6.97886 | -0.6069 | -7.99935 | -0.6964 |
| -7.35384 | -0.5859 | -7.69444 | -0.6655 | -6.99904 | -0.6064 | -7.98857 | -0.6959 |
| -7.33771 | -0.5855 | -7.48755 | -0.665 | -7.02089 | -0.6059 | -7.99155 | -0.6954 |
| -7.31907 | -0.585 | -7.58994 | -0.6645 | -7.02062 | -0.6054 | -7.98017 | -0.695 |
| -7.29602 | -0.5845 | -7.31733 | -0.6641 | -6.99798 | -0.6049 | -7.97686 | -0.6944 |
| -7.27073 | -0.584 | -7.46644 | -0.6635 | -7.00517 | -0.6039 | -7.96625 | -0.6939 |
| -7.40333 | -0.5827 | -7.48606 | -0.6631 | -6.99286 | -0.6033 | -7.95788 | -0.6934 |
| -8.03031 | -0.5822 | -7.54419 | -0.6626 | -7.00436 | -0.6019 | -7.94849 | -0.6929 |
| -7.67224 | -0.5818 | -7.45882 | -0.6621 | -7.02271 | -0.6014 | -7.93855 | -0.6924 |
| -7.46751 | -0.5814 | -7.43655 | -0.6616 | -6.97283 | -0.5999 | -7.92369 | -0.6919 |
| -7.33358 | -0.581 | -7.48748 | -0.661 | -7.01895 | -0.5994 | -7.91323 | -0.6914 |
| -7.24409 | -0.5805 | -7.52374 | -0.6606 | -7.06899 | -0.5989 | -7.91003 | -0.6909 |
| -7.15002 | -0.5793 | -7.32786 | -0.6601 | -7.02495 | -0.5984 | -7.9044 | -0.6904 |
| -7.14892 | -0.5788 | -7.32412 | -0.6596 | -7.00063 | -0.5974 | -7.89713 | -0.6899 |
| -6.99149 | -0.5783 | -7.37602 | -0.6591 | -7.0388 | -0.5969 | -7.89678 | -0.6894 |
| -6.95477 | -0.5778 | -7.3756 | -0.6586 | -6.99142 | -0.5963 | -7.89336 | -0.6889 |
| -6.9321 | -0.5773 | -7.3305 | -0.6581 | -7.05146 | -0.5959 | -7.88326 | -0.6884 |
| -6.90579 | -0.5768 | -7.30056 | -0.6576 | -7.00169 | -0.5954 | -7.88526 | -0.6879 |
| -6.89362 | -0.5763 | -7.43121 | -0.6571 | -7.06282 | -0.5949 | -7.88094 | -0.6874 |
| -6.88923 | -0.5758 | -7.30862 | -0.6566 | -6.97621 | -0.5944 | -7.87372 | -0.6869 |
| -6.87954 | -0.5753 | -7.28455 | -0.6561 | -7.05386 | -0.5939 | -7.8708 | -0.6864 |
| -6.88715 | -0.5748 | -7.29644 | -0.6556 | -7.04745 | -0.5924 | -7.86374 | -0.6859 |
| -6.89179 | -0.5743 | -7.21663 | -0.6551 | -7.03132 | -0.5919 | -7.86025 | -0.6854 |
| -6.88151 | -0.5738 | -7.2371 | -0.6546 | -6.94835 | -0.5914 | -7.85586 | -0.6849 |
| -6.8365 | -0.5733 | -7.31628 | -0.6541 | -6.95262 | -0.5909 | -7.85244 | -0.6844 |
| -6.82529 | -0.5728 | -7.29955 | -0.6536 | -7.03104 | -0.5904 | -7.84873 | -0.6839 |
| -6.822 | -0.5723 | -7.15855 | -0.6531 | -6.98407 | -0.5899 | -7.83991 | -0.6834 |
| -6.81458 | -0.5718 | -7.24246 | -0.6526 | -7.008 | -0.5894 | -7.82598 | -0.6829 |
| -6.78762 | -0.5713 | -7.1611 | -0.6521 | -6.98625 | -0.5889 | -7.81163 | -0.6825 |
| -6.7716 | -0.5708 | -7.28158 | -0.6516 | -6.95849 | -0.5883 | -7.80826 | -0.6819 |
| -6.77166 | -0.5703 | -7.18815 | -0.6511 | -7.0041 | -0.5874 | -7.80325 | -0.6814 |
| -6.76439 | -0.5698 | -7.11159 | -0.6506 | -6.95644 | -0.5869 | -7.80464 | -0.681 |
| -6.75909 | -0.5693 | -7.15161 | -0.6501 | -6.98369 | -0.5864 | -7.80214 | -0.6805 |
| -6.75923 | -0.5688 | -7.15633 | -0.6496 | -6.98522 | -0.5854 | -7.80242 | -0.6799 |
| -6.74158 | -0.5683 | -7.1824 | -0.6491 | -6.97722 | -0.5843 | -7.80353 | -0.6794 |
| -6.72173 | -0.5678 | -7.22028 | -0.6486 | -7.01509 | -0.5833 | -7.79857 | -0.679 |
| -6.70869 | -0.5673 | -7.15036 | -0.6481 | -6.99679 | -0.5824 | -7.79097 | -0.6784 |
| -6.71113 | -0.5668 | -7.19432 | -0.6476 | -6.94694 | -0.5814 | -7.77955 | -0.6779 |
| -6.7 | -0.5663 | -7.12052 | -0.6472 | -6.94824 | -0.5803 | -7.76817 | -0.6774 |
| -6.68213 | -0.5658 | -7.06921 | -0.6467 | -7.00329 | -0.5794 | -7.7636 | -0.6769 |
| -6.66297 | -0.5653 | -7.0547 | -0.6462 | -6.99207 | -0.5774 | -7.75708 | -0.6765 |
| -6.64808 | -0.5648 | -7.19848 | -0.6456 | -6.91514 | -0.5764 | -7.75385 | -0.6759 |
| -6.64119 | -0.5643 | -7.13654 | -0.6451 | -7.0001 | -0.5754 | -7.75882 | -0.6755 |
| -6.64654 | -0.5638 | -7.11936 | -0.6446 | -6.91036 | -0.5749 | -7.76512 | -0.675 |
| -6.63629 | -0.5633 | -7.07916 | -0.6442 | -6.95285 | -0.5739 | -7.7636 | -0.6745 |
| -6.64006 | -0.5628 | -7.05345 | -0.6437 | -6.98574 | -0.5734 | -7.76158 | -0.674 |
| -6.64692 | -0.5623 | -7.11502 | -0.6431 | -6.9316 | -0.5729 | -7.75139 | -0.6734 |
| -6.65234 | -0.5618 | -7.0869 | -0.6426 | -6.95119 | -0.5724 | -7.74505 | -0.673 |
| -6.6539 | -0.5613 | -7.03873 | -0.6422 | -6.92052 | -0.5719 | -7.74554 | -0.6725 |
| -6.64082 | -0.5608 | -7.10451 | -0.6416 | -6.93376 | -0.5714 | -7.73952 | -0.6719 |
| -6.6333 | -0.5603 | -7.01961 | -0.6412 | -6.97684 | -0.5709 | -7.73976 | -0.6714 |
| -6.62482 | -0.5598 | -7.0888 | -0.6407 | -6.92362 | -0.5704 | -7.7317 | -0.671 |
| -6.62118 | -0.5593 | -7.01093 | -0.6402 | -6.95644 | -0.5699 | -7.7275 | -0.6705 |
| -6.61364 | -0.5588 | -7.06586 | -0.6397 | -6.90928 | -0.5694 | -7.7261 | -0.6699 |
| -6.60553 | -0.5584 | -7.06381 | -0.6392 | -6.95668 | -0.5689 | -7.72587 | -0.6695 |
| -6.59551 | -0.5578 | -7.02683 | -0.6387 | -6.93114 | -0.5684 | -7.72819 | -0.669 |
| -6.57943 | -0.5574 | -7.07546 | -0.6382 | -6.94835 | -0.5664 | -7.72379 | -0.6685 |
| -6.56391 | -0.5569 | -7.00754 | -0.6377 | -6.97608 | -0.5659 | -7.72149 | -0.668 |
| -6.55325 | -0.5564 | -7.03825 | -0.6372 | -6.93593 | -0.5654 | -7.71716 | -0.6675 |
| -6.54863 | -0.5559 | -7.04358 | -0.6367 | -6.95214 | -0.5644 | -7.70485 | -0.667 |
| -6.54224 | -0.5554 | -6.99624 | -0.6362 | -6.92107 | -0.5624 | -7.70243 | -0.6665 |
| -6.53327 | -0.5549 | -6.99865 | -0.6357 | -6.94518 | -0.5619 | -7.70068 | -0.666 |
| -6.52304 | -0.5544 | -6.96972 | -0.6352 | -6.93182 | -0.5614 | -7.69893 | -0.6654 |
| -6.52507 | -0.5539 | -7.01616 | -0.6347 | -6.96505 | -0.5594 | -7.70221 | -0.665 |
| -6.51844 | -0.5534 | -6.9958 | -0.6342 | -6.97886 | -0.5589 | -7.69503 | -0.6645 |
| -6.51673 | -0.5529 | -6.99449 | -0.6337 | -6.97471 | -0.5584 | -7.69417 | -0.6639 |
| -6.50883 | -0.5524 | -7.00844 | -0.6332 | -6.93501 | -0.5579 | -7.68839 | -0.6634 |
| -6.49942 | -0.5519 | -7.02007 | -0.6327 | -6.94262 | -0.5574 | -7.67172 | -0.663 |
| -6.49317 | -0.5514 | -6.98629 | -0.6322 | -6.97634 | -0.5569 | -7.66261 | -0.6625 |
| -6.48755 | -0.5509 | -6.96237 | -0.6317 | -6.93742 | -0.5563 | -7.66042 | -0.662 |
| -6.47263 | -0.5504 | -6.96848 | -0.6312 | -6.88734 | -0.5559 | -7.65922 | -0.6615 |
| -6.46955 | -0.5499 | -6.97116 | -0.6307 | -6.91285 | -0.5554 | -7.65764 | -0.661 |
| -6.47057 | -0.5494 | -6.99016 | -0.6302 | -6.91952 | -0.5544 | -7.65902 | -0.6605 |
| -6.46145 | -0.5492 | -6.98416 | -0.6297 | -6.92041 | -0.5539 | -7.66462 | -0.66 |
| -6.44958 | -0.5487 | -6.95356 | -0.6292 | -6.91415 | -0.5534 | -7.66704 | -0.6595 |
| -6.44666 | -0.5482 | -6.88525 | -0.6287 | -6.90128 | -0.5514 | -7.66261 | -0.659 |
| -6.44885 | -0.5477 | -7.01777 | -0.6282 | -6.87772 | -0.5509 | -7.65507 | -0.6585 |
| -6.45154 | -0.5472 | -6.92293 | -0.6277 | -6.93013 | -0.5504 | -7.65115 | -0.658 |
| -6.44934 | -0.5467 | -6.94201 | -0.6272 | -6.85872 | -0.5499 | -7.65213 | -0.6575 |
| -6.43874 | -0.5462 | -6.94667 | -0.6267 | -6.87712 | -0.5489 | -7.65272 | -0.657 |
| -6.43236 | -0.5457 | -6.95935 | -0.6262 | -6.87185 | -0.5484 | -7.65566 | -0.6565 |
| -6.43142 | -0.5452 | -6.88559 | -0.6257 | -6.90276 | -0.5474 | -7.6533 | -0.656 |
| -6.42955 | -0.5447 | -6.98629 | -0.6252 | -6.85149 | -0.5459 | -7.65193 | -0.6555 |
| -6.41738 | -0.5442 | -6.94941 | -0.6247 | -6.84485 | -0.5449 | -7.65135 | -0.655 |
| -6.40597 | -0.5437 | -6.96725 | -0.6242 | -6.85423 | -0.5434 | -7.64708 | -0.6545 |
| -6.40509 | -0.5432 | -6.90804 | -0.6238 | -6.84531 | -0.5429 | -7.64094 | -0.654 |
| -6.4029 | -0.5427 | -6.86135 | -0.6233 | -6.9171 | -0.5424 | -7.6347 | -0.6535 |
| -6.39984 | -0.5422 | -6.92702 | -0.6225 | -6.84999 | -0.5419 | -7.6267 | -0.653 |
| -6.39551 | -0.5417 | -6.85404 | -0.6223 | -6.91776 | -0.5404 | -7.61758 | -0.6525 |
| -6.39594 | -0.5412 | -7.00957 | -0.6215 | -6.84961 | -0.5399 | -7.61327 | -0.652 |
| -6.39165 | -0.5407 | -6.89019 | -0.6212 | -6.89991 | -0.5394 | -7.61452 | -0.6515 |
| -6.38256 | -0.5402 | -6.98288 | -0.6207 | -6.87572 | -0.5389 | -7.61255 | -0.651 |
| -6.37572 | -0.5397 | -6.91379 | -0.6202 | -6.91656 | -0.5384 | -7.61291 | -0.6505 |
| -6.36797 | -0.5392 | -6.96972 | -0.6197 | -6.87453 | -0.5379 | -7.61042 | -0.65 |
| -6.36214 | -0.5387 | -6.95894 | -0.6192 | -6.85537 | -0.5374 | -7.61237 | -0.6495 |
| -6.35857 | -0.5382 | -6.90911 | -0.6187 | -6.85291 | -0.5369 | -7.61434 | -0.649 |
| -6.3515 | -0.5377 | -6.89294 | -0.6182 | -6.88991 | -0.5364 | -7.61434 | -0.6485 |
| -6.34149 | -0.5372 | -6.93114 | -0.6177 | -6.89571 | -0.5359 | -7.61362 | -0.648 |
| -6.33564 | -0.5367 | -6.90042 | -0.6172 | -6.92218 | -0.5354 | -7.61345 | -0.6475 |
| -6.33526 | -0.5362 | -6.91834 | -0.6167 | -6.92008 | -0.5349 | -7.61542 | -0.647 |
| -6.3347 | -0.5358 | -6.93284 | -0.6162 | -6.87622 | -0.5344 | -7.61614 | -0.6465 |
| -6.3332 | -0.5353 | -6.88154 | -0.6158 | -6.91776 | -0.5338 | -7.6156 | -0.646 |
| -6.33376 | -0.5347 | -6.86055 | -0.6147 | -6.88949 | -0.5334 | -7.61614 | -0.6455 |
| -6.3319 | -0.5343 | -6.88661 | -0.614 | -6.91481 | -0.5329 | -7.62011 | -0.645 |
| -6.32709 | -0.5338 | -6.84996 | -0.6135 | -6.89906 | -0.5323 | -7.61452 | -0.6445 |
| -6.32361 | -0.5333 | -6.87819 | -0.613 | -6.91514 | -0.5319 | -7.6165 | -0.644 |
| -6.31979 | -0.5328 | -6.81659 | -0.6123 | -6.90319 | -0.5314 | -7.61524 | -0.6435 |
| -6.31368 | -0.5322 | -6.81198 | -0.6113 | -6.89125 | -0.5304 | -7.60971 | -0.643 |
| -6.30906 | -0.5318 | -6.85895 | -0.6105 | -6.85929 | -0.5294 | -7.609 | -0.6425 |
| -6.30555 | -0.5313 | -6.8752 | -0.61 | -6.89561 | -0.5289 | -7.60635 | -0.642 |
| -6.30276 | -0.5308 | -6.82743 | -0.6095 | -6.85585 | -0.5283 | -7.60477 | -0.6415 |
| -6.29998 | -0.5303 | -6.85768 | -0.609 | -6.88387 | -0.5274 | -7.59972 | -0.641 |
| -6.29363 | -0.5298 | -6.80278 | -0.6085 | -6.83977 | -0.5264 | -7.59336 | -0.6405 |
| -6.28905 | -0.5293 | -6.83175 | -0.608 | -6.85958 | -0.5254 | -7.5886 | -0.64 |
| -6.28586 | -0.5288 | -6.8313 | -0.6075 | -6.88144 | -0.5244 | -7.58541 | -0.6395 |
| -6.27856 | -0.5283 | -6.84344 | -0.607 | -6.84942 | -0.5234 | -7.57991 | -0.639 |
| -6.27187 | -0.5278 | -6.79035 | -0.6065 | -6.88408 | -0.5229 | -7.57941 | -0.6385 |
| -6.24791 | -0.5271 | -6.78736 | -0.606 | -6.88673 | -0.5219 | -7.57892 | -0.638 |
| -6.29602 | -0.5265 | -6.76896 | -0.6056 | -6.87254 | -0.5214 | -7.57727 | -0.6375 |
| -6.28286 | -0.526 | -6.78493 | -0.605 | -6.83195 | -0.5204 | -7.57106 | -0.637 |
| -6.28486 | -0.5255 | -6.84175 | -0.6045 | -6.86587 | -0.5199 | -7.5709 | -0.6364 |
| -6.28704 | -0.525 | -6.81313 | -0.604 | -6.85291 | -0.5194 | -7.62615 | -0.634 |
| -6.27988 | -0.5245 | -6.77892 | -0.6035 | -6.86083 | -0.5189 | -7.57514 | -0.6335 |
| -6.27659 | -0.524 | -6.82256 | -0.603 | -6.85929 | -0.5184 | -7.54342 | -0.633 |
| -6.27009 | -0.5235 | -6.79555 | -0.6025 | -6.81952 | -0.5179 | -7.60477 | -0.63 |
| -6.27922 | -0.5231 | -6.8322 | -0.602 | -6.88775 | -0.5174 | -7.55342 | -0.6295 |
| -6.27479 | -0.5225 | -6.77614 | -0.6015 | -6.83412 | -0.5169 | -7.59097 | -0.6265 |
| -6.26928 | -0.5221 | -6.82388 | -0.601 | -6.86949 | -0.5164 | -7.53813 | -0.626 |
| -6.26336 | -0.5216 | -6.81616 | -0.6005 | -6.83739 | -0.5154 | -7.59353 | -0.623 |
| -6.26864 | -0.521 | -6.80082 | -0.6 | -6.8233 | -0.5149 | -7.54433 | -0.6225 |
| -6.26703 | -0.5206 | -6.82051 | -0.5995 | -6.83904 | -0.5144 | -7.58457 | -0.6195 |
| -6.26193 | -0.52 | -6.79998 | -0.599 | -6.8256 | -0.5139 | -7.53573 | -0.619 |
| -6.26527 | -0.5195 | -6.78939 | -0.5985 | -6.82109 | -0.5134 | -7.55844 | -0.616 |
| -6.26703 | -0.5191 | -6.7856 | -0.598 | -6.80615 | -0.5124 | -7.55639 | -0.613 |
| -6.27041 | -0.5186 | -6.7856 | -0.5976 | -6.79014 | -0.5119 | -7.55094 | -0.61 |
| -6.26162 | -0.518 | -6.77746 | -0.597 | -6.80083 | -0.5104 | -7.53423 | -0.607 |
| -6.26591 | -0.5175 | -6.76252 | -0.5966 | -6.80496 | -0.5099 | -7.51344 | -0.604 |
| -6.27268 | -0.517 | -6.75467 | -0.5961 | -6.7955 | -0.5089 | -7.50948 | -0.601 |
| -6.26912 | -0.5166 | -6.75681 | -0.5955 | -6.82427 | -0.5083 | -7.53963 | -0.5994 |
| -6.25736 | -0.516 | -6.82447 | -0.595 | -6.83267 | -0.5074 | -7.49237 | -0.5989 |
| -6.25658 | -0.5155 | -6.7776 | -0.5946 | -6.80209 | -0.5069 | -7.46574 | -0.5984 |
| -6.25145 | -0.5151 | -6.73939 | -0.5935 | -6.80742 | -0.5064 | -7.47774 | -0.5979 |
| -6.24791 | -0.5145 | -6.73758 | -0.593 | -6.7908 | -0.5059 | -7.47891 | -0.5974 |
| -6.2499 | -0.514 | -6.75757 | -0.5925 | -6.77124 | -0.5039 | -7.46561 | -0.5969 |
| -6.24394 | -0.5136 | -6.74635 | -0.592 | -6.78965 | -0.5029 | -7.46194 | -0.5964 |
| -6.24363 | -0.513 | -6.7629 | -0.5915 | -6.80361 | -0.5019 | -7.46194 | -0.5959 |
| -6.23521 | -0.5126 | -6.76676 | -0.591 | -6.82613 | -0.5014 | -7.46345 | -0.5954 |
| -6.22158 | -0.512 | -6.79116 | -0.5905 | -6.76695 | -0.5009 | -7.47215 | -0.5949 |
| -6.21913 | -0.5115 | -6.7523 | -0.59 | -6.76209 | -0.4999 | -7.46131 | -0.5944 |
| -6.221 | -0.511 | -6.76252 | -0.5896 | -6.80058 | -0.4994 | -7.44511 | -0.5939 |
| -6.21813 | -0.5105 | -6.74512 | -0.589 | -6.75321 | -0.4989 | -7.44475 | -0.5934 |
| -6.21089 | -0.51 | -6.74097 | -0.5885 | -6.79799 | -0.4984 | -7.44681 | -0.5929 |
| -6.20808 | -0.5095 | -6.75467 | -0.588 | -6.77124 | -0.4979 | -7.45642 | -0.5924 |
| -6.20864 | -0.509 | -6.73649 | -0.5875 | -6.75577 | -0.4964 | -7.47513 | -0.5919 |
| -6.20418 | -0.5085 | -6.74402 | -0.587 | -6.73981 | -0.4959 | -7.45493 | -0.5914 |
| -6.2039 | -0.5081 | -6.75706 | -0.5865 | -6.75607 | -0.4949 | -7.44803 | -0.5909 |
| -6.20682 | -0.5075 | -6.73206 | -0.586 | -6.7445 | -0.4938 | -7.45134 | -0.5904 |
| -6.21942 | -0.5071 | -6.69762 | -0.5856 | -6.78043 | -0.4934 | -7.44621 | -0.5899 |
| -6.21215 | -0.5065 | -6.67826 | -0.585 | -6.75767 | -0.4929 | -7.44523 | -0.5894 |
| -6.20557 | -0.5061 | -6.71091 | -0.5845 | -6.78163 | -0.4924 | -7.43861 | -0.5889 |
| -6.19471 | -0.5056 | -6.70584 | -0.584 | -6.72866 | -0.4919 | -7.43338 | -0.5884 |
| -6.19567 | -0.505 | -6.71399 | -0.5835 | -6.75351 | -0.4914 | -7.43563 | -0.5879 |
| -6.20059 | -0.5046 | -6.71376 | -0.583 | -6.74783 | -0.4909 | -7.43909 | -0.5874 |
| -6.1988 | -0.5041 | -6.71904 | -0.5825 | -6.79211 | -0.4904 | -7.44999 | -0.5869 |
| -6.19363 | -0.5035 | -6.70888 | -0.582 | -6.75036 | -0.4899 | -7.44233 | -0.5864 |
| -6.18785 | -0.5031 | -6.70038 | -0.5816 | -6.80075 | -0.4894 | -7.44877 | -0.5859 |
| -6.19485 | -0.5025 | -6.71228 | -0.581 | -6.75246 | -0.4889 | -7.43933 | -0.5854 |
| -6.18772 | -0.502 | -6.66094 | -0.5806 | -6.74768 | -0.4883 | -7.43114 | -0.5849 |
| -6.19039 | -0.5015 | -6.68891 | -0.58 | -6.77085 | -0.4879 | -7.42623 | -0.5844 |
| -6.17952 | -0.501 | -6.70753 | -0.5795 | -6.78219 | -0.4874 | -7.44028 | -0.5839 |
| -6.17873 | -0.5005 | -6.70618 | -0.579 | -6.73244 | -0.4869 | -7.43933 | -0.5834 |
| -6.18426 | -0.5001 | -6.69216 | -0.5785 | -6.80058 | -0.4864 | -7.42997 | -0.5829 |
| -6.18083 | -0.4995 | -6.68773 | -0.578 | -6.74186 | -0.4859 | -7.43196 | -0.5824 |
| -6.1786 | -0.4991 | -6.69729 | -0.5775 | -6.78712 | -0.4854 | -7.42973 | -0.5819 |
| -6.16878 | -0.4986 | -6.6995 | -0.577 | -6.76071 | -0.4849 | -7.42173 | -0.5814 |
| -6.16597 | -0.4981 | -6.67334 | -0.5765 | -6.78219 | -0.4843 | -7.43373 | -0.5809 |
| -6.16281 | -0.4976 | -6.68891 | -0.576 | -6.73136 | -0.4839 | -7.43433 | -0.5804 |
| -6.15075 | -0.497 | -6.69883 | -0.5755 | -6.79434 | -0.4834 | -7.42507 | -0.5799 |
| -6.15457 | -0.4966 | -6.68122 | -0.575 | -6.71132 | -0.4829 | -7.42612 | -0.5794 |
| -6.16597 | -0.4961 | -6.69335 | -0.5745 | -6.75782 | -0.4824 | -7.42415 | -0.5789 |
| -6.16395 | -0.4955 | -6.6476 | -0.574 | -6.73625 | -0.4818 | -7.42035 | -0.5784 |
| -6.17263 | -0.4951 | -6.6962 | -0.5735 | -6.78227 | -0.4814 | -7.41116 | -0.5779 |
| -6.17173 | -0.4945 | -6.65451 | -0.573 | -6.71392 | -0.4809 | -7.40759 | -0.5774 |
| -6.16776 | -0.494 | -6.67627 | -0.5726 | -6.77907 | -0.4803 | -7.40747 | -0.5769 |
| -6.16382 | -0.4935 | -6.62506 | -0.5721 | -6.73669 | -0.4799 | -7.40415 | -0.5764 |
| -6.15755 | -0.493 | -6.66551 | -0.5715 | -6.77557 | -0.4794 | -7.40195 | -0.5759 |
| -6.1568 | -0.4926 | -6.67345 | -0.5711 | -6.71757 | -0.4789 | -7.40647 | -0.5754 |
| -6.15967 | -0.492 | -6.67805 | -0.5706 | -6.76626 | -0.4784 | -7.40859 | -0.5749 |
| -6.15618 | -0.4915 | -6.6771 | -0.57 | -6.73806 | -0.4779 | -7.42127 | -0.5744 |
| -6.15606 | -0.4911 | -6.63761 | -0.5695 | -6.76991 | -0.4774 | -7.41727 | -0.5739 |
| -6.14953 | -0.4906 | -6.66817 | -0.569 | -6.71931 | -0.4769 | -7.40993 | -0.5734 |
| -6.1542 | -0.4901 | -6.67438 | -0.5686 | -6.76633 | -0.4764 | -7.41749 | -0.5729 |
| -6.1568 | -0.4896 | -6.65972 | -0.5681 | -6.71289 | -0.4759 | -7.40481 | -0.5724 |
| -6.15445 | -0.489 | -6.66941 | -0.5675 | -6.75351 | -0.4754 | -7.40261 | -0.5719 |
| -6.15531 | -0.4886 | -6.65461 | -0.567 | -6.71337 | -0.4749 | -7.3979 | -0.5714 |
| -6.15457 | -0.488 | -6.65751 | -0.5665 | -6.75268 | -0.4744 | -7.39932 | -0.5709 |
| -6.15519 | -0.4875 | -6.66094 | -0.566 | -6.71536 | -0.4739 | -7.38875 | -0.5704 |
| -6.15407 | -0.4871 | -6.64059 | -0.5656 | -6.76079 | -0.4734 | -7.38187 | -0.5699 |
| -6.14928 | -0.4865 | -6.65352 | -0.565 | -6.71792 | -0.4729 | -7.38124 | -0.5694 |
| -6.1443 | -0.486 | -6.64515 | -0.5646 | -6.73001 | -0.4719 | -7.38482 | -0.5689 |
| -6.13616 | -0.4855 | -6.63656 | -0.5641 | -6.76796 | -0.4714 | -7.38567 | -0.5684 |
| -6.12946 | -0.485 | -6.66185 | -0.5635 | -6.72308 | -0.4709 | -7.38514 | -0.5679 |
| -6.11965 | -0.4845 | -6.65983 | -0.563 | -6.71931 | -0.4704 | -7.39195 | -0.5674 |
| -6.11987 | -0.484 | -6.61896 | -0.5625 | -6.7038 | -0.4699 | -7.38939 | -0.5669 |
| -6.11308 | -0.4835 | -6.63465 | -0.562 | -6.7293 | -0.4694 | -7.38896 | -0.5664 |
| -6.11195 | -0.4831 | -6.63494 | -0.5615 | -6.70401 | -0.4689 | -7.37915 | -0.5659 |
| -6.10351 | -0.4825 | -6.62403 | -0.561 | -6.73712 | -0.4684 | -7.38907 | -0.5654 |
| -6.1045 | -0.482 | -6.6196 | -0.5606 | -6.72294 | -0.4679 | -7.38303 | -0.5649 |
| -6.1124 | -0.4815 | -6.61951 | -0.5601 | -6.73101 | -0.4674 | -7.38885 | -0.5644 |
| -6.11942 | -0.481 | -6.63058 | -0.5596 | -6.72986 | -0.4669 | -7.38641 | -0.5639 |
| -6.12366 | -0.4806 | -6.64088 | -0.5591 | -6.71591 | -0.4664 | -7.38992 | -0.5634 |
| -6.11601 | -0.48 | -6.61969 | -0.5586 | -6.68832 | -0.4659 | -7.3844 | -0.5629 |
| -6.11556 | -0.4795 | -6.61303 | -0.5581 | -6.73129 | -0.4654 | -7.36692 | -0.5624 |
| -6.11409 | -0.4791 | -6.62748 | -0.5576 | -6.73093 | -0.4644 | -7.3645 | -0.5619 |
| -6.11873 | -0.4785 | -6.63115 | -0.5571 | -6.72533 | -0.4639 | -7.36824 | -0.5614 |
| -6.11364 | -0.478 | -6.62311 | -0.5566 | -6.72231 | -0.4634 | -7.36936 | -0.5609 |
| -6.1159 | -0.4775 | -6.60603 | -0.5561 | -6.69563 | -0.4629 | -7.37325 | -0.5604 |
| -6.11251 | -0.477 | -6.58839 | -0.5556 | -6.69372 | -0.4624 | -7.36794 | -0.5599 |
| -6.11005 | -0.4765 | -6.6071 | -0.5551 | -6.70093 | -0.4619 | -7.37408 | -0.5594 |
| -6.10916 | -0.476 | -6.61658 | -0.5546 | -6.70026 | -0.4609 | -7.36875 | -0.5589 |
| -6.11353 | -0.4755 | -6.61439 | -0.5541 | -6.72951 | -0.4604 | -7.36977 | -0.5584 |
| -6.10871 | -0.475 | -6.6054 | -0.5536 | -6.70562 | -0.4599 | -7.36885 | -0.5579 |
| -6.11027 | -0.4745 | -6.61594 | -0.5531 | -6.71564 | -0.4594 | -7.36279 | -0.5574 |
| -6.10816 | -0.474 | -6.61348 | -0.5526 | -6.69399 | -0.4589 | -7.36299 | -0.5569 |
| -6.10472 | -0.4735 | -6.59054 | -0.5521 | -6.70731 | -0.4584 | -7.35601 | -0.5564 |
| -6.10539 | -0.473 | -6.54488 | -0.5516 | -6.6723 | -0.4579 | -7.3573 | -0.5559 |
| -6.10373 | -0.4726 | -6.61231 | -0.5511 | -6.72077 | -0.4574 | -7.35661 | -0.5554 |
| -6.09979 | -0.472 | -6.6434 | -0.5506 | -6.68387 | -0.4569 | -7.34944 | -0.5549 |
| -6.09373 | -0.4715 | -6.59434 | -0.5501 | -6.71179 | -0.4564 | -7.35051 | -0.5544 |
| -6.09394 | -0.471 | -6.58228 | -0.5496 | -6.67688 | -0.4559 | -7.34479 | -0.5539 |
| -6.08934 | -0.4705 | -6.5795 | -0.5491 | -6.67012 | -0.4549 | -7.3572 | -0.5534 |
| -6.09254 | -0.47 | -6.58524 | -0.5486 | -6.70575 | -0.4544 | -7.35071 | -0.5529 |
| -6.08764 | -0.4695 | -6.58728 | -0.5481 | -6.6687 | -0.4539 | -7.33763 | -0.5524 |
| -6.08426 | -0.469 | -6.58925 | -0.5476 | -6.71674 | -0.4534 | -7.34373 | -0.5519 |
| -6.08373 | -0.4685 | -6.56169 | -0.5471 | -6.6571 | -0.4529 | -7.3473 | -0.5514 |
| -6.08426 | -0.468 | -6.58515 | -0.5466 | -6.67928 | -0.4524 | -7.34528 | -0.5509 |
| -6.09019 | -0.4675 | -6.59668 | -0.5461 | -6.68638 | -0.4519 | -7.34905 | -0.5504 |
| -6.08648 | -0.4671 | -6.58371 | -0.5456 | -6.70013 | -0.4514 | -7.35394 | -0.5499 |
| -6.08987 | -0.4666 | -6.56833 | -0.5451 | -6.65111 | -0.4509 | -7.34682 | -0.5494 |
| -6.08923 | -0.4661 | -6.56565 | -0.5446 | -6.69425 | -0.4504 | -7.34711 | -0.5489 |
| -6.09158 | -0.4655 | -6.57783 | -0.5441 | -6.66783 | -0.4499 | -7.34653 | -0.5484 |
| -6.08616 | -0.465 | -6.6651 | -0.5435 | -6.67211 | -0.4494 | -7.34201 | -0.5479 |
| -6.08669 | -0.4646 | -6.58951 | -0.5431 | -6.65403 | -0.4489 | -7.34383 | -0.5474 |
| -6.08977 | -0.464 | -6.54924 | -0.5426 | -6.68496 | -0.4484 | -7.33245 | -0.5469 |
| -6.07417 | -0.4635 | -6.55482 | -0.5421 | -6.66463 | -0.4479 | -7.3445 | -0.5464 |
| -6.0783 | -0.463 | -6.57104 | -0.5416 | -6.67941 | -0.4474 | -7.33829 | -0.5459 |
| -6.07634 | -0.4625 | -6.55641 | -0.5411 | -6.6695 | -0.4469 | -7.33282 | -0.5454 |
| -6.0783 | -0.462 | -6.5633 | -0.5406 | -6.67174 | -0.4464 | -7.33151 | -0.5449 |
| -6.07748 | -0.4615 | -6.56524 | -0.5401 | -6.63495 | -0.4459 | -7.33189 | -0.5444 |
| -6.07572 | -0.461 | -6.54187 | -0.5396 | -6.65338 | -0.4454 | -7.32965 | -0.5439 |
| -6.07603 | -0.4605 | -6.54932 | -0.5391 | -6.6491 | -0.4449 | -7.33105 | -0.5434 |
| -6.07417 | -0.46 | -6.55277 | -0.5386 | -6.67493 | -0.4444 | -7.32355 | -0.5429 |
| -6.07531 | -0.4595 | -6.54729 | -0.5381 | -6.63576 | -0.4439 | -7.31682 | -0.5424 |
| -6.07049 | -0.459 | -6.55992 | -0.5376 | -6.63051 | -0.4434 | -7.32687 | -0.5419 |
| -6.0712 | -0.4585 | -6.54979 | -0.5371 | -6.63102 | -0.4429 | -7.32245 | -0.5414 |
| -6.06583 | -0.458 | -6.54674 | -0.5366 | -6.64451 | -0.4424 | -7.31926 | -0.5409 |
| -6.06321 | -0.4575 | -6.5299 | -0.5361 | -6.62527 | -0.4419 | -7.31206 | -0.5404 |
| -6.06271 | -0.457 | -6.55896 | -0.5356 | -6.6317 | -0.4409 | -7.32108 | -0.5399 |
| -6.05833 | -0.4566 | -6.54667 | -0.5351 | -6.62966 | -0.4399 | -7.32172 | -0.5394 |
| -6.05853 | -0.456 | -6.54729 | -0.5346 | -6.66469 | -0.4379 | -7.32145 | -0.5389 |
| -6.05154 | -0.4555 | -6.52278 | -0.5341 | -6.66109 | -0.4374 | -7.3152 | -0.5384 |
| -6.05252 | -0.4551 | -6.53874 | -0.5336 | -6.6413 | -0.4369 | -7.31493 | -0.5379 |
| -6.05242 | -0.4545 | -6.53942 | -0.5331 | -6.65565 | -0.4364 | -7.31493 | -0.5374 |
| -6.05223 | -0.454 | -6.5311 | -0.5326 | -6.62015 | -0.4354 | -7.30682 | -0.5369 |
| -6.04534 | -0.4535 | -6.5538 | -0.5321 | -6.64014 | -0.4349 | -7.31099 | -0.5364 |
| -6.04544 | -0.453 | -6.52997 | -0.5316 | -6.64474 | -0.4344 | -7.30656 | -0.5359 |
| -6.03894 | -0.4525 | -6.53177 | -0.5311 | -6.66152 | -0.4339 | -7.30409 | -0.5354 |
| -6.03404 | -0.4521 | -6.51383 | -0.5306 | -6.61209 | -0.4334 | -7.2919 | -0.5349 |
| -6.03227 | -0.4515 | -6.51339 | -0.5301 | -6.626 | -0.4329 | -7.30138 | -0.5344 |
| -6.03189 | -0.4511 | -6.50161 | -0.5296 | -6.60841 | -0.4324 | -7.29241 | -0.5339 |
| -6.03273 | -0.4506 | -6.51701 | -0.5291 | -6.62032 | -0.4319 | -7.29938 | -0.5334 |
| -6.03022 | -0.4501 | -6.52021 | -0.5286 | -6.61367 | -0.4314 | -7.298 | -0.5329 |
| -6.02938 | -0.4496 | -6.5216 | -0.5281 | -6.63553 | -0.4309 | -7.28994 | -0.5324 |
| -6.02855 | -0.449 | -6.5181 | -0.5276 | -6.61662 | -0.4304 | -7.28547 | -0.5319 |
| -6.03087 | -0.4486 | -6.52573 | -0.5271 | -6.65782 | -0.4299 | -7.28521 | -0.5314 |
| -6.03022 | -0.4481 | -6.51117 | -0.5266 | -6.62165 | -0.4294 | -7.28162 | -0.5309 |
| -6.02633 | -0.4475 | -6.50168 | -0.5261 | -6.62443 | -0.4284 | -7.26495 | -0.5304 |
| -6.0244 | -0.4471 | -6.51067 | -0.5256 | -6.66103 | -0.4279 | -7.24806 | -0.5299 |
| -6.02331 | -0.4466 | -6.49993 | -0.5251 | -6.60301 | -0.4274 | -7.22773 | -0.5294 |
| -6.02716 | -0.4461 | -6.51513 | -0.5246 | -6.66103 | -0.4269 | -7.22699 | -0.5289 |
| -6.02532 | -0.4456 | -6.50056 | -0.5241 | -6.63358 | -0.4264 | -7.22232 | -0.5284 |
| -6.02707 | -0.4451 | -6.51275 | -0.5236 | -6.64078 | -0.4259 | -7.22465 | -0.5279 |
| -6.02864 | -0.4445 | -6.5 | -0.5231 | -6.58355 | -0.4254 | -7.26073 | -0.5274 |
| -6.03301 | -0.4441 | -6.48707 | -0.5226 | -6.65415 | -0.4249 | -7.2848 | -0.5269 |
| -6.02855 | -0.4435 | -6.49652 | -0.5221 | -6.61569 | -0.4244 | -7.28918 | -0.5264 |
| -6.03189 | -0.4431 | -6.4968 | -0.5216 | -6.63495 | -0.4239 | -7.27723 | -0.5259 |
| -6.03124 | -0.4425 | -6.48707 | -0.5211 | -6.57375 | -0.4234 | -7.29147 | -0.5254 |
| -6.03022 | -0.4421 | -6.50583 | -0.5206 | -6.64603 | -0.4229 | -7.29139 | -0.5249 |
| -6.02864 | -0.4416 | -6.50484 | -0.5201 | -6.57529 | -0.4224 | -7.28799 | -0.5244 |
| -6.02404 | -0.441 | -6.48471 | -0.5196 | -6.59588 | -0.4214 | -7.28021 | -0.5239 |
| -6.02587 | -0.4406 | -6.4864 | -0.5191 | -6.64609 | -0.4209 | -7.27321 | -0.5234 |
| -6.02239 | -0.4401 | -6.48316 | -0.5186 | -6.62037 | -0.4204 | -7.27888 | -0.5229 |
| -6.01453 | -0.4395 | -6.48383 | -0.5181 | -6.59536 | -0.4194 | -7.27938 | -0.5224 |
| -6.01417 | -0.4391 | -6.46015 | -0.5176 | -6.62944 | -0.4189 | -7.27698 | -0.5219 |
| -6.01659 | -0.4386 | -6.47249 | -0.5171 | -6.59198 | -0.4184 | -7.26753 | -0.5214 |
| -6.0139 | -0.438 | -6.48559 | -0.5166 | -6.64685 | -0.4179 | -7.27231 | -0.5209 |
| -6.01515 | -0.4375 | -6.4687 | -0.5161 | -6.59494 | -0.4174 | -7.27149 | -0.5204 |
| -6.01283 | -0.437 | -6.46605 | -0.5156 | -6.63119 | -0.4169 | -7.262 | -0.5199 |
| -6.00963 | -0.4365 | -6.47498 | -0.5151 | -6.57439 | -0.4164 | -7.26568 | -0.5194 |
| -6.00689 | -0.436 | -6.46258 | -0.5146 | -6.62181 | -0.4159 | -7.27525 | -0.5189 |
| -6.00795 | -0.4355 | -6.45964 | -0.5141 | -6.5728 | -0.4154 | -7.26375 | -0.5184 |
| -6.00487 | -0.4351 | -6.46955 | -0.5136 | -6.62471 | -0.4149 | -7.27076 | -0.5179 |
| -6.00627 | -0.4345 | -6.46528 | -0.5131 | -6.59604 | -0.4144 | -7.26914 | -0.5174 |
| -6.00199 | -0.434 | -6.4665 | -0.5126 | -6.59515 | -0.4139 | -7.26728 | -0.5169 |
| -5.99269 | -0.4336 | -6.47426 | -0.5121 | -6.57925 | -0.4134 | -7.26288 | -0.5164 |
| -5.99081 | -0.433 | -6.47334 | -0.5116 | -6.60311 | -0.4129 | -7.25922 | -0.5159 |
| -5.98971 | -0.4326 | -6.45102 | -0.5111 | -6.56154 | -0.4124 | -7.26128 | -0.5154 |
| -5.98567 | -0.4321 | -6.45629 | -0.5106 | -6.60216 | -0.4119 | -7.25954 | -0.5149 |
| -5.98929 | -0.4315 | -6.43444 | -0.5101 | -6.59296 | -0.4114 | -7.25646 | -0.5144 |
| -5.98592 | -0.4311 | -6.45597 | -0.5096 | -6.60274 | -0.4109 | -7.25278 | -0.5139 |
| -5.98341 | -0.4305 | -6.45202 | -0.5091 | -6.56047 | -0.4099 | -7.24544 | -0.5134 |
| -5.98887 | -0.43 | -6.4554 | -0.5086 | -6.54003 | -0.4094 | -7.25993 | -0.5129 |
| -5.98408 | -0.4295 | -6.46303 | -0.5081 | -6.54266 | -0.4089 | -7.25022 | -0.5124 |
| -5.98601 | -0.429 | -6.45139 | -0.5076 | -6.55008 | -0.4079 | -7.24875 | -0.5119 |
| -5.98542 | -0.4285 | -6.45736 | -0.5071 | -6.56537 | -0.4074 | -7.25146 | -0.5114 |
| -5.98183 | -0.428 | -6.43504 | -0.5066 | -6.56062 | -0.4069 | -7.25599 | -0.5109 |
| -5.98391 | -0.4275 | -6.4417 | -0.5061 | -6.53696 | -0.4064 | -7.24921 | -0.5104 |
| -5.97976 | -0.4271 | -6.43564 | -0.5056 | -6.56009 | -0.4059 | -7.25193 | -0.5099 |
| -5.98025 | -0.4265 | -6.42748 | -0.5051 | -6.54797 | -0.4054 | -7.24682 | -0.5094 |
| -5.981 | -0.4261 | -6.43486 | -0.5046 | -6.55434 | -0.4049 | -7.23936 | -0.5089 |
| -5.98117 | -0.4256 | -6.43957 | -0.5041 | -6.53065 | -0.4044 | -7.24201 | -0.5084 |
| -5.97951 | -0.425 | -6.43396 | -0.5036 | -6.57504 | -0.4039 | -7.23928 | -0.5079 |
| -5.97189 | -0.4246 | -6.43444 | -0.5031 | -6.56333 | -0.4034 | -7.24004 | -0.5074 |
| -5.97556 | -0.424 | -6.42348 | -0.5026 | -6.56508 | -0.4029 | -7.24636 | -0.5069 |
| -5.97844 | -0.4235 | -6.44042 | -0.5021 | -6.54582 | -0.4024 | -7.24384 | -0.5064 |
| -5.97499 | -0.4231 | -6.42325 | -0.5016 | -6.54615 | -0.4014 | -7.24269 | -0.5059 |
| -5.96857 | -0.4226 | -6.43217 | -0.5011 | -6.53595 | -0.4004 | -7.23777 | -0.5054 |
| -5.96146 | -0.422 | -6.40898 | -0.5006 | -6.52791 | -0.3994 | -7.23785 | -0.5049 |
| -5.96003 | -0.4215 | -6.40481 | -0.5001 | -6.54169 | -0.3984 | -7.22604 | -0.5044 |
| -5.95956 | -0.421 | -6.43103 | -0.4996 | -6.54377 | -0.3974 | -7.22312 | -0.5039 |
| -5.95775 | -0.4206 | -6.41987 | -0.4991 | -6.54109 | -0.3964 | -7.19919 | -0.5034 |
| -5.95743 | -0.4201 | -6.42132 | -0.4986 | -6.51779 | -0.3954 | -7.17423 | -0.5029 |
| -5.95618 | -0.4195 | -6.39571 | -0.4981 | -6.53856 | -0.3949 | -7.21949 | -0.5024 |
| -5.9561 | -0.4191 | -6.4149 | -0.4976 | -6.51102 | -0.3944 | -7.23306 | -0.5019 |
| -5.95142 | -0.4186 | -6.40257 | -0.4971 | -6.55759 | -0.3939 | -7.22868 | -0.5014 |
| -5.95065 | -0.418 | -6.41571 | -0.4966 | -6.53336 | -0.3934 | -7.22927 | -0.5009 |
| -5.95453 | -0.4176 | -6.40085 | -0.4961 | -6.54633 | -0.3929 | -7.22677 | -0.5004 |
| -5.95259 | -0.417 | -6.39429 | -0.4956 | -6.55193 | -0.3924 | -7.21561 | -0.4999 |
| -5.95321 | -0.4166 | -6.40582 | -0.4951 | -6.53277 | -0.3919 | -7.21212 | -0.4994 |
| -5.95282 | -0.4161 | -6.40695 | -0.4946 | -6.53691 | -0.3914 | -7.2164 | -0.4989 |
| -5.95259 | -0.4155 | -6.4125 | -0.4941 | -6.53318 | -0.3909 | -7.21726 | -0.4984 |
| -5.95026 | -0.4151 | -6.39814 | -0.4936 | -6.51404 | -0.3904 | -7.20817 | -0.4979 |
| -5.94726 | -0.4146 | -6.39407 | -0.4931 | -6.52966 | -0.3899 | -7.21369 | -0.4974 |
| -5.94283 | -0.4141 | -6.39374 | -0.4926 | -6.50039 | -0.3894 | -7.21347 | -0.4969 |
| -5.93867 | -0.4135 | -6.40179 | -0.4921 | -6.50503 | -0.3889 | -7.21326 | -0.4964 |
| -5.93988 | -0.4131 | -6.42254 | -0.4916 | -6.4835 | -0.3884 | -7.20732 | -0.4959 |
| -5.93905 | -0.4126 | -6.42342 | -0.4911 | -6.51875 | -0.3879 | -7.21497 | -0.4954 |
| -5.93928 | -0.412 | -6.3853 | -0.4906 | -6.50973 | -0.3874 | -7.20929 | -0.4949 |
| -5.9356 | -0.4115 | -6.39478 | -0.4901 | -6.50631 | -0.3869 | -7.20887 | -0.4944 |
| -5.9371 | -0.4111 | -6.37127 | -0.4896 | -6.48838 | -0.3864 | -7.21099 | -0.4939 |
| -5.93567 | -0.4106 | -6.37749 | -0.4891 | -6.49955 | -0.3859 | -7.20466 | -0.4934 |
| -5.93582 | -0.4101 | -6.37534 | -0.4886 | -6.49042 | -0.3854 | -7.20327 | -0.4929 |
| -5.93485 | -0.4096 | -6.37571 | -0.4881 | -6.50546 | -0.3849 | -7.20299 | -0.4924 |
| -5.93755 | -0.409 | -6.37913 | -0.4876 | -6.50716 | -0.3844 | -7.19658 | -0.4919 |
| -5.93973 | -0.4086 | -6.38258 | -0.4871 | -6.50461 | -0.3839 | -7.19768 | -0.4914 |
| -5.9386 | -0.408 | -6.3513 | -0.4866 | -6.47828 | -0.3834 | -7.20446 | -0.4909 |
| -5.93965 | -0.4075 | -6.37655 | -0.4861 | -6.47788 | -0.3829 | -7.20216 | -0.4904 |
| -5.93785 | -0.407 | -6.36586 | -0.4856 | -6.46569 | -0.3824 | -7.19871 | -0.4899 |
| -5.93882 | -0.4065 | -6.36653 | -0.4851 | -6.49579 | -0.3819 | -7.19426 | -0.4894 |
| -5.93567 | -0.4061 | -6.36709 | -0.4846 | -6.45953 | -0.3814 | -7.1961 | -0.4889 |
| -5.93351 | -0.4055 | -6.36112 | -0.4841 | -6.50081 | -0.3809 | -7.19651 | -0.4884 |
| -5.93322 | -0.405 | -6.36356 | -0.4836 | -6.47748 | -0.3804 | -7.19864 | -0.4879 |
| -5.93047 | -0.4045 | -6.35774 | -0.4831 | -6.50461 | -0.3799 | -7.19617 | -0.4874 |
| -5.92395 | -0.4041 | -6.41302 | -0.4826 | -6.48756 | -0.3794 | -7.19073 | -0.4869 |
| -5.92614 | -0.4035 | -6.36807 | -0.4821 | -6.49663 | -0.3789 | -7.1883 | -0.4864 |
| -5.9257 | -0.4031 | -6.34779 | -0.4816 | -6.4747 | -0.3784 | -7.19019 | -0.4859 |
| -5.91954 | -0.4026 | -6.35613 | -0.4811 | -6.49413 | -0.3779 | -7.18091 | -0.4854 |
| -5.92012 | -0.4021 | -6.31678 | -0.4806 | -6.47233 | -0.3774 | -7.19026 | -0.4849 |
| -5.91803 | -0.4016 | -6.35016 | -0.4801 | -6.49746 | -0.3764 | -7.18403 | -0.4844 |
| -5.91746 | -0.4011 | -6.34794 | -0.4791 | -6.50334 | -0.3754 | -7.17972 | -0.4839 |
| -5.9166 | -0.4006 | -6.34745 | -0.4786 | -6.47273 | -0.3744 | -7.18131 | -0.4834 |
| -5.91653 | -0.4001 | -6.37849 | -0.4781 | -6.4603 | -0.3734 | -7.18763 | -0.4829 |
| -5.9156 | -0.3995 | -6.30683 | -0.4776 | -6.50292 | -0.3719 | -7.18065 | -0.4824 |
| -5.91688 | -0.3991 | -6.35804 | -0.4771 | -6.48553 | -0.3709 | -7.18656 | -0.4819 |
| -5.91325 | -0.3986 | -6.34315 | -0.4766 | -6.51361 | -0.3699 | -7.18118 | -0.4814 |
| -5.91077 | -0.3981 | -6.33678 | -0.4761 | -6.50716 | -0.3689 | -7.18323 | -0.4809 |
| -5.91141 | -0.3976 | -6.34227 | -0.4756 | -6.48512 | -0.3684 | -7.18151 | -0.4804 |
| -5.90845 | -0.3971 | -6.33415 | -0.4751 | -6.47233 | -0.3674 | -7.18509 | -0.4799 |
| -5.90489 | -0.3965 | -6.32603 | -0.4746 | -6.50419 | -0.3659 | -7.18184 | -0.4794 |
| -5.90489 | -0.3961 | -6.316 | -0.4741 | -6.50123 | -0.3649 | -7.17202 | -0.4789 |
| -5.90789 | -0.3956 | -6.31747 | -0.4736 | -6.50081 | -0.3639 | -7.17247 | -0.4784 |
| -5.90719 | -0.3951 | -6.328 | -0.4731 | -6.49871 | -0.3629 | -7.17273 | -0.4779 |
| -5.90045 | -0.3946 | -6.30997 | -0.4726 | -6.49455 | -0.3619 | -7.17429 | -0.4774 |
| -5.89682 | -0.3941 | -6.31825 | -0.4721 | -6.49997 | -0.3609 | -7.16918 | -0.4769 |
| -5.89004 | -0.3936 | -6.30938 | -0.4716 | -6.49001 | -0.3599 | -7.17105 | -0.4764 |
| -5.88769 | -0.393 | -6.31477 | -0.4711 | -6.4751 | -0.3589 | -7.16938 | -0.4759 |
| -5.8823 | -0.3926 | -6.3106 | -0.4706 | -6.47868 | -0.3579 | -7.17612 | -0.4754 |
| -5.87777 | -0.3921 | -6.32073 | -0.4701 | -6.47788 | -0.3569 | -7.1741 | -0.4749 |
| -5.87849 | -0.3915 | -6.32365 | -0.4696 | -6.45233 | -0.3559 | -7.1688 | -0.4744 |
| -5.87895 | -0.3911 | -6.30286 | -0.4691 | -6.44193 | -0.3554 | -7.17345 | -0.4739 |
| -5.87646 | -0.3906 | -6.31092 | -0.4686 | -6.42184 | -0.3549 | -7.16662 | -0.4734 |
| -5.87354 | -0.3901 | -6.30021 | -0.4681 | -6.41248 | -0.3544 | -7.16579 | -0.4729 |
| -5.87405 | -0.3895 | -6.30451 | -0.4676 | -6.4434 | -0.3539 | -7.16816 | -0.4724 |
| -5.87025 | -0.3891 | -6.30176 | -0.4671 | -6.43936 | -0.3534 | -7.1715 | -0.4719 |
| -5.87095 | -0.3886 | -6.31046 | -0.4666 | -6.41974 | -0.3529 | -7.16306 | -0.4714 |
| -5.87516 | -0.3881 | -6.30043 | -0.4661 | -6.4094 | -0.3524 | -7.1628 | -0.4709 |
| -5.8762 | -0.3875 | -6.27864 | -0.4656 | -6.43863 | -0.3519 | -7.15858 | -0.4704 |
| -5.87089 | -0.3871 | -6.28711 | -0.4651 | -6.4243 | -0.3514 | -7.16002 | -0.4699 |
| -5.86851 | -0.3866 | -6.30153 | -0.4646 | -6.43105 | -0.3509 | -7.15583 | -0.4694 |
| -5.86311 | -0.3861 | -6.2753 | -0.4641 | -6.40601 | -0.3504 | -7.15996 | -0.4689 |
| -5.86711 | -0.3856 | -6.2854 | -0.4636 | -6.41008 | -0.3499 | -7.16091 | -0.4684 |
| -5.86564 | -0.385 | -6.28753 | -0.4631 | -6.41557 | -0.3489 | -7.15558 | -0.4679 |
| -5.86622 | -0.3846 | -6.28668 | -0.4626 | -6.39269 | -0.3484 | -7.15192 | -0.4674 |
| -5.86545 | -0.3841 | -6.2753 | -0.4621 | -6.439 | -0.3479 | -7.15783 | -0.4669 |
| -5.86896 | -0.3835 | -6.28882 | -0.4616 | -6.41008 | -0.3474 | -7.15409 | -0.4664 |
| -5.86819 | -0.3831 | -6.27075 | -0.4611 | -6.44821 | -0.3469 | -7.14896 | -0.4659 |
| -5.86883 | -0.3826 | -6.27822 | -0.4606 | -6.39997 | -0.3464 | -7.14804 | -0.4654 |
| -5.86323 | -0.382 | -6.25937 | -0.4601 | -6.44229 | -0.3459 | -7.15291 | -0.4649 |
| -5.85739 | -0.3816 | -6.30598 | -0.4596 | -6.39532 | -0.3454 | -7.15118 | -0.4644 |
| -5.86425 | -0.381 | -6.27572 | -0.4591 | -6.39467 | -0.3444 | -7.15149 | -0.4639 |
| -5.86285 | -0.3806 | -6.25977 | -0.4586 | -6.40365 | -0.3434 | -7.14939 | -0.4634 |
| -5.86545 | -0.3801 | -6.27488 | -0.4581 | -6.42536 | -0.3404 | -7.14166 | -0.4629 |
| -5.86501 | -0.3795 | -6.26993 | -0.4576 | -6.40804 | -0.3394 | -7.13692 | -0.4624 |
| -5.86717 | -0.3791 | -6.26421 | -0.4571 | -6.39598 | -0.3384 | -7.14058 | -0.4619 |
| -5.86247 | -0.3785 | -6.26665 | -0.4566 | -6.39204 | -0.3374 | -7.14227 | -0.4614 |
| -5.86507 | -0.3781 | -6.26421 | -0.4561 | -6.39698 | -0.3364 | -7.14866 | -0.4609 |
| -5.86084 | -0.3776 | -6.25024 | -0.4556 | -6.38619 | -0.3354 | -7.14046 | -0.4604 |
| -5.86374 | -0.377 | -6.24711 | -0.4551 | -6.42465 | -0.3349 | -7.13194 | -0.4599 |
| -5.86065 | -0.3766 | -6.2475 | -0.4546 | -6.39073 | -0.3344 | -7.13135 | -0.4594 |
| -5.85977 | -0.3761 | -6.25182 | -0.4541 | -6.38975 | -0.3339 | -7.13064 | -0.4589 |
| -5.8604 | -0.3755 | -6.2534 | -0.4536 | -6.35957 | -0.3334 | -7.13105 | -0.4584 |
| -5.85802 | -0.3751 | -6.25142 | -0.4531 | -6.39335 | -0.3329 | -7.12788 | -0.4579 |
| -5.85602 | -0.3745 | -6.24208 | -0.4526 | -6.36262 | -0.3324 | -7.13135 | -0.4574 |
| -5.85627 | -0.374 | -6.24401 | -0.4521 | -6.3801 | -0.3319 | -7.12555 | -0.4569 |
| -5.85249 | -0.3736 | -6.24556 | -0.4516 | -6.3744 | -0.3314 | -7.13105 | -0.4564 |
| -5.84935 | -0.3731 | -6.24517 | -0.4511 | -6.38943 | -0.3309 | -7.12573 | -0.4559 |
| -5.84807 | -0.3726 | -6.23368 | -0.4506 | -6.33969 | -0.3304 | -7.12318 | -0.4554 |
| -5.84703 | -0.3721 | -6.23217 | -0.4501 | -6.36785 | -0.3299 | -7.12573 | -0.4549 |
| -5.84466 | -0.3716 | -6.23406 | -0.4496 | -6.34582 | -0.3294 | -7.12422 | -0.4544 |
| -5.84098 | -0.3711 | -6.23824 | -0.4491 | -6.41523 | -0.3289 | -7.12058 | -0.4539 |
| -5.84182 | -0.3706 | -6.23179 | -0.4486 | -6.35115 | -0.3284 | -7.11749 | -0.4534 |
| -5.83686 | -0.3701 | -6.23142 | -0.4481 | -6.4077 | -0.3279 | -7.12318 | -0.4529 |
| -5.83359 | -0.3696 | -6.22917 | -0.4476 | -6.35957 | -0.3274 | -7.11595 | -0.4524 |
| -5.83271 | -0.3691 | -6.23104 | -0.4471 | -6.41557 | -0.3269 | -7.11419 | -0.4519 |
| -5.83012 | -0.3686 | -6.22028 | -0.4466 | -6.34085 | -0.3264 | -7.11749 | -0.4514 |
| -5.82965 | -0.3681 | -6.22842 | -0.4461 | -6.36723 | -0.3254 | -7.11154 | -0.4509 |
| -5.82808 | -0.3675 | -6.20871 | -0.4456 | -6.33882 | -0.3244 | -7.10963 | -0.4504 |
| -5.82761 | -0.3671 | -6.22359 | -0.4451 | -6.32654 | -0.3234 | -7.11266 | -0.4499 |
| -5.82511 | -0.3666 | -6.21446 | -0.4446 | -6.33307 | -0.3224 | -7.11283 | -0.4494 |
| -5.81987 | -0.366 | -6.208 | -0.4441 | -6.36018 | -0.3214 | -7.10711 | -0.4489 |
| -5.82056 | -0.3656 | -6.21882 | -0.4436 | -6.34907 | -0.3204 | -7.10968 | -0.4484 |
| -5.81867 | -0.3651 | -6.22212 | -0.4431 | -6.33079 | -0.3194 | -7.10229 | -0.4479 |
| -5.81611 | -0.3646 | -6.2048 | -0.4426 | -6.32852 | -0.3184 | -7.11019 | -0.4474 |
| -5.81645 | -0.3641 | -6.19988 | -0.4421 | -6.33478 | -0.3174 | -7.10329 | -0.4469 |
| -5.81464 | -0.3636 | -6.20268 | -0.4416 | -6.31188 | -0.3164 | -7.10037 | -0.4464 |
| -5.81003 | -0.3631 | -6.20657 | -0.4411 | -6.35414 | -0.3159 | -7.10218 | -0.4459 |
| -5.80779 | -0.3626 | -6.20058 | -0.4406 | -6.31846 | -0.3154 | -7.09519 | -0.4454 |
| -5.80913 | -0.3621 | -6.1964 | -0.4401 | -6.34612 | -0.3149 | -7.099 | -0.4449 |
| -5.80425 | -0.3616 | -6.1957 | -0.4396 | -6.3426 | -0.3144 | -7.096 | -0.4444 |
| -5.80314 | -0.3611 | -6.18713 | -0.4391 | -6.32012 | -0.3134 | -7.09758 | -0.4439 |
| -5.79991 | -0.3606 | -6.19744 | -0.4386 | -6.34202 | -0.3124 | -7.08437 | -0.4434 |
| -5.79599 | -0.3601 | -6.18274 | -0.4381 | -6.31763 | -0.3114 | -7.08814 | -0.4429 |
| -5.79259 | -0.3595 | -6.19466 | -0.4376 | -6.31791 | -0.3104 | -7.08649 | -0.4424 |
| -5.78804 | -0.3591 | -6.19191 | -0.4371 | -6.32711 | -0.3094 | -7.09109 | -0.4419 |
| -5.78709 | -0.3586 | -6.18577 | -0.4366 | -6.31984 | -0.3084 | -7.09098 | -0.4414 |
| -5.78365 | -0.3581 | -6.17441 | -0.4361 | -6.34759 | -0.3079 | -7.08798 | -0.4409 |
| -5.78045 | -0.3576 | -6.17939 | -0.4356 | -6.31025 | -0.3074 | -7.09012 | -0.4404 |
| -5.7805 | -0.3571 | -6.17343 | -0.4351 | -6.32711 | -0.3069 | -7.08702 | -0.4399 |
| -5.77935 | -0.3566 | -6.17839 | -0.4346 | -6.30033 | -0.3064 | -7.08686 | -0.4394 |
| -5.77712 | -0.3561 | -6.1708 | -0.4341 | -6.32598 | -0.3059 | -7.08506 | -0.4389 |
| -5.77263 | -0.3556 | -6.1754 | -0.4336 | -6.30326 | -0.3054 | -7.08798 | -0.4384 |
| -5.76834 | -0.3551 | -6.17015 | -0.4331 | -6.32123 | -0.3049 | -7.08644 | -0.4379 |
| -5.76379 | -0.3546 | -6.16238 | -0.4327 | -6.27888 | -0.3044 | -7.08158 | -0.4374 |
| -5.75493 | -0.3541 | -6.16367 | -0.4321 | -6.31133 | -0.3039 | -7.08395 | -0.4369 |
| -5.75938 | -0.3536 | -6.16917 | -0.4316 | -6.26279 | -0.3034 | -7.08142 | -0.4364 |
| -5.75779 | -0.3531 | -6.1669 | -0.4311 | -6.31215 | -0.3029 | -7.08126 | -0.4359 |
| -5.75502 | -0.3526 | -6.15919 | -0.4306 | -6.29245 | -0.3024 | -7.07459 | -0.4354 |
| -5.75232 | -0.3521 | -6.15633 | -0.4301 | -6.30086 | -0.3014 | -7.07191 | -0.4349 |
| -5.74866 | -0.3516 | -6.16819 | -0.4296 | -6.30033 | -0.3004 | -7.07341 | -0.4344 |
| -5.74755 | -0.3511 | -6.15633 | -0.4291 | -6.28779 | -0.2994 | -7.07392 | -0.4339 |
| -5.74687 | -0.3506 | -6.15161 | -0.4286 | -6.29402 | -0.2984 | -7.07258 | -0.4334 |
| -5.74311 | -0.3501 | -6.14509 | -0.4281 | -6.29585 | -0.2974 | -7.07125 | -0.4329 |
| -5.74292 | -0.3496 | -6.15161 | -0.4276 | -6.29064 | -0.2964 | -7.06813 | -0.4324 |
| -5.74258 | -0.3491 | -6.14849 | -0.4271 | -6.28065 | -0.2954 | -7.06976 | -0.4319 |
| -5.74082 | -0.3486 | -6.14632 | -0.4266 | -6.286 | -0.2944 | -7.06387 | -0.4314 |
| -5.74168 | -0.3481 | -6.14818 | -0.4261 | -6.29115 | -0.2934 | -7.06377 | -0.4309 |
| -5.74086 | -0.3476 | -6.14294 | -0.4256 | -6.28728 | -0.2924 | -7.05622 | -0.4304 |
| -5.74077 | -0.3471 | -6.1454 | -0.4251 | -6.26571 | -0.2914 | -7.061 | -0.4299 |
| -5.73967 | -0.3466 | -6.13473 | -0.4246 | -6.27436 | -0.2904 | -7.0593 | -0.4294 |
| -5.73953 | -0.3461 | -6.13443 | -0.4241 | -6.27262 | -0.2894 | -7.06161 | -0.4289 |
| -5.74668 | -0.3456 | -6.13745 | -0.4236 | -6.27386 | -0.2884 | -7.05736 | -0.4284 |
| -5.74581 | -0.3451 | -6.14355 | -0.4231 | -6.27812 | -0.2874 | -7.05607 | -0.4279 |
| -5.74518 | -0.3446 | -6.13866 | -0.4226 | -6.27287 | -0.2864 | -7.05731 | -0.4274 |
| -5.74629 | -0.3441 | -6.13715 | -0.4221 | -6.26157 | -0.2854 | -7.05218 | -0.4269 |
| -5.74614 | -0.3436 | -6.13024 | -0.4216 | -6.24938 | -0.2844 | -7.0471 | -0.4264 |
| -5.74523 | -0.3431 | -6.13084 | -0.4211 | -6.2606 | -0.2834 | -7.04574 | -0.4259 |
| -5.74547 | -0.3426 | -6.11675 | -0.4207 | -6.26792 | -0.2824 | -7.04939 | -0.4254 |
| -5.74556 | -0.3421 | -6.12052 | -0.4202 | -6.24191 | -0.2814 | -7.04516 | -0.4249 |
| -5.74422 | -0.3416 | -6.11589 | -0.4196 | -6.24703 | -0.2804 | -7.04948 | -0.4244 |
| -5.74639 | -0.3411 | -6.12111 | -0.4191 | -6.25104 | -0.2794 | -7.04846 | -0.4239 |
| -5.74789 | -0.3406 | -6.11878 | -0.4186 | -6.26473 | -0.2784 | -7.04661 | -0.4234 |
| -5.74561 | -0.3401 | -6.12227 | -0.4181 | -6.24774 | -0.2774 | -7.04299 | -0.4229 |
| -5.74287 | -0.3396 | -6.11589 | -0.4177 | -6.25579 | -0.2764 | -7.04146 | -0.4224 |
| -5.74086 | -0.3391 | -6.10339 | -0.4171 | -6.24703 | -0.2754 | -7.04285 | -0.4219 |
| -5.73725 | -0.3386 | -6.11045 | -0.4167 | -6.24006 | -0.2744 | -7.04112 | -0.4214 |
| -5.73839 | -0.3381 | -6.0981 | -0.4162 | -6.24214 | -0.2734 | -7.04117 | -0.4209 |
| -5.7355 | -0.3376 | -6.10004 | -0.4157 | -6.24516 | -0.2724 | -7.03826 | -0.4204 |
| -5.73626 | -0.3371 | -6.10507 | -0.4151 | -6.24214 | -0.2714 | -7.03518 | -0.4199 |
| -5.73447 | -0.3366 | -6.10395 | -0.4147 | -6.23433 | -0.2704 | -7.03565 | -0.4194 |
| -5.73156 | -0.3361 | -6.10563 | -0.4142 | -6.28293 | -0.2699 | -7.03589 | -0.4189 |
| -5.72886 | -0.3356 | -6.09424 | -0.4137 | -6.24891 | -0.2694 | -7.03674 | -0.4184 |
| -5.73269 | -0.3351 | -6.10283 | -0.4131 | -6.24075 | -0.2684 | -7.03311 | -0.4179 |
| -5.73217 | -0.3346 | -6.09288 | -0.4127 | -6.23433 | -0.2674 | -7.02723 | -0.4174 |
| -5.73433 | -0.3341 | -6.0888 | -0.4122 | -6.2461 | -0.2664 | -7.02932 | -0.4169 |
| -5.73105 | -0.3336 | -6.09288 | -0.4116 | -6.26571 | -0.2659 | -7.0263 | -0.4164 |
| -5.72669 | -0.3331 | -6.08448 | -0.4112 | -6.21956 | -0.2654 | -7.03151 | -0.4159 |
| -5.72526 | -0.3326 | -6.0869 | -0.4107 | -6.24307 | -0.2644 | -7.02797 | -0.4154 |
| -5.72724 | -0.3321 | -6.08637 | -0.4102 | -6.23524 | -0.2634 | -7.02667 | -0.4149 |
| -5.72402 | -0.3316 | -6.08235 | -0.4096 | -6.21781 | -0.2624 | -7.02843 | -0.4144 |
| -5.72438 | -0.3311 | -6.08128 | -0.4091 | -6.21956 | -0.2614 | -7.02501 | -0.4139 |
| -5.72521 | -0.3306 | -6.08128 | -0.4087 | -6.2289 | -0.2604 | -7.01764 | -0.4134 |
| -5.72251 | -0.3301 | -6.07337 | -0.4082 | -6.23456 | -0.2594 | -7.01933 | -0.4129 |
| -5.72155 | -0.3296 | -6.07442 | -0.4077 | -6.23138 | -0.2584 | -7.01801 | -0.4124 |
| -5.72018 | -0.3291 | -6.07468 | -0.4072 | -6.23753 | -0.2574 | -7.01801 | -0.4119 |
| -5.71543 | -0.3286 | -6.07154 | -0.4067 | -6.23388 | -0.2564 | -7.01651 | -0.4114 |
| -5.71746 | -0.3281 | -6.07415 | -0.4062 | -6.22443 | -0.2554 | -7.01381 | -0.4109 |
| -5.7152 | -0.3276 | -6.06381 | -0.4057 | -6.21562 | -0.2544 | -7.01121 | -0.4104 |
| -5.71696 | -0.3271 | -6.07128 | -0.4052 | -6.20827 | -0.2534 | -7.00876 | -0.4099 |
| -5.71408 | -0.3266 | -6.061 | -0.4047 | -6.21301 | -0.2524 | -7.00601 | -0.4094 |
| -5.71475 | -0.3261 | -6.06253 | -0.4042 | -6.22 | -0.2514 | -7.00271 | -0.4089 |
| -5.71269 | -0.3256 | -6.06253 | -0.4037 | -6.22022 | -0.2504 | -7.00412 | -0.4084 |
| -5.70962 | -0.3251 | -6.06457 | -0.4032 | -6.21934 | -0.2494 | -7.00144 | -0.4079 |
| -5.70824 | -0.3246 | -6.05545 | -0.4027 | -6.21737 | -0.2484 | -7.00284 | -0.4074 |
| -5.70292 | -0.3241 | -6.05872 | -0.4022 | -6.20656 | -0.2474 | -7.00434 | -0.4069 |
| -5.70165 | -0.3236 | -6.05771 | -0.4017 | -6.21497 | -0.2464 | -7.00214 | -0.4064 |
| -5.70366 | -0.3231 | -6.0542 | -0.4012 | -6.18288 | -0.2454 | -7.00114 | -0.4059 |
| -5.70406 | -0.3226 | -6.04652 | -0.4007 | -6.19664 | -0.2444 | -6.99541 | -0.4054 |
| -5.70301 | -0.3221 | -6.04676 | -0.4002 | -6.20422 | -0.2434 | -7.00153 | -0.4049 |
| -5.70266 | -0.3216 | -6.04923 | -0.3997 | -6.19894 | -0.2424 | -6.99714 | -0.4044 |
| -5.70309 | -0.3211 | -6.04923 | -0.3992 | -6.20104 | -0.2414 | -6.99412 | -0.4039 |
| -5.70017 | -0.3206 | -6.03921 | -0.3987 | -6.18187 | -0.2404 | -6.99198 | -0.4034 |
| -5.69913 | -0.3201 | -6.03825 | -0.3982 | -6.18146 | -0.2394 | -6.98477 | -0.4029 |
| -5.7007 | -0.3196 | -6.03994 | -0.3977 | -6.18308 | -0.2384 | -6.98393 | -0.4024 |
| -5.69827 | -0.3191 | -6.04066 | -0.3972 | -6.19539 | -0.2374 | -6.98309 | -0.4019 |
| -5.69654 | -0.3186 | -6.04334 | -0.3967 | -6.19894 | -0.2364 | -6.97603 | -0.4014 |
| -5.69525 | -0.3181 | -5.97282 | -0.3962 | -6.18837 | -0.2354 | -6.96545 | -0.4009 |
| -5.69225 | -0.3176 | -6.03441 | -0.3957 | -6.20189 | -0.2344 | -6.96065 | -0.4004 |
| -5.69396 | -0.3171 | -5.99232 | -0.3952 | -6.19497 | -0.2334 | -6.95986 | -0.3999 |
| -5.69311 | -0.3166 | -6.04849 | -0.3947 | -6.17885 | -0.2324 | -6.96105 | -0.3994 |
| -5.6914 | -0.3161 | -6.06151 | -0.3942 | -6.19601 | -0.2314 | -6.9563 | -0.3989 |
| -5.69055 | -0.3156 | -6.038 | -0.3937 | -6.19001 | -0.2304 | -6.95788 | -0.3984 |
| -5.68885 | -0.3151 | -6.02612 | -0.3932 | -6.17625 | -0.2294 | -6.95433 | -0.3979 |
| -5.68885 | -0.3146 | -6.01754 | -0.3927 | -6.1713 | -0.2284 | -6.95316 | -0.3974 |
| -5.68928 | -0.3141 | -6.02286 | -0.3922 | -6.17209 | -0.2274 | -6.95238 | -0.3969 |
| -5.68674 | -0.3136 | -6.01892 | -0.3917 | -6.19601 | -0.2264 | -6.95551 | -0.3964 |
| -5.68297 | -0.3131 | -6.01731 | -0.3912 | -6.17785 | -0.2254 | -6.95512 | -0.3959 |
| -5.67265 | -0.3126 | -6.01731 | -0.3907 | -6.18066 | -0.2244 | -6.95394 | -0.3954 |
| -5.68674 | -0.3121 | -6.00934 | -0.3902 | -6.17765 | -0.2234 | -6.95748 | -0.3949 |
| -5.68422 | -0.3116 | -6.01433 | -0.3897 | -6.18328 | -0.2224 | -6.95551 | -0.3944 |
| -5.68047 | -0.3111 | -6.01525 | -0.3892 | -6.17885 | -0.2214 | -6.95551 | -0.3939 |
| -5.68005 | -0.3106 | -6.01251 | -0.3887 | -6.16797 | -0.2204 | -6.95788 | -0.3934 |
| -5.67634 | -0.3101 | -6.01183 | -0.3882 | -6.17032 | -0.2194 | -6.95394 | -0.3929 |
| -5.6751 | -0.3096 | -6.01025 | -0.3877 | -6.16973 | -0.2184 | -6.95316 | -0.3924 |
| -5.67265 | -0.3091 | -6.00508 | -0.3872 | -6.17447 | -0.2174 | -6.95043 | -0.3919 |
| -5.67143 | -0.3086 | -6.00285 | -0.3867 | -6.16292 | -0.2164 | -6.9516 | -0.3914 |
| -5.67021 | -0.3081 | -5.98715 | -0.3862 | -6.15831 | -0.2154 | -6.95277 | -0.3909 |
| -5.66981 | -0.3076 | -5.98629 | -0.3857 | -6.15697 | -0.2144 | -6.9516 | -0.3904 |
| -5.66698 | -0.3071 | -6.0062 | -0.3852 | -6.18086 | -0.2139 | -6.94811 | -0.3899 |
| -5.66738 | -0.3066 | -5.98865 | -0.3847 | -6.13434 | -0.2134 | -6.94503 | -0.3894 |
| -5.66537 | -0.3061 | -6.0002 | -0.3842 | -6.15055 | -0.2124 | -6.94656 | -0.3889 |
| -5.66257 | -0.3056 | -5.99297 | -0.3837 | -6.14681 | -0.2114 | -6.94273 | -0.3884 |
| -5.66138 | -0.3051 | -5.99515 | -0.3832 | -6.14218 | -0.2104 | -6.94311 | -0.3879 |
| -5.66059 | -0.3046 | -5.99016 | -0.3827 | -6.14849 | -0.2094 | -6.94159 | -0.3874 |
| -5.6594 | -0.3041 | -5.98736 | -0.3822 | -6.14755 | -0.2084 | -6.94311 | -0.3869 |
| -5.659 | -0.3036 | -5.98119 | -0.3817 | -6.15262 | -0.2074 | -6.93969 | -0.3864 |
| -5.6594 | -0.3031 | -5.97971 | -0.3812 | -6.14737 | -0.2064 | -6.93516 | -0.3859 |
| -5.65742 | -0.3026 | -5.97698 | -0.3807 | -6.14886 | -0.2054 | -6.93106 | -0.3854 |
| -5.65234 | -0.3021 | -5.97698 | -0.3802 | -6.13127 | -0.2044 | -6.92296 | -0.3849 |
| -5.65039 | -0.3016 | -5.97971 | -0.38 | -6.13056 | -0.2034 | -6.91717 | -0.3844 |
| -5.65039 | -0.3011 | -5.97698 | -0.379 | -6.13452 | -0.2024 | -6.90862 | -0.3839 |
| -5.64962 | -0.3006 | -5.97157 | -0.379 | -6.14588 | -0.2014 | -6.90336 | -0.3834 |
| -5.64962 | -0.3001 | -5.96931 | -0.378 | -6.13488 | -0.2004 | -6.89507 | -0.3829 |
| -5.64654 | -0.2996 | -5.96951 | -0.378 | -6.14329 | -0.1994 | -6.9037 | -0.3824 |
| -5.645 | -0.2991 | -5.97137 | -0.377 | -6.12699 | -0.1984 | -6.90932 | -0.3819 |
| -5.64271 | -0.2986 | -5.97137 | -0.377 | -6.13597 | -0.1974 | -6.9143 | -0.3814 |
| -5.6431 | -0.2981 | -5.97034 | -0.376 | -6.13038 | -0.1964 | -6.91933 | -0.3809 |
| -5.63554 | -0.2976 | -5.97013 | -0.376 | -6.1347 | -0.1954 | -6.91501 | -0.3804 |
| -5.63219 | -0.2971 | -5.96951 | -0.375 | -6.13669 | -0.1944 | -6.92114 | -0.3799 |
| -5.62518 | -0.2966 | -5.96582 | -0.375 | -6.12699 | -0.1934 | -6.92078 | -0.3794 |
| -5.62191 | -0.2961 | -5.95894 | -0.374 | -6.12895 | -0.1924 | -6.91897 | -0.379 |
| -5.62336 | -0.2956 | -5.94472 | -0.374 | -6.13524 | -0.1914 | -6.91825 | -0.3784 |
| -5.62445 | -0.2951 | -5.95674 | -0.373 | -6.12327 | -0.1904 | -6.91969 | -0.3779 |
| -5.62482 | -0.2946 | -5.95774 | -0.373 | -6.12151 | -0.1894 | -6.91717 | -0.3774 |
| -5.623 | -0.2941 | -5.96237 | -0.372 | -6.12912 | -0.1884 | -6.91969 | -0.377 |
| -5.62082 | -0.2936 | -5.95059 | -0.372 | -6.10991 | -0.1874 | -6.91323 | -0.3764 |
| -5.61937 | -0.2931 | -5.95395 | -0.371 | -6.11351 | -0.1864 | -6.9143 | -0.3759 |
| -5.61829 | -0.2926 | -5.95316 | -0.371 | -6.12046 | -0.1854 | -6.91323 | -0.3754 |
| -5.61471 | -0.2921 | -5.94765 | -0.37 | -6.11993 | -0.1844 | -6.91003 | -0.3749 |
| -5.60974 | -0.2916 | -5.94667 | -0.37 | -6.11836 | -0.1834 | -6.9065 | -0.3744 |
| -5.6024 | -0.2911 | -5.94414 | -0.369 | -6.11025 | -0.1824 | -6.90475 | -0.3739 |
| -5.60728 | -0.2906 | -5.94105 | -0.369 | -6.11025 | -0.1814 | -6.90826 | -0.3734 |
| -5.6108 | -0.2901 | -5.93607 | -0.368 | -6.11282 | -0.1804 | -6.9037 | -0.3729 |
| -5.61435 | -0.2896 | -5.94008 | -0.368 | -6.11213 | -0.1794 | -6.90092 | -0.3724 |
| -5.61435 | -0.2891 | -5.93759 | -0.367 | -6.11162 | -0.1784 | -6.90162 | -0.3719 |
| -5.614 | -0.2886 | -5.94105 | -0.367 | -6.11801 | -0.1774 | -6.90058 | -0.3714 |
| -5.61257 | -0.2881 | -5.9353 | -0.366 | -6.10616 | -0.1764 | -6.89988 | -0.3709 |
| -5.61222 | -0.2876 | -5.9302 | -0.366 | -6.11472 | -0.1754 | -6.89781 | -0.3704 |
| -5.6108 | -0.2871 | -5.92964 | -0.365 | -6.1142 | -0.1744 | -6.89541 | -0.3699 |
| -5.60868 | -0.2866 | -5.93189 | -0.365 | -6.11042 | -0.1734 | -6.89302 | -0.3694 |
| -5.60798 | -0.2861 | -5.92814 | -0.364 | -6.10786 | -0.1724 | -6.89473 | -0.3689 |
| -5.60553 | -0.2856 | -5.92516 | -0.364 | -6.09512 | -0.1714 | -6.89507 | -0.3684 |
| -5.60379 | -0.2851 | -5.92907 | -0.363 | -6.10061 | -0.1704 | -6.88929 | -0.3679 |
| -5.60205 | -0.2846 | -5.92907 | -0.363 | -6.09446 | -0.1694 | -6.88526 | -0.3674 |
| -5.6017 | -0.2841 | -5.91597 | -0.362 | -6.0986 | -0.1684 | -6.87929 | -0.3669 |
| -5.59757 | -0.2836 | -5.92238 | -0.362 | -6.11351 | -0.1674 | -6.876 | -0.3664 |
| -5.58739 | -0.2831 | -5.92293 | -0.361 | -6.08889 | -0.1664 | -6.87144 | -0.3659 |
| -5.58273 | -0.2826 | -5.91578 | -0.361 | -6.09827 | -0.1654 | -6.86438 | -0.3654 |
| -5.57713 | -0.2821 | -5.91889 | -0.36 | -6.10094 | -0.1644 | -6.85742 | -0.3649 |
| -5.57419 | -0.2816 | -5.92035 | -0.36 | -6.08726 | -0.1634 | -6.85586 | -0.3644 |
| -5.57192 | -0.2811 | -5.91361 | -0.359 | -6.08435 | -0.1624 | -6.8512 | -0.3639 |
| -5.56487 | -0.2806 | -5.9156 | -0.359 | -6.08467 | -0.1614 | -6.84506 | -0.3635 |
| -5.5671 | -0.2801 | -5.90893 | -0.358 | -6.08162 | -0.1604 | -6.84323 | -0.363 |
| -5.56678 | -0.2796 | -5.90911 | -0.358 | -6.07859 | -0.1594 | -6.83721 | -0.3625 |
| -5.56742 | -0.2791 | -5.90983 | -0.357 | -6.0858 | -0.1584 | -6.83215 | -0.3619 |
| -5.56582 | -0.2786 | -5.90572 | -0.357 | -6.07875 | -0.1574 | -6.83097 | -0.3614 |
| -5.56646 | -0.2781 | -5.90201 | -0.356 | -6.06853 | -0.1564 | -6.82715 | -0.361 |
| -5.57192 | -0.2776 | -5.90183 | -0.356 | -6.08194 | -0.1554 | -6.82249 | -0.3605 |
| -5.5729 | -0.2771 | -5.90324 | -0.355 | -6.0593 | -0.1544 | -6.82018 | -0.3599 |
| -5.57192 | -0.2766 | -5.89867 | -0.355 | -6.07369 | -0.1534 | -6.81703 | -0.3594 |
| -5.57225 | -0.2761 | -5.90078 | -0.354 | -6.07748 | -0.1524 | -6.8176 | -0.3589 |
| -5.56999 | -0.2756 | -5.89798 | -0.354 | -6.07589 | -0.1514 | -6.81361 | -0.3584 |
| -5.56455 | -0.2751 | -5.8945 | -0.353 | -6.08274 | -0.1504 | -6.80742 | -0.3579 |
| -5.56328 | -0.2746 | -5.88678 | -0.353 | -6.0718 | -0.1494 | -6.80798 | -0.3574 |
| -5.56107 | -0.2741 | -5.88865 | -0.352 | -6.0704 | -0.1484 | -6.8038 | -0.3569 |
| -5.5671 | -0.2736 | -5.88917 | -0.352 | -6.06853 | -0.1474 | -6.80714 | -0.3564 |
| -5.56646 | -0.2731 | -5.89363 | -0.351 | -6.0593 | -0.1464 | -6.80966 | -0.3559 |
| -5.56487 | -0.2726 | -5.89088 | -0.351 | -6.05221 | -0.1454 | -6.81192 | -0.3554 |
| -5.56265 | -0.2721 | -5.88204 | -0.35 | -6.06512 | -0.1444 | -6.8122 | -0.3549 |
| -5.5573 | -0.2716 | -5.88238 | -0.35 | -6.04494 | -0.1434 | -6.81703 | -0.3544 |
| -5.55325 | -0.2711 | -5.8878 | -0.349 | -6.05386 | -0.1424 | -6.81903 | -0.3539 |
| -5.53387 | -0.2706 | -5.87886 | -0.349 | -6.05386 | -0.1414 | -6.8199 | -0.3534 |
| -5.52362 | -0.2701 | -5.88814 | -0.348 | -6.05946 | -0.1404 | -6.82163 | -0.353 |
| -5.52362 | -0.2696 | -5.8762 | -0.348 | -6.05296 | -0.1394 | -6.82047 | -0.3524 |
| -5.55171 | -0.2691 | -5.88104 | -0.347 | -6.06282 | -0.1384 | -6.81932 | -0.3519 |
| -5.55232 | -0.2686 | -5.87586 | -0.347 | -6.05206 | -0.1374 | -6.82163 | -0.3514 |
| -5.55418 | -0.2681 | -5.88104 | -0.346 | -6.03289 | -0.1364 | -6.81903 | -0.3509 |
| -5.55171 | -0.2676 | -5.87388 | -0.346 | -6.03591 | -0.1354 | -6.8199 | -0.3504 |
| -5.54924 | -0.2671 | -5.86814 | -0.345 | -6.04391 | -0.1344 | -6.81903 | -0.3499 |
| -5.5471 | -0.2666 | -5.86684 | -0.344 | -6.04893 | -0.1334 | -6.81674 | -0.3494 |
| -5.54497 | -0.2661 | -5.86668 | -0.344 | -6.05176 | -0.1324 | -6.81646 | -0.3489 |
| -5.54406 | -0.2656 | -5.86781 | -0.343 | -6.04332 | -0.1314 | -6.81447 | -0.3484 |
| -5.54224 | -0.2651 | -5.86087 | -0.343 | -6.0476 | -0.1304 | -6.81361 | -0.3479 |
| -5.54134 | -0.2646 | -5.86425 | -0.342 | -6.04113 | -0.1294 | -6.81192 | -0.3474 |
| -5.54103 | -0.2641 | -5.86538 | -0.342 | -6.04804 | -0.1284 | -6.81079 | -0.3469 |
| -5.54043 | -0.2636 | -5.8636 | -0.342 | -6.03953 | -0.1274 | -6.80798 | -0.3464 |
| -5.53803 | -0.2631 | -5.86103 | -0.341 | -6.03997 | -0.1264 | -6.80742 | -0.3459 |
| -5.53773 | -0.2626 | -5.86151 | -0.341 | -6.05311 | -0.1254 | -6.80658 | -0.3454 |
| -5.53505 | -0.2621 | -5.85625 | -0.34 | -6.05027 | -0.1244 | -6.80603 | -0.3449 |
| -5.53327 | -0.2616 | -5.85325 | -0.339 | -6.04026 | -0.1234 | -6.80436 | -0.3444 |
| -5.53121 | -0.2611 | -5.85121 | -0.339 | -6.04084 | -0.1224 | -6.80049 | -0.3439 |
| -5.53121 | -0.2606 | -5.85419 | -0.339 | -6.04113 | -0.1214 | -6.79994 | -0.3434 |
| -5.53003 | -0.2602 | -5.84824 | -0.338 | -6.04274 | -0.1204 | -6.79994 | -0.3429 |
| -5.52681 | -0.2596 | -5.84545 | -0.337 | -6.03189 | -0.1194 | -6.79967 | -0.3424 |
| -5.52536 | -0.2591 | -5.8439 | -0.337 | -6.0362 | -0.1184 | -6.80022 | -0.3419 |
| -5.52507 | -0.2586 | -5.84406 | -0.336 | -6.03218 | -0.1174 | -6.79775 | -0.3414 |
| -5.52333 | -0.2581 | -5.84421 | -0.336 | -6.02341 | -0.1164 | -6.79502 | -0.341 |
| -5.52391 | -0.2576 | -5.84607 | -0.335 | -6.03175 | -0.1154 | -6.79421 | -0.3404 |
| -5.52131 | -0.2571 | -5.84545 | -0.335 | -6.03533 | -0.1144 | -6.79502 | -0.3399 |
| -5.51901 | -0.2566 | -5.84022 | -0.334 | -6.02495 | -0.1134 | -6.7953 | -0.3395 |
| -5.51844 | -0.2561 | -5.83612 | -0.334 | -6.03232 | -0.1124 | -6.79313 | -0.339 |
| -5.51531 | -0.2556 | -5.83536 | -0.333 | -6.03047 | -0.1114 | -6.79313 | -0.3385 |
| -5.51192 | -0.2551 | -5.83566 | -0.333 | -6.02089 | -0.1104 | -6.79259 | -0.3379 |
| -5.51023 | -0.2546 | -5.83748 | -0.332 | -6.01619 | -0.1094 | -6.78936 | -0.3374 |
| -5.51107 | -0.2541 | -5.82832 | -0.332 | -6.02763 | -0.1084 | -6.78989 | -0.337 |
| -5.50995 | -0.2536 | -5.82906 | -0.331 | -6.0166 | -0.1074 | -6.78963 | -0.3365 |
| -5.50939 | -0.2531 | -5.82891 | -0.331 | -6.01317 | -0.1064 | -6.78536 | -0.3359 |
| -5.50799 | -0.2527 | -5.82758 | -0.33 | -6.01591 | -0.1054 | -6.78165 | -0.3354 |
| -5.50438 | -0.2522 | -5.82847 | -0.33 | -6.02215 | -0.1044 | -6.78008 | -0.335 |
| -5.50549 | -0.2516 | -5.82477 | -0.329 | -6.01605 | -0.1034 | -6.7785 | -0.3344 |
| -5.50493 | -0.2512 | -5.82684 | -0.329 | -6.00236 | -0.1024 | -6.77929 | -0.3339 |
| -5.50465 | -0.2506 | -5.82624 | -0.328 | -6.00303 | -0.1014 | -6.77746 | -0.3334 |
| -5.50107 | -0.2502 | -5.82433 | -0.328 | -6.00263 | -0.1004 | -6.77772 | -0.3329 |
| -5.50327 | -0.2497 | -5.82124 | -0.327 | -5.99025 | -0.0994 | -6.77694 | -0.3324 |
| -5.49942 | -0.2491 | -5.8192 | -0.327 | -6.00786 | -0.0984 | -6.77486 | -0.3319 |
| -5.49615 | -0.2487 | -5.81789 | -0.326 | -6.00196 | -0.0974 | -6.77382 | -0.3314 |
| -5.49263 | -0.2482 | -5.81659 | -0.326 | -6.00665 | -0.0964 | -6.77124 | -0.3309 |
| -5.48861 | -0.2476 | -5.81156 | -0.325 | -6.00143 | -0.0954 | -6.76817 | -0.3304 |
| -5.48595 | -0.2472 | -5.81227 | -0.325 | -6.008 | -0.0944 | -6.76639 | -0.3299 |
| -5.48199 | -0.2467 | -5.81141 | -0.324 | -5.99824 | -0.0934 | -6.7641 | -0.3294 |
| -5.4812 | -0.2462 | -5.80913 | -0.324 | -6.00665 | -0.0924 | -6.7641 | -0.329 |
| -5.47469 | -0.2457 | -5.80942 | -0.323 | -5.99798 | -0.0914 | -6.76486 | -0.3285 |
| -5.47392 | -0.2452 | -5.81098 | -0.323 | -5.99666 | -0.0904 | -6.76588 | -0.3279 |
| -5.47806 | -0.2447 | -5.80587 | -0.322 | -5.99456 | -0.0894 | -6.76385 | -0.3274 |
| -5.47833 | -0.2442 | -5.8039 | -0.322 | -5.99456 | -0.0884 | -6.76058 | -0.3269 |
| -5.47443 | -0.2437 | -5.80432 | -0.321 | -6.00089 | -0.0874 | -6.76208 | -0.3264 |
| -5.47083 | -0.2432 | -5.80432 | -0.321 | -5.98535 | -0.0864 | -6.76058 | -0.3259 |
| -5.46675 | -0.2427 | -5.80292 | -0.32 | -5.99234 | -0.0854 | -6.75584 | -0.3254 |
| -5.47806 | -0.2422 | -5.79971 | -0.32 | -5.98165 | -0.0844 | -6.75608 | -0.3249 |
| -5.4778 | -0.2417 | -5.80166 | -0.319 | -5.99025 | -0.0834 | -6.75758 | -0.3244 |
| -5.47599 | -0.2411 | -5.79998 | -0.319 | -5.98792 | -0.0824 | -6.75336 | -0.3239 |
| -5.47495 | -0.2407 | -5.79666 | -0.318 | -5.98625 | -0.0814 | -6.75188 | -0.3234 |
| -5.47263 | -0.2402 | -5.79431 | -0.318 | -5.97571 | -0.0804 | -6.74894 | -0.3229 |
| -5.47186 | -0.2396 | -5.79679 | -0.317 | -5.97671 | -0.0794 | -6.74845 | -0.3224 |
| -5.47109 | -0.2391 | -5.79404 | -0.317 | -5.97823 | -0.0784 | -6.74675 | -0.3219 |
| -5.46853 | -0.2386 | -5.79212 | -0.316 | -5.97221 | -0.0774 | -6.74602 | -0.3214 |
| -5.467 | -0.2382 | -5.78777 | -0.316 | -5.9664 | -0.0764 | -6.74336 | -0.3209 |
| -5.46574 | -0.2377 | -5.78994 | -0.315 | -5.97271 | -0.0754 | -6.74433 | -0.3204 |
| -5.46346 | -0.2371 | -5.78695 | -0.315 | -5.98063 | -0.0744 | -6.74384 | -0.3199 |
| -5.4617 | -0.2367 | -5.78871 | -0.314 | -5.96627 | -0.0734 | -6.73976 | -0.3194 |
| -5.45895 | -0.2362 | -5.78198 | -0.314 | -5.97121 | -0.0724 | -6.74048 | -0.3189 |
| -5.4582 | -0.2357 | -5.78118 | -0.313 | -5.97283 | -0.0714 | -6.73785 | -0.3184 |
| -5.45647 | -0.2352 | -5.78212 | -0.313 | -5.96936 | -0.0704 | -6.73761 | -0.3179 |
| -5.45523 | -0.2347 | -5.7848 | -0.312 | -5.97759 | -0.0694 | -6.73476 | -0.3174 |
| -5.45129 | -0.2342 | -5.77959 | -0.312 | -5.97421 | -0.0684 | -6.73194 | -0.3169 |
| -5.45056 | -0.2337 | -5.77932 | -0.311 | -5.96444 | -0.0674 | -6.73429 | -0.3164 |
| -5.45007 | -0.2331 | -5.77826 | -0.311 | -5.95885 | -0.0664 | -6.73241 | -0.3159 |
| -5.44739 | -0.2327 | -5.7772 | -0.31 | -5.96861 | -0.0654 | -6.73382 | -0.3155 |
| -5.44304 | -0.2322 | -5.7776 | -0.31 | -5.95644 | -0.0644 | -6.73194 | -0.315 |
| -5.43518 | -0.2317 | -5.77562 | -0.309 | -5.95885 | -0.0634 | -6.72843 | -0.3145 |
| -5.42816 | -0.2312 | -5.77365 | -0.309 | -5.95119 | -0.0624 | -6.72959 | -0.314 |
| -5.43636 | -0.2307 | -5.77496 | -0.308 | -5.9556 | -0.0614 | -6.72866 | -0.3135 |
| -5.43353 | -0.2302 | -5.77116 | -0.308 | -5.958 | -0.0604 | -6.72819 | -0.313 |
| -5.43142 | -0.2297 | -5.76805 | -0.307 | -5.95994 | -0.0594 | -6.72703 | -0.3125 |
| -5.42723 | -0.2292 | -5.76714 | -0.307 | -5.94088 | -0.0584 | -6.72448 | -0.3119 |
| -5.42979 | -0.2287 | -5.76779 | -0.306 | -5.95072 | -0.0574 | -6.72218 | -0.3115 |
| -5.42538 | -0.2282 | -5.76831 | -0.306 | -5.94192 | -0.0564 | -6.71784 | -0.311 |
| -5.42886 | -0.2277 | -5.76676 | -0.305 | -5.93799 | -0.0554 | -6.72058 | -0.3105 |
| -5.42677 | -0.2272 | -5.76393 | -0.305 | -5.93891 | -0.0544 | -6.71966 | -0.3099 |
| -5.42262 | -0.2267 | -5.7615 | -0.304 | -5.93501 | -0.0534 | -6.71989 | -0.3094 |
| -5.42607 | -0.2262 | -5.76265 | -0.304 | -5.93684 | -0.0524 | -6.7183 | -0.3089 |
| -5.42285 | -0.2257 | -5.75681 | -0.303 | -5.92967 | -0.0514 | -6.7158 | -0.3084 |
| -5.42148 | -0.2252 | -5.7601 | -0.303 | -5.92474 | -0.0504 | -6.71264 | -0.3079 |
| -5.41988 | -0.2247 | -5.76252 | -0.302 | -5.92821 | -0.0494 | -6.70906 | -0.3074 |
| -5.41897 | -0.2242 | -5.7601 | -0.302 | -5.92162 | -0.0484 | -6.70221 | -0.3069 |
| -5.41647 | -0.2237 | -5.7543 | -0.301 | -5.92597 | -0.0474 | -6.70706 | -0.3065 |
| -5.41557 | -0.2232 | -5.7528 | -0.301 | -5.91941 | -0.0464 | -6.7075 | -0.306 |
| -5.41377 | -0.2227 | -5.75392 | -0.3 | -5.92653 | -0.0454 | -6.70795 | -0.3054 |
| -5.41242 | -0.2222 | -5.75117 | -0.3 | -5.9214 | -0.0444 | -6.70463 | -0.305 |
| -5.41063 | -0.2217 | -5.7503 | -0.299 | -5.90149 | -0.0434 | -6.70441 | -0.3045 |
| -5.40863 | -0.2212 | -5.75006 | -0.299 | -5.91383 | -0.0424 | -6.70309 | -0.3039 |
| -5.40664 | -0.2207 | -5.74968 | -0.298 | -5.91689 | -0.0414 | -6.70397 | -0.3034 |
| -5.40465 | -0.2202 | -5.75105 | -0.298 | -5.91514 | -0.0404 | -6.70287 | -0.3029 |
| -5.4018 | -0.2197 | -5.74733 | -0.297 | -5.92463 | -0.039 | -6.70046 | -0.3024 |
| -5.40027 | -0.2192 | -5.74549 | -0.297 | -5.91623 | -0.038 | -6.70111 | -0.3019 |
| -5.39702 | -0.2187 | -5.74279 | -0.296 | -5.90778 | -0.037 | -6.70024 | -0.3014 |
| -5.39508 | -0.2182 | -5.74304 | -0.296 | -5.90542 | -0.036 | -6.69871 | -0.3009 |
| -5.39208 | -0.2177 | -5.74402 | -0.295 | -5.91209 | -0.035 | -6.69871 | -0.3004 |
| -5.38952 | -0.2172 | -5.74036 | -0.295 | -5.90853 | -0.034 | -6.69589 | -0.2999 |
| -5.38803 | -0.2167 | -5.73891 | -0.294 | -5.91307 | -0.033 | -6.69568 | -0.2994 |
| -5.3874 | -0.2162 | -5.73963 | -0.294 | -5.89603 | -0.032 | -6.69417 | -0.2989 |
| -5.38634 | -0.2157 | -5.73782 | -0.293 | -5.89759 | -0.031 | -6.69074 | -0.2984 |
| -5.3855 | -0.2152 | -5.73722 | -0.293 | -5.90266 | -0.03 | -6.69116 | -0.298 |
| -5.38277 | -0.2147 | -5.73637 | -0.292 | -5.90266 | -0.029 | -6.6867 | -0.2974 |
| -5.38131 | -0.2142 | -5.73758 | -0.292 | -5.89207 | -0.028 | -6.6867 | -0.297 |
| -5.36999 | -0.2137 | -5.73338 | -0.291 | -5.8977 | -0.027 | -6.67562 | -0.2965 |
| -5.3811 | -0.2132 | -5.73362 | -0.291 | -5.89739 | -0.026 | -6.68627 | -0.2959 |
| -5.37985 | -0.2127 | -5.73326 | -0.29 | -5.89467 | -0.025 | -6.68606 | -0.2954 |
| -5.37778 | -0.2122 | -5.73004 | -0.29 | -5.89822 | -0.024 | -6.68165 | -0.2949 |
| -5.37592 | -0.2117 | -5.73314 | -0.289 | -5.90767 | -0.023 | -6.68311 | -0.2944 |
| -5.3749 | -0.2112 | -5.73326 | -0.289 | -5.89446 | -0.022 | -6.68374 | -0.2939 |
| -5.37305 | -0.2107 | -5.73159 | -0.288 | -5.88929 | -0.021 | -6.68227 | -0.2934 |
| -5.37182 | -0.2102 | -5.72792 | -0.288 | -5.88919 | -0.02 | -6.67998 | -0.2929 |
| -5.3706 | -0.2097 | -5.72827 | -0.287 | -5.89676 | -0.019 | -6.67956 | -0.2924 |
| -5.36999 | -0.2092 | -5.72124 | -0.287 | -5.89623 | -0.018 | -6.68081 | -0.2919 |
| -5.36898 | -0.2087 | -5.72369 | -0.286 | -5.90065 | -0.017 | -6.67935 | -0.2915 |
| -5.36797 | -0.2082 | -5.72217 | -0.286 | -5.88673 | -0.016 | -6.67977 | -0.291 |
| -5.36696 | -0.2077 | -5.72264 | -0.285 | -5.88479 | -0.015 | -6.67893 | -0.2905 |
| -5.36555 | -0.2072 | -5.72113 | -0.285 | -5.89104 | -0.014 | -6.67873 | -0.29 |
| -5.36394 | -0.2067 | -5.72206 | -0.284 | -5.88124 | -0.013 | -6.67707 | -0.2895 |
| -5.36194 | -0.2062 | -5.71685 | -0.284 | -5.88408 | -0.012 | -6.67562 | -0.289 |
| -5.36075 | -0.2057 | -5.71766 | -0.283 | -5.89011 | -0.011 | -6.67356 | -0.2885 |
| -5.35936 | -0.2052 | -5.71582 | -0.283 | -5.89094 | -0.01 | -6.67336 | -0.2879 |
| -5.35738 | -0.2047 | -5.71433 | -0.282 | -5.87284 | -0.009 | -6.67151 | -0.2875 |
| -5.35975 | -0.2042 | -5.71433 | -0.282 | -5.86567 | -0.008 | -6.67336 | -0.287 |
| -5.356 | -0.2037 | -5.7157 | -0.281 | -5.89249 | -0.007 | -6.67029 | -0.2865 |
| -5.35404 | -0.2032 | -5.71319 | -0.281 | -5.88134 | -0.006 | -6.66805 | -0.2859 |
| -5.35443 | -0.2027 | -5.71387 | -0.28 | -5.88003 | -0.005 | -6.66785 | -0.2855 |
| -5.35423 | -0.2022 | -5.70831 | -0.28 | -5.87772 | -0.004 | -6.66643 | -0.285 |
| -5.35482 | -0.2017 | -5.70956 | -0.279 | -5.87225 | -0.003 | -6.66684 | -0.2845 |
| -5.35365 | -0.2012 | -5.7064 | -0.279 | -5.87304 | -0.002 | -6.66342 | -0.2839 |
| -5.35208 | -0.2007 | -5.71194 | -0.278 | -5.86949 | -1E-3 | -6.66382 | -0.2835 |
| -5.35053 | -0.2002 | -5.70595 | -0.278 | -5.87324 | 0 | -6.66281 | -0.283 |
| -5.34956 | -0.1997 | -5.70629 | -0.277 | -5.86645 | 1E-3 | -6.66042 | -0.2825 |
| -5.34878 | -0.1992 | -5.70528 | -0.277 | -5.87126 | 0.002 | -6.66121 | -0.282 |
| -5.34801 | -0.1987 | -5.7036 | -0.276 | -5.87344 | 0.003 | -6.65962 | -0.2814 |
| -5.34647 | -0.1982 | -5.70138 | -0.276 | -5.87532 | 0.004 | -6.66022 | -0.281 |
| -5.34551 | -0.1977 | -5.70027 | -0.275 | -5.87552 | 0.005 | -6.65902 | -0.2805 |
| -5.34245 | -0.1972 | -5.6995 | -0.275 | -5.87205 | 0.006 | -6.65883 | -0.2799 |
| -5.34302 | -0.1967 | -5.70005 | -0.274 | -5.87047 | 0.007 | -6.65764 | -0.2795 |
| -5.34168 | -0.1962 | -5.69817 | -0.274 | -5.86782 | 0.008 | -6.65606 | -0.279 |
| -5.3413 | -0.1957 | -5.69762 | -0.273 | -5.87393 | 0.009 | -6.6537 | -0.2785 |
| -5.33997 | -0.1952 | -5.69587 | -0.273 | -5.8689 | 0.01 | -6.65076 | -0.2779 |
| -5.3396 | -0.1947 | -5.6962 | -0.272 | -5.87165 | 0.011 | -6.65272 | -0.2775 |
| -5.33827 | -0.1942 | -5.69434 | -0.272 | -5.86684 | 0.012 | -6.65232 | -0.277 |
| -5.33601 | -0.1937 | -5.69565 | -0.271 | -5.86959 | 0.013 | -6.65037 | -0.2765 |
| -5.33414 | -0.1932 | -5.69172 | -0.271 | -5.86519 | 0.014 | -6.64979 | -0.276 |
| -5.33209 | -0.1927 | -5.69021 | -0.27 | -5.86596 | 0.015 | -6.64863 | -0.2755 |
| -5.33041 | -0.1922 | -5.69346 | -0.27 | -5.86821 | 0.016 | -6.64669 | -0.275 |
| -5.32986 | -0.1917 | -5.69216 | -0.269 | -5.86949 | 0.017 | -6.64573 | -0.2745 |
| -5.32856 | -0.1912 | -5.68967 | -0.269 | -5.86131 | 0.018 | -6.64381 | -0.274 |
| -5.32801 | -0.1907 | -5.68697 | -0.268 | -5.85977 | 0.019 | -6.64457 | -0.2735 |
| -5.32434 | -0.1903 | -5.68451 | -0.268 | -5.85948 | 0.02 | -6.64631 | -0.273 |
| -5.32397 | -0.1897 | -5.68558 | -0.267 | -5.86412 | 0.021 | -6.64323 | -0.2725 |
| -5.32543 | -0.1893 | -5.68323 | -0.267 | -5.86606 | 0.022 | -6.64247 | -0.272 |
| -5.32434 | -0.1887 | -5.68217 | -0.266 | -5.85348 | 0.023 | -6.64247 | -0.2715 |
| -5.32215 | -0.1882 | -5.6826 | -0.266 | -5.85376 | 0.024 | -6.64113 | -0.271 |
| -5.32178 | -0.1878 | -5.6827 | -0.265 | -5.8569 | 0.025 | -6.64132 | -0.2705 |
| -5.32088 | -0.1872 | -5.68196 | -0.265 | -5.85206 | 0.026 | -6.63866 | -0.2699 |
| -5.31925 | -0.1867 | -5.67942 | -0.264 | -5.85852 | 0.027 | -6.63999 | -0.2695 |
| -5.31744 | -0.1863 | -5.67984 | -0.264 | -5.86006 | 0.028 | -6.63601 | -0.269 |
| -5.31672 | -0.1858 | -5.677 | -0.263 | -5.85594 | 0.029 | -6.6347 | -0.2685 |
| -5.31672 | -0.1852 | -5.67889 | -0.263 | -5.85008 | 0.03 | -6.63507 | -0.268 |
| -5.31601 | -0.1847 | -5.67428 | -0.262 | -5.85093 | 0.031 | -6.63507 | -0.2675 |
| -5.31386 | -0.1843 | -5.67731 | -0.262 | -5.84877 | 0.032 | -6.63432 | -0.267 |
| -5.31154 | -0.1837 | -5.67512 | -0.261 | -5.84727 | 0.033 | -6.63282 | -0.2665 |
| -5.31314 | -0.1832 | -5.67179 | -0.261 | -5.85244 | 0.034 | -6.62966 | -0.266 |
| -5.31314 | -0.1827 | -5.67324 | -0.26 | -5.85881 | 0.035 | -6.63189 | -0.2655 |
| -5.31208 | -0.1823 | -5.67189 | -0.26 | -5.84811 | 0.036 | -6.6291 | -0.265 |
| -5.31083 | -0.1817 | -5.66982 | -0.259 | -5.85102 | 0.037 | -6.62799 | -0.2645 |
| -5.30995 | -0.1812 | -5.66745 | -0.259 | -5.84849 | 0.038 | -6.62781 | -0.2639 |
| -5.30871 | -0.1808 | -5.66725 | -0.258 | -5.83886 | 0.039 | -6.62707 | -0.2635 |
| -5.30889 | -0.1802 | -5.66306 | -0.258 | -5.83521 | 0.04 | -6.6267 | -0.263 |
| -5.30854 | -0.1798 | -5.66408 | -0.257 | -5.84327 | 0.041 | -6.62541 | -0.2625 |
| -5.3073 | -0.1792 | -5.66357 | -0.257 | -5.83785 | 0.042 | -6.62596 | -0.262 |
| -5.30713 | -0.1787 | -5.66317 | -0.256 | -5.84774 | 0.043 | -6.62358 | -0.2615 |
| -5.30607 | -0.1783 | -5.66245 | -0.256 | -5.83739 | 0.044 | -6.62321 | -0.261 |
| -5.30502 | -0.1777 | -5.66347 | -0.255 | -5.82136 | 0.045 | -6.62376 | -0.2605 |
| -5.30223 | -0.1772 | -5.65882 | -0.255 | -5.81282 | 0.046 | -6.6223 | -0.26 |
| -5.3031 | -0.1767 | -5.65942 | -0.254 | -5.83603 | 0.047 | -6.62157 | -0.2595 |
| -5.30206 | -0.1762 | -5.65892 | -0.254 | -5.83996 | 0.048 | -6.61993 | -0.259 |
| -5.30171 | -0.1757 | -5.65412 | -0.253 | -5.84327 | 0.049 | -6.6183 | -0.2585 |
| -5.3005 | -0.1753 | -5.65382 | -0.253 | -5.83904 | 0.05 | -6.61866 | -0.258 |
| -5.29981 | -0.1747 | -5.65203 | -0.252 | -5.83267 | 0.051 | -6.61812 | -0.2575 |
| -5.29894 | -0.1742 | -5.65223 | -0.252 | -5.83457 | 0.052 | -6.6183 | -0.257 |
| -5.29843 | -0.1737 | -5.65213 | -0.251 | -5.83676 | 0.053 | -6.61614 | -0.2565 |
| -5.29757 | -0.1732 | -5.65163 | -0.251 | -5.83078 | 0.054 | -6.6165 | -0.256 |
| -5.29619 | -0.1728 | -5.65193 | -0.25 | -5.82127 | 0.055 | -6.61578 | -0.2555 |
| -5.295 | -0.1722 | -5.65074 | -0.25 | -5.82685 | 0.056 | -6.61596 | -0.255 |
| -5.29312 | -0.1718 | -5.64818 | -0.249 | -5.82004 | 0.057 | -6.61362 | -0.2545 |
| -5.29295 | -0.1713 | -5.64789 | -0.249 | -5.82153 | 0.058 | -6.61362 | -0.2539 |
| -5.29193 | -0.1707 | -5.64799 | -0.248 | -5.82542 | 0.059 | -6.61255 | -0.2535 |
| -5.29108 | -0.1703 | -5.6436 | -0.248 | -5.82066 | 0.06 | -6.61095 | -0.253 |
| -5.28889 | -0.1697 | -5.64321 | -0.247 | -5.82321 | 0.061 | -6.60971 | -0.2525 |
| -5.28603 | -0.1692 | -5.64185 | -0.247 | -5.81899 | 0.062 | -6.60847 | -0.252 |
| -5.2867 | -0.1688 | -5.64127 | -0.246 | -5.82694 | 0.063 | -6.60918 | -0.2515 |
| -5.2872 | -0.1682 | -5.64437 | -0.246 | -5.82685 | 0.064 | -6.60794 | -0.251 |
| -5.28586 | -0.1678 | -5.64079 | -0.245 | -5.8256 | 0.065 | -6.60829 | -0.2505 |
| -5.28486 | -0.1673 | -5.63809 | -0.245 | -5.81943 | 0.066 | -6.60635 | -0.25 |
| -5.28253 | -0.1667 | -5.6404 | -0.244 | -5.83105 | 0.067 | -6.6053 | -0.249 |
| -5.28236 | -0.1663 | -5.63628 | -0.244 | -5.83006 | 0.068 | -6.60565 | -0.249 |
| -5.2812 | -0.1658 | -5.63752 | -0.243 | -5.83904 | 0.069 | -6.60565 | -0.248 |
| -5.2812 | -0.1653 | -5.63332 | -0.243 | -5.84097 | 0.07 | -6.6053 | -0.248 |
| -5.28104 | -0.1648 | -5.63304 | -0.242 | -5.83439 | 0.071 | -6.60442 | -0.247 |
| -5.28186 | -0.1643 | -5.63551 | -0.242 | -5.82702 | 0.072 | -6.60337 | -0.247 |
| -5.28087 | -0.1638 | -5.63266 | -0.241 | -5.83548 | 0.073 | -6.6025 | -0.246 |
| -5.27938 | -0.1633 | -5.63068 | -0.241 | -5.83069 | 0.074 | -6.6018 | -0.246 |
| -5.28004 | -0.1627 | -5.62767 | -0.24 | -5.8248 | 0.075 | -6.60024 | -0.245 |
| -5.27889 | -0.1623 | -5.62926 | -0.24 | -5.82935 | 0.076 | -6.59972 | -0.245 |
| -5.27807 | -0.1617 | -5.62767 | -0.239 | -5.82622 | 0.077 | -6.59713 | -0.244 |
| -5.27823 | -0.1612 | -5.62589 | -0.239 | -5.81377 | 0.078 | -6.59903 | -0.244 |
| -5.27675 | -0.1607 | -5.62431 | -0.238 | -5.82578 | 0.079 | -6.5961 | -0.243 |
| -5.27675 | -0.1603 | -5.62283 | -0.238 | -5.81995 | 0.08 | -6.59627 | -0.243 |
| -5.27528 | -0.1598 | -5.62394 | -0.238 | -5.81742 | 0.081 | -6.59558 | -0.242 |
| -5.27349 | -0.1593 | -5.62301 | -0.237 | -5.8099 | 0.082 | -6.59575 | -0.242 |
| -5.27235 | -0.1585 | -5.61978 | -0.237 | -5.81542 | 0.083 | -6.59507 | -0.241 |
| -5.27089 | -0.1579 | -5.6184 | -0.236 | -5.81507 | 0.084 | -6.59438 | -0.241 |
| -5.27009 | -0.1574 | -5.61914 | -0.235 | -5.80751 | 0.085 | -6.59404 | -0.24 |
| -5.26944 | -0.1569 | -5.61575 | -0.235 | -5.81257 | 0.086 | -6.59233 | -0.24 |
| -5.26912 | -0.1564 | -5.61658 | -0.234 | -5.80956 | 0.087 | -6.59216 | -0.239 |
| -5.26799 | -0.1559 | -5.61603 | -0.234 | -5.80344 | 0.088 | -6.59131 | -0.239 |
| -5.26559 | -0.1554 | -5.61721 | -0.233 | -5.80836 | 0.089 | -6.59114 | -0.238 |
| -5.26527 | -0.1549 | -5.61648 | -0.233 | -5.8136 | 0.09 | -6.59182 | -0.238 |
| -5.26162 | -0.1544 | -5.61185 | -0.232 | -5.80496 | 0.091 | -6.59097 | -0.237 |
| -5.26384 | -0.1539 | -5.61258 | -0.232 | -5.79674 | 0.092 | -6.58979 | -0.237 |
| -5.26288 | -0.1534 | -5.6114 | -0.231 | -5.80785 | 0.093 | -6.58843 | -0.236 |
| -5.26162 | -0.1529 | -5.61023 | -0.231 | -5.80674 | 0.094 | -6.58996 | -0.236 |
| -5.26035 | -0.1524 | -5.60951 | -0.23 | -5.8015 | 0.095 | -6.58826 | -0.235 |
| -5.25956 | -0.1519 | -5.60871 | -0.23 | -5.79841 | 0.096 | -6.58658 | -0.235 |
| -5.26004 | -0.1514 | -5.6088 | -0.229 | -5.80717 | 0.097 | -6.58826 | -0.235 |
| -5.25956 | -0.151 | -5.60611 | -0.229 | -5.79343 | 0.098 | -6.58574 | -0.234 |
| -5.2583 | -0.1504 | -5.60514 | -0.228 | -5.79483 | 0.099 | -6.5834 | -0.233 |
| -5.25752 | -0.1499 | -5.60363 | -0.228 | -5.79113 | 0.1 | -6.58373 | -0.233 |
| -5.25705 | -0.1494 | -5.60106 | -0.227 | -5.78965 | 0.101 | -6.58307 | -0.232 |
| -5.25486 | -0.1489 | -5.60212 | -0.227 | -5.78421 | 0.102 | -6.58124 | -0.232 |
| -5.25346 | -0.1484 | -5.60301 | -0.226 | -5.78704 | 0.103 | -6.58107 | -0.231 |
| -5.25471 | -0.1479 | -5.59992 | -0.226 | -5.78534 | 0.104 | -6.58041 | -0.231 |
| -5.25346 | -0.1474 | -5.59975 | -0.225 | -5.7838 | 0.105 | -6.58124 | -0.23 |
| -5.25253 | -0.1469 | -5.60168 | -0.225 | -5.78067 | 0.106 | -6.57991 | -0.23 |
| -5.25191 | -0.1464 | -5.59668 | -0.224 | -5.77645 | 0.107 | -6.57826 | -0.229 |
| -5.25052 | -0.1459 | -5.59703 | -0.224 | -5.77819 | 0.108 | -6.57645 | -0.229 |
| -5.24867 | -0.1455 | -5.59399 | -0.223 | -5.77645 | 0.109 | -6.57596 | -0.228 |
| -5.24867 | -0.145 | -5.59364 | -0.223 | -5.77376 | 0.11 | -6.57546 | -0.228 |
| -5.2476 | -0.1445 | -5.59633 | -0.222 | -5.7751 | 0.111 | -6.57416 | -0.227 |
| -5.24775 | -0.144 | -5.59312 | -0.222 | -5.78405 | 0.112 | -6.57367 | -0.227 |
| -5.2476 | -0.1434 | -5.59183 | -0.221 | -5.78526 | 0.113 | -6.59029 | -0.226 |
| -5.24745 | -0.143 | -5.5926 | -0.221 | -5.78566 | 0.114 | -6.58541 | -0.226 |
| -5.2476 | -0.1424 | -5.58933 | -0.22 | -5.78091 | 0.115 | -6.57892 | -0.225 |
| -5.24699 | -0.1419 | -5.58822 | -0.22 | -5.77407 | 0.116 | -6.57546 | -0.225 |
| -5.24683 | -0.1414 | -5.58891 | -0.219 | -5.77054 | 0.117 | -6.57399 | -0.224 |
| -5.24729 | -0.141 | -5.58797 | -0.219 | -5.76976 | 0.118 | -6.57367 | -0.224 |
| -5.24729 | -0.1404 | -5.58737 | -0.218 | -5.76929 | 0.119 | -6.57025 | -0.223 |
| -5.24745 | -0.1399 | -5.5849 | -0.218 | -5.77581 | 0.12 | -6.5722 | -0.223 |
| -5.24791 | -0.1394 | -5.58439 | -0.217 | -5.76719 | 0.121 | -6.57155 | -0.222 |
| -5.24729 | -0.139 | -5.58592 | -0.217 | -5.76425 | 0.122 | -6.57041 | -0.222 |
| -5.24729 | -0.1384 | -5.58202 | -0.216 | -5.7707 | 0.123 | -6.56848 | -0.221 |
| -5.24775 | -0.1379 | -5.58245 | -0.216 | -5.76695 | 0.124 | -6.56655 | -0.221 |
| -5.24683 | -0.1375 | -5.58253 | -0.215 | -5.75888 | 0.125 | -6.56655 | -0.22 |
| -5.24622 | -0.137 | -5.58017 | -0.215 | -5.75942 | 0.126 | -6.56719 | -0.22 |
| -5.24592 | -0.1365 | -5.57908 | -0.214 | -5.75411 | 0.127 | -6.56478 | -0.219 |
| -5.24607 | -0.136 | -5.57975 | -0.214 | -5.7563 | 0.128 | -6.56542 | -0.219 |
| -5.24592 | -0.1354 | -5.58034 | -0.214 | -5.75903 | 0.129 | -6.56558 | -0.218 |
| -5.24577 | -0.135 | -5.57733 | -0.213 | -5.76041 | 0.13 | -6.56639 | -0.218 |
| -5.245 | -0.1345 | -5.57675 | -0.212 | -5.76355 | 0.131 | -6.5616 | -0.217 |
| -5.24485 | -0.1339 | -5.5731 | -0.212 | -5.76179 | 0.132 | -6.56223 | -0.217 |
| -5.24348 | -0.1334 | -5.57227 | -0.211 | -5.75805 | 0.133 | -6.56176 | -0.216 |
| -5.24227 | -0.133 | -5.5726 | -0.211 | -5.75622 | 0.134 | -6.55986 | -0.216 |
| -5.24227 | -0.1325 | -5.57616 | -0.21 | -5.756 | 0.135 | -6.55907 | -0.215 |
| -5.24212 | -0.1319 | -5.57326 | -0.21 | -5.75622 | 0.136 | -6.55844 | -0.215 |
| -5.23865 | -0.1314 | -5.56891 | -0.209 | -5.75615 | 0.137 | -6.55875 | -0.214 |
| -5.24 | -0.131 | -5.56858 | -0.209 | -5.74296 | 0.138 | -6.55922 | -0.214 |
| -5.24166 | -0.1304 | -5.56793 | -0.208 | -5.74472 | 0.139 | -6.55891 | -0.213 |
| -5.24121 | -0.1299 | -5.56703 | -0.208 | -5.7338 | 0.14 | -6.55655 | -0.213 |
| -5.23985 | -0.1294 | -5.56784 | -0.207 | -5.73086 | 0.141 | -6.55639 | -0.212 |
| -5.24061 | -0.1289 | -5.56638 | -0.207 | -5.73466 | 0.142 | -6.55592 | -0.212 |
| -5.23985 | -0.1285 | -5.56662 | -0.206 | -5.7364 | 0.143 | -6.55624 | -0.211 |
| -5.24016 | -0.128 | -5.5667 | -0.206 | -5.73194 | 0.144 | -6.55608 | -0.211 |
| -5.24031 | -0.1274 | -5.56589 | -0.205 | -5.7328 | 0.145 | -6.55545 | -0.21 |
| -5.24 | -0.127 | -5.56484 | -0.205 | -5.73661 | 0.146 | -6.55327 | -0.21 |
| -5.24031 | -0.1264 | -5.56524 | -0.204 | -5.73086 | 0.147 | -6.55342 | -0.209 |
| -5.2397 | -0.1259 | -5.56298 | -0.204 | -5.72994 | 0.148 | -6.55405 | -0.209 |
| -5.2394 | -0.1254 | -5.56338 | -0.203 | -5.7247 | 0.149 | -6.55249 | -0.208 |
| -5.23985 | -0.1249 | -5.5612 | -0.203 | -5.72695 | 0.15 | -6.55048 | -0.208 |
| -5.23925 | -0.1244 | -5.56298 | -0.202 | -5.72816 | 0.151 | -6.55063 | -0.207 |
| -5.2388 | -0.1239 | -5.55976 | -0.202 | -5.72667 | 0.152 | -6.55017 | -0.207 |
| -5.23805 | -0.1234 | -5.56209 | -0.201 | -5.7271 | 0.153 | -6.55156 | -0.206 |
| -5.23596 | -0.1229 | -5.56104 | -0.201 | -5.72 | 0.154 | -6.5494 | -0.206 |
| -5.23313 | -0.1224 | -5.56104 | -0.2 | -5.72028 | 0.155 | -6.54832 | -0.205 |
| -5.23358 | -0.1219 | -5.55689 | -0.2 | -5.70975 | 0.156 | -6.55063 | -0.205 |
| -5.23402 | -0.1214 | -5.55848 | -0.199 | -5.71529 | 0.157 | -6.54847 | -0.204 |
| -5.23387 | -0.1209 | -5.55617 | -0.199 | -5.71875 | 0.158 | -6.54832 | -0.204 |
| -5.23387 | -0.1204 | -5.55617 | -0.198 | -5.71502 | 0.159 | -6.54832 | -0.203 |
| -5.23343 | -0.1199 | -5.55554 | -0.198 | -5.72161 | 0.16 | -6.54663 | -0.203 |
| -5.23328 | -0.1194 | -5.55689 | -0.197 | -5.72294 | 0.161 | -6.54724 | -0.202 |
| -5.23313 | -0.119 | -5.55467 | -0.197 | -5.72189 | 0.162 | -6.54832 | -0.202 |
| -5.23254 | -0.1184 | -5.55649 | -0.196 | -5.71385 | 0.163 | -6.5454 | -0.201 |
| -5.23106 | -0.1179 | -5.55143 | -0.196 | -5.70893 | 0.164 | -6.54709 | -0.201 |
| -5.2315 | -0.1174 | -5.5519 | -0.195 | -5.7175 | 0.165 | -6.54372 | -0.2 |
| -5.23121 | -0.1169 | -5.55387 | -0.195 | -5.71806 | 0.166 | -6.54418 | -0.2 |
| -5.22988 | -0.1164 | -5.55474 | -0.194 | -5.70347 | 0.167 | -6.54647 | -0.199 |
| -5.22871 | -0.1159 | -5.55443 | -0.194 | -5.7022 | 0.168 | -6.54556 | -0.199 |
| -5.22871 | -0.1154 | -5.55372 | -0.193 | -5.70113 | 0.169 | -6.54403 | -0.198 |
| -5.22856 | -0.1149 | -5.55285 | -0.193 | -5.7022 | 0.17 | -6.54449 | -0.198 |
| -5.23018 | -0.1144 | -5.55308 | -0.192 | -5.7034 | 0.171 | -6.54205 | -0.197 |
| -5.22944 | -0.1139 | -5.55285 | -0.192 | -5.69682 | 0.172 | -6.54236 | -0.197 |
| -5.23018 | -0.1134 | -5.55159 | -0.191 | -5.69327 | 0.173 | -6.54236 | -0.196 |
| -5.2293 | -0.1129 | -5.55033 | -0.191 | -5.6915 | 0.174 | -6.5416 | -0.196 |
| -5.22944 | -0.1124 | -5.54861 | -0.19 | -5.69596 | 0.175 | -6.54039 | -0.195 |
| -5.229 | -0.1119 | -5.54994 | -0.19 | -5.69834 | 0.176 | -6.54054 | -0.195 |
| -5.22856 | -0.1114 | -5.55151 | -0.189 | -5.69993 | 0.177 | -6.53737 | -0.194 |
| -5.22856 | -0.111 | -5.54955 | -0.189 | -5.70086 | 0.178 | -6.54084 | -0.194 |
| -5.22739 | -0.1104 | -5.54651 | -0.189 | -5.699 | 0.179 | -6.54236 | -0.193 |
| -5.22666 | -0.1099 | -5.54939 | -0.188 | -5.69307 | 0.18 | -6.53843 | -0.193 |
| -5.22637 | -0.1094 | -5.54986 | -0.187 | -5.69701 | 0.181 | -6.53828 | -0.192 |
| -5.22564 | -0.109 | -5.54853 | -0.187 | -5.68974 | 0.182 | -6.53798 | -0.192 |
| -5.22491 | -0.1084 | -5.55049 | -0.186 | -5.68183 | 0.183 | -6.53722 | -0.191 |
| -5.22447 | -0.1079 | -5.5483 | -0.186 | -5.68573 | 0.184 | -6.53722 | -0.191 |
| -5.22317 | -0.1074 | -5.54776 | -0.185 | -5.67979 | 0.185 | -6.53648 | -0.19 |
| -5.22288 | -0.107 | -5.55018 | -0.185 | -5.68227 | 0.186 | -6.53468 | -0.19 |
| -5.21999 | -0.1065 | -5.54636 | -0.185 | -5.6777 | 0.187 | -6.53513 | -0.189 |
| -5.21798 | -0.1059 | -5.54932 | -0.184 | -5.67236 | 0.188 | -6.53573 | -0.189 |
| -5.21584 | -0.1054 | -5.54721 | -0.183 | -5.6718 | 0.189 | -6.53394 | -0.188 |
| -5.21173 | -0.1049 | -5.54636 | -0.183 | -5.67093 | 0.19 | -6.53528 | -0.188 |
| -5.20878 | -0.1044 | -5.5476 | -0.182 | -5.66789 | 0.191 | -6.53275 | -0.187 |
| -5.21456 | -0.1039 | -5.54527 | -0.182 | -5.66518 | 0.192 | -6.53528 | -0.187 |
| -5.22014 | -0.1034 | -5.54519 | -0.181 | -5.66097 | 0.193 | -6.53156 | -0.186 |
| -5.21985 | -0.103 | -5.54349 | -0.181 | -5.65981 | 0.194 | -6.53364 | -0.186 |
| -5.21956 | -0.1024 | -5.54519 | -0.18 | -5.66066 | 0.195 | -6.53141 | -0.185 |
| -5.21856 | -0.1019 | -5.54426 | -0.18 | -5.65153 | 0.196 | -6.53008 | -0.185 |
| -5.2177 | -0.1014 | -5.54535 | -0.179 | -5.652 | 0.197 | -6.53127 | -0.184 |
| -5.21713 | -0.1009 | -5.54659 | -0.179 | -5.6475 | 0.198 | -6.53171 | -0.184 |
| -5.21698 | -0.1004 | -5.5455 | -0.178 | -5.64014 | 0.199 | -6.53023 | -0.183 |
| -5.21627 | -0.0999 | -5.54326 | -0.178 | -5.64072 | 0.2 | -6.53186 | -0.183 |
| -5.21641 | -0.0994 | -5.54705 | -0.177 | -5.63478 | 0.201 | -6.52846 | -0.182 |
| -5.21584 | -0.0989 | -5.54403 | -0.177 | -5.63335 | 0.202 | -6.52935 | -0.182 |
| -5.21584 | -0.0984 | -5.54357 | -0.176 | -5.63239 | 0.203 | -6.52861 | -0.181 |
| -5.2157 | -0.0979 | -5.54511 | -0.176 | -5.63199 | 0.204 | -6.52876 | -0.181 |
| -5.21499 | -0.0974 | -5.54542 | -0.175 | -5.62724 | 0.205 | -6.52626 | -0.18 |
| -5.21485 | -0.0969 | -5.54511 | -0.175 | -5.62421 | 0.206 | -6.52729 | -0.18 |
| -5.21371 | -0.0965 | -5.54334 | -0.174 | -5.62471 | 0.207 | -6.52656 | -0.179 |
| -5.21314 | -0.0959 | -5.54395 | -0.174 | -5.62065 | 0.208 | -6.52758 | -0.179 |
| -5.21286 | -0.0954 | -5.54141 | -0.173 | -5.61767 | 0.209 | -6.52817 | -0.178 |
| -5.21272 | -0.095 | -5.54257 | -0.173 | -5.61329 | 0.21 | -6.52714 | -0.178 |
| -5.21201 | -0.0944 | -5.54311 | -0.172 | -5.61111 | 0.211 | -6.52612 | -0.177 |
| -5.21103 | -0.0939 | -5.54395 | -0.172 | -5.61236 | 0.212 | -6.5267 | -0.177 |
| -5.2106 | -0.0934 | -5.54326 | -0.171 | -5.60992 | 0.213 | -6.52509 | -0.176 |
| -5.2106 | -0.0929 | -5.54118 | -0.171 | -5.60498 | 0.214 | -6.52262 | -0.176 |
| -5.20976 | -0.0924 | -5.54326 | -0.17 | -5.59625 | 0.215 | -6.52393 | -0.175 |
| -5.20906 | -0.0919 | -5.54264 | -0.17 | -5.58764 | 0.216 | -6.52451 | -0.175 |
| -5.2085 | -0.0914 | -5.54141 | -0.169 | -5.58335 | 0.217 | -6.52335 | -0.174 |
| -5.20585 | -0.0909 | -5.54065 | -0.169 | -5.5791 | 0.218 | -6.52277 | -0.174 |
| -5.2064 | -0.0904 | -5.53835 | -0.168 | -5.58077 | 0.219 | -6.52117 | -0.173 |
| -5.20612 | -0.0899 | -5.54134 | -0.168 | -5.5725 | 0.22 | -6.52349 | -0.173 |
| -5.20473 | -0.0894 | -5.53965 | -0.167 | -5.56797 | 0.221 | -6.52074 | -0.172 |
| -5.20446 | -0.0889 | -5.53858 | -0.167 | -5.57097 | 0.222 | -6.52031 | -0.172 |
| -5.20418 | -0.0884 | -5.53965 | -0.166 | -5.56528 | 0.223 | -6.52031 | -0.171 |
| -5.20307 | -0.0879 | -5.53866 | -0.166 | -5.56411 | 0.224 | -6.52031 | -0.171 |
| -5.20238 | -0.0874 | -5.5382 | -0.165 | -5.5574 | 0.225 | -6.52103 | -0.17 |
| -5.20197 | -0.0869 | -5.53904 | -0.165 | -5.55084 | 0.226 | -6.51887 | -0.17 |
| -5.20197 | -0.0864 | -5.5366 | -0.164 | -5.54657 | 0.227 | -6.52016 | -0.169 |
| -5.20252 | -0.0859 | -5.53653 | -0.164 | -5.54419 | 0.228 | -6.52002 | -0.169 |
| -5.20197 | -0.0854 | -5.53706 | -0.163 | -5.53723 | 0.229 | -6.51815 | -0.168 |
| -5.20349 | -0.0849 | -5.53615 | -0.163 | -5.53228 | 0.23 | -6.51686 | -0.168 |
| -5.2039 | -0.0844 | -5.53942 | -0.162 | -5.52791 | 0.231 | -6.51844 | -0.167 |
| -5.20432 | -0.0839 | -5.53547 | -0.162 | -5.52493 | 0.232 | -6.51671 | -0.167 |
| -5.20404 | -0.0834 | -5.53668 | -0.161 | -5.51318 | 0.233 | -6.51486 | -0.166 |
| -5.20376 | -0.0829 | -5.53471 | -0.161 | -5.51404 | 0.234 | -6.51686 | -0.166 |
| -5.20362 | -0.0824 | -5.53494 | -0.16 | -5.51814 | 0.235 | -6.51557 | -0.165 |
| -5.20321 | -0.0819 | -5.53714 | -0.16 | -5.51552 | 0.236 | -6.51529 | -0.165 |
| -5.20279 | -0.0814 | -5.53479 | -0.159 | -5.50802 | 0.237 | -6.51443 | -0.164 |
| -5.20293 | -0.0809 | -5.53585 | -0.159 | -5.50588 | 0.238 | -6.51472 | -0.164 |
| -5.201 | -0.0804 | -5.53638 | -0.158 | -5.49455 | 0.239 | -6.51571 | -0.163 |
| -5.20224 | -0.0799 | -5.53585 | -0.158 | -5.47868 | 0.24 | -6.51273 | -0.163 |
| -5.20128 | -0.0794 | -5.53463 | -0.157 | -5.46647 | 0.241 | -6.5123 | -0.162 |
| -5.20141 | -0.0789 | -5.53411 | -0.157 | -5.45877 | 0.242 | -6.51273 | -0.162 |
| -5.20086 | -0.0784 | -5.53335 | -0.156 | -5.45158 | 0.243 | -6.51315 | -0.161 |
| -5.20004 | -0.0779 | -5.5314 | -0.156 | -5.44858 | 0.244 | -6.51103 | -0.161 |
| -5.19976 | -0.0774 | -5.53042 | -0.155 | -5.44413 | 0.245 | -6.51188 | -0.16 |
| -5.19908 | -0.0769 | -5.53237 | -0.155 | -5.43609 | 0.246 | -6.50934 | -0.16 |
| -5.19867 | -0.0764 | -5.53547 | -0.154 | -5.42713 | 0.246 | -6.50962 | -0.159 |
| -5.1999 | -0.0759 | -5.52952 | -0.154 | -5.42289 | 0.248 | -6.51032 | -0.159 |
| -5.20155 | -0.0754 | -5.53222 | -0.153 | -5.41351 | 0.249 | -6.50821 | -0.158 |
| -5.20128 | -0.0749 | -5.53185 | -0.153 | -5.40872 | 0.249 | -6.50611 | -0.158 |
| -5.20238 | -0.0744 | -5.5311 | -0.152 | -5.4023 | 0.251 | -6.50891 | -0.157 |
| -5.20224 | -0.0739 | -5.5308 | -0.152 | -5.39797 | 0.252 | -6.50667 | -0.157 |
| -5.20141 | -0.0734 | -5.52848 | -0.151 | -5.39467 | 0.253 | -6.50807 | -0.156 |
| -5.20114 | -0.0729 | -5.52885 | -0.151 | -5.38781 | 0.253 | -6.5099 | -0.156 |
| -5.20155 | -0.0724 | -5.52684 | -0.151 | -5.38073 | 0.254 | -6.50891 | -0.155 |
| -5.20169 | -0.0719 | -5.52722 | -0.15 | -5.37346 | 0.256 | -6.50821 | -0.155 |
| -5.20004 | -0.0714 | -5.52915 | -0.15 | -5.3694 | 0.257 | -6.50737 | -0.154 |
| -5.201 | -0.0709 | -5.52908 | -0.149 | -5.36201 | 0.258 | -6.50737 | -0.154 |
| -5.20045 | -0.0704 | -5.52923 | -0.148 | -5.34937 | 0.259 | -6.5092 | -0.153 |
| -5.1999 | -0.0699 | -5.52514 | -0.148 | -5.33737 | 0.259 | -6.50458 | -0.153 |
| -5.19949 | -0.0694 | -5.52595 | -0.147 | -5.32824 | 0.261 | -6.50472 | -0.152 |
| -5.19935 | -0.0689 | -5.52595 | -0.147 | -5.3168 | 0.261 | -6.50653 | -0.152 |
| -5.1988 | -0.0684 | -5.52677 | -0.146 | -5.31379 | 0.262 | -6.50458 | -0.151 |
| -5.19921 | -0.0679 | -5.51701 | -0.146 | -5.30566 | 0.263 | -6.50043 | -0.151 |
| -5.19935 | -0.0674 | -5.52908 | -0.145 | -5.29848 | 0.265 | -6.48646 | -0.15 |
| -5.19894 | -0.0669 | -5.523 | -0.145 | -5.2948 | 0.265 | -6.50444 | -0.15 |
| -5.19812 | -0.0664 | -5.5216 | -0.144 | -5.29141 | 0.266 | -6.50375 | -0.149 |
| -5.19744 | -0.0659 | -5.523 | -0.144 | -5.28395 | 0.267 | -6.50319 | -0.149 |
| -5.19662 | -0.0654 | -5.52102 | -0.143 | -5.27787 | 0.269 | -6.50319 | -0.148 |
| -5.19689 | -0.0649 | -5.52124 | -0.143 | -5.27511 | 0.269 | -6.50305 | -0.148 |
| -5.19675 | -0.0644 | -5.52073 | -0.142 | -5.27586 | 0.27 | -6.50222 | -0.147 |
| -5.19553 | -0.0639 | -5.52058 | -0.142 | -5.26743 | 0.271 | -6.50402 | -0.147 |
| -5.1958 | -0.0634 | -5.52058 | -0.142 | -5.26109 | 0.273 | -6.50236 | -0.146 |
| -5.19485 | -0.0629 | -5.5189 | -0.141 | -5.2606 | 0.273 | -6.50153 | -0.146 |
| -5.19417 | -0.0624 | -5.51839 | -0.14 | -5.25795 | 0.274 | -6.50222 | -0.145 |
| -5.19322 | -0.0619 | -5.51781 | -0.14 | -5.25579 | 0.275 | -6.50015 | -0.145 |
| -5.19147 | -0.0614 | -5.51861 | -0.139 | -5.25222 | 0.276 | -6.50098 | -0.144 |
| -5.18865 | -0.0609 | -5.49722 | -0.139 | -5.25222 | 0.277 | -6.50125 | -0.144 |
| -5.18665 | -0.0604 | -5.5317 | -0.138 | -5.24191 | 0.278 | -6.50001 | -0.143 |
| -5.18492 | -0.0599 | -5.51694 | -0.138 | -5.23983 | 0.279 | -6.49823 | -0.143 |
| -5.18254 | -0.0594 | -5.51607 | -0.137 | -5.24145 | 0.281 | -6.49919 | -0.142 |
| -5.18135 | -0.0589 | -5.51383 | -0.137 | -5.23433 | 0.281 | -6.49713 | -0.142 |
| -5.18043 | -0.0584 | -5.51462 | -0.136 | -5.22332 | 0.282 | -6.49699 | -0.141 |
| -5.18083 | -0.0579 | -5.51701 | -0.136 | -5.22022 | 0.283 | -6.49823 | -0.141 |
| -5.1807 | -0.0574 | -5.51469 | -0.135 | -5.22868 | 0.284 | -6.49836 | -0.14 |
| -5.18149 | -0.057 | -5.51498 | -0.135 | -5.22868 | 0.285 | -6.4959 | -0.14 |
| -5.18149 | -0.0565 | -5.51189 | -0.135 | -5.22554 | 0.286 | -6.49617 | -0.139 |
| -5.18188 | -0.0559 | -5.51246 | -0.134 | -5.21518 | 0.287 | -6.49576 | -0.139 |
| -5.18214 | -0.0554 | -5.51067 | -0.133 | -5.2115 | 0.288 | -6.49549 | -0.138 |
| -5.18519 | -0.055 | -5.51203 | -0.133 | -5.21584 | 0.289 | -6.49508 | -0.138 |
| -5.18452 | -0.0544 | -5.51189 | -0.133 | -5.2154 | 0.29 | -6.49481 | -0.137 |
| -5.18545 | -0.0539 | -5.5116 | -0.132 | -5.2154 | 0.291 | -6.49536 | -0.137 |
| -5.18572 | -0.0534 | -5.50874 | -0.131 | -5.20806 | 0.292 | -6.4944 | -0.136 |
| -5.18505 | -0.0529 | -5.50647 | -0.131 | -5.204 | 0.293 | -6.49399 | -0.136 |
| -5.18505 | -0.0524 | -5.5081 | -0.13 | -5.21366 | 0.294 | -6.49264 | -0.135 |
| -5.18492 | -0.0519 | -5.50527 | -0.13 | -5.21193 | 0.295 | -6.49223 | -0.135 |
| -5.18532 | -0.0514 | -5.50682 | -0.129 | -5.21453 | 0.296 | -6.49237 | -0.134 |
| -5.18426 | -0.0509 | -5.50725 | -0.129 | -5.21107 | 0.297 | -6.49291 | -0.134 |
| -5.18466 | -0.0504 | -5.50647 | -0.128 | -5.20443 | 0.298 | -6.48994 | -0.133 |
| -5.18439 | -0.0499 | -5.50661 | -0.128 | -5.21085 | 0.299 | -6.49021 | -0.133 |
| -5.1836 | -0.0494 | -5.50576 | -0.127 | -5.2072 | 0.3 | -6.4894 | -0.132 |
| -5.18346 | -0.0489 | -5.50449 | -0.127 | -5.2072 | 0.301 | -6.49291 | -0.132 |
| -5.18307 | -0.0484 | -5.52117 | -0.126 | -5.20656 | 0.302 | -6.49196 | -0.131 |
| -5.18188 | -0.0479 | -5.50555 | -0.126 | -5.20571 | 0.303 | -6.49169 | -0.131 |
| -5.18135 | -0.0474 | -5.50196 | -0.125 | -5.20062 | 0.304 | -6.49102 | -0.13 |
| -5.18109 | -0.047 | -5.5096 | -0.125 | -5.2087 | 0.305 | -6.48954 | -0.13 |
| -5.18162 | -0.0464 | -5.50322 | -0.125 | -5.20913 | 0.306 | -6.48927 | -0.129 |
| -5.18109 | -0.0459 | -5.50119 | -0.124 | -5.20358 | 0.307 | -6.48981 | -0.129 |
| -5.18214 | -0.0454 | -5.49875 | -0.123 | -5.19894 | 0.308 | -6.48873 | -0.128 |
| -5.18162 | -0.0449 | -5.5047 | -0.123 | -5.2072 | 0.309 | -6.48913 | -0.128 |
| -5.18254 | -0.0444 | -5.4719 | -0.122 | -5.20635 | 0.31 | -6.49021 | -0.127 |
| -5.18188 | -0.0439 | -5.49494 | -0.122 | -5.19831 | 0.311 | -6.48699 | -0.127 |
| -5.18214 | -0.0434 | -5.4977 | -0.121 | -5.18898 | 0.312 | -6.48793 | -0.126 |
| -5.18346 | -0.0429 | -5.49632 | -0.121 | -5.23845 | 0.313 | -6.48539 | -0.126 |
| -5.18267 | -0.0424 | -5.49666 | -0.12 | -5.20337 | 0.314 | -6.48712 | -0.125 |
| -5.18175 | -0.0419 | -5.49466 | -0.12 | -5.24727 | 0.315 | -6.48472 | -0.125 |
| -5.18254 | -0.0414 | -5.49494 | -0.119 | -5.20656 | 0.316 | -6.48366 | -0.124 |
| -5.18201 | -0.0409 | -5.49287 | -0.119 | -5.24633 | 0.317 | -6.48459 | -0.124 |
| -5.18043 | -0.0404 | -5.49232 | -0.118 | -5.19622 | 0.318 | -6.48353 | -0.123 |
| -5.18109 | -0.0399 | -5.49143 | -0.118 | -5.24915 | 0.319 | -6.48539 | -0.123 |
| -5.17978 | -0.0394 | -5.49102 | -0.117 | -5.24774 | 0.321 | -6.48366 | -0.122 |
| -5.17795 | -0.039 | -5.49047 | -0.117 | -5.26303 | 0.322 | -6.48141 | -0.122 |
| -5.17263 | -0.0384 | -5.48938 | -0.116 | -5.25388 | 0.324 | -6.48089 | -0.121 |
| -5.17006 | -0.0379 | -5.49082 | -0.116 | -5.26792 | 0.325 | -6.483 | -0.121 |
| -5.17599 | -0.0374 | -5.49041 | -0.115 | -5.27661 | 0.326 | -6.48287 | -0.12 |
| -5.17925 | -0.0369 | -5.4885 | -0.115 | -5.26303 | 0.328 | -6.48089 | -0.12 |
| -5.17821 | -0.0364 | -5.48599 | -0.114 | -5.27212 | 0.329 | -6.48433 | -0.119 |
| -5.17821 | -0.0359 | -5.48707 | -0.114 | -5.27411 | 0.33 | -6.483 | -0.119 |
| -5.17821 | -0.0354 | -5.48559 | -0.113 | -5.27636 | 0.331 | -6.48194 | -0.118 |
| -5.17952 | -0.0349 | -5.48383 | -0.113 | -5.27561 | 0.332 | -6.48089 | -0.118 |
| -5.17939 | -0.0344 | -5.48296 | -0.112 | -5.27162 | 0.333 | -6.48089 | -0.117 |
| -5.17912 | -0.0339 | -5.48323 | -0.112 | -5.27162 | 0.334 | -6.47931 | -0.117 |
| -5.17847 | -0.0335 | -5.48169 | -0.111 | -5.27063 | 0.335 | -6.48062 | -0.116 |
| -5.17886 | -0.0329 | -5.48209 | -0.111 | -5.27063 | 0.337 | -6.47878 | -0.116 |
| -5.17952 | -0.0325 | -5.47909 | -0.11 | -5.26743 | 0.337 | -6.47734 | -0.115 |
| -5.17925 | -0.032 | -5.47949 | -0.11 | -5.26498 | 0.338 | -6.47422 | -0.115 |
| -5.17978 | -0.0314 | -5.47889 | -0.11 | -5.26157 | 0.339 | -6.47526 | -0.114 |
| -5.17925 | -0.031 | -5.47816 | -0.109 | -5.25916 | 0.34 | -6.47787 | -0.114 |
| -5.17925 | -0.0305 | -5.47617 | -0.109 | -5.25891 | 0.341 | -6.47852 | -0.113 |
| -5.17965 | -0.0299 | -5.48082 | -0.108 | -5.25365 | 0.342 | -6.47747 | -0.113 |
| -5.17873 | -0.0294 | -5.48424 | -0.107 | -5.25412 | 0.343 | -6.47617 | -0.112 |
| -5.17795 | -0.0289 | -5.47538 | -0.107 | -5.25293 | 0.344 | -6.475 | -0.112 |
| -5.17586 | -0.0284 | -5.47393 | -0.106 | -5.25151 | 0.345 | -6.47617 | -0.111 |
| -5.17821 | -0.0279 | -5.46644 | -0.106 | -5.24727 | 0.346 | -6.47565 | -0.111 |
| -5.1786 | -0.0274 | -5.47268 | -0.105 | -5.23914 | 0.347 | -6.47487 | -0.11 |
| -5.17808 | -0.0269 | -5.47053 | -0.105 | -5.2307 | 0.348 | -6.47513 | -0.11 |
| -5.17821 | -0.0264 | -5.47092 | -0.104 | -5.22935 | 0.349 | -6.47552 | -0.109 |
| -5.1786 | -0.0259 | -5.47033 | -0.104 | -5.23251 | 0.35 | -6.47448 | -0.109 |
| -5.17821 | -0.0254 | -5.46838 | -0.103 | -5.2298 | 0.351 | -6.47526 | -0.108 |
| -5.17795 | -0.0249 | -5.46689 | -0.103 | -5.22488 | 0.352 | -6.47448 | -0.108 |
| -5.17834 | -0.0244 | -5.46981 | -0.102 | -5.21431 | 0.353 | -6.47448 | -0.107 |
| -5.1773 | -0.0239 | -5.46521 | -0.102 | -5.19518 | 0.354 | -6.47422 | -0.107 |
| -5.1769 | -0.0234 | -5.46405 | -0.101 | -5.19145 | 0.355 | -6.47318 | -0.106 |
| -5.17756 | -0.023 | -5.46219 | -0.101 | -5.18653 | 0.356 | -6.47487 | -0.106 |
| -5.17769 | -0.0224 | -5.46528 | -0.1 | -5.17825 | 0.357 | -6.47228 | -0.105 |
| -5.17677 | -0.0219 | -5.46111 | -0.1 | -5.17427 | 0.358 | -6.47215 | -0.105 |
| -5.17612 | -0.0214 | -5.47663 | -0.099 | -5.1547 | 0.359 | -6.47279 | -0.104 |
| -5.17638 | -0.0209 | -5.42683 | -0.099 | -5.14384 | 0.36 | -6.47228 | -0.104 |
| -5.17677 | -0.0204 | -5.45415 | -0.099 | -5.13452 | 0.361 | -6.4715 | -0.103 |
| -5.17599 | -0.0199 | -5.44909 | -0.098 | -5.12734 | 0.362 | -6.46816 | -0.103 |
| -5.17521 | -0.0194 | -5.45647 | -0.097 | -5.12486 | 0.363 | -6.47279 | -0.102 |
| -5.17508 | -0.0189 | -5.45534 | -0.097 | -5.1111 | 0.364 | -6.47021 | -0.102 |
| -5.17508 | -0.0184 | -5.45427 | -0.096 | -5.10044 | 0.365 | -6.47034 | -0.101 |
| -5.17457 | -0.0179 | -5.45364 | -0.096 | -5.09298 | 0.366 | -6.46778 | -0.101 |
| -5.17431 | -0.0174 | -5.45183 | -0.095 | -5.08629 | 0.367 | -6.46983 | -0.1 |
| -5.17392 | -0.0169 | -5.44927 | -0.095 | -5.07574 | 0.368 | -6.46791 | -0.1 |
| -5.17366 | -0.0164 | -5.44977 | -0.094 | -5.06497 | 0.369 | -6.46983 | -0.099 |
| -5.1725 | -0.0159 | -5.44903 | -0.094 | -5.06481 | 0.37 | -6.46791 | -0.099 |
| -5.1725 | -0.0154 | -5.44853 | -0.094 | -5.05102 | 0.371 | -6.46816 | -0.098 |
| -5.17198 | -0.0149 | -5.44723 | -0.093 | -5.04332 | 0.372 | -6.46842 | -0.098 |
| -5.17134 | -0.0144 | -5.44513 | -0.092 | -5.03533 | 0.373 | -6.47009 | -0.097 |
| -5.17083 | -0.0139 | -5.44372 | -0.092 | -5.02636 | 0.374 | -6.46739 | -0.097 |
| -5.17108 | -0.0134 | -5.44152 | -0.091 | -5.01371 | 0.375 | -6.46893 | -0.096 |
| -5.17083 | -0.0129 | -5.44189 | -0.091 | -5.00544 | 0.376 | -6.46957 | -0.096 |
| -5.16763 | -0.0124 | -5.44048 | -0.091 | -5.00343 | 0.377 | -6.46803 | -0.095 |
| -5.17057 | -0.0119 | -5.43915 | -0.09 | -4.99351 | 0.378 | -6.46599 | -0.095 |
| -5.16916 | -0.0114 | -5.43909 | -0.089 | -4.98343 | 0.379 | -6.46842 | -0.094 |
| -5.16903 | -0.0109 | -5.43727 | -0.089 | -4.97634 | 0.38 | -6.46548 | -0.094 |
| -5.16852 | -0.0104 | -5.43631 | -0.088 | -4.96886 | 0.381 | -6.46561 | -0.093 |
| -5.16801 | -0.0099 | -5.43462 | -0.088 | -4.95752 | 0.382 | -6.46548 | -0.093 |
| -5.16725 | -0.0094 | -5.43354 | -0.087 | -4.94042 | 0.383 | -6.46574 | -0.092 |
| -5.16661 | -0.0089 | -5.43217 | -0.087 | -4.93353 | 0.384 | -6.46574 | -0.092 |
| -5.16699 | -0.0084 | -5.43259 | -0.087 | -4.92653 | 0.385 | -6.46409 | -0.091 |
| -5.1661 | -0.0079 | -5.43086 | -0.086 | -4.91568 | 0.386 | -6.46485 | -0.091 |
| -5.16559 | -0.0074 | -5.42949 | -0.086 | -4.90842 | 0.387 | -6.46181 | -0.09 |
| -5.1661 | -0.007 | -5.42884 | -0.085 | -4.90107 | 0.388 | -6.46612 | -0.09 |
| -5.16674 | -0.0064 | -5.42718 | -0.085 | -4.88174 | 0.389 | -6.46206 | -0.089 |
| -5.16496 | -0.0059 | -5.42689 | -0.084 | -4.86733 | 0.39 | -6.46396 | -0.089 |
| -5.16471 | -0.0054 | -5.42547 | -0.083 | -4.85442 | 0.391 | -6.46093 | -0.088 |
| -5.16407 | -0.0049 | -5.4236 | -0.083 | -4.84802 | 0.392 | -6.46206 | -0.088 |
| -5.16407 | -0.0044 | -5.4179 | -0.083 | -4.83657 | 0.393 | -6.46345 | -0.087 |
| -5.16319 | -0.0039 | -5.42406 | -0.082 | -4.83168 | 0.394 | -6.4603 | -0.087 |
| -5.16332 | -0.0034 | -5.41686 | -0.081 | -4.82711 | 0.395 | -6.46156 | -0.086 |
| -5.16231 | -0.0029 | -5.38707 | -0.081 | -4.81864 | 0.396 | -6.4608 | -0.086 |
| -5.16105 | -0.0024 | -5.38611 | -0.081 | -4.80751 | 0.397 | -6.4598 | -0.085 |
| -5.16005 | -0.0019 | -5.41744 | -0.08 | -4.79072 | 0.398 | -6.45892 | -0.085 |
| -5.1598 | -0.0014 | -5.4141 | -0.079 | -4.7774 | 0.399 | -6.45892 | -0.084 |
| -5.1603 | -9E-4 | -5.41353 | -0.079 | -4.76952 | 0.4 | -6.45804 | -0.084 |
| -5.15992 | -4E-4 | -5.4121 | -0.078 | -4.7624 | 0.401 | -6.45704 | -0.083 |
| -5.16017 | 1E-4 | -5.41 | -0.078 | -4.75698 | 0.402 | -6.4568 | -0.083 |
| -5.15942 | 6E-4 | -5.40881 | -0.077 | -4.74835 | 0.403 | -6.45617 | -0.082 |
| -5.15967 | 0.0011 | -5.40661 | -0.077 | -4.73937 | 0.404 | -6.45842 | -0.082 |
| -5.15942 | 0.0016 | -5.40819 | -0.076 | -4.72695 | 0.405 | -6.45518 | -0.081 |
| -5.15955 | 0.0021 | -5.40582 | -0.076 | -4.71931 | 0.406 | -6.45344 | -0.081 |
| -5.15905 | 0.0026 | -5.40576 | -0.075 | -4.70751 | 0.407 | -6.45419 | -0.08 |
| -5.1583 | 0.0031 | -5.40163 | -0.075 | -4.69346 | 0.408 | -6.45567 | -0.08 |
| -5.15643 | 0.0035 | -5.40213 | -0.074 | -4.72056 | 0.409 | -6.4558 | -0.079 |
| -5.1563 | 0.0041 | -5.40057 | -0.074 | -4.71681 | 0.41 | -6.45592 | -0.079 |
| -5.1563 | 0.0046 | -5.39924 | -0.073 | -4.70663 | 0.411 | -6.45543 | -0.078 |
| -5.15618 | 0.0051 | -5.3961 | -0.073 | -4.69893 | 0.412 | -6.45518 | -0.078 |
| -5.15618 | 0.0056 | -5.39698 | -0.072 | -4.68144 | 0.413 | -6.45443 | -0.077 |
| -5.1573 | 0.0061 | -5.39495 | -0.072 | -4.66654 | 0.414 | -6.45468 | -0.077 |
| -5.15717 | 0.0065 | -5.3932 | -0.071 | -4.65872 | 0.415 | -6.45381 | -0.076 |
| -5.1573 | 0.0071 | -5.39069 | -0.071 | -4.64176 | 0.416 | -6.45394 | -0.076 |
| -5.15668 | 0.0075 | -5.38999 | -0.07 | -4.63085 | 0.417 | -6.45381 | -0.075 |
| -5.15568 | 0.008 | -5.38901 | -0.07 | -4.61361 | 0.418 | -6.45344 | -0.075 |
| -5.15593 | 0.0086 | -5.38912 | -0.069 | -4.59898 | 0.419 | -6.4511 | -0.074 |
| -5.15568 | 0.009 | -5.38729 | -0.069 | -4.59343 | 0.42 | -6.45048 | -0.074 |
| -5.15383 | 0.0096 | -5.38498 | -0.069 | -4.57799 | 0.421 | -6.44962 | -0.073 |
| -5.15407 | 0.0101 | -5.38348 | -0.068 | -4.56265 | 0.422 | -6.44803 | -0.073 |
| -5.15333 | 0.0106 | -5.38274 | -0.067 | -4.54657 | 0.423 | -6.44816 | -0.072 |
| -5.1521 | 0.0111 | -5.3795 | -0.067 | -4.52506 | 0.424 | -6.45085 | -0.072 |
| -5.15223 | 0.0116 | -5.37839 | -0.066 | -4.51145 | 0.425 | -6.44938 | -0.071 |
| -5.1521 | 0.0121 | -5.37571 | -0.066 | -4.49372 | 0.426 | -6.44987 | -0.071 |
| -5.151 | 0.0126 | -5.37607 | -0.065 | -4.47788 | 0.427 | -6.45147 | -0.07 |
| -5.15075 | 0.0131 | -5.37482 | -0.065 | -4.46453 | 0.428 | -6.44889 | -0.07 |
| -5.15051 | 0.0136 | -5.37127 | -0.064 | -4.44933 | 0.429 | -6.44852 | -0.069 |
| -5.14989 | 0.0141 | -5.37013 | -0.064 | -4.43392 | 0.43 | -6.44803 | -0.069 |
| -5.14916 | 0.0146 | -5.3675 | -0.063 | -4.41557 | 0.431 | -6.44742 | -0.068 |
| -5.14721 | 0.015 | -5.36822 | -0.063 | -4.39897 | 0.432 | -6.44791 | -0.068 |
| -5.14855 | 0.0155 | -5.36525 | -0.063 | -4.38329 | 0.433 | -6.44694 | -0.067 |
| -5.14745 | 0.016 | -5.36397 | -0.062 | -4.37002 | 0.434 | -6.44669 | -0.067 |
| -5.14697 | 0.0166 | -5.3632 | -0.061 | -4.35414 | 0.435 | -6.44487 | -0.066 |
| -5.14672 | 0.017 | -5.36137 | -0.061 | -4.34231 | 0.437 | -6.44475 | -0.066 |
| -5.14587 | 0.0176 | -5.3598 | -0.061 | -4.10752 | 0.437 | -6.4456 | -0.065 |
| -5.14563 | 0.0181 | -5.35869 | -0.06 | -4.1238 | 0.438 | -6.44584 | -0.065 |
| -5.14491 | 0.0186 | -5.35543 | -0.059 | -4.12468 | 0.438 | -6.4439 | -0.064 |
| -5.14491 | 0.019 | -5.35468 | -0.059 | -4.11941 | 0.439 | -6.44317 | -0.064 |
| -5.14394 | 0.0196 | -5.35378 | -0.059 | -4.10939 | 0.439 | -6.4433 | -0.063 |
| -5.14249 | 0.0201 | -5.35249 | -0.058 | -4.09944 | 0.44 | -6.44197 | -0.063 |
| -5.14249 | 0.0206 | -5.35036 | -0.058 | -4.09248 | 0.44 | -6.44257 | -0.062 |
| -5.14201 | 0.0211 | -5.34804 | -0.057 | -4.08532 | 0.441 | -6.43992 | -0.062 |
| -5.14201 | 0.0216 | -5.34745 | -0.057 | -4.07843 | 0.441 | -6.43813 | -0.061 |
| -5.14081 | 0.0221 | -5.345 | -0.056 | -4.06853 | 0.442 | -6.43957 | -0.061 |
| -5.14021 | 0.0226 | -5.34476 | -0.055 | -4.06297 | 0.442 | -6.43873 | -0.06 |
| -5.14069 | 0.0231 | -5.34198 | -0.055 | -4.05491 | 0.443 | -6.44089 | -0.06 |
| -5.13926 | 0.0236 | -5.34087 | -0.055 | -4.04509 | 0.443 | -6.43777 | -0.059 |
| -5.13902 | 0.0241 | -5.34039 | -0.054 | -4.03591 | 0.444 | -6.43718 | -0.059 |
| -5.13854 | 0.0246 | -5.33875 | -0.054 | -4.02933 | 0.444 | -6.43718 | -0.058 |
| -5.13806 | 0.0251 | -5.33706 | -0.053 | -4.02397 | 0.445 | -6.43599 | -0.058 |
| -5.13735 | 0.0256 | -5.3362 | -0.053 | -4.01481 | 0.445 | -6.43433 | -0.057 |
| -5.13676 | 0.0261 | -5.33458 | -0.052 | -4.00463 | 0.446 | -6.43587 | -0.057 |
| -5.13593 | 0.0266 | -5.33305 | -0.051 | -3.99495 | 0.446 | -6.43539 | -0.056 |
| -5.13545 | 0.0271 | -5.33102 | -0.051 | -3.98522 | 0.447 | -6.43362 | -0.056 |
| -5.13498 | 0.0276 | -5.32993 | -0.051 | -3.97558 | 0.447 | -6.43267 | -0.055 |
| -5.13403 | 0.0281 | -5.32819 | -0.05 | -3.96689 | 0.448 | -6.43373 | -0.055 |
| -5.13344 | 0.0286 | -5.32626 | -0.049 | -3.95548 | 0.448 | -6.43267 | -0.054 |
| -5.13344 | 0.0291 | -5.32533 | -0.049 | -3.94285 | 0.449 | -6.43492 | -0.054 |
| -5.13192 | 0.0296 | -5.32347 | -0.049 | -3.93137 | 0.449 | -6.43279 | -0.053 |
| -5.13133 | 0.0301 | -5.32115 | -0.048 | -3.92196 | 0.45 | -6.43385 | -0.053 |
| -5.13168 | 0.0306 | -5.31852 | -0.047 | -3.91383 | 0.45 | -6.43067 | -0.052 |
| -5.13121 | 0.0311 | -5.31843 | -0.047 | -3.90361 | 0.451 | -6.4295 | -0.052 |
| -5.12992 | 0.0316 | -5.31673 | -0.047 | -3.90075 | 0.451 | -6.43079 | -0.051 |
| -5.12911 | 0.0321 | -5.3145 | -0.046 | -3.89342 | 0.452 | -6.42938 | -0.051 |
| -5.12841 | 0.0326 | -5.31413 | -0.046 | -3.88489 | 0.452 | -6.43009 | -0.05 |
| -5.12829 | 0.0331 | -5.31191 | -0.045 | -3.87632 | 0.453 | -6.42891 | -0.05 |
| -5.12666 | 0.0336 | -5.30875 | -0.045 | -3.85958 | 0.453 | -6.4295 | -0.049 |
| -5.12574 | 0.0341 | -5.30875 | -0.044 | -3.84346 | 0.454 | -6.42728 | -0.049 |
| -5.12597 | 0.0346 | -5.30759 | -0.043 | -3.83132 | 0.454 | -6.42751 | -0.048 |
| -5.12562 | 0.0351 | -5.30624 | -0.043 | -3.82039 | 0.455 | -6.42751 | -0.048 |
| -5.124 | 0.0356 | -5.30424 | -0.043 | -3.80794 | 0.455 | -6.4267 | -0.047 |
| -5.12377 | 0.0361 | -5.30295 | -0.042 | -3.79475 | 0.456 | -6.42589 | -0.047 |
| -5.12285 | 0.0366 | -5.29981 | -0.042 | -3.78413 | 0.456 | -6.42682 | -0.046 |
| -5.1232 | 0.0371 | -5.29797 | -0.041 | -3.77676 | 0.457 | -6.42531 | -0.046 |
| -5.12447 | 0.0376 | -5.29657 | -0.041 | -3.7689 | 0.457 | -6.42473 | -0.045 |
| -5.12308 | 0.0381 | -5.29443 | -0.04 | -3.76026 | 0.458 | -6.42507 | -0.045 |
| -5.12308 | 0.0386 | -5.29357 | -0.04 | -3.75163 | 0.458 | -6.42403 | -0.044 |
| -5.12308 | 0.0391 | -5.29097 | -0.039 | -3.74164 | 0.459 | -6.42334 | -0.044 |
| -5.12216 | 0.0396 | -5.28925 | -0.039 | -3.72958 | 0.459 | -6.42345 | -0.043 |
| -5.12182 | 0.0401 | -5.28796 | -0.038 | -3.71785 | 0.46 | -6.42322 | -0.043 |
| -5.12125 | 0.0406 | -5.28668 | -0.038 | -3.70596 | 0.46 | -6.42196 | -0.042 |
| -5.12136 | 0.0411 | -5.28497 | -0.037 | -3.69418 | 0.461 | -6.42081 | -0.042 |
| -5.12102 | 0.0416 | -5.28328 | -0.037 | -3.68471 | 0.461 | -6.42023 | -0.041 |
| -5.12056 | 0.0421 | -5.28158 | -0.036 | -3.67903 | 0.462 | -6.41932 | -0.041 |
| -5.11953 | 0.0426 | -5.28158 | -0.035 | -3.66994 | 0.462 | -6.41829 | -0.04 |
| -5.11851 | 0.0431 | -5.2799 | -0.035 | -3.66103 | 0.463 | -6.41852 | -0.04 |
| -5.11771 | 0.0436 | -5.27738 | -0.035 | -3.64915 | 0.463 | -6.41601 | -0.039 |
| -5.11771 | 0.0441 | -5.27572 | -0.034 | -3.63996 | 0.464 | -6.41613 | -0.039 |
| -5.11703 | 0.0446 | -5.27405 | -0.034 | -3.63051 | 0.464 | -6.41727 | -0.038 |
| -5.11646 | 0.0451 | -5.27198 | -0.033 | -3.61602 | 0.465 | -6.41818 | -0.038 |
| -5.11488 | 0.0456 | -5.27034 | -0.033 | -3.60461 | 0.465 | -6.41738 | -0.037 |
| -5.11499 | 0.0461 | -5.26869 | -0.032 | -3.59567 | 0.466 | -6.41556 | -0.037 |
| -5.11364 | 0.0466 | -5.26747 | -0.032 | -3.58713 | 0.466 | -6.41432 | -0.036 |
| -5.11251 | 0.047 | -5.26624 | -0.031 | -3.5785 | 0.467 | -6.41579 | -0.036 |
| -5.11162 | 0.0475 | -5.26421 | -0.031 | -3.57146 | 0.467 | -6.41477 | -0.035 |
| -5.11027 | 0.0481 | -5.2634 | -0.03 | -3.56576 | 0.468 | -6.41443 | -0.035 |
| -5.10972 | 0.0486 | -5.26098 | -0.03 | -3.55922 | 0.468 | -6.41364 | -0.034 |
| -5.10949 | 0.049 | -5.25897 | -0.029 | -3.55311 | 0.469 | -6.41195 | -0.034 |
| -5.10916 | 0.0496 | -5.25777 | -0.029 | -3.54619 | 0.469 | -6.4115 | -0.033 |
| -5.10771 | 0.0501 | -5.25538 | -0.028 | -3.53714 | 0.47 | -6.41015 | -0.033 |
| -5.10716 | 0.0506 | -5.25419 | -0.027 | -3.52989 | 0.47 | -6.4106 | -0.032 |
| -5.10594 | 0.0511 | -5.25261 | -0.027 | -3.52165 | 0.471 | -6.40948 | -0.032 |
| -5.10605 | 0.0516 | -5.25261 | -0.027 | -3.51361 | 0.471 | -6.41038 | -0.031 |
| -5.10572 | 0.0521 | -5.25064 | -0.026 | -3.50292 | 0.472 | -6.40859 | -0.031 |
| -5.10506 | 0.0526 | -5.24946 | -0.026 | -3.49413 | 0.472 | -6.40814 | -0.03 |
| -5.10528 | 0.0531 | -5.2479 | -0.025 | -3.48634 | 0.473 | -6.40915 | -0.03 |
| -5.10528 | 0.0536 | -5.24673 | -0.025 | -3.48028 | 0.473 | -6.40881 | -0.029 |
| -5.10406 | 0.0541 | -5.24478 | -0.024 | -3.47748 | 0.474 | -6.40725 | -0.029 |
| -5.10176 | 0.0546 | -5.24401 | -0.023 | -3.47115 | 0.474 | -6.40848 | -0.028 |
| -5.1022 | 0.055 | -5.24131 | -0.023 | -3.46414 | 0.475 | -6.40781 | -0.028 |
| -5.10143 | 0.0555 | -5.23977 | -0.023 | -3.458 | 0.475 | -6.40803 | -0.027 |
| -5.10088 | 0.0561 | -5.23786 | -0.022 | -3.44635 | 0.476 | -6.40548 | -0.027 |
| -5.10012 | 0.0566 | -5.23671 | -0.022 | -3.43356 | 0.476 | -6.40559 | -0.026 |
| -5.09903 | 0.057 | -5.23595 | -0.021 | -3.42289 | 0.477 | -6.40603 | -0.026 |
| -5.09816 | 0.0576 | -5.23179 | -0.021 | -3.41523 | 0.477 | -6.40382 | -0.025 |
| -5.09816 | 0.0581 | -5.23142 | -0.02 | -3.41145 | 0.478 | -6.40349 | -0.025 |
| -5.09696 | 0.0586 | -5.22992 | -0.02 | -3.40601 | 0.478 | -6.40349 | -0.024 |
| -5.09653 | 0.0591 | -5.22917 | -0.019 | -3.40164 | 0.479 | -6.40305 | -0.024 |
| -5.09599 | 0.0596 | -5.22693 | -0.019 | -3.39863 | 0.479 | -6.40415 | -0.023 |
| -5.09567 | 0.0601 | -5.22507 | -0.018 | -3.39401 | 0.48 | -6.40459 | -0.023 |
| -5.09469 | 0.0606 | -5.22285 | -0.018 | -3.38813 | 0.48 | -6.40316 | -0.022 |
| -5.09319 | 0.0611 | -5.22249 | -0.017 | -3.38169 | 0.481 | -6.40437 | -0.022 |
| -5.09265 | 0.0616 | -5.22065 | -0.017 | -3.37472 | 0.481 | -6.40327 | -0.021 |
| -5.09179 | 0.0621 | -5.21918 | -0.016 | -3.36692 | 0.482 | -6.40195 | -0.021 |
| -5.09169 | 0.0626 | -5.217 | -0.015 | -3.35866 | 0.482 | -6.40151 | -0.02 |
| -5.0919 | 0.0631 | -5.21482 | -0.015 | -3.35145 | 0.483 | -6.40184 | -0.02 |
| -5.09147 | 0.0635 | -5.21301 | -0.015 | -3.34289 | 0.483 | -6.40008 | -0.019 |
| -5.09062 | 0.0641 | -5.2105 | -0.014 | -3.33622 | 0.484 | -6.40019 | -0.019 |
| -5.09009 | 0.0646 | -5.20907 | -0.014 | -3.32993 | 0.484 | -6.39986 | -0.018 |
| -5.08881 | 0.065 | -5.20835 | -0.013 | -3.32626 | 0.485 | -6.40195 | -0.018 |
| -5.08785 | 0.0656 | -5.20657 | -0.013 | -3.32123 | 0.485 | -6.40085 | -0.017 |
| -5.08605 | 0.0661 | -5.20516 | -0.012 | -3.31543 | 0.486 | -6.39899 | -0.017 |
| -5.08479 | 0.0666 | -5.20233 | -0.012 | -3.30971 | 0.486 | -6.39975 | -0.016 |
| -5.08363 | 0.0671 | -5.20058 | -0.011 | -3.30299 | 0.487 | -6.39703 | -0.016 |
| -5.08216 | 0.0676 | -5.19883 | -0.011 | -3.29743 | 0.487 | -6.39736 | -0.015 |
| -5.08132 | 0.0681 | -5.19674 | -0.01 | -3.29245 | 0.488 | -6.39692 | -0.015 |
| -5.08101 | 0.0686 | -5.19536 | -0.01 | -3.28805 | 0.488 | -6.3966 | -0.014 |
| -5.07997 | 0.069 | -5.19432 | -0.009 | -3.28421 | 0.489 | -6.39584 | -0.014 |
| -5.08028 | 0.0696 | -5.19191 | -0.009 | -3.28014 | 0.489 | -6.39649 | -0.013 |
| -5.07934 | 0.0701 | -5.19054 | -0.008 | -3.27411 | 0.49 | -6.39714 | -0.013 |
| -5.0783 | 0.0705 | -5.18883 | -0.008 | -3.26792 | 0.49 | -6.39768 | -0.012 |
| -5.07696 | 0.071 | -5.18679 | -0.007 | -3.26133 | 0.491 | -6.39465 | -0.012 |
| -5.07561 | 0.0715 | -5.18543 | -0.007 | -3.2546 | 0.491 | -6.39551 | -0.011 |
| -5.07613 | 0.072 | -5.18375 | -0.006 | -3.24821 | 0.492 | -6.39551 | -0.011 |
| -5.07458 | 0.0726 | -5.1824 | -0.006 | -3.2426 | 0.492 | -6.39325 | -0.01 |
| -5.07469 | 0.073 | -5.18106 | -0.005 | -3.23707 | 0.493 | -6.39422 | -0.01 |
| -5.0752 | 0.0736 | -5.17939 | -0.005 | -3.2307 | 0.493 | -6.39411 | -0.009 |
| -5.07613 | 0.0741 | -5.17772 | -0.004 | -3.22443 | 0.494 | -6.3926 | -0.009 |
| -5.07479 | 0.0746 | -5.1764 | -0.004 | -3.22022 | 0.494 | -6.39078 | -0.008 |
| -5.07489 | 0.0751 | -5.17574 | -0.003 | -3.21715 | 0.495 | -6.39067 | -0.008 |
| -5.07582 | 0.0756 | -5.17277 | -0.003 | -3.2141 | 0.495 | -6.38768 | -0.007 |
| -5.07603 | 0.0761 | -5.1708 | -0.002 | -3.2102 | 0.496 | -6.38704 | -0.007 |
| -5.07582 | 0.0766 | -5.16982 | -0.002 | -3.20507 | 0.496 | -6.38875 | -0.006 |
| -5.07541 | 0.0771 | -5.17015 | -1E-3 | -3.2002 | 0.496 | -6.38651 | -0.006 |
| -5.07561 | 0.0776 | -5.16657 | -1E-3 | -3.10871 | 0.497 | -6.38821 | -0.005 |
| -5.07489 | 0.0781 | -5.16625 | 0 | -3.12327 | 0.498 | -6.388 | -0.005 |
| -5.07469 | 0.0785 | -5.16367 | 0 | -3.1261 | 0.498 | -6.38885 | -0.004 |
| -5.07531 | 0.0791 | -5.1627 | 1E-3 | -3.12204 | 0.499 | -6.38768 | -0.004 |
| -5.0751 | 0.0795 | -5.16078 | 1E-3 | -3.11662 | 0.499 | -6.38577 | -0.003 |
| -5.07551 | 0.0801 | -5.15919 | 0.002 | -3.1111 | 0.5 | -6.38694 | -0.003 |
| -5.07541 | 0.0806 | -5.1576 | 0.002 | -3.10515 | 0.5 | -6.38609 | -0.002 |
| -5.07448 | 0.081 | -5.15601 | 0.003 | -3.09894 | 0.501 | -6.38493 | -0.002 |
| -5.07397 | 0.0816 | -5.15507 | 0.003 | -3.09298 | 0.501 | -6.38461 | -1E-3 |
| -5.07438 | 0.0821 | -5.15412 | 0.004 | -3.09035 | 0.502 | -6.38503 | -1E-3 |
| -5.07366 | 0.0826 | -5.1513 | 0.004 | -3.08726 | 0.502 | -6.38334 | 0 |
| -5.07438 | 0.0831 | -5.14974 | 0.005 | -3.0829 | 0.503 | -6.38461 | 0 |
| -5.07387 | 0.0836 | -5.1488 | 0.005 | -3.07859 | 0.503 | -6.38261 | 1E-3 |
| -5.07345 | 0.0841 | -5.14632 | 0.006 | -3.07447 | 0.504 | -6.38387 | 1E-3 |
| -5.07345 | 0.0846 | -5.14478 | 0.006 | -3.06977 | 0.504 | -6.38313 | 0.002 |
| -5.07253 | 0.0851 | -5.14294 | 0.007 | -3.06343 | 0.505 | -6.38229 | 0.002 |
| -5.07335 | 0.0856 | -5.14232 | 0.007 | -3.05915 | 0.505 | -6.37926 | 0.003 |
| -5.07489 | 0.0861 | -5.1408 | 0.008 | -3.05461 | 0.506 | -6.38041 | 0.003 |
| -5.07448 | 0.0866 | -5.13927 | 0.008 | -3.04953 | 0.506 | -6.37978 | 0.004 |
| -5.07356 | 0.0871 | -5.13745 | 0.009 | -3.04819 | 0.507 | -6.37811 | 0.004 |
| -5.07387 | 0.0876 | -5.13534 | 0.009 | -3.04509 | 0.507 | -6.37739 | 0.005 |
| -5.07376 | 0.0881 | -5.13413 | 0.01 | -3.04186 | 0.508 | -6.37542 | 0.005 |
| -5.07366 | 0.0886 | -5.13353 | 0.01 | -3.03837 | 0.508 | -6.37418 | 0.006 |
| -5.07253 | 0.0891 | -5.12994 | 0.011 | -3.03361 | 0.509 | -6.37418 | 0.006 |
| -5.07151 | 0.0896 | -5.12787 | 0.011 | -3.02862 | 0.509 | -6.37284 | 0.007 |
| -5.0709 | 0.0901 | -5.12757 | 0.012 | -3.02453 | 0.51 | -6.3713 | 0.007 |
| -5.07079 | 0.0906 | -5.12727 | 0.012 | -3.02048 | 0.51 | -6.37151 | 0.008 |
| -5.07079 | 0.0911 | -5.12315 | 0.013 | -3.0144 | 0.511 | -6.37253 | 0.008 |
| -5.07243 | 0.0916 | -5.12227 | 0.013 | -3.00868 | 0.511 | -6.3712 | 0.009 |
| -5.0709 | 0.0921 | -5.11849 | 0.014 | -3.00303 | 0.512 | -6.37018 | 0.009 |
| -5.07049 | 0.0926 | -5.11907 | 0.014 | -2.99864 | 0.512 | -6.37059 | 0.01 |
| -5.07059 | 0.0931 | -5.11733 | 0.015 | -2.99626 | 0.513 | -6.37018 | 0.01 |
| -5.06927 | 0.0936 | -5.1156 | 0.015 | -2.99377 | 0.513 | -6.3711 | 0.011 |
| -5.06917 | 0.0941 | -5.11531 | 0.016 | -2.99103 | 0.514 | -6.3713 | 0.011 |
| -5.06896 | 0.0946 | -5.11445 | 0.016 | -2.98728 | 0.514 | -6.36865 | 0.012 |
| -5.06886 | 0.0951 | -5.1113 | 0.017 | -2.98433 | 0.515 | -6.36753 | 0.012 |
| -5.06896 | 0.0955 | -5.11045 | 0.017 | -2.98267 | 0.515 | -6.36733 | 0.013 |
| -5.06937 | 0.096 | -5.10846 | 0.018 | -2.97949 | 0.516 | -6.36814 | 0.013 |
| -5.06947 | 0.0966 | -5.10648 | 0.018 | -2.97508 | 0.516 | -6.36702 | 0.014 |
| -5.06583 | 0.097 | -5.10479 | 0.019 | -2.97296 | 0.517 | -6.36551 | 0.014 |
| -5.06191 | 0.0975 | -5.10255 | 0.019 | -2.96824 | 0.517 | -6.3648 | 0.015 |
| -5.05645 | 0.0981 | -5.10032 | 0.02 | -2.96127 | 0.518 | -6.36551 | 0.015 |
| -5.06111 | 0.0986 | -5.09893 | 0.02 | -2.95728 | 0.518 | -6.36269 | 0.016 |
| -5.06211 | 0.099 | -5.09755 | 0.021 | -2.95381 | 0.519 | -6.3649 | 0.016 |
| -5.06291 | 0.0996 | -5.09589 | 0.021 | -2.94753 | 0.519 | -6.36419 | 0.017 |
| -5.06341 | 0.1001 | -5.09562 | 0.022 | -2.94413 | 0.52 | -6.36269 | 0.017 |
| -5.06321 | 0.1006 | -5.09315 | 0.022 | -2.94192 | 0.52 | -6.36208 | 0.018 |
| -5.06181 | 0.1011 | -5.09124 | 0.023 | -2.93822 | 0.521 | -6.36088 | 0.018 |
| -5.06012 | 0.1016 | -5.0888 | 0.023 | -2.93535 | 0.521 | -6.35959 | 0.019 |
| -5.06041 | 0.1021 | -5.08771 | 0.024 | -2.93194 | 0.522 | -6.35819 | 0.019 |
| -5.06002 | 0.1026 | -5.08637 | 0.024 | -2.92967 | 0.522 | -6.35899 | 0.02 |
| -5.06051 | 0.1031 | -5.08475 | 0.025 | -2.92731 | 0.523 | -6.3576 | 0.02 |
| -5.06111 | 0.1036 | -5.08368 | 0.025 | -2.92284 | 0.523 | -6.35859 | 0.021 |
| -5.05982 | 0.1041 | -5.08235 | 0.026 | -2.91809 | 0.524 | -6.35611 | 0.021 |
| -5.06051 | 0.1046 | -5.08048 | 0.026 | -2.91372 | 0.524 | -6.35621 | 0.022 |
| -5.06012 | 0.105 | -5.07916 | 0.027 | -2.91112 | 0.525 | -6.35572 | 0.022 |
| -5.06051 | 0.1056 | -5.07678 | 0.027 | -2.91133 | 0.525 | -6.35503 | 0.023 |
| -5.05872 | 0.1061 | -5.07546 | 0.028 | -2.90971 | 0.526 | -6.35198 | 0.023 |
| -5.05882 | 0.1066 | -5.07363 | 0.028 | -2.90692 | 0.526 | -6.35355 | 0.024 |
| -5.05783 | 0.1071 | -5.07259 | 0.029 | -2.90478 | 0.527 | -6.35463 | 0.024 |
| -5.05803 | 0.1076 | -5.06999 | 0.029 | -2.90308 | 0.527 | -6.35032 | 0.025 |
| -5.05694 | 0.1081 | -5.06895 | 0.03 | -2.89749 | 0.528 | -6.3511 | 0.025 |
| -5.05813 | 0.1086 | -5.06688 | 0.03 | -2.8928 | 0.528 | -6.35012 | 0.026 |
| -5.05843 | 0.1091 | -5.06586 | 0.031 | -2.8897 | 0.529 | -6.34983 | 0.026 |
| -5.05882 | 0.1096 | -5.06381 | 0.031 | -2.88581 | 0.529 | -6.34595 | 0.027 |
| -5.05694 | 0.1101 | -5.06228 | 0.032 | -2.88397 | 0.53 | -6.34808 | 0.027 |
| -5.05487 | 0.1106 | -5.06075 | 0.032 | -2.88164 | 0.53 | -6.3473 | 0.028 |
| -5.05448 | 0.1111 | -5.05923 | 0.033 | -2.87993 | 0.531 | -6.34701 | 0.028 |
| -5.05409 | 0.1116 | -5.05771 | 0.033 | -2.87772 | 0.531 | -6.34643 | 0.029 |
| -5.0534 | 0.1121 | -5.0557 | 0.034 | -2.87582 | 0.532 | -6.34547 | 0.029 |
| -5.05067 | 0.1126 | -5.0547 | 0.034 | -2.87344 | 0.532 | -6.34663 | 0.03 |
| -5.05057 | 0.1131 | -5.05295 | 0.035 | -2.86929 | 0.533 | -6.34479 | 0.03 |
| -5.04901 | 0.1136 | -5.05096 | 0.035 | -2.86509 | 0.533 | -6.3422 | 0.031 |
| -5.04727 | 0.1141 | -5.04972 | 0.036 | -2.86112 | 0.534 | -6.34096 | 0.031 |
| -5.0464 | 0.1146 | -5.0475 | 0.036 | -2.85728 | 0.534 | -6.34077 | 0.032 |
| -5.04602 | 0.1151 | -5.04529 | 0.037 | -2.85709 | 0.535 | -6.34115 | 0.032 |
| -5.04486 | 0.1156 | -5.04334 | 0.037 | -2.85537 | 0.535 | -6.33962 | 0.033 |
| -5.04429 | 0.1161 | -5.04236 | 0.038 | -2.85196 | 0.536 | -6.33725 | 0.033 |
| -5.04381 | 0.1166 | -5.03945 | 0.038 | -2.84839 | 0.536 | -6.3363 | 0.034 |
| -5.04333 | 0.1171 | -5.03752 | 0.039 | -2.84708 | 0.537 | -6.33744 | 0.034 |
| -5.04247 | 0.1176 | -5.03632 | 0.039 | -2.8442 | 0.537 | -6.33659 | 0.035 |
| -5.04104 | 0.1181 | -5.03417 | 0.04 | -2.84069 | 0.538 | -6.33574 | 0.035 |
| -5.04027 | 0.1186 | -5.03274 | 0.04 | -2.83657 | 0.538 | -6.33339 | 0.036 |
| -5.03913 | 0.1191 | -5.03179 | 0.041 | -2.82953 | 0.539 | -6.33357 | 0.036 |
| -5.03838 | 0.1196 | -5.03036 | 0.041 | -2.82242 | 0.539 | -6.3332 | 0.037 |
| -5.03677 | 0.1201 | -5.02847 | 0.042 | -2.8169 | 0.54 | -6.33207 | 0.037 |
| -5.03573 | 0.1206 | -5.02612 | 0.042 | -2.81343 | 0.54 | -6.3303 | 0.038 |
| -5.03555 | 0.121 | -5.02355 | 0.043 | -2.8093 | 0.541 | -6.32993 | 0.038 |
| -5.03451 | 0.1216 | -5.02169 | 0.043 | -2.80522 | 0.541 | -6.32752 | 0.039 |
| -5.03339 | 0.1221 | -5.02054 | 0.044 | -2.80184 | 0.542 | -6.32761 | 0.039 |
| -5.03358 | 0.1226 | -5.01915 | 0.044 | -2.80008 | 0.542 | -6.32844 | 0.04 |
| -5.03339 | 0.123 | -5.01708 | 0.045 | -2.79799 | 0.543 | -6.32872 | 0.04 |
| -5.03292 | 0.1236 | -5.01411 | 0.045 | -2.79574 | 0.543 | -6.32752 | 0.041 |
| -5.03217 | 0.1241 | -5.01342 | 0.046 | -2.79293 | 0.544 | -6.32678 | 0.041 |
| -5.03161 | 0.1246 | -5.01093 | 0.046 | -2.79129 | 0.544 | -6.32539 | 0.042 |
| -5.03124 | 0.1251 | -5.00912 | 0.047 | -2.79006 | 0.545 | -6.32558 | 0.042 |
| -5.03096 | 0.1256 | -5.00709 | 0.047 | -2.78802 | 0.545 | -6.32594 | 0.043 |
| -5.03124 | 0.1261 | -5.00486 | 0.048 | -2.78542 | 0.546 | -6.32493 | 0.043 |
| -5.03078 | 0.1266 | -5.00352 | 0.048 | -2.78284 | 0.546 | -6.32328 | 0.044 |
| -5.02929 | 0.1271 | -5.0013 | 0.049 | -2.77979 | 0.547 | -6.32145 | 0.044 |
| -5.02846 | 0.1276 | -4.99997 | 0.049 | -2.77439 | 0.547 | -6.32127 | 0.045 |
| -5.02716 | 0.1281 | -4.99733 | 0.05 | -2.76991 | 0.548 | -6.32191 | 0.045 |
| -5.02597 | 0.1286 | -4.99624 | 0.05 | -2.76657 | 0.548 | -6.32154 | 0.046 |
| -5.02541 | 0.1291 | -4.99449 | 0.051 | -2.76302 | 0.549 | -6.31945 | 0.046 |
| -5.02578 | 0.1296 | -4.99297 | 0.051 | -2.76179 | 0.549 | -6.31763 | 0.047 |
| -5.02523 | 0.1301 | -4.99059 | 0.052 | -2.75942 | 0.55 | -6.31754 | 0.047 |
| -5.02321 | 0.1306 | -4.98865 | 0.052 | -2.75721 | 0.55 | -6.31736 | 0.048 |
| -5.02194 | 0.1311 | -4.9865 | 0.053 | -2.75441 | 0.551 | -6.31538 | 0.048 |
| -5.02185 | 0.1316 | -4.98373 | 0.053 | -2.75208 | 0.551 | -6.31493 | 0.049 |
| -5.02166 | 0.1321 | -4.98203 | 0.054 | -2.75043 | 0.552 | -6.31592 | 0.049 |
| -5.02112 | 0.1326 | -4.97992 | 0.054 | -2.74827 | 0.552 | -6.31394 | 0.05 |
| -5.01976 | 0.1331 | -4.97845 | 0.055 | -2.74479 | 0.553 | -6.31376 | 0.05 |
| -5.01885 | 0.1336 | -4.97615 | 0.055 | -2.74047 | 0.553 | -6.31143 | 0.051 |
| -5.01813 | 0.1341 | -4.97406 | 0.056 | -2.73734 | 0.554 | -6.3093 | 0.051 |
| -5.01804 | 0.1346 | -4.97302 | 0.056 | -2.7351 | 0.554 | -6.30983 | 0.052 |
| -5.01722 | 0.1351 | -4.97075 | 0.057 | -2.73337 | 0.555 | -6.30762 | 0.052 |
| -5.0174 | 0.1356 | -4.9689 | 0.057 | -2.73272 | 0.555 | -6.30868 | 0.053 |
| -5.01614 | 0.1361 | -4.96582 | 0.058 | -2.73065 | 0.556 | -6.30691 | 0.053 |
| -5.01533 | 0.1366 | -4.9644 | 0.058 | -2.72816 | 0.556 | -6.30523 | 0.054 |
| -5.01506 | 0.1371 | -4.96237 | 0.059 | -2.72618 | 0.557 | -6.30374 | 0.054 |
| -5.01453 | 0.1376 | -4.95995 | 0.059 | -2.72413 | 0.557 | -6.30269 | 0.055 |
| -5.01363 | 0.1381 | -4.95774 | 0.06 | -2.72161 | 0.558 | -6.30471 | 0.055 |
| -5.01238 | 0.1386 | -4.95614 | 0.06 | -2.71709 | 0.558 | -6.30374 | 0.056 |
| -5.01149 | 0.1391 | -4.95495 | 0.061 | -2.71371 | 0.559 | -6.30217 | 0.056 |
| -5.0106 | 0.1396 | -4.95217 | 0.061 | -2.71084 | 0.559 | -6.3006 | 0.057 |
| -5.00998 | 0.1401 | -4.94941 | 0.062 | -2.70873 | 0.56 | -6.30243 | 0.057 |
| -5.00901 | 0.1406 | -4.94843 | 0.062 | -2.70778 | 0.56 | -6.30252 | 0.058 |
| -5.00821 | 0.1411 | -4.9457 | 0.063 | -2.70623 | 0.561 | -6.30077 | 0.058 |
| -5.00724 | 0.1416 | -4.94414 | 0.063 | -2.70333 | 0.561 | -6.2993 | 0.059 |
| -5.00601 | 0.1421 | -4.94182 | 0.064 | -2.70113 | 0.562 | -6.29973 | 0.059 |
| -5.00583 | 0.1426 | -4.94008 | 0.064 | -2.69993 | 0.562 | -6.29904 | 0.06 |
| -5.00522 | 0.1431 | -4.93797 | 0.065 | -2.69807 | 0.563 | -6.29826 | 0.06 |
| -5.00364 | 0.1436 | -4.93549 | 0.065 | -2.69708 | 0.563 | -6.29843 | 0.061 |
| -5.0026 | 0.1441 | -4.93284 | 0.066 | -2.6955 | 0.564 | -6.29739 | 0.061 |
| -5.00146 | 0.1446 | -4.9302 | 0.066 | -2.69209 | 0.564 | -6.2961 | 0.062 |
| -5.00025 | 0.1451 | -4.92795 | 0.067 | -2.68748 | 0.565 | -6.29327 | 0.062 |
| -4.99895 | 0.1456 | -4.92553 | 0.067 | -2.68342 | 0.565 | -6.29258 | 0.063 |
| -4.99869 | 0.1461 | -4.92367 | 0.068 | -2.68119 | 0.566 | -6.29301 | 0.063 |
| -4.99748 | 0.1466 | -4.92127 | 0.068 | -2.67827 | 0.566 | -6.2931 | 0.064 |
| -4.99714 | 0.1471 | -4.91925 | 0.069 | -2.6765 | 0.567 | -6.29284 | 0.064 |
| -4.99748 | 0.1476 | -4.91706 | 0.069 | -2.67512 | 0.567 | -6.29147 | 0.065 |
| -4.99619 | 0.1481 | -4.91451 | 0.07 | -2.6728 | 0.568 | -6.29011 | 0.065 |
| -4.99491 | 0.1486 | -4.91288 | 0.07 | -2.67081 | 0.568 | -6.29122 | 0.066 |
| -4.99354 | 0.149 | -4.91072 | 0.071 | -2.67018 | 0.569 | -6.2896 | 0.066 |
| -4.99303 | 0.1496 | -4.90893 | 0.071 | -2.6682 | 0.569 | -6.28935 | 0.067 |
| -4.99107 | 0.1501 | -4.90625 | 0.072 | -2.66567 | 0.57 | -6.28893 | 0.067 |
| -4.99158 | 0.1506 | -4.90289 | 0.072 | -2.66402 | 0.57 | -6.28816 | 0.068 |
| -4.99149 | 0.1511 | -4.90042 | 0.073 | -2.66371 | 0.571 | -6.28597 | 0.068 |
| -4.9898 | 0.1516 | -4.89815 | 0.073 | -2.6617 | 0.571 | -6.28521 | 0.069 |
| -4.98954 | 0.1521 | -4.8971 | 0.074 | -2.66042 | 0.572 | -6.28597 | 0.069 |
| -4.98963 | 0.1526 | -4.89433 | 0.074 | -2.65631 | 0.572 | -6.28648 | 0.07 |
| -4.98878 | 0.1531 | -4.89208 | 0.075 | -2.65302 | 0.573 | -6.28329 | 0.07 |
| -4.98802 | 0.1536 | -4.89036 | 0.075 | -2.65064 | 0.573 | -6.28471 | 0.071 |
| -4.98819 | 0.1541 | -4.88661 | 0.076 | -2.64904 | 0.574 | -6.28262 | 0.071 |
| -4.98802 | 0.1546 | -4.88474 | 0.076 | -2.64727 | 0.574 | -6.28137 | 0.072 |
| -4.98433 | 0.1551 | -4.88238 | 0.077 | -2.64703 | 0.575 | -6.28004 | 0.072 |
| -4.98425 | 0.1556 | -4.88003 | 0.077 | -2.64497 | 0.575 | -6.27929 | 0.073 |
| -4.98441 | 0.1561 | -4.87736 | 0.078 | -2.64351 | 0.576 | -6.27938 | 0.073 |
| -4.98567 | 0.1566 | -4.87421 | 0.078 | -2.6413 | 0.576 | -6.28004 | 0.074 |
| -4.98575 | 0.1571 | -4.8719 | 0.079 | -2.63881 | 0.577 | -6.2769 | 0.074 |
| -4.98601 | 0.1576 | -4.86945 | 0.079 | -2.63702 | 0.577 | -6.2737 | 0.075 |
| -4.98592 | 0.1581 | -4.86668 | 0.08 | -2.63518 | 0.578 | -6.27525 | 0.075 |
| -4.98592 | 0.1586 | -4.86312 | 0.081 | -2.63159 | 0.578 | -6.27476 | 0.076 |
| -4.98584 | 0.1591 | -4.86119 | 0.081 | -2.63 | 0.579 | -6.27362 | 0.076 |
| -4.985 | 0.1596 | -4.85879 | 0.082 | -2.62797 | 0.579 | -6.2764 | 0.077 |
| -4.98508 | 0.1601 | -4.85577 | 0.082 | -2.62628 | 0.58 | -6.27353 | 0.077 |
| -4.98416 | 0.1606 | -4.85293 | 0.083 | -2.62387 | 0.58 | -6.27394 | 0.078 |
| -4.984 | 0.1611 | -4.85074 | 0.083 | -2.6207 | 0.581 | -6.27394 | 0.078 |
| -4.98433 | 0.1616 | -4.84808 | 0.084 | -2.61695 | 0.581 | -6.27386 | 0.079 |
| -4.98366 | 0.1621 | -4.8456 | 0.084 | -2.61432 | 0.582 | -6.27206 | 0.079 |
| -4.9845 | 0.1626 | -4.84329 | 0.085 | -2.61144 | 0.582 | -6.27093 | 0.08 |
| -4.98325 | 0.1631 | -4.84083 | 0.085 | -2.60879 | 0.583 | -6.27174 | 0.08 |
| -4.98341 | 0.1636 | -4.83703 | 0.086 | -2.60782 | 0.583 | -6.2706 | 0.081 |
| -4.98333 | 0.1641 | -4.83446 | 0.086 | -2.60793 | 0.584 | -6.27149 | 0.081 |
| -4.98225 | 0.1646 | -4.8316 | 0.087 | -2.60777 | 0.584 | -6.26979 | 0.082 |
| -4.982 | 0.1651 | -4.82951 | 0.087 | -2.60669 | 0.585 | -6.26898 | 0.082 |
| -4.98241 | 0.1656 | -4.82654 | 0.088 | -2.60584 | 0.585 | -6.26914 | 0.083 |
| -4.98225 | 0.1661 | -4.82388 | 0.088 | -2.60471 | 0.586 | -6.26664 | 0.083 |
| -4.98216 | 0.1666 | -4.82095 | 0.089 | -2.60279 | 0.586 | -6.26841 | 0.084 |
| -4.98191 | 0.1671 | -4.81891 | 0.089 | -2.60104 | 0.587 | -6.26769 | 0.084 |
| -4.98175 | 0.1676 | -4.81543 | 0.09 | -2.59967 | 0.587 | -6.26608 | 0.085 |
| -4.98216 | 0.1681 | -4.81241 | 0.09 | -2.59751 | 0.588 | -6.26568 | 0.085 |
| -4.98175 | 0.1686 | -4.81013 | 0.091 | -2.59526 | 0.588 | -6.26656 | 0.086 |
| -4.98142 | 0.1691 | -4.80658 | 0.091 | -2.59296 | 0.589 | -6.26544 | 0.086 |
| -4.982 | 0.1696 | -4.80404 | 0.092 | -2.58882 | 0.589 | -6.26487 | 0.087 |
| -4.98191 | 0.1701 | -4.8011 | 0.092 | -2.5858 | 0.59 | -6.26463 | 0.087 |
| -4.98117 | 0.1706 | -4.79832 | 0.093 | -2.58401 | 0.59 | -6.26447 | 0.088 |
| -4.981 | 0.1711 | -4.795 | 0.093 | -2.58279 | 0.591 | -6.26335 | 0.088 |
| -4.98175 | 0.1716 | -4.79157 | 0.094 | -2.58289 | 0.591 | -6.26479 | 0.089 |
| -4.98117 | 0.1721 | -4.78953 | 0.094 | -2.58274 | 0.592 | -6.26304 | 0.089 |
| -4.98117 | 0.1726 | -4.78655 | 0.095 | -2.58117 | 0.592 | -6.2616 | 0.09 |
| -4.98083 | 0.1731 | -4.78279 | 0.095 | -2.57955 | 0.593 | -6.26232 | 0.09 |
| -4.98083 | 0.1736 | -4.78038 | 0.096 | -2.57744 | 0.593 | -6.26264 | 0.091 |
| -4.98017 | 0.1741 | -4.77733 | 0.096 | -2.57589 | 0.594 | -6.26232 | 0.091 |
| -4.97976 | 0.1746 | -4.7743 | 0.097 | -2.57459 | 0.594 | -6.26304 | 0.092 |
| -4.98025 | 0.1751 | -4.77064 | 0.097 | -2.57226 | 0.595 | -6.26311 | 0.092 |
| -4.98117 | 0.1756 | -4.7674 | 0.098 | -2.57038 | 0.595 | -6.26049 | 0.093 |
| -4.98075 | 0.1761 | -4.76444 | 0.098 | -2.56836 | 0.596 | -6.26216 | 0.093 |
| -4.98025 | 0.1766 | -4.76137 | 0.099 | -2.56567 | 0.596 | -6.26049 | 0.094 |
| -4.98067 | 0.1771 | -4.75795 | 0.099 | -2.56318 | 0.597 | -6.26033 | 0.094 |
| -4.97976 | 0.1776 | -4.7548 | 0.1 | -2.56178 | 0.597 | -6.26033 | 0.095 |
| -4.97943 | 0.1781 | -4.75192 | 0.1 | -2.56014 | 0.598 | -6.25938 | 0.095 |
| -4.9791 | 0.1786 | -4.74894 | 0.101 | -2.55951 | 0.598 | -6.26097 | 0.096 |
| -4.97951 | 0.1791 | -4.74561 | 0.101 | -2.55879 | 0.599 | -6.25843 | 0.096 |
| -4.97984 | 0.1796 | -4.74231 | 0.102 | -2.55788 | 0.599 | -6.26009 | 0.097 |
| -4.97868 | 0.1801 | -4.73927 | 0.102 | -2.55702 | 0.6 | -6.25898 | 0.097 |
| -4.9791 | 0.1806 | -4.73601 | 0.103 | -2.55577 | 0.6 | -6.25843 | 0.098 |
| -4.97918 | 0.1811 | -4.73242 | 0.103 | -2.55468 | 0.601 | -6.25638 | 0.098 |
| -4.97968 | 0.1816 | -4.7291 | 0.104 | -2.55325 | 0.601 | -6.25796 | 0.099 |
| -4.97934 | 0.1821 | -4.72556 | 0.104 | -2.55193 | 0.602 | -6.2556 | 0.099 |
| -4.97893 | 0.1826 | -4.72217 | 0.105 | -2.55103 | 0.602 | -6.25638 | 0.1 |
| -4.97844 | 0.1831 | -4.71824 | 0.105 | -2.54919 | 0.603 | -6.25544 | 0.1 |
| -4.97835 | 0.1836 | -4.71513 | 0.106 | -2.5475 | 0.603 | -6.25544 | 0.101 |
| -4.97852 | 0.184 | -4.71171 | 0.106 | -2.5461 | 0.604 | -6.25568 | 0.101 |
| -4.9777 | 0.185 | -4.70843 | 0.107 | -2.54438 | 0.604 | -6.25278 | 0.102 |
| -4.9786 | 0.185 | -4.70539 | 0.107 | -2.5434 | 0.605 | -6.25317 | 0.102 |
| -4.97868 | 0.186 | -4.70193 | 0.108 | -2.54206 | 0.605 | -6.25364 | 0.103 |
| -4.97844 | 0.186 | -4.69751 | 0.108 | -2.53948 | 0.606 | -6.25193 | 0.103 |
| -4.9777 | 0.187 | -4.69401 | 0.109 | -2.53591 | 0.606 | -6.25208 | 0.104 |
| -4.97761 | 0.187 | -4.68999 | 0.109 | -2.54141 | 0.607 | -6.25216 | 0.104 |
| -4.97679 | 0.188 | -4.68708 | 0.11 | -2.54713 | 0.607 | -6.25239 | 0.105 |
| -4.97687 | 0.188 | -4.68313 | 0.11 | -2.55249 | 0.608 | -6.25286 | 0.105 |
| -4.9754 | 0.189 | -4.67931 | 0.111 | -2.55506 | 0.608 | -6.25185 | 0.106 |
| -4.9745 | 0.189 | -4.67553 | 0.111 | -2.55836 | 0.609 | -6.25146 | 0.106 |
| -4.97409 | 0.19 | -4.67241 | 0.112 | -2.5573 | 0.609 | -6.25154 | 0.107 |
| -4.9736 | 0.19 | -4.66766 | 0.112 | -2.55596 | 0.61 | -6.24999 | 0.107 |
| -4.97319 | 0.191 | -4.66398 | 0.113 | -2.55301 | 0.61 | -6.24991 | 0.108 |
| -4.97295 | 0.191 | -4.66033 | 0.113 | -2.55027 | 0.611 | -6.25107 | 0.108 |
| -4.9727 | 0.192 | -4.65691 | 0.114 | -2.5476 | 0.611 | -6.2496 | 0.109 |
| -4.97295 | 0.192 | -4.65332 | 0.114 | -2.54466 | 0.612 | -6.24952 | 0.109 |
| -4.97287 | 0.193 | -4.64927 | 0.115 | -2.54197 | 0.612 | -6.24945 | 0.11 |
| -4.97221 | 0.193 | -4.64525 | 0.115 | -2.53957 | 0.613 | -6.24921 | 0.11 |
| -4.97173 | 0.194 | -4.64156 | 0.116 | -2.53714 | 0.613 | -6.24937 | 0.111 |
| -4.97157 | 0.194 | -4.63761 | 0.116 | -2.53409 | 0.614 | -6.24752 | 0.111 |
| -4.97157 | 0.195 | -4.63399 | 0.117 | -2.53187 | 0.614 | -6.24906 | 0.112 |
| -4.97116 | 0.195 | -4.6302 | 0.117 | -2.52966 | 0.615 | -6.24744 | 0.112 |
| -4.97189 | 0.196 | -4.62636 | 0.118 | -2.52724 | 0.615 | -6.24721 | 0.113 |
| -4.97124 | 0.196 | -4.62227 | 0.118 | -2.5255 | 0.616 | -6.24767 | 0.113 |
| -4.97124 | 0.197 | -4.61877 | 0.119 | -2.52355 | 0.616 | -6.24682 | 0.114 |
| -4.97148 | 0.197 | -4.61439 | 0.119 | -2.5191 | 0.617 | -6.24806 | 0.114 |
| -4.97157 | 0.198 | -4.6105 | 0.12 | -2.51582 | 0.617 | -6.24598 | 0.115 |
| -4.971 | 0.198 | -4.60727 | 0.12 | -2.51361 | 0.618 | -6.24821 | 0.115 |
| -4.97189 | 0.199 | -4.60327 | 0.121 | -2.51231 | 0.618 | -6.24829 | 0.116 |
| -4.97295 | 0.199 | -4.59922 | 0.121 | -2.51059 | 0.619 | -6.24736 | 0.116 |
| -4.97581 | 0.2 | -4.5952 | 0.122 | -2.51016 | 0.619 | -6.24767 | 0.117 |
| -4.97663 | 0.2 | -4.59088 | 0.122 | -2.50973 | 0.62 | -6.24721 | 0.117 |
| -4.97638 | 0.201 | -4.58651 | 0.123 | -2.50844 | 0.62 | -6.24675 | 0.118 |
| -4.9745 | 0.201 | -4.58236 | 0.123 | -2.50844 | 0.621 | -6.2456 | 0.118 |
| -4.97417 | 0.202 | -4.57825 | 0.124 | -2.50546 | 0.621 | -6.24667 | 0.119 |
| -4.97442 | 0.202 | -4.57401 | 0.124 | -2.50376 | 0.622 | -6.24598 | 0.119 |
| -4.97417 | 0.203 | -4.56948 | 0.125 | -2.50165 | 0.622 | -6.24706 | 0.12 |
| -4.97466 | 0.203 | -4.5654 | 0.125 | -2.50039 | 0.623 | -6.24521 | 0.12 |
| -4.97417 | 0.204 | -4.56128 | 0.126 | -2.49871 | 0.623 | -6.24598 | 0.121 |
| -4.97303 | 0.204 | -4.55752 | 0.126 | -2.49579 | 0.624 | -6.24682 | 0.121 |
| -4.97295 | 0.205 | -4.55332 | 0.127 | -2.49166 | 0.624 | -6.24675 | 0.122 |
| -4.97221 | 0.205 | -4.54924 | 0.127 | -2.48919 | 0.625 | -6.24575 | 0.122 |
| -4.97165 | 0.206 | -4.54426 | 0.128 | -2.48715 | 0.625 | -6.24567 | 0.123 |
| -4.9727 | 0.206 | -4.54088 | 0.128 | -2.48512 | 0.626 | -6.24583 | 0.123 |
| -4.9723 | 0.207 | -4.53653 | 0.129 | -2.48391 | 0.626 | -6.24537 | 0.124 |
| -4.97327 | 0.207 | -4.5326 | 0.129 | -2.48431 | 0.627 | -6.24506 | 0.124 |
| -4.97393 | 0.208 | -4.52774 | 0.13 | -2.48391 | 0.627 | -6.24537 | 0.125 |
| -4.97368 | 0.208 | -4.52315 | 0.13 | -2.4831 | 0.628 | -6.24468 | 0.125 |
| -4.97295 | 0.209 | -4.51817 | 0.131 | -2.48189 | 0.628 | -6.24437 | 0.126 |
| -4.97319 | 0.209 | -4.51412 | 0.131 | -2.48028 | 0.629 | -6.24407 | 0.126 |
| -4.97295 | 0.21 | -4.50953 | 0.132 | -2.47948 | 0.629 | -6.24414 | 0.127 |
| -4.9736 | 0.21 | -4.50498 | 0.132 | -2.47788 | 0.63 | -6.24346 | 0.127 |
| -4.97319 | 0.211 | -4.50028 | 0.133 | -2.47669 | 0.63 | -6.24445 | 0.128 |
| -4.97311 | 0.211 | -4.49687 | 0.133 | -2.47589 | 0.631 | -6.24445 | 0.128 |
| -4.97327 | 0.212 | -4.49218 | 0.134 | -2.4747 | 0.631 | -6.243 | 0.129 |
| -4.97344 | 0.212 | -4.48728 | 0.134 | -2.47312 | 0.632 | -6.24307 | 0.129 |
| -4.97335 | 0.213 | -4.48276 | 0.135 | -2.47194 | 0.632 | -6.24269 | 0.13 |
| -4.97344 | 0.213 | -4.47743 | 0.135 | -2.46959 | 0.633 | -6.24315 | 0.13 |
| -4.97287 | 0.214 | -4.47301 | 0.136 | -2.46608 | 0.633 | -6.24201 | 0.131 |
| -4.97246 | 0.214 | -4.46812 | 0.136 | -2.46376 | 0.634 | -6.24216 | 0.131 |
| -4.9723 | 0.215 | -4.4629 | 0.137 | -2.4626 | 0.634 | -6.24292 | 0.132 |
| -4.97278 | 0.215 | -4.4578 | 0.137 | -2.45991 | 0.635 | -6.24315 | 0.132 |
| -4.97213 | 0.216 | -4.45345 | 0.138 | -2.45839 | 0.635 | -6.24346 | 0.133 |
| -4.9727 | 0.216 | -4.44909 | 0.138 | -2.45839 | 0.636 | -6.24346 | 0.133 |
| -4.97189 | 0.217 | -4.44433 | 0.139 | -2.45877 | 0.636 | -6.24292 | 0.134 |
| -4.97181 | 0.217 | -4.43951 | 0.139 | -2.45839 | 0.637 | -6.24193 | 0.134 |
| -4.97108 | 0.218 | -4.43456 | 0.14 | -2.45762 | 0.637 | -6.24178 | 0.135 |
| -4.97043 | 0.218 | -4.42979 | 0.14 | -2.45648 | 0.638 | -6.24201 | 0.135 |
| -4.96914 | 0.219 | -4.42553 | 0.141 | -2.45535 | 0.638 | -6.24285 | 0.136 |
| -4.96873 | 0.219 | -4.42091 | 0.141 | -2.45308 | 0.639 | -6.24117 | 0.136 |
| -4.96873 | 0.22 | -4.41623 | 0.142 | -2.45233 | 0.639 | -6.24125 | 0.137 |
| -4.96881 | 0.22 | -4.41085 | 0.142 | -2.45195 | 0.64 | -6.24019 | 0.137 |
| -4.96801 | 0.221 | -4.40621 | 0.143 | -2.45083 | 0.64 | -6.24133 | 0.138 |
| -4.96817 | 0.221 | -4.40157 | 0.143 | -2.44933 | 0.641 | -6.24148 | 0.138 |
| -4.96817 | 0.222 | -4.3961 | 0.144 | -2.44821 | 0.641 | -6.23973 | 0.139 |
| -4.96938 | 0.222 | -4.39124 | 0.144 | -2.44672 | 0.642 | -6.24095 | 0.139 |
| -4.96889 | 0.223 | -4.38648 | 0.145 | -2.44561 | 0.642 | -6.23875 | 0.14 |
| -4.9697 | 0.223 | -4.38204 | 0.145 | -2.4445 | 0.643 | -6.23981 | 0.14 |
| -4.96922 | 0.224 | -4.37718 | 0.146 | -2.4434 | 0.643 | -6.24011 | 0.141 |
| -4.96873 | 0.224 | -4.37195 | 0.146 | -2.44156 | 0.644 | -6.23943 | 0.141 |
| -4.96865 | 0.225 | -4.36699 | 0.146 | -2.43863 | 0.644 | -6.23989 | 0.142 |
| -4.96873 | 0.225 | -4.36163 | 0.147 | -2.43645 | 0.645 | -6.24087 | 0.142 |
| -4.96873 | 0.226 | -4.35588 | 0.148 | -2.43645 | 0.645 | -6.23898 | 0.143 |
| -4.96833 | 0.226 | -4.35135 | 0.148 | -2.43537 | 0.646 | -6.23545 | 0.143 |
| -4.96833 | 0.227 | -4.34608 | 0.149 | -2.43392 | 0.646 | -6.23642 | 0.144 |
| -4.96849 | 0.227 | -4.34101 | 0.149 | -2.43356 | 0.647 | -6.23567 | 0.144 |
| -4.96769 | 0.228 | -4.3363 | 0.15 | -2.43284 | 0.647 | -6.23785 | 0.145 |
| -4.96753 | 0.228 | -4.3305 | 0.15 | -2.43141 | 0.648 | -6.238 | 0.145 |
| -4.96737 | 0.229 | -4.32538 | 0.151 | -2.43033 | 0.648 | -6.23792 | 0.146 |
| -4.96793 | 0.229 | -4.31976 | 0.151 | -2.42855 | 0.649 | -6.23777 | 0.146 |
| -4.96745 | 0.23 | -4.31445 | 0.152 | -2.42748 | 0.649 | -6.23747 | 0.147 |
| -4.96865 | 0.23 | -4.30889 | 0.152 | -2.42748 | 0.65 | -6.2374 | 0.147 |
| -4.96873 | 0.231 | -4.30362 | 0.153 | -2.42677 | 0.65 | -6.23552 | 0.148 |
| -4.96728 | 0.231 | -4.29845 | 0.153 | -2.425 | 0.651 | -6.23695 | 0.148 |
| -4.96793 | 0.232 | -4.29313 | 0.154 | -2.42289 | 0.651 | -6.23657 | 0.149 |
| -4.96769 | 0.232 | -4.28753 | 0.154 | -2.42149 | 0.652 | -6.23492 | 0.149 |
| -4.96761 | 0.233 | -4.28243 | 0.155 | -2.41939 | 0.652 | -6.23604 | 0.15 |
| -4.96809 | 0.233 | -4.27655 | 0.155 | -2.41939 | 0.653 | -6.23597 | 0.15 |
| -4.96777 | 0.234 | -4.27075 | 0.156 | -2.41835 | 0.653 | -6.23612 | 0.151 |
| -4.96761 | 0.234 | -4.26584 | 0.156 | -2.41592 | 0.654 | -6.23589 | 0.151 |
| -4.96753 | 0.235 | -4.25977 | 0.156 | -2.41419 | 0.654 | -6.2353 | 0.152 |
| -4.96809 | 0.235 | -4.25419 | 0.157 | -2.41282 | 0.655 | -6.23597 | 0.152 |
| -4.96761 | 0.236 | -4.24868 | 0.157 | -2.41111 | 0.655 | -6.23612 | 0.153 |
| -4.96793 | 0.236 | -4.24323 | 0.158 | -2.40906 | 0.656 | -6.23477 | 0.153 |
| -4.96785 | 0.237 | -4.2371 | 0.158 | -2.40804 | 0.656 | -6.23447 | 0.154 |
| -4.96712 | 0.237 | -4.23104 | 0.159 | -2.40736 | 0.657 | -6.23447 | 0.154 |
| -4.96656 | 0.238 | -4.22581 | 0.159 | -2.40634 | 0.657 | -6.23432 | 0.155 |
| -4.96664 | 0.238 | -4.21992 | 0.16 | -2.40567 | 0.658 | -6.23462 | 0.155 |
| -4.966 | 0.239 | -4.2141 | 0.161 | -2.40499 | 0.658 | -6.23403 | 0.156 |
| -4.96568 | 0.239 | -4.20835 | 0.161 | -2.40466 | 0.659 | -6.23373 | 0.156 |
| -4.9652 | 0.24 | -4.20233 | 0.161 | -2.40533 | 0.659 | -6.23388 | 0.157 |
| -4.96544 | 0.24 | -4.19709 | 0.162 | -2.40499 | 0.66 | -6.23246 | 0.157 |
| -4.96552 | 0.241 | -4.19054 | 0.162 | -2.40466 | 0.66 | -6.23306 | 0.158 |
| -4.96504 | 0.241 | -4.18476 | 0.163 | -2.40331 | 0.661 | -6.2344 | 0.158 |
| -4.96504 | 0.242 | -4.17872 | 0.163 | -2.40197 | 0.661 | -6.23298 | 0.159 |
| -4.9648 | 0.242 | -4.17244 | 0.164 | -2.40097 | 0.662 | -6.23231 | 0.159 |
| -4.96448 | 0.243 | -4.16625 | 0.164 | -2.4013 | 0.662 | -6.23149 | 0.16 |
| -4.96432 | 0.243 | -4.16046 | 0.165 | -2.4003 | 0.663 | -6.23187 | 0.16 |
| -4.96544 | 0.244 | -4.15444 | 0.165 | -2.3993 | 0.663 | -6.23105 | 0.161 |
| -4.96496 | 0.244 | -4.14787 | 0.166 | -2.39863 | 0.664 | -6.23164 | 0.161 |
| -4.96424 | 0.245 | -4.14202 | 0.166 | -2.39731 | 0.664 | -6.23135 | 0.162 |
| -4.96432 | 0.245 | -4.13564 | 0.167 | -2.39631 | 0.665 | -6.23046 | 0.162 |
| -4.96368 | 0.246 | -4.12965 | 0.167 | -2.39532 | 0.665 | -6.23164 | 0.163 |
| -4.96305 | 0.246 | -4.12344 | 0.168 | -2.39368 | 0.666 | -6.22994 | 0.163 |
| -4.96368 | 0.247 | -4.11704 | 0.168 | -2.39269 | 0.666 | -6.22994 | 0.164 |
| -4.96328 | 0.247 | -4.11073 | 0.169 | -2.39204 | 0.667 | -6.2295 | 0.164 |
| -4.96257 | 0.248 | -4.10451 | 0.169 | -2.39008 | 0.667 | -6.22824 | 0.165 |
| -4.96273 | 0.248 | -4.0981 | 0.17 | -2.38781 | 0.668 | -6.22854 | 0.165 |
| -4.96201 | 0.249 | -4.09151 | 0.17 | -2.38619 | 0.668 | -6.22868 | 0.166 |
| -4.96249 | 0.249 | -4.08556 | 0.171 | -2.3849 | 0.669 | -6.22905 | 0.166 |
| -4.96257 | 0.25 | -4.07916 | 0.171 | -2.38361 | 0.669 | -6.22868 | 0.167 |
| -4.96297 | 0.25 | -4.07259 | 0.172 | -2.38265 | 0.67 | -6.22787 | 0.167 |
| -4.96368 | 0.251 | -4.06586 | 0.172 | -2.38233 | 0.67 | -6.22839 | 0.168 |
| -4.96432 | 0.251 | -4.05923 | 0.173 | -2.38265 | 0.671 | -6.22655 | 0.168 |
| -4.9644 | 0.252 | -4.05245 | 0.173 | -2.38201 | 0.671 | -6.22633 | 0.169 |
| -4.96305 | 0.252 | -4.04627 | 0.174 | -2.38169 | 0.672 | -6.22523 | 0.169 |
| -4.96217 | 0.253 | -4.03969 | 0.174 | -2.38041 | 0.672 | -6.22626 | 0.17 |
| -4.96193 | 0.253 | -4.03298 | 0.175 | -2.37978 | 0.673 | -6.22509 | 0.17 |
| -4.96035 | 0.254 | -4.02612 | 0.175 | -2.37914 | 0.673 | -6.22575 | 0.171 |
| -4.95877 | 0.254 | -4.01961 | 0.176 | -2.37851 | 0.674 | -6.22538 | 0.171 |
| -4.95924 | 0.255 | -4.01251 | 0.176 | -2.37756 | 0.674 | -6.22516 | 0.172 |
| -4.95948 | 0.255 | -4.00575 | 0.177 | -2.37724 | 0.675 | -6.22523 | 0.172 |
| -4.95924 | 0.256 | -3.99975 | 0.177 | -2.37661 | 0.675 | -6.2256 | 0.173 |
| -4.95916 | 0.256 | -3.99297 | 0.178 | -2.37503 | 0.676 | -6.22538 | 0.173 |
| -4.95853 | 0.257 | -3.98608 | 0.178 | -2.37409 | 0.676 | -6.22494 | 0.174 |
| -4.95901 | 0.257 | -3.9795 | 0.179 | -2.37377 | 0.677 | -6.22494 | 0.174 |
| -4.95885 | 0.258 | -3.97219 | 0.179 | -2.37252 | 0.677 | -6.22472 | 0.175 |
| -4.95877 | 0.258 | -3.96562 | 0.18 | -2.3719 | 0.678 | -6.22363 | 0.175 |
| -4.9583 | 0.259 | -3.95894 | 0.18 | -2.37096 | 0.678 | -6.22428 | 0.176 |
| -4.95822 | 0.259 | -3.95217 | 0.181 | -2.36971 | 0.679 | -6.22326 | 0.176 |
| -4.95759 | 0.26 | -3.94492 | 0.181 | -2.36971 | 0.679 | -6.22392 | 0.177 |
| -4.95775 | 0.26 | -3.9374 | 0.182 | -2.36971 | 0.68 | -6.22174 | 0.177 |
| -4.95704 | 0.261 | -3.93058 | 0.182 | -2.36847 | 0.68 | -6.22239 | 0.178 |
| -4.95665 | 0.261 | -3.92349 | 0.183 | -2.36692 | 0.681 | -6.22217 | 0.178 |
| -4.95751 | 0.262 | -3.91688 | 0.183 | -2.36415 | 0.681 | -6.22188 | 0.179 |
| -4.95845 | 0.262 | -3.90947 | 0.184 | -2.36201 | 0.682 | -6.22159 | 0.179 |
| -4.95782 | 0.263 | -3.90271 | 0.184 | -2.36079 | 0.682 | -6.22123 | 0.18 |
| -4.95735 | 0.263 | -3.89537 | 0.185 | -2.36079 | 0.683 | -6.22058 | 0.18 |
| -4.95665 | 0.264 | -3.88831 | 0.185 | -2.36018 | 0.683 | -6.21957 | 0.181 |
| -4.95704 | 0.264 | -3.88154 | 0.186 | -2.36079 | 0.684 | -6.22036 | 0.181 |
| -4.95673 | 0.265 | -3.87471 | 0.186 | -2.36079 | 0.684 | -6.22007 | 0.182 |
| -4.95696 | 0.265 | -3.86781 | 0.187 | -2.36049 | 0.685 | -6.22087 | 0.182 |
| -4.95633 | 0.266 | -3.858 | 0.187 | -2.36018 | 0.685 | -6.22036 | 0.183 |
| -4.9561 | 0.266 | -3.85136 | 0.188 | -2.35927 | 0.686 | -6.22007 | 0.183 |
| -4.95547 | 0.267 | -3.8439 | 0.188 | -2.35927 | 0.686 | -6.22116 | 0.184 |
| -4.95508 | 0.267 | -3.83688 | 0.189 | -2.35806 | 0.687 | -6.22007 | 0.184 |
| -4.95571 | 0.268 | -3.82936 | 0.189 | -2.35745 | 0.687 | -6.22014 | 0.185 |
| -4.95571 | 0.268 | -3.82271 | 0.19 | -2.35715 | 0.688 | -6.21942 | 0.185 |
| -4.95438 | 0.269 | -3.81515 | 0.19 | -2.35564 | 0.688 | -6.21877 | 0.186 |
| -4.95422 | 0.269 | -3.80814 | 0.191 | -2.35414 | 0.689 | -6.21884 | 0.186 |
| -4.95352 | 0.27 | -3.8011 | 0.191 | -2.35294 | 0.689 | -6.21949 | 0.187 |
| -4.95368 | 0.27 | -3.79431 | 0.192 | -2.35294 | 0.69 | -6.21834 | 0.187 |
| -4.95337 | 0.271 | -3.78736 | 0.192 | -2.35085 | 0.69 | -6.21863 | 0.188 |
| -4.95267 | 0.271 | -3.77959 | 0.193 | -2.34878 | 0.691 | -6.21712 | 0.188 |
| -4.95329 | 0.272 | -3.77312 | 0.193 | -2.34848 | 0.691 | -6.21906 | 0.189 |
| -4.95251 | 0.272 | -3.76585 | 0.194 | -2.34818 | 0.692 | -6.21892 | 0.189 |
| -4.95259 | 0.273 | -3.75909 | 0.194 | -2.34759 | 0.692 | -6.21827 | 0.19 |
| -4.9529 | 0.273 | -3.7518 | 0.195 | -2.34671 | 0.693 | -6.21798 | 0.19 |
| -4.95243 | 0.274 | -3.74487 | 0.195 | -2.34524 | 0.693 | -6.21848 | 0.191 |
| -4.95243 | 0.274 | -3.73806 | 0.196 | -2.34435 | 0.694 | -6.21726 | 0.191 |
| -4.95096 | 0.275 | -3.73099 | 0.196 | -2.34289 | 0.694 | -6.21776 | 0.192 |
| -4.95042 | 0.275 | -3.72346 | 0.197 | -2.34202 | 0.695 | -6.21791 | 0.192 |
| -4.94972 | 0.276 | -3.71674 | 0.197 | -2.34143 | 0.695 | -6.21741 | 0.193 |
| -4.94934 | 0.276 | -3.70978 | 0.198 | -2.34027 | 0.696 | -6.21597 | 0.193 |
| -4.94857 | 0.277 | -3.70305 | 0.198 | -2.34056 | 0.696 | -6.21583 | 0.194 |
| -4.94772 | 0.277 | -3.69543 | 0.199 | -2.33998 | 0.697 | -6.21533 | 0.194 |
| -4.94826 | 0.278 | -3.68902 | 0.199 | -2.33882 | 0.697 | -6.21369 | 0.195 |
| -4.94834 | 0.278 | -3.68249 | 0.2 | -2.33824 | 0.698 | -6.21483 | 0.195 |
| -4.94926 | 0.279 | -3.67543 | 0.2 | -2.33766 | 0.698 | -6.2144 | 0.196 |
| -4.94887 | 0.279 | -3.66879 | 0.201 | -2.33737 | 0.699 | -6.21404 | 0.196 |
| -4.94818 | 0.28 | -3.66175 | 0.201 | -2.3368 | 0.699 | -6.21361 | 0.197 |
| -4.94734 | 0.28 | -3.65521 | 0.202 | -2.33507 | 0.7 | -6.21297 | 0.197 |
| -4.94603 | 0.281 | -3.64877 | 0.202 | -2.33335 | 0.7 | -6.21219 | 0.198 |
| -4.9458 | 0.281 | -3.64214 | 0.203 | -2.3325 | 0.701 | -6.21219 | 0.198 |
| -4.9455 | 0.282 | -3.63513 | 0.203 | -2.33192 | 0.701 | -6.21141 | 0.199 |
| -4.94496 | 0.282 | -3.62814 | 0.204 | -2.33192 | 0.702 | -6.21248 | 0.199 |
| -4.94489 | 0.283 | -3.6219 | 0.204 | -2.33164 | 0.702 | -6.21155 | 0.2 |
| -4.94489 | 0.283 | -3.61557 | 0.205 | -2.33107 | 0.703 | -6.21226 | 0.2 |
| -4.94489 | 0.284 | -3.6088 | 0.205 | -2.33107 | 0.703 | -6.21113 | 0.201 |
| -4.94466 | 0.284 | -3.6023 | 0.206 | -2.32965 | 0.704 | -6.21014 | 0.201 |
| -4.94352 | 0.285 | -3.5959 | 0.206 | -2.32683 | 0.704 | -6.21134 | 0.202 |
| -4.94306 | 0.285 | -3.58942 | 0.207 | -2.32598 | 0.705 | -6.21092 | 0.202 |
| -4.93247 | 0.286 | -3.58337 | 0.207 | -2.32598 | 0.705 | -6.20957 | 0.203 |
| -4.92724 | 0.287 | -3.57683 | 0.208 | -2.3257 | 0.706 | -6.21113 | 0.203 |
| -4.9398 | 0.287 | -3.57071 | 0.208 | -2.32486 | 0.706 | -6.20901 | 0.204 |
| -4.93965 | 0.288 | -3.56451 | 0.209 | -2.32374 | 0.707 | -6.20824 | 0.204 |
| -4.93973 | 0.288 | -3.55808 | 0.209 | -2.32123 | 0.707 | -6.20894 | 0.205 |
| -4.93958 | 0.289 | -3.5512 | 0.21 | -2.32012 | 0.708 | -6.20746 | 0.205 |
| -4.93905 | 0.289 | -3.54473 | 0.21 | -2.31901 | 0.708 | -6.20648 | 0.206 |
| -4.9386 | 0.29 | -3.53828 | 0.211 | -2.31791 | 0.709 | -6.20676 | 0.206 |
| -4.93815 | 0.29 | -3.53155 | 0.211 | -2.31763 | 0.709 | -6.20627 | 0.207 |
| -4.93695 | 0.291 | -3.52536 | 0.212 | -2.31735 | 0.71 | -6.20627 | 0.207 |
| -4.93635 | 0.291 | -3.51941 | 0.212 | -2.3168 | 0.71 | -6.20613 | 0.208 |
| -4.9365 | 0.292 | -3.51325 | 0.213 | -2.31625 | 0.711 | -6.20683 | 0.208 |
| -4.93597 | 0.292 | -3.50668 | 0.213 | -2.31653 | 0.711 | -6.20704 | 0.209 |
| -4.93538 | 0.293 | -3.50021 | 0.214 | -2.31653 | 0.712 | -6.20522 | 0.209 |
| -4.935 | 0.293 | -3.49404 | 0.214 | -2.31625 | 0.712 | -6.20501 | 0.21 |
| -4.93411 | 0.294 | -3.48816 | 0.215 | -2.31598 | 0.713 | -6.20557 | 0.21 |
| -4.9353 | 0.294 | -3.48202 | 0.215 | -2.3157 | 0.713 | -6.2048 | 0.211 |
| -4.9353 | 0.295 | -3.47577 | 0.216 | -2.31515 | 0.714 | -6.20404 | 0.211 |
| -4.9359 | 0.295 | -3.46961 | 0.216 | -2.31461 | 0.714 | -6.20459 | 0.212 |
| -4.9353 | 0.296 | -3.46392 | 0.217 | -2.31379 | 0.715 | -6.20334 | 0.212 |
| -4.93515 | 0.296 | -3.45742 | 0.217 | -2.31269 | 0.715 | -6.20313 | 0.213 |
| -4.93642 | 0.297 | -3.45077 | 0.218 | -2.31269 | 0.716 | -6.20126 | 0.213 |
| -4.93612 | 0.297 | -3.44464 | 0.218 | -2.3116 | 0.716 | -6.20202 | 0.214 |
| -4.93597 | 0.298 | -3.43854 | 0.219 | -2.31106 | 0.717 | -6.20223 | 0.214 |
| -4.93575 | 0.298 | -3.43288 | 0.219 | -2.30998 | 0.717 | -6.20126 | 0.215 |
| -4.93538 | 0.299 | -3.42689 | 0.22 | -2.30971 | 0.718 | -6.20147 | 0.215 |
| -4.9353 | 0.299 | -3.42114 | 0.22 | -2.30916 | 0.718 | -6.20126 | 0.216 |
| -4.9353 | 0.3 | -3.4149 | 0.221 | -2.30835 | 0.719 | -6.19995 | 0.216 |
| -4.93448 | 0.3 | -3.40926 | 0.221 | -2.30781 | 0.719 | -6.20071 | 0.217 |
| -4.93448 | 0.301 | -3.40347 | 0.222 | -2.30728 | 0.72 | -6.1996 | 0.217 |
| -4.935 | 0.301 | -3.3978 | 0.222 | -2.30593 | 0.72 | -6.20147 | 0.218 |
| -4.9347 | 0.302 | -3.39194 | 0.223 | -2.30513 | 0.721 | -6.20036 | 0.218 |
| -4.93448 | 0.302 | -3.38637 | 0.223 | -2.30406 | 0.721 | -6.20084 | 0.219 |
| -4.93403 | 0.303 | -3.3805 | 0.224 | -2.30406 | 0.722 | -6.20057 | 0.219 |
| -4.93441 | 0.303 | -3.37466 | 0.224 | -2.30379 | 0.722 | -6.19933 | 0.22 |
| -4.93351 | 0.304 | -3.36915 | 0.225 | -2.30352 | 0.723 | -6.19988 | 0.22 |
| -4.93351 | 0.304 | -3.36371 | 0.225 | -2.30272 | 0.723 | -6.20057 | 0.221 |
| -4.93381 | 0.305 | -3.35804 | 0.226 | -2.30086 | 0.724 | -6.19974 | 0.221 |
| -4.93336 | 0.305 | -3.35189 | 0.226 | -2.30033 | 0.724 | -6.19843 | 0.222 |
| -4.93329 | 0.306 | -3.34598 | 0.227 | -2.30033 | 0.725 | -6.1994 | 0.222 |
| -4.93411 | 0.306 | -3.3401 | 0.227 | -2.29927 | 0.725 | -6.19836 | 0.223 |
| -4.93418 | 0.307 | -3.33415 | 0.228 | -2.29769 | 0.726 | -6.19733 | 0.223 |
| -4.93374 | 0.307 | -3.32885 | 0.228 | -2.29664 | 0.726 | -6.19747 | 0.224 |
| -4.93344 | 0.308 | -3.323 | 0.229 | -2.29743 | 0.727 | -6.1974 | 0.224 |
| -4.93351 | 0.308 | -3.31751 | 0.229 | -2.29848 | 0.727 | -6.1961 | 0.225 |
| -4.93277 | 0.309 | -3.31177 | 0.23 | -2.29848 | 0.728 | -6.19603 | 0.225 |
| -4.93314 | 0.309 | -3.30629 | 0.23 | -2.29822 | 0.728 | -6.19596 | 0.226 |
| -4.93255 | 0.31 | -3.30004 | 0.231 | -2.29822 | 0.729 | -6.19535 | 0.226 |
| -4.93232 | 0.31 | -3.2947 | 0.231 | -2.29611 | 0.729 | -6.19514 | 0.227 |
| -4.93255 | 0.311 | -3.28882 | 0.232 | -2.2948 | 0.73 | -6.19358 | 0.227 |
| -4.93151 | 0.311 | -3.28328 | 0.232 | -2.29376 | 0.73 | -6.1933 | 0.228 |
| -4.93099 | 0.312 | -3.27738 | 0.233 | -2.29323 | 0.731 | -6.19283 | 0.228 |
| -4.93092 | 0.312 | -3.27157 | 0.233 | -2.29245 | 0.731 | -6.19195 | 0.229 |
| -4.93055 | 0.313 | -3.26584 | 0.234 | -2.29219 | 0.732 | -6.1929 | 0.229 |
| -4.93062 | 0.313 | -3.26017 | 0.234 | -2.29297 | 0.732 | -6.19235 | 0.23 |
| -4.93033 | 0.314 | -3.25538 | 0.235 | -2.29245 | 0.733 | -6.19168 | 0.23 |
| -4.93011 | 0.314 | -3.24907 | 0.235 | -2.29297 | 0.733 | -6.19053 | 0.231 |
| -4.92922 | 0.315 | -3.24323 | 0.236 | -2.29297 | 0.734 | -6.18999 | 0.231 |
| -4.92893 | 0.315 | -3.23824 | 0.236 | -2.29245 | 0.734 | -6.19039 | 0.232 |
| -4.92922 | 0.316 | -3.23255 | 0.237 | -2.29141 | 0.735 | -6.18985 | 0.232 |
| -4.92952 | 0.316 | -3.2273 | 0.237 | -2.29167 | 0.735 | -6.18931 | 0.233 |
| -4.92966 | 0.317 | -3.22138 | 0.238 | -2.29167 | 0.736 | -6.18871 | 0.233 |
| -4.92915 | 0.317 | -3.21518 | 0.238 | -2.2909 | 0.736 | -6.18911 | 0.234 |
| -4.92981 | 0.318 | -3.20978 | 0.239 | -2.29012 | 0.737 | -6.18783 | 0.234 |
| -4.93003 | 0.318 | -3.20409 | 0.239 | -2.28908 | 0.737 | -6.18837 | 0.235 |
| -4.92981 | 0.319 | -3.19883 | 0.24 | -2.28857 | 0.738 | -6.1867 | 0.235 |
| -4.93011 | 0.319 | -3.19363 | 0.24 | -2.28831 | 0.738 | -6.1869 | 0.236 |
| -4.92974 | 0.32 | -3.18781 | 0.241 | -2.28728 | 0.739 | -6.18563 | 0.236 |
| -4.92952 | 0.32 | -3.18207 | 0.241 | -2.28625 | 0.739 | -6.18583 | 0.237 |
| -4.92996 | 0.321 | -3.17673 | 0.242 | -2.28472 | 0.74 | -6.18549 | 0.237 |
| -4.93003 | 0.321 | -3.17113 | 0.242 | -2.2837 | 0.74 | -6.18443 | 0.238 |
| -4.93033 | 0.322 | -3.16592 | 0.243 | -2.28293 | 0.741 | -6.18503 | 0.238 |
| -4.92922 | 0.322 | -3.16078 | 0.243 | -2.28242 | 0.741 | -6.18469 | 0.239 |
| -4.92915 | 0.323 | -3.15507 | 0.244 | -2.28191 | 0.742 | -6.18443 | 0.239 |
| -4.92878 | 0.323 | -3.14974 | 0.244 | -2.28217 | 0.742 | -6.18383 | 0.24 |
| -4.92819 | 0.324 | -3.14447 | 0.245 | -2.28141 | 0.743 | -6.18363 | 0.24 |
| -4.92797 | 0.324 | -3.13897 | 0.245 | -2.27989 | 0.743 | -6.18184 | 0.241 |
| -4.9276 | 0.325 | -3.13353 | 0.246 | -2.27938 | 0.744 | -6.1829 | 0.241 |
| -4.92717 | 0.325 | -3.12816 | 0.246 | -2.27812 | 0.744 | -6.1819 | 0.242 |
| -4.92643 | 0.326 | -3.12257 | 0.247 | -2.27787 | 0.745 | -6.18151 | 0.242 |
| -4.92614 | 0.326 | -3.11762 | 0.247 | -2.27737 | 0.745 | -6.18177 | 0.243 |
| -4.92607 | 0.327 | -3.11273 | 0.248 | -2.27711 | 0.746 | -6.18019 | 0.243 |
| -4.92534 | 0.327 | -3.10761 | 0.248 | -2.27561 | 0.746 | -6.17926 | 0.244 |
| -4.92541 | 0.328 | -3.10227 | 0.249 | -2.27361 | 0.747 | -6.17953 | 0.244 |
| -4.92578 | 0.328 | -3.09672 | 0.249 | -2.27212 | 0.747 | -6.17933 | 0.245 |
| -4.92607 | 0.329 | -3.09178 | 0.25 | -2.27113 | 0.748 | -6.17933 | 0.245 |
| -4.92446 | 0.329 | -3.08663 | 0.25 | -2.27014 | 0.748 | -6.17861 | 0.246 |
| -4.92417 | 0.33 | -3.08128 | 0.251 | -2.2694 | 0.749 | -6.1794 | 0.246 |
| -4.92424 | 0.33 | -3.07625 | 0.251 | -2.2689 | 0.749 | -6.1788 | 0.247 |
| -4.92403 | 0.331 | -3.07154 | 0.252 | -2.2694 | 0.75 | -6.17782 | 0.247 |
| -4.92417 | 0.331 | -3.06663 | 0.252 | -2.26964 | 0.75 | -6.17729 | 0.248 |
| -4.92373 | 0.332 | -3.06151 | 0.253 |  |  | -6.17697 | 0.248 |
| -4.92403 | 0.332 | -3.05646 | 0.253 |  |  | -6.17599 | 0.249 |
| -4.92454 | 0.333 | -3.05171 | 0.254 |  |  | -6.17743 | 0.249 |
| -4.92446 | 0.333 | -3.04652 | 0.254 |  |  | -6.17559 | 0.25 |
| -4.92468 | 0.334 | -3.04188 | 0.255 |  |  | -6.17618 | 0.25 |
| -4.92519 | 0.334 | -3.0368 | 0.255 |  |  | -6.17586 | 0.251 |
| -4.92461 | 0.335 | -3.03179 | 0.256 |  |  | -6.17573 | 0.251 |
| -4.92417 | 0.335 | -3.02706 | 0.256 |  |  | -6.17573 | 0.252 |
| -4.92424 | 0.336 | -3.02193 | 0.257 |  |  | -6.17573 | 0.252 |
| -4.92475 | 0.336 | -3.01685 | 0.257 |  |  | -6.17475 | 0.253 |
| -4.92483 | 0.337 | -3.01206 | 0.258 |  |  | -6.17592 | 0.253 |
| -4.92381 | 0.337 | -3.00709 | 0.258 |  |  | -6.17573 | 0.254 |
| -4.92461 | 0.338 | -3.00308 | 0.259 |  |  | -6.17514 | 0.254 |
| -4.92439 | 0.338 | -2.99821 | 0.259 |  |  | -6.17475 | 0.255 |
| -4.92366 | 0.339 | -2.99384 | 0.26 |  |  | -6.17338 | 0.255 |
| -4.92388 | 0.339 | -2.98929 | 0.26 |  |  | -6.17325 | 0.256 |
| -4.92337 | 0.34 | -2.9848 | 0.261 |  |  | -6.17286 | 0.256 |
| -4.9225 | 0.34 | -2.98055 | 0.261 |  |  | -6.17209 | 0.257 |
| -4.92199 | 0.341 | -2.97615 | 0.262 |  |  | -6.17247 | 0.257 |
| -4.9212 | 0.341 | -2.97178 | 0.262 |  |  | -6.17235 | 0.258 |
| -4.92149 | 0.342 | -2.96746 | 0.263 |  |  | -6.17183 | 0.258 |
| -4.9212 | 0.342 | -2.96338 | 0.263 |  |  | -6.17118 | 0.259 |
| -4.92033 | 0.343 | -2.95914 | 0.264 |  |  | -6.17163 | 0.259 |
| -4.91997 | 0.343 | -2.95475 | 0.264 |  |  | -6.17054 | 0.26 |
| -4.91954 | 0.344 | -2.95099 | 0.265 |  |  | -6.17066 | 0.26 |
| -4.91932 | 0.344 | -2.94667 | 0.265 |  |  | -6.17092 | 0.261 |
| -4.91918 | 0.345 | -2.94259 | 0.266 |  |  | -6.16873 | 0.261 |
| -4.91968 | 0.345 | -2.93855 | 0.266 |  |  | -6.17008 | 0.262 |
| -4.91925 | 0.346 | -2.93435 | 0.267 |  |  | -6.16931 | 0.262 |
| -4.91911 | 0.346 | -2.9302 | 0.267 |  |  | -6.16906 | 0.263 |
| -4.91954 | 0.347 | -2.92609 | 0.268 |  |  | -6.16828 | 0.263 |
| -4.9186 | 0.347 | -2.92219 | 0.268 |  |  | -6.16675 | 0.264 |
| -4.91896 | 0.348 | -2.91815 | 0.269 |  |  | -6.16732 | 0.264 |
| -4.91868 | 0.348 | -2.91415 | 0.269 |  |  | -6.16707 | 0.265 |
| -4.9176 | 0.349 | -2.91054 | 0.27 |  |  | -6.16675 | 0.265 |
| -4.91832 | 0.349 | -2.90679 | 0.27 |  |  | -6.16726 | 0.266 |
| -4.91832 | 0.35 | -2.90271 | 0.271 |  |  | -6.16643 | 0.266 |
| -4.91853 | 0.35 | -2.89885 | 0.271 |  |  | -6.16509 | 0.267 |
| -4.91846 | 0.351 | -2.89502 | 0.272 |  |  | -6.16515 | 0.267 |
| -4.91796 | 0.351 | -2.89139 | 0.272 |  |  | -6.16445 | 0.268 |
| -4.91703 | 0.352 | -2.88729 | 0.273 |  |  | -6.16363 | 0.268 |
| -4.91731 | 0.352 | -2.88356 | 0.273 |  |  | -6.16293 | 0.269 |
| -4.91746 | 0.353 | -2.87986 | 0.274 |  |  | -6.16369 | 0.269 |
| -4.9171 | 0.353 | -2.8762 | 0.274 |  |  | -6.16306 | 0.27 |
| -4.91674 | 0.354 | -2.87289 | 0.275 |  |  | -6.16211 | 0.27 |
| -4.91617 | 0.354 | -2.86912 | 0.275 |  |  | -6.16223 | 0.271 |
| -4.91617 | 0.355 | -2.86554 | 0.276 |  |  | -6.16154 | 0.271 |
| -4.91581 | 0.355 | -2.86039 | 0.277 |  |  | -6.16091 | 0.272 |
| -4.91496 | 0.356 | -2.8572 | 0.277 |  |  | -6.16135 | 0.272 |
| -4.91481 | 0.356 | -2.85356 | 0.278 |  |  | -6.16084 | 0.273 |
| -4.91431 | 0.357 | -2.84996 | 0.278 |  |  | -6.15984 | 0.273 |
| -4.9146 | 0.357 | -2.84653 | 0.279 |  |  | -6.15927 | 0.274 |
| -4.91367 | 0.358 | -2.84267 | 0.279 |  |  | -6.15896 | 0.274 |
| -4.91318 | 0.358 | -2.83946 | 0.28 |  |  | -6.15726 | 0.275 |
| -4.91304 | 0.359 | -2.83642 | 0.28 |  |  | -6.15739 | 0.275 |
| -4.9119 | 0.359 | -2.8328 | 0.281 |  |  | -6.15695 | 0.276 |
| -4.91176 | 0.36 | -2.82921 | 0.281 |  |  | -6.1562 | 0.276 |
| -4.91021 | 0.36 | -2.8261 | 0.282 |  |  | -6.15745 | 0.277 |
| -4.91042 | 0.361 | -2.8233 | 0.282 |  |  | -6.15795 | 0.277 |
| -4.90929 | 0.361 | -2.82022 | 0.283 |  |  | -6.15764 | 0.278 |
| -4.90873 | 0.362 | -2.81702 | 0.283 |  |  | -6.15689 | 0.278 |
| -4.9081 | 0.362 | -2.81399 | 0.284 |  |  | -6.1567 | 0.279 |
| -4.90726 | 0.363 | -2.81084 | 0.284 |  |  | -6.1567 | 0.279 |
| -4.90684 | 0.363 | -2.80771 | 0.285 |  |  | -6.15601 | 0.28 |
| -4.90705 | 0.364 | -2.8046 | 0.285 |  |  | -6.15577 | 0.28 |
| -4.90684 | 0.364 | -2.80152 | 0.286 |  |  | -6.15477 | 0.281 |
| -4.90593 | 0.365 | -2.79832 | 0.286 |  |  | -6.15384 | 0.281 |
| -4.90558 | 0.365 | -2.79528 | 0.287 |  |  | -6.15179 | 0.282 |
| -4.90502 | 0.366 | -2.79239 | 0.287 |  |  | -6.15235 | 0.282 |
| -4.90489 | 0.366 | -2.7898 | 0.288 |  |  | -6.15285 | 0.283 |
| -4.90454 | 0.367 | -2.78709 | 0.288 |  |  | -6.15136 | 0.283 |
| -4.90412 | 0.367 | -2.78399 | 0.289 |  |  | -6.15167 | 0.284 |
| -4.90336 | 0.368 | -2.78092 | 0.289 |  |  | -6.15013 | 0.284 |
| -4.90232 | 0.368 | -2.77813 | 0.29 |  |  | -6.15179 | 0.285 |
| -4.90163 | 0.369 | -2.77522 | 0.29 |  |  | -6.14976 | 0.285 |
| -4.90142 | 0.369 | -2.7726 | 0.291 |  |  | -6.15007 | 0.286 |
| -4.90045 | 0.37 | -2.7696 | 0.291 |  |  | -6.14896 | 0.286 |
| -4.90066 | 0.37 | -2.76663 | 0.292 |  |  | -6.14847 | 0.287 |
| -4.89983 | 0.371 | -2.76393 | 0.292 |  |  | -6.14841 | 0.287 |
| -4.89908 | 0.371 | -2.76137 | 0.293 |  |  | -6.14823 | 0.288 |
| -4.8986 | 0.372 | -2.75871 | 0.293 |  |  | -6.14768 | 0.288 |
| -4.89853 | 0.372 | -2.75593 | 0.294 |  |  | -6.14633 | 0.289 |
| -4.89798 | 0.373 | -2.75342 | 0.294 |  |  | -6.14676 | 0.289 |
| -4.89709 | 0.373 | -2.7508 | 0.295 |  |  | -6.14688 | 0.29 |
| -4.89784 | 0.374 | -2.7482 | 0.295 |  |  | -6.14578 | 0.29 |
| -4.89757 | 0.374 | -2.74586 | 0.296 |  |  | -6.1453 | 0.291 |
| -4.89688 | 0.375 | -2.74279 | 0.296 |  |  | -6.14475 | 0.291 |
| -4.89661 | 0.375 | -2.74012 | 0.297 |  |  | -6.14402 | 0.292 |
| -4.89695 | 0.376 | -2.7377 | 0.297 |  |  | -6.1422 | 0.292 |
| -4.89566 | 0.376 | -2.73541 | 0.298 |  |  | -6.14317 | 0.293 |
| -4.89668 | 0.377 | -2.73278 | 0.298 |  |  | -6.14251 | 0.293 |
| -4.89641 | 0.377 | -2.73028 | 0.299 |  |  | -6.14239 | 0.294 |
| -4.89545 | 0.378 | -2.72792 | 0.299 |  |  | -6.14142 | 0.294 |
| -4.89511 | 0.378 | -2.72533 | 0.3 |  |  | -6.14166 | 0.295 |
| -4.89416 | 0.379 | -2.72299 | 0.3 |  |  | -6.13986 | 0.295 |
| -4.89348 | 0.379 | -2.72043 | 0.301 |  |  | -6.14004 | 0.296 |
| -4.89307 | 0.38 | -2.71824 | 0.301 |  |  | -6.1386 | 0.296 |
| -4.89301 | 0.38 | -2.71593 | 0.301 |  |  | -6.13907 | 0.297 |
| -4.89294 | 0.381 | -2.71365 | 0.302 |  |  | -6.13824 | 0.297 |
| -4.89219 | 0.381 | -2.71126 | 0.303 |  |  | -6.13734 | 0.298 |
| -4.89199 | 0.382 | -2.7091 | 0.303 |  |  | -6.13794 | 0.298 |
| -4.89091 | 0.382 | -2.70696 | 0.304 |  |  | -6.13746 | 0.299 |
| -4.8901 | 0.383 | -2.70472 | 0.304 |  |  | -6.13722 | 0.299 |
| -4.88957 | 0.383 | -2.70249 | 0.305 |  |  | -6.13734 | 0.3 |
| -4.8897 | 0.384 | -2.69983 | 0.305 |  |  | -6.13591 | 0.3 |
| -4.8891 | 0.384 | -2.69795 | 0.306 |  |  | -6.13609 | 0.301 |
| -4.88842 | 0.385 | -2.69543 | 0.306 |  |  | -6.13407 | 0.301 |
| -4.88829 | 0.385 | -2.69314 | 0.307 |  |  | -6.13395 | 0.302 |
| -4.88789 | 0.386 | -2.69118 | 0.307 |  |  | -6.13395 | 0.302 |
| -4.88709 | 0.386 | -2.68934 | 0.308 |  |  | -6.13294 | 0.303 |
| -4.88669 | 0.387 | -2.68719 | 0.308 |  |  | -6.13276 | 0.303 |
| -4.88715 | 0.387 | -2.68473 | 0.309 |  |  | -6.13176 | 0.304 |
| -4.88575 | 0.388 | -2.6826 | 0.309 |  |  | -6.1327 | 0.304 |
| -4.88482 | 0.388 | -2.68037 | 0.31 |  |  | -6.13253 | 0.305 |
| -4.88442 | 0.389 | -2.67858 | 0.31 |  |  | -6.13182 | 0.305 |
| -4.88422 | 0.389 | -2.67669 | 0.311 |  |  | -6.13076 | 0.306 |
| -4.88343 | 0.39 | -2.67438 | 0.311 |  |  | -6.13052 | 0.306 |
| -4.88257 | 0.39 | -2.6722 | 0.312 |  |  | -6.1297 | 0.307 |
| -4.88131 | 0.391 | -2.67003 | 0.312 |  |  | -6.12988 | 0.307 |
| -4.88118 | 0.391 | -2.66797 | 0.313 |  |  | -6.12941 | 0.308 |
| -4.88079 | 0.392 | -2.66592 | 0.313 |  |  | -6.12841 | 0.308 |
| -4.88065 | 0.392 | -2.66408 | 0.314 |  |  | -6.12894 | 0.309 |
| -4.8796 | 0.393 | -2.66195 | 0.314 |  |  | -6.12718 | 0.309 |
| -4.87888 | 0.393 | -2.65993 | 0.314 |  |  | -6.12736 | 0.31 |
| -4.87777 | 0.394 | -2.65781 | 0.315 |  |  | -6.12713 | 0.31 |
| -4.87737 | 0.394 | -2.65581 | 0.316 |  |  | -6.12678 | 0.311 |
| -4.87842 | 0.395 | -2.65382 | 0.316 |  |  | -6.12637 | 0.311 |
| -4.87836 | 0.395 | -2.65193 | 0.317 |  |  | -6.12555 | 0.312 |
| -4.87822 | 0.396 | -2.65005 | 0.317 |  |  | -6.12561 | 0.312 |
| -4.87764 | 0.396 | -2.64799 | 0.318 |  |  | -6.12445 | 0.313 |
| -4.87718 | 0.397 | -2.64603 | 0.318 |  |  | -6.12364 | 0.313 |
| -4.87666 | 0.397 | -2.64418 | 0.319 |  |  | -6.12433 | 0.314 |
| -4.87548 | 0.398 | -2.64233 | 0.319 |  |  | -6.12214 | 0.314 |
| -4.876 | 0.398 | -2.64059 | 0.32 |  |  | -6.12196 | 0.315 |
| -4.87542 | 0.399 | -2.63896 | 0.32 |  |  | -6.12098 | 0.315 |
| -4.87503 | 0.399 | -2.63694 | 0.321 |  |  | -6.12139 | 0.316 |
| -4.87457 | 0.4 | -2.63504 | 0.321 |  |  | -6.12156 | 0.316 |
| -4.87425 | 0.4 | -2.63294 | 0.322 |  |  | -6.12041 | 0.317 |
| -4.87425 | 0.401 | -2.63105 | 0.322 |  |  | -6.11955 | 0.317 |
| -4.87354 | 0.401 | -2.62936 | 0.322 |  |  | -6.11978 | 0.318 |
| -4.87295 | 0.402 | -2.62748 | 0.323 |  |  | -6.11932 | 0.318 |
| -4.8727 | 0.402 | -2.6258 | 0.324 |  |  | -6.11835 | 0.319 |
| -4.87257 | 0.403 | -2.62403 | 0.324 |  |  | -6.11715 | 0.319 |
| -4.87315 | 0.403 | -2.62199 | 0.325 |  |  | -6.11703 | 0.32 |
| -4.87205 | 0.404 | -2.61997 | 0.325 |  |  | -6.11663 | 0.32 |
| -4.8716 | 0.404 | -2.6184 | 0.326 |  |  | -6.11584 | 0.321 |
| -4.87218 | 0.405 | -2.61667 | 0.326 |  |  | -6.11493 | 0.321 |
| -4.87121 | 0.405 | -2.61475 | 0.327 |  |  | -6.1155 | 0.322 |
| -4.87018 | 0.406 | -2.61294 | 0.327 |  |  | -6.1147 | 0.322 |
| -4.86992 | 0.406 | -2.61113 | 0.327 |  |  | -6.11346 | 0.323 |
| -4.86922 | 0.407 | -2.6096 | 0.328 |  |  | -6.1121 | 0.323 |
| -4.86903 | 0.407 | -2.6079 | 0.329 |  |  | -6.10739 | 0.324 |
| -4.87005 | 0.408 | -2.60611 | 0.329 |  |  | -6.10722 | 0.324 |
| -4.86986 | 0.408 | -2.60425 | 0.329 |  |  | -6.107 | 0.325 |
| -4.86973 | 0.409 | -2.60265 | 0.33 |  |  | -6.10784 | 0.325 |
| -4.86928 | 0.409 | -2.60098 | 0.33 |  |  | -6.10717 | 0.326 |
| -4.87025 | 0.41 | -2.59948 | 0.331 |  |  | -6.10834 | 0.326 |
| -4.8705 | 0.41 | -2.59782 | 0.332 |  |  | -6.10745 | 0.327 |
| -4.87005 | 0.411 | -2.59607 | 0.332 |  |  | -6.10656 | 0.327 |
| -4.86948 | 0.411 | -2.59442 | 0.333 |  |  | -6.10706 | 0.328 |
| -4.86864 | 0.412 | -2.59269 | 0.333 |  |  | -6.10556 | 0.328 |
| -4.86749 | 0.412 | -2.59105 | 0.334 |  |  | -6.10445 | 0.329 |
| -4.86704 | 0.413 | -2.58933 | 0.334 |  |  | -6.10423 | 0.329 |
| -4.86698 | 0.413 | -2.58762 | 0.335 |  |  | -6.10312 | 0.33 |
| -4.86704 | 0.414 | -2.586 | 0.335 |  |  | -6.10284 | 0.33 |
| -4.86743 | 0.414 | -2.58439 | 0.336 |  |  | -6.10213 | 0.331 |
| -4.8673 | 0.415 | -2.58295 | 0.336 |  |  | -6.10191 | 0.331 |
| -4.86609 | 0.415 | -2.58093 | 0.337 |  |  | -6.10081 | 0.332 |
| -4.86488 | 0.416 | -2.57942 | 0.337 |  |  | -6.10059 | 0.332 |
| -4.86425 | 0.416 | -2.57791 | 0.338 |  |  | -6.10042 | 0.333 |
| -4.86317 | 0.417 | -2.576 | 0.338 |  |  | -6.10026 | 0.333 |
| -4.86285 | 0.417 | -2.5745 | 0.339 |  |  | -6.09993 | 0.334 |
| -4.86406 | 0.418 | -2.57268 | 0.339 |  |  | -6.09894 | 0.334 |
| -4.86406 | 0.418 | -2.57145 | 0.34 |  |  | -6.0984 | 0.335 |
| -4.86463 | 0.419 | -2.56997 | 0.34 |  |  | -6.09443 | 0.335 |
| -4.86247 | 0.419 | -2.56817 | 0.341 |  |  | -6.09644 | 0.336 |
| -4.86178 | 0.42 | -2.56646 | 0.341 |  |  | -6.09709 | 0.336 |
| -4.85989 | 0.42 | -2.565 | 0.342 |  |  | -6.09638 | 0.337 |
| -4.8592 | 0.421 | -2.5633 | 0.342 |  |  | -6.09703 | 0.337 |
| -4.85864 | 0.421 | -2.56153 | 0.343 |  |  | -6.09633 | 0.338 |
| -4.85839 | 0.422 | -2.55992 | 0.343 |  |  | -6.09524 | 0.338 |
| -4.8577 | 0.422 | -2.55832 | 0.344 |  |  | -6.09454 | 0.339 |
| -4.85689 | 0.423 | -2.55689 | 0.344 |  |  | -6.09383 | 0.339 |
| -4.85664 | 0.423 | -2.5553 | 0.345 |  |  | -6.09508 | 0.34 |
| -4.85639 | 0.424 | -2.55372 | 0.345 |  |  | -6.0927 | 0.34 |
| -4.85614 | 0.424 | -2.55214 | 0.346 |  |  | -6.09297 | 0.341 |
| -4.85602 | 0.425 | -2.55057 | 0.346 |  |  | -6.09222 | 0.341 |
| -4.85428 | 0.425 | -2.54908 | 0.347 |  |  | -6.09329 | 0.342 |
| -4.85571 | 0.426 | -2.5476 | 0.347 |  |  | -6.09254 | 0.342 |
| -4.85496 | 0.426 | -2.5462 | 0.348 |  |  | -6.08985 | 0.343 |
| -4.85428 | 0.427 | -2.54465 | 0.348 |  |  | -6.09012 | 0.343 |
| -4.85385 | 0.427 | -2.54295 | 0.349 |  |  | -6.0898 | 0.344 |
| -4.85286 | 0.428 | -2.54141 | 0.349 |  |  | -6.08793 | 0.344 |
| -4.85224 | 0.428 | -2.53988 | 0.35 |  |  | -6.08814 | 0.345 |
| -4.85169 | 0.429 | -2.53858 | 0.35 |  |  | -6.08756 | 0.345 |
| -4.85132 | 0.429 | -2.53714 | 0.35 |  |  | -6.08665 | 0.346 |
| -4.85304 | 0.43 | -2.53562 | 0.351 |  |  | -6.08655 | 0.346 |
| -4.85329 | 0.43 | -2.53411 | 0.352 |  |  | -6.08495 | 0.347 |
| -4.85274 | 0.431 | -2.5326 | 0.352 |  |  | -6.08485 | 0.347 |
| -4.85181 | 0.431 | -2.5311 | 0.352 |  |  | -6.08332 | 0.348 |
| -4.8512 | 0.432 | -2.52975 | 0.353 |  |  | -6.08258 | 0.348 |
| -4.84991 | 0.432 | -2.52848 | 0.353 |  |  | -6.08274 | 0.349 |
| -4.84923 | 0.433 | -2.52714 | 0.354 |  |  | -6.0821 | 0.349 |
| -4.84911 | 0.433 | -2.52566 | 0.355 |  |  | -6.08126 | 0.35 |
| -4.84783 | 0.434 | -2.52425 | 0.355 |  |  | -6.08 | 0.35 |
| -4.8474 | 0.434 | -2.52337 | 0.355 |  |  | -6.07875 | 0.351 |
| -4.84588 | 0.435 | -2.52183 | 0.356 |  |  | -6.07859 | 0.351 |
| -4.84545 | 0.435 | -2.52036 | 0.357 |  |  | -6.07844 | 0.352 |
| -4.84436 | 0.436 | -2.51861 | 0.357 |  |  | -6.07854 | 0.352 |
| -4.84339 | 0.436 | -2.51723 | 0.357 |  |  | -6.0776 | 0.353 |
| -4.84219 | 0.437 | -2.51578 | 0.358 |  |  | -6.07703 | 0.353 |
| -4.84098 | 0.437 | -2.5144 | 0.359 |  |  | -6.07599 | 0.354 |
| -4.84056 | 0.438 | -2.51303 | 0.359 |  |  | -6.07387 | 0.354 |
| -4.83984 | 0.438 | -2.51167 | 0.36 |  |  | -6.07392 | 0.355 |
| -4.8393 | 0.439 | -2.51024 | 0.36 |  |  | -6.07305 | 0.355 |
| -4.83853 | 0.439 | -2.50867 | 0.361 |  |  | -6.07212 | 0.356 |
| -4.83853 | 0.44 | -2.50746 | 0.361 |  |  | -6.07202 | 0.356 |
| -4.83882 | 0.44 | -2.50611 | 0.361 |  |  | -6.07161 | 0.357 |
| -4.83835 | 0.441 | -2.50463 | 0.362 |  |  | -6.07084 | 0.357 |
| -4.83715 | 0.441 | -2.50294 | 0.362 |  |  | -6.07007 | 0.358 |
| -4.83573 | 0.442 | -2.50154 | 0.363 |  |  | -6.06976 | 0.358 |
| -4.8333 | 0.442 | -2.50035 | 0.363 |  |  | -6.06843 | 0.359 |
| -4.83141 | 0.443 | -2.49889 | 0.364 |  |  | -6.06787 | 0.359 |
| -4.83018 | 0.443 | -2.49763 | 0.365 |  |  | -6.06772 | 0.36 |
| -4.82995 | 0.444 | -2.49646 | 0.365 |  |  | -6.06691 | 0.36 |
| -4.83006 | 0.444 | -2.49521 | 0.366 |  |  | -6.06427 | 0.361 |
| -4.82977 | 0.445 | -2.49404 | 0.366 |  |  | -6.05896 | 0.361 |
| -4.82872 | 0.445 | -2.49287 | 0.367 |  |  | -6.05806 | 0.362 |
| -4.82814 | 0.446 | -2.49136 | 0.367 |  |  | -6.05841 | 0.362 |
| -4.82825 | 0.446 | -2.49 | 0.367 |  |  | -6.05257 | 0.363 |
| -4.82884 | 0.447 | -2.48891 | 0.368 |  |  | -6.05026 | 0.363 |
| -4.82936 | 0.447 | -2.48748 | 0.369 |  |  | -6.05321 | 0.364 |
| -4.82889 | 0.448 | -2.48586 | 0.369 |  |  | -6.05429 | 0.364 |
| -4.82884 | 0.448 | -2.48457 | 0.37 |  |  | -6.0509 | 0.365 |
| -4.82808 | 0.449 | -2.4835 | 0.37 |  |  | -6.05677 | 0.365 |
| -4.8272 | 0.449 | -2.48216 | 0.37 |  |  | -6.05533 | 0.366 |
| -4.82802 | 0.45 | -2.48082 | 0.371 |  |  | -6.05479 | 0.366 |
| -4.82709 | 0.45 | -2.47929 | 0.372 |  |  | -6.05513 | 0.367 |
| -4.82604 | 0.451 | -2.47802 | 0.372 |  |  | -6.0539 | 0.367 |
| -4.82621 | 0.451 | -2.47643 | 0.373 |  |  | -6.05385 | 0.368 |
| -4.82563 | 0.452 | -2.47518 | 0.373 |  |  | -6.05306 | 0.368 |
| -4.82511 | 0.452 | -2.474 | 0.373 |  |  | -6.05252 | 0.369 |
| -4.8243 | 0.453 | -2.47262 | 0.374 |  |  | -6.05173 | 0.369 |
| -4.82367 | 0.453 | -2.47144 | 0.374 |  |  | -6.05061 | 0.37 |
| -4.82205 | 0.454 | -2.47027 | 0.375 |  |  | -6.04836 | 0.37 |
| -4.82154 | 0.454 | -2.46896 | 0.375 |  |  | -6.04232 | 0.371 |
| -4.82108 | 0.455 | -2.4678 | 0.376 |  |  | -6.03443 | 0.371 |
| -4.81993 | 0.455 | -2.46657 | 0.377 |  |  | -6.03165 | 0.372 |
| -4.81982 | 0.456 | -2.46547 | 0.377 |  |  | -6.03114 | 0.372 |
| -4.81947 | 0.456 | -2.46425 | 0.378 |  |  | -6.02922 | 0.373 |
| -4.81896 | 0.457 | -2.46296 | 0.378 |  |  | -6.03259 | 0.373 |
| -4.81959 | 0.457 | -2.46168 | 0.378 |  |  | -6.03674 | 0.374 |
| -4.81833 | 0.458 | -2.46034 | 0.379 |  |  | -6.03769 | 0.374 |
| -4.81805 | 0.458 | -2.45926 | 0.379 |  |  | -6.03812 | 0.375 |
| -4.81844 | 0.459 | -2.45799 | 0.38 |  |  | -6.03855 | 0.375 |
| -4.81753 | 0.459 | -2.45654 | 0.381 |  |  | -6.03722 | 0.376 |
| -4.81742 | 0.46 | -2.45559 | 0.381 |  |  | -6.03769 | 0.376 |
| -4.81753 | 0.46 | -2.45433 | 0.381 |  |  | -6.03774 | 0.377 |
| -4.81668 | 0.461 | -2.45295 | 0.382 |  |  | -6.03613 | 0.377 |
| -4.81549 | 0.461 | -2.4517 | 0.383 |  |  | -6.03636 | 0.378 |
| -4.81424 | 0.462 | -2.45052 | 0.383 |  |  | -6.03579 | 0.378 |
| -4.81368 | 0.462 | -2.44946 | 0.384 |  |  | -6.03476 | 0.379 |
| -4.81255 | 0.463 | -2.44822 | 0.384 |  |  | -6.0333 | 0.379 |
| -4.81205 | 0.463 | -2.44729 | 0.385 |  |  | -6.03226 | 0.38 |
| -4.81193 | 0.464 | -2.44612 | 0.385 |  |  | -6.03156 | 0.38 |
| -4.81092 | 0.464 | -2.44495 | 0.386 |  |  | -6.02983 | 0.381 |
| -4.81025 | 0.465 | -2.44391 | 0.386 |  |  | -6.03039 | 0.381 |
| -4.8098 | 0.465 | -2.44274 | 0.386 |  |  | -6.02792 | 0.382 |
| -4.80902 | 0.466 | -2.44158 | 0.387 |  |  | -6.02704 | 0.382 |
| -4.80857 | 0.466 | -2.4403 | 0.387 |  |  | -6.02551 | 0.383 |
| -4.80774 | 0.467 | -2.43903 | 0.388 |  |  | -6.02473 | 0.383 |
| -4.8074 | 0.467 | -2.43788 | 0.389 |  |  | -6.02326 | 0.384 |
| -4.80568 | 0.468 | -2.43667 | 0.389 |  |  | -6.02248 | 0.384 |
| -4.80408 | 0.468 | -2.43546 | 0.39 |  |  | -6.0222 | 0.385 |
| -4.80243 | 0.469 | -2.43444 | 0.39 |  |  | -6.02037 | 0.385 |
| -4.80111 | 0.469 | -2.43324 | 0.391 |  |  | -6.01901 | 0.386 |
| -4.80067 | 0.47 | -2.43211 | 0.391 |  |  | -6.01489 | 0.386 |
| -4.79887 | 0.47 | -2.43092 | 0.391 |  |  | -6.01152 | 0.387 |
| -4.79811 | 0.471 | -2.42955 | 0.392 |  |  | -6.01081 | 0.387 |
| -4.79756 | 0.471 | -2.42842 | 0.393 |  |  | -6.00978 | 0.388 |
| -4.79637 | 0.472 | -2.42718 | 0.393 |  |  | -6.01 | 0.388 |
| -4.79491 | 0.472 | -2.42612 | 0.393 |  |  | -6.00965 | 0.389 |
| -4.79361 | 0.473 | -2.42494 | 0.394 |  |  | -6.00867 | 0.389 |
| -4.79345 | 0.473 | -2.42406 | 0.394 |  |  | -6.00743 | 0.39 |
| -4.79211 | 0.474 | -2.42284 | 0.395 |  |  | -6.00681 | 0.39 |
| -4.79157 | 0.474 | -2.42167 | 0.396 |  |  | -6.00548 | 0.391 |
| -4.7905 | 0.475 | -2.42051 | 0.396 |  |  | -6.00359 | 0.391 |
| -4.79012 | 0.475 | -2.41929 | 0.397 |  |  | -6.00315 | 0.392 |
| -4.78943 | 0.476 | -2.41824 | 0.397 |  |  | -6.00101 | 0.392 |
| -4.78927 | 0.476 | -2.41703 | 0.398 |  |  | -5.99844 | 0.393 |
| -4.78767 | 0.477 | -2.41582 | 0.398 |  |  | -5.99714 | 0.393 |
| -4.78688 | 0.477 | -2.41456 | 0.399 |  |  | -5.99628 | 0.394 |
| -4.78566 | 0.478 | -2.41364 | 0.399 |  |  | -5.99541 | 0.394 |
| -4.78449 | 0.478 | -2.41256 | 0.4 |  |  | -5.99326 | 0.395 |
| -4.78434 | 0.479 | -2.41136 | 0.4 |  |  | -5.99155 | 0.395 |
| -4.78365 | 0.479 | -2.4104 | 0.401 |  |  | -5.98942 | 0.396 |
| -4.78228 | 0.48 | -2.40926 | 0.401 |  |  | -5.98688 | 0.396 |
| -4.78166 | 0.48 | -2.40807 | 0.401 |  |  | -5.98604 | 0.397 |
| -4.78066 | 0.481 | -2.407 | 0.402 |  |  | -5.98519 | 0.397 |
| -4.77956 | 0.481 | -2.40599 | 0.402 |  |  | -5.98309 | 0.398 |
| -4.77863 | 0.482 | -2.40464 | 0.403 |  |  | -5.97934 | 0.398 |
| -4.77837 | 0.482 | -2.40358 | 0.403 |  |  | -5.97934 | 0.399 |
| -4.77774 | 0.483 | -2.40235 | 0.404 |  |  | -5.97645 | 0.399 |
| -4.7767 | 0.483 | -2.40124 | 0.405 |  |  | -5.97398 | 0.4 |
| -4.77479 | 0.484 | -2.40007 | 0.405 |  |  | -5.97275 | 0.4 |
| -4.77407 | 0.484 | -2.39908 | 0.405 |  |  | -5.97071 | 0.401 |
| -4.77217 | 0.485 | -2.39814 | 0.406 |  |  | -5.96908 | 0.401 |
| -4.77196 | 0.485 | -2.39709 | 0.406 |  |  | -5.96787 | 0.402 |
| -4.77171 | 0.486 | -2.39593 | 0.407 |  |  | -5.96505 | 0.402 |
| -4.76941 | 0.486 | -2.39478 | 0.408 |  |  | -5.96344 | 0.403 |
| -4.7692 | 0.487 | -2.39369 | 0.408 |  |  | -5.96105 | 0.403 |
| -4.76778 | 0.487 | -2.39249 | 0.409 |  |  | -5.95946 | 0.404 |
| -4.76753 | 0.488 | -2.39145 | 0.409 |  |  | -5.95827 | 0.404 |
| -4.76737 | 0.488 | -2.3902 | 0.409 |  |  | -5.95551 | 0.405 |
| -4.76631 | 0.489 | -2.38907 | 0.41 |  |  | -5.95277 | 0.405 |
| -4.76616 | 0.489 | -2.38799 | 0.41 |  |  | -5.9516 | 0.406 |
| -4.7649 | 0.49 | -2.38686 | 0.411 |  |  | -5.94849 | 0.406 |
| -4.76364 | 0.49 | -2.38568 | 0.411 |  |  | -5.94426 | 0.407 |
| -4.76233 | 0.491 | -2.3846 | 0.412 |  |  | -5.94388 | 0.407 |
| -4.76073 | 0.491 | -2.3838 | 0.413 |  |  | -5.94235 | 0.408 |
| -4.75909 | 0.492 | -2.38263 | 0.413 |  |  | -5.93969 | 0.408 |
| -4.75784 | 0.492 | -2.38146 | 0.413 |  |  | -5.93704 | 0.409 |
| -4.75725 | 0.493 | -2.38056 | 0.414 |  |  | -5.93479 | 0.409 |
| -4.75512 | 0.493 | -2.3795 | 0.414 |  |  | -5.93329 | 0.41 |
| -4.75315 | 0.494 | -2.37849 | 0.415 |  |  | -5.93069 | 0.41 |
| -4.75105 | 0.494 | -2.37739 | 0.415 |  |  | -5.92847 | 0.411 |
| -4.74973 | 0.495 | -2.37644 | 0.416 |  |  | -5.92516 | 0.411 |
| -4.74827 | 0.495 | -2.37534 | 0.416 |  |  | -5.92333 | 0.412 |
| -4.7474 | 0.496 | -2.37424 | 0.417 |  |  | -5.91753 | 0.412 |
| -4.74721 | 0.496 | -2.37341 | 0.417 |  |  | -5.91861 | 0.413 |
| -4.74581 | 0.497 | -2.37247 | 0.418 |  |  | -5.91681 | 0.413 |
| -4.7435 | 0.497 | -2.37122 | 0.418 |  |  | -5.9143 | 0.414 |
| -4.74369 | 0.498 | -2.37019 | 0.419 |  |  | -5.91145 | 0.414 |
| -4.74225 | 0.498 | -2.36915 | 0.419 |  |  | -5.90862 | 0.415 |
| -4.73943 | 0.499 | -2.36838 | 0.42 |  |  | -5.90615 | 0.415 |
| -4.73834 | 0.499 | -2.36725 | 0.421 |  |  | -5.90405 | 0.416 |
| -4.73683 | 0.5 | -2.36607 | 0.421 |  |  | -5.90092 | 0.416 |
| -4.73438 | 0.5 | -2.36494 | 0.421 |  |  | -5.89919 | 0.417 |
| -4.73245 | 0.501 | -2.36392 | 0.422 |  |  | -5.89541 | 0.417 |
| -4.73021 | 0.501 | -2.36305 | 0.422 |  |  | -5.89234 | 0.418 |
| -4.72812 | 0.502 | -2.36208 | 0.423 |  |  | -5.89065 | 0.418 |
| -4.72646 | 0.502 | -2.36092 | 0.423 |  |  | -5.8866 | 0.419 |
| -4.72356 | 0.503 | -2.35996 | 0.424 |  |  | -5.88426 | 0.419 |
| -4.72223 | 0.503 | -2.35885 | 0.424 |  |  | -5.8816 | 0.42 |
| -4.71959 | 0.504 | -2.35769 | 0.425 |  |  | -5.87764 | 0.42 |
| -4.71746 | 0.504 | -2.35658 | 0.425 |  |  | -5.87568 | 0.421 |
| -4.71444 | 0.505 | -2.35573 | 0.426 |  |  | -5.87274 | 0.421 |
| -4.71211 | 0.505 | -2.35473 | 0.426 |  |  | -5.86886 | 0.422 |
| -4.70975 | 0.506 | -2.35363 | 0.427 |  |  | -5.86661 | 0.422 |
| -4.70692 | 0.506 | -2.35274 | 0.427 |  |  | -5.86215 | 0.423 |
| -4.70524 | 0.507 | -2.35169 | 0.428 |  |  | -5.85931 | 0.423 |
| -4.70305 | 0.507 | -2.3509 | 0.429 |  |  | -5.85523 | 0.424 |
| -4.70056 | 0.508 | -2.34986 | 0.429 |  |  | -5.8512 | 0.424 |
| -4.6987 | 0.508 | -2.34902 | 0.429 |  |  | -5.84842 | 0.425 |
| -4.6974 | 0.509 | -2.34779 | 0.43 |  |  | -5.84445 | 0.425 |
| -4.69396 | 0.509 | -2.34686 | 0.43 |  |  | -5.84021 | 0.426 |
| -4.6914 | 0.51 | -2.34568 | 0.431 |  |  | -5.83541 | 0.426 |
| -4.68801 | 0.51 | -2.34485 | 0.431 |  |  | -5.83393 | 0.427 |
| -4.6859 | 0.511 | -2.34388 | 0.432 |  |  | -5.83126 | 0.427 |
| -4.68213 | 0.511 | -2.34295 | 0.432 |  |  | -5.82949 | 0.428 |
| -4.68047 | 0.512 | -2.34189 | 0.433 |  |  | -5.8254 | 0.428 |
| -4.67881 | 0.512 | -2.34101 | 0.433 |  |  | -5.82191 | 0.429 |
| -4.67675 | 0.513 | -2.34005 | 0.434 |  |  | -5.81875 | 0.429 |
| -4.6751 | 0.513 | -2.33889 | 0.434 |  |  | -5.81475 | 0.43 |
| -4.67347 | 0.514 | -2.33788 | 0.435 |  |  | -5.81192 | 0.43 |
| -4.67062 | 0.514 | -2.33702 | 0.435 |  |  | -5.80994 | 0.431 |
| -4.66738 | 0.515 | -2.33587 | 0.436 |  |  | -5.80491 | 0.431 |
| -4.66417 | 0.515 | -2.33486 | 0.436 |  |  | -5.80132 | 0.432 |
| -4.66178 | 0.516 | -2.33386 | 0.437 |  |  | -5.79639 | 0.432 |
| -4.65742 | 0.516 | -2.33258 | 0.437 |  |  | -5.79448 | 0.433 |
| -4.65429 | 0.517 | -2.33173 | 0.438 |  |  | -5.78963 | 0.433 |
| -4.65273 | 0.517 | -2.33087 | 0.438 |  |  | -5.78509 | 0.434 |
| -4.65039 | 0.518 | -2.32983 | 0.439 |  |  | -5.78034 | 0.434 |
| -4.64808 | 0.518 | -2.32899 | 0.439 |  |  | -5.77642 | 0.435 |
| -4.645 | 0.519 | -2.32786 | 0.44 |  |  | -5.7746 | 0.435 |
| -4.64233 | 0.519 | -2.3272 | 0.44 |  |  | -5.77356 | 0.436 |
| -4.63817 | 0.52 | -2.3257 | 0.441 |  |  | -5.77356 | 0.436 |
| -4.63592 | 0.52 | -2.32491 | 0.441 |  |  | -5.77227 | 0.437 |
| -4.63256 | 0.521 | -2.32412 | 0.442 |  |  | -5.77047 | 0.437 |
| -4.62996 | 0.521 | -2.32342 | 0.442 |  |  | -5.76817 | 0.438 |
| -4.62885 | 0.522 | -2.32249 | 0.443 |  |  | -5.7641 | 0.438 |
| -4.62445 | 0.522 | -2.32161 | 0.443 |  |  | -5.76033 | 0.439 |
| -4.62082 | 0.523 | -2.3206 | 0.444 |  |  | -5.75758 | 0.439 |
| -4.61721 | 0.523 | -2.31981 | 0.444 |  |  | -5.75534 | 0.44 |
| -4.61222 | 0.524 | -2.3188 | 0.445 |  |  | -5.75139 | 0.44 |
| -4.60868 | 0.524 | -2.3177 | 0.445 |  |  | -5.74845 | 0.441 |
| -4.60623 | 0.525 | -2.31678 | 0.446 |  |  | -5.74554 | 0.441 |
| -4.60518 | 0.525 | -2.31587 | 0.446 |  |  | -5.74216 | 0.442 |
| -4.60101 | 0.526 | -2.31495 | 0.447 |  |  | -5.73785 | 0.442 |
| -4.59791 | 0.526 | -2.31422 | 0.447 |  |  | -5.72913 | 0.443 |
| -4.59517 | 0.527 | -2.31345 | 0.448 |  |  | -5.73076 | 0.443 |
| -4.59245 | 0.527 | -2.31273 | 0.448 |  |  | -5.72866 | 0.444 |
| -4.59008 | 0.528 | -2.31191 | 0.449 |  |  | -5.7261 | 0.444 |
| -4.58639 | 0.528 | -2.31092 | 0.449 |  |  | -5.72333 | 0.445 |
| -4.5824 | 0.529 | -2.30997 | 0.45 |  |  | -5.71921 | 0.445 |
| -4.57976 | 0.529 | -2.30902 | 0.45 |  |  | -5.71264 | 0.446 |
| -4.57582 | 0.53 | -2.30808 | 0.451 |  |  | -5.71966 | 0.446 |
| -4.57257 | 0.53 | -2.30732 | 0.451 |  |  | -5.7183 | 0.447 |
| -4.56999 | 0.531 | -2.30656 | 0.452 |  |  | -5.71489 | 0.447 |
| -4.56646 | 0.531 | -2.30575 | 0.453 |  |  | -5.71242 | 0.448 |
| -4.56391 | 0.532 | -2.30482 | 0.453 |  |  | -5.71309 | 0.448 |
| -4.56044 | 0.532 | -2.30397 | 0.453 |  |  | -5.71309 | 0.449 |
| -4.55792 | 0.533 | -2.30326 | 0.454 |  |  | -5.71354 | 0.449 |
| -4.55511 | 0.533 | -2.30246 | 0.454 |  |  | -5.71264 | 0.45 |
| -4.55109 | 0.534 | -2.30158 | 0.455 |  |  | -5.7113 | 0.45 |
| -4.54863 | 0.534 | -2.30078 | 0.455 |  |  | -5.7064 | 0.451 |
| -4.54497 | 0.535 | -2.29981 | 0.456 |  |  | -5.70595 | 0.451 |
| -4.54134 | 0.535 | -2.29885 | 0.456 |  |  | -5.70397 | 0.452 |
| -4.53773 | 0.536 | -2.29806 | 0.457 |  |  | -5.69915 | 0.452 |
| -4.53387 | 0.536 | -2.29753 | 0.457 |  |  | -5.69633 | 0.453 |
| -4.53033 | 0.537 | -2.29666 | 0.458 |  |  | -5.69159 | 0.453 |
| -4.52681 | 0.537 | -2.29583 | 0.458 |  |  | -5.6867 | 0.454 |
| -4.52218 | 0.538 | -2.29513 | 0.459 |  |  | -5.6829 | 0.454 |
| -4.51873 | 0.538 | -2.2943 | 0.459 |  |  | -5.67645 | 0.455 |
| -4.51304 | 0.539 | -2.29313 | 0.46 |  |  | -5.67213 | 0.455 |
| -4.50883 | 0.539 | -2.29227 | 0.46 |  |  | -5.66724 | 0.456 |
| -4.50493 | 0.54 | -2.29183 | 0.461 |  |  | -5.66281 | 0.456 |
| -4.50079 | 0.54 | -2.29097 | 0.461 |  |  | -5.65665 | 0.457 |
| -4.49778 | 0.541 | -2.29011 | 0.462 |  |  | -5.65546 | 0.457 |
| -4.49425 | 0.541 | -2.28925 | 0.462 |  |  | -5.65154 | 0.458 |
| -4.49022 | 0.542 | -2.28839 | 0.463 |  |  | -5.64863 | 0.458 |
| -4.48569 | 0.542 | -2.28796 | 0.463 |  |  | -5.64476 | 0.459 |
| -4.48225 | 0.543 | -2.28668 | 0.464 |  |  | -5.63999 | 0.459 |
| -4.47806 | 0.543 | -2.28583 | 0.464 |  |  | -5.6362 | 0.46 |
| -4.47186 | 0.544 | -2.28497 | 0.465 |  |  | -5.63096 | 0.46 |
| -4.46802 | 0.544 | -2.28412 | 0.465 |  |  | -5.62762 | 0.461 |
| -4.46346 | 0.545 | -2.28328 | 0.466 |  |  | -5.62303 | 0.461 |
| -4.4582 | 0.545 | -2.28243 | 0.466 |  |  | -5.61866 | 0.462 |
| -4.45399 | 0.546 | -2.28158 | 0.467 |  |  | -5.6165 | 0.462 |
| -4.45105 | 0.546 | -2.28074 | 0.467 |  |  | -5.61434 | 0.463 |
| -4.44666 | 0.547 | -2.2799 | 0.468 |  |  | -5.60918 | 0.463 |
| -4.44208 | 0.547 | -2.27906 | 0.468 |  |  | -5.60337 | 0.464 |
| -4.43731 | 0.548 | -2.27822 | 0.469 |  |  | -5.60355 | 0.464 |
| -4.43283 | 0.548 | -2.27738 | 0.469 |  |  | -5.59937 | 0.465 |
| -4.42862 | 0.549 | -2.27655 | 0.47 |  |  | -5.59747 | 0.465 |
| -4.42469 | 0.549 | -2.27572 | 0.47 |  |  | -5.59267 | 0.466 |
| -4.42033 | 0.549 | -2.2753 | 0.471 |  |  | -5.58742 | 0.466 |
| -4.41534 | 0.55 | -2.27447 | 0.471 |  |  | -5.5819 | 0.467 |
| -4.41041 | 0.55 | -2.27364 | 0.472 |  |  | -5.57628 | 0.467 |
| -4.40509 | 0.551 | -2.27281 | 0.472 |  |  | -5.5722 | 0.468 |
| -4.40049 | 0.551 | -2.2724 | 0.473 |  |  | -5.5511 | 0.468 |
| -4.39529 | 0.552 | -2.27116 | 0.473 |  |  | -5.55436 | 0.469 |
| -4.39037 | 0.552 | -2.27198 | 0.474 |  |  | -5.55686 | 0.469 |
| -4.3855 | 0.553 | -2.2691 | 0.474 |  |  | -5.55671 | 0.47 |
| -4.38048 | 0.553 | -2.26951 | 0.475 |  |  | -5.55749 | 0.47 |
| -4.37572 | 0.554 | -2.26828 | 0.475 |  |  | -5.55405 | 0.471 |
| -4.37121 | 0.554 | -2.26665 | 0.476 |  |  | -5.5494 | 0.471 |
| -4.36776 | 0.555 | -2.26624 | 0.476 |  |  | -5.54479 | 0.472 |
| -4.36214 | 0.555 | -2.26584 | 0.477 |  |  | -5.53933 | 0.472 |
| -4.35758 | 0.556 | -2.26421 | 0.477 |  |  | -5.53423 | 0.473 |
| -4.35247 | 0.556 | -2.26543 | 0.478 |  |  | -5.52876 | 0.473 |
| -4.34608 | 0.557 | -2.26259 | 0.478 |  |  | -5.52451 | 0.474 |
| -4.3396 | 0.557 | -2.26259 | 0.479 |  |  | -5.51987 | 0.474 |
| -4.33414 | 0.558 | -2.26098 | 0.479 |  |  | -5.51571 | 0.475 |
| -4.33004 | 0.558 | -2.26017 | 0.48 |  |  | -5.50906 | 0.475 |
| -4.32452 | 0.559 | -2.25937 | 0.48 |  |  | -5.50779 | 0.476 |
| -4.31907 | 0.559 | -2.25857 | 0.481 |  |  | -5.50375 | 0.476 |
| -4.31332 | 0.56 | -2.25777 | 0.481 |  |  | -5.49836 | 0.477 |
| -4.30765 | 0.56 | -2.25737 | 0.482 |  |  | -5.49508 | 0.477 |
| -4.30258 | 0.561 | -2.25618 | 0.482 |  |  | -5.48846 | 0.478 |
| -4.29757 | 0.561 | -2.25578 | 0.483 |  |  | -5.48752 | 0.478 |
| -4.29295 | 0.562 | -2.25498 | 0.483 |  |  | -5.48512 | 0.479 |
| -4.28804 | 0.562 | -2.25419 | 0.484 |  |  | -5.48102 | 0.479 |
| -4.28353 | 0.563 | -2.2534 | 0.484 |  |  | -5.4826 | 0.48 |
| -4.27856 | 0.563 | -2.25261 | 0.485 |  |  | -5.47865 | 0.48 |
| -4.27381 | 0.564 | -2.25182 | 0.485 |  |  | -5.47111 | 0.481 |
| -4.25502 | 0.565 | -2.25103 | 0.486 |  |  | -5.47009 | 0.481 |
| -4.25315 | 0.565 | -2.25024 | 0.486 |  |  | -5.46612 | 0.482 |
| -4.24898 | 0.566 | -2.24946 | 0.487 |  |  | -5.46206 | 0.482 |
| -4.24379 | 0.566 | -2.24868 | 0.487 |  |  | -5.45792 | 0.483 |
| -4.23955 | 0.567 | -2.2479 | 0.488 |  |  | -5.45282 | 0.483 |
| -4.23447 | 0.567 | -2.24711 | 0.488 |  |  | -5.44865 | 0.484 |
| -4.22959 | 0.568 | -2.24634 | 0.489 |  |  | -5.44681 | 0.484 |
| -4.22827 | 0.568 | -2.24556 | 0.489 |  |  | -5.44209 | 0.485 |
| -4.22462 | 0.569 | -2.24478 | 0.49 |  |  | -5.43527 | 0.485 |
| -4.22057 | 0.569 | -2.24401 | 0.49 |  |  | -5.43837 | 0.486 |
| -4.21727 | 0.57 | -2.24323 | 0.491 |  |  | -5.44233 | 0.486 |
| -4.21314 | 0.57 | -2.24246 | 0.491 |  |  | -5.44161 | 0.487 |
| -4.20934 | 0.571 | -2.24169 | 0.492 |  |  | -5.43706 | 0.487 |
| -4.20487 | 0.571 | -2.24092 | 0.492 |  |  | -5.4335 | 0.488 |
| -4.20114 | 0.572 | -2.24015 | 0.493 |  |  | -5.42845 | 0.488 |
| -4.19662 | 0.572 | -2.23939 | 0.493 |  |  | -5.42288 | 0.489 |
| -4.19066 | 0.573 | -2.23862 | 0.494 |  |  | -5.41556 | 0.489 |
| -4.18585 | 0.573 | -2.23786 | 0.494 |  |  | -5.42219 | 0.49 |
| -4.18096 | 0.574 | -2.2371 | 0.495 |  |  | -5.4223 | 0.49 |
| -4.17664 | 0.574 | -2.23633 | 0.495 |  |  | -5.41613 | 0.491 |
| -4.17289 | 0.575 | -2.23557 | 0.496 |  |  | -5.42253 | 0.491 |
| -4.16865 | 0.575 | -2.23482 | 0.496 |  |  | -5.41966 | 0.492 |
| -4.16294 | 0.576 | -2.23406 | 0.497 |  |  | -5.41875 | 0.492 |
| -4.15792 | 0.576 | -2.2333 | 0.497 |  |  | -5.41624 | 0.493 |
| -4.15383 | 0.577 | -2.23255 | 0.498 |  |  | -5.41229 | 0.493 |
| -4.14867 | 0.577 | -2.23255 | 0.498 |  |  | -5.40714 | 0.494 |
| -4.1443 | 0.578 | -2.22954 | 0.499 |  |  | -5.40228 | 0.494 |
| -4.13997 | 0.578 | -2.22954 | 0.499 |  |  | -5.39573 | 0.495 |
| -4.13462 | 0.579 | -2.22992 | 0.5 |  |  | -5.38832 | 0.495 |
| -4.13051 | 0.579 | -2.22656 | 0.5 |  |  | -5.38461 | 0.496 |
| -4.12597 | 0.58 | -2.22693 | 0.501 |  |  | -5.37926 | 0.496 |
| -4.12228 | 0.58 | -2.22581 | 0.501 |  |  | -5.38083 | 0.497 |
| -4.11816 | 0.581 | -2.2247 | 0.502 |  |  | -5.37542 | 0.497 |
| -4.11409 | 0.581 | -2.2247 | 0.502 |  |  | -5.37048 | 0.498 |
| -4.11005 | 0.582 | -2.22359 | 0.503 |  |  | -5.36611 | 0.498 |
| -4.1076 | 0.582 | -2.22285 | 0.503 |  |  | -5.36289 | 0.499 |
| -4.11703 | 0.583 | -2.22212 | 0.504 |  |  | -5.36239 | 0.499 |
| -4.11454 | 0.583 | -2.22138 | 0.504 |  |  | -5.3571 | 0.5 |
| -4.11285 | 0.584 | -2.22065 | 0.505 |  |  | -5.35661 | 0.5 |
| -4.1076 | 0.584 | -2.21992 | 0.505 |  |  | -5.35929 | 0.501 |
| -4.10528 | 0.585 | -2.21918 | 0.506 |  |  | -5.35522 | 0.501 |
| -4.10539 | 0.585 | -2.21845 | 0.506 |  |  | -5.35051 | 0.502 |
| -4.10384 | 0.586 | -2.21772 | 0.507 |  |  | -5.34479 | 0.502 |
| -4.10077 | 0.586 | -2.21736 | 0.507 |  |  | -5.33839 | 0.503 |
| -4.10187 | 0.587 | -2.21627 | 0.508 |  |  | -5.33086 | 0.503 |
| -4.09848 | 0.587 | -2.21554 | 0.508 |  |  | -5.32558 | 0.504 |
| -4.09534 | 0.588 | -2.21554 | 0.509 |  |  | -5.32145 | 0.504 |
| -4.09233 | 0.588 | -2.21446 | 0.509 |  |  | -5.31745 | 0.505 |
| -4.08849 | 0.589 | -2.21337 | 0.51 |  |  | -5.31188 | 0.505 |
| -4.0851 | 0.589 | -2.21301 | 0.51 |  |  | -5.30673 | 0.506 |
| -4.08101 | 0.59 | -2.21193 | 0.511 |  |  | -5.30103 | 0.506 |
| -4.07851 | 0.59 | -2.21157 | 0.511 |  |  | -5.30156 | 0.507 |
| -4.07768 | 0.591 | -2.2105 | 0.512 |  |  | -5.29756 | 0.507 |
| -4.07582 | 0.591 | -2.20978 | 0.512 |  |  | -5.29999 | 0.508 |
| -4.0709 | 0.592 | -2.2105 | 0.513 |  |  | -5.29412 | 0.508 |
| -4.06896 | 0.592 | -2.20409 | 0.513 |  |  | -5.29199 | 0.509 |
| -4.06522 | 0.593 | -2.20657 | 0.514 |  |  | -5.29003 | 0.509 |
| -4.06321 | 0.593 | -2.20657 | 0.514 |  |  | -5.2874 | 0.51 |
| -4.06472 | 0.594 | -2.20586 | 0.515 |  |  | -5.28572 | 0.51 |
| -4.06121 | 0.594 | -2.20516 | 0.515 |  |  | -5.28329 | 0.511 |
| -4.05477 | 0.595 | -2.20445 | 0.516 |  |  | -5.27921 | 0.511 |
| -4.04989 | 0.595 | -2.20374 | 0.516 |  |  | -5.27534 | 0.512 |
| -4.04496 | 0.596 | -2.20304 | 0.517 |  |  | -5.27158 | 0.512 |
| -4.04304 | 0.596 | -2.20233 | 0.517 |  |  | -5.2672 | 0.513 |
| -4.04065 | 0.597 | -2.20198 | 0.518 |  |  | -5.26081 | 0.513 |
| -4.03753 | 0.597 | -2.20128 | 0.518 |  |  | -5.25756 | 0.514 |
| -4.03583 | 0.598 | -2.20023 | 0.519 |  |  | -5.25474 | 0.514 |
| -4.03536 | 0.598 | -2.19988 | 0.519 |  |  | -5.24852 | 0.515 |
| -4.03526 | 0.599 | -2.19918 | 0.52 |  |  | -5.24186 | 0.515 |
| -4.03376 | 0.599 | -2.19848 | 0.52 |  |  | -5.23477 | 0.516 |
| -4.03143 | 0.6 | -2.19779 | 0.521 |  |  | -5.22832 | 0.516 |
| -4.02948 | 0.6 | -2.19744 | 0.521 |  |  | -5.22538 | 0.517 |
| -4.02929 | 0.601 | -2.20374 | 0.522 |  |  | -5.22399 | 0.517 |
| -4.02781 | 0.601 | -2.19536 | 0.522 |  |  | -5.21784 | 0.518 |
| -4.02606 | 0.602 | -2.19328 | 0.523 |  |  | -5.21021 | 0.518 |
| -4.02523 | 0.602 | -2.19432 | 0.523 |  |  | -5.20292 | 0.519 |
| -4.02386 | 0.603 | -2.19466 | 0.524 |  |  | -5.20022 | 0.519 |
| -4.02367 | 0.603 | -2.19294 | 0.524 |  |  | -5.20564 | 0.52 |
| -4.02203 | 0.604 | -2.19157 | 0.525 |  |  | -5.20508 | 0.52 |
| -4.02057 | 0.604 | -2.19088 | 0.525 |  |  | -5.19747 | 0.521 |
| -4.01939 | 0.605 | -2.19054 | 0.526 |  |  | -5.1912 | 0.521 |
| -4.01785 | 0.605 | -2.19432 | 0.526 |  |  | -5.18503 | 0.522 |
| -4.01489 | 0.606 | -2.19088 | 0.527 |  |  | -5.17953 | 0.522 |
| -4.01274 | 0.606 | -2.18917 | 0.527 |  |  | -5.17449 | 0.523 |
| -4.01042 | 0.607 | -2.18815 | 0.528 |  |  | -5.1656 | 0.523 |
| -4.00821 | 0.607 | -2.18747 | 0.528 |  |  | -5.15902 | 0.524 |
| -4.00627 | 0.608 | -2.18679 | 0.529 |  |  | -5.15142 | 0.524 |
| -4.00356 | 0.608 | -2.18611 | 0.529 |  |  | -5.14694 | 0.525 |
| -4.00103 | 0.609 | -2.18543 | 0.53 |  |  | -5.14022 | 0.525 |
| -3.99852 | 0.609 | -2.18442 | 0.53 |  |  | -5.13806 | 0.526 |
| -3.99636 | 0.61 | -2.18375 | 0.531 |  |  | -5.13567 | 0.526 |
| -3.99388 | 0.61 | -2.18274 | 0.531 |  |  | -5.12982 | 0.527 |
| -3.99098 | 0.611 | -2.18274 | 0.532 |  |  | -5.12724 | 0.527 |
| -3.98887 | 0.611 | -2.1824 | 0.532 |  |  | -5.12242 | 0.528 |
| -3.98769 | 0.612 | -2.18476 | 0.533 |  |  | -5.11909 | 0.528 |
| -3.98601 | 0.612 | -2.17839 | 0.533 |  |  | -5.11176 | 0.529 |
| -3.983 | 0.613 | -2.17739 | 0.534 |  |  | -5.1024 | 0.529 |
| -3.981 | 0.613 | -2.17772 | 0.534 |  |  | -5.09286 | 0.53 |
| -3.97951 | 0.614 | -2.17739 | 0.535 |  |  | -5.08718 | 0.53 |
| -3.97811 | 0.614 | -2.17706 | 0.535 |  |  | -5.07948 | 0.531 |
| -3.97531 | 0.615 | -2.1754 | 0.536 |  |  | -5.07258 | 0.531 |
| -3.97287 | 0.615 | -2.17178 | 0.536 |  |  | -5.06808 | 0.532 |
| -3.97067 | 0.616 | -2.17408 | 0.537 |  |  | -5.0594 | 0.532 |
| -3.96809 | 0.616 | -2.17441 | 0.537 |  |  | -5.05051 | 0.533 |
| -3.966 | 0.617 | -2.17376 | 0.538 |  |  | -5.044 | 0.533 |
| -3.96448 | 0.617 | -2.1731 | 0.538 |  |  | -5.04589 | 0.534 |
| -3.96249 | 0.618 | -2.17277 | 0.539 |  |  | -5.04729 | 0.534 |
| -3.96003 | 0.618 | -2.17244 | 0.539 |  |  | -5.04623 | 0.535 |
| -3.95806 | 0.619 | -2.17178 | 0.54 |  |  | -5.04511 | 0.535 |
| -3.95657 | 0.619 | -2.17113 | 0.54 |  |  | -5.03878 | 0.536 |
| -3.95453 | 0.62 | -2.17048 | 0.541 |  |  | -5.03123 | 0.536 |
| -3.95166 | 0.62 | -2.16982 | 0.541 |  |  | -5.02234 | 0.537 |
| -3.95034 | 0.621 | -2.16917 | 0.542 |  |  | -5.0139 | 0.537 |
| -3.9488 | 0.621 | -2.16852 | 0.542 |  |  | -5.00575 | 0.538 |
| -3.94734 | 0.622 | -2.16787 | 0.543 |  |  | -4.99757 | 0.538 |
| -3.94588 | 0.622 | -2.1669 | 0.543 |  |  | -4.99412 | 0.539 |
| -3.94435 | 0.623 | -2.16625 | 0.544 |  |  | -4.98561 | 0.539 |
| -3.94245 | 0.623 | -2.1656 | 0.544 |  |  | -4.97976 | 0.54 |
| -3.94079 | 0.624 | -2.16495 | 0.545 |  |  | -4.9703 | 0.54 |
| -3.93928 | 0.624 | -2.16431 | 0.545 |  |  | -4.96264 | 0.541 |
| -3.93785 | 0.625 | -2.16399 | 0.546 |  |  | -4.96185 | 0.541 |
| -3.93657 | 0.625 | -2.16302 | 0.546 |  |  | -4.95788 | 0.542 |
| -3.9347 | 0.626 | -2.16238 | 0.547 |  |  | -4.95827 | 0.542 |
| -3.93426 | 0.626 | -2.16174 | 0.547 |  |  | -4.95709 | 0.543 |
| -3.93344 | 0.627 | -2.16142 | 0.548 |  |  | -4.95433 | 0.543 |
| -3.93284 | 0.627 | -2.16078 | 0.548 |  |  | -4.95394 | 0.544 |
| -3.93151 | 0.628 | -2.16014 | 0.549 |  |  | -4.94656 | 0.544 |
| -3.93107 | 0.628 | -2.1595 | 0.549 |  |  | -4.93818 | 0.545 |
| -3.92988 | 0.629 | -2.15887 | 0.55 |  |  | -4.92958 | 0.545 |
| -3.92981 | 0.629 | -2.15823 | 0.55 |  |  | -4.9226 | 0.546 |
| -3.92856 | 0.63 | -2.15728 | 0.551 |  |  | -4.91573 | 0.546 |
| -3.92805 | 0.63 | -2.15665 | 0.551 |  |  | -4.90756 | 0.547 |
| -3.92753 | 0.631 | -2.15601 | 0.552 |  |  | -4.89885 | 0.547 |
| -3.92731 | 0.631 | -2.15538 | 0.552 |  |  | -4.892 | 0.548 |
| -3.92753 | 0.632 | -2.15444 | 0.553 |  |  | -4.88727 | 0.548 |
| -3.92768 | 0.632 | -2.15381 | 0.553 |  |  | -4.88293 | 0.549 |
| -3.92819 | 0.633 | -2.15318 | 0.554 |  |  | -4.87535 | 0.549 |
| -3.92819 | 0.633 | -2.15255 | 0.554 |  |  | -4.86565 | 0.55 |
| -3.92812 | 0.634 | -2.15192 | 0.555 |  |  | -4.85617 | 0.55 |
| -3.92841 | 0.634 | -2.1513 | 0.555 |  |  | -4.84965 | 0.551 |
| -3.9276 | 0.635 | -2.15067 | 0.556 |  |  | -4.84142 | 0.551 |
| -3.92797 | 0.635 | -2.15005 | 0.556 |  |  | -4.83097 | 0.552 |
| -3.92717 | 0.636 | -2.14943 | 0.557 |  |  | -4.82047 | 0.552 |
| -3.92687 | 0.636 | -2.1488 | 0.557 |  |  | -4.8139 | 0.553 |
| -3.92614 | 0.637 | -2.14818 | 0.558 |  |  | -4.81361 | 0.553 |
| -3.92454 | 0.637 | -2.14756 | 0.558 |  |  | -4.8091 | 0.554 |
| -3.92315 | 0.638 | -2.14694 | 0.559 |  |  | -4.80325 | 0.554 |
| -3.92141 | 0.638 | -2.14601 | 0.559 |  |  | -4.79502 | 0.555 |
| -3.9199 | 0.639 | -2.1454 | 0.56 |  |  | -4.78536 | 0.555 |
| -3.91824 | 0.639 | -2.14478 | 0.56 |  |  | -4.7746 | 0.556 |
| -3.91703 | 0.64 | -2.14417 | 0.561 |  |  | -4.76385 | 0.556 |
| -3.91595 | 0.64 | -2.14355 | 0.561 |  |  | -4.7541 | 0.557 |
| -3.91446 | 0.641 | -2.14263 | 0.562 |  |  | -4.74384 | 0.557 |
| -3.91339 | 0.641 | -2.14202 | 0.562 |  |  | -4.73761 | 0.558 |
| -3.91247 | 0.642 | -2.14141 | 0.563 |  |  | -4.73053 | 0.558 |
| -3.91084 | 0.642 | -2.1408 | 0.563 |  |  | -4.72149 | 0.559 |
| -3.91056 | 0.643 | -2.14019 | 0.564 |  |  | -4.71399 | 0.559 |
| -3.91098 | 0.643 | -2.13958 | 0.564 |  |  | -4.70595 | 0.56 |
| -3.91035 | 0.644 | -2.13897 | 0.565 |  |  | -4.69676 | 0.56 |
| -3.90943 | 0.644 | -2.13836 | 0.565 |  |  | -4.68712 | 0.561 |
| -3.90887 | 0.645 | -2.13775 | 0.566 |  |  | -4.67831 | 0.561 |
| -3.90831 | 0.645 | -2.13715 | 0.566 |  |  | -4.66826 | 0.562 |
| -3.9067 | 0.646 | -2.13685 | 0.567 |  |  | -4.65902 | 0.562 |
| -3.90614 | 0.646 | -2.13624 | 0.567 |  |  | -4.65154 | 0.563 |
| -3.90579 | 0.647 | -2.13564 | 0.568 |  |  | -4.64496 | 0.563 |
| -3.90489 | 0.647 | -2.13503 | 0.568 |  |  | -4.63677 | 0.564 |
| -3.90412 | 0.648 | -2.13473 | 0.569 |  |  | -4.62984 | 0.564 |
| -3.90308 | 0.648 | -2.13413 | 0.569 |  |  | -4.62066 | 0.565 |
| -3.90315 | 0.649 | -2.13383 | 0.57 |  |  | -4.61131 | 0.565 |
| -3.90211 | 0.649 | -2.13323 | 0.57 |  |  | -4.60198 | 0.566 |
| -3.90169 | 0.65 | -2.13263 | 0.571 |  |  | -4.59216 | 0.566 |
| -3.90073 | 0.65 | -2.13203 | 0.571 |  |  | -4.5834 | 0.567 |
| -3.90038 | 0.651 | -2.13144 | 0.572 |  |  | -4.57596 | 0.567 |
| -3.89942 | 0.651 | -2.13084 | 0.572 |  |  | -4.56783 | 0.568 |
| -3.89818 | 0.652 | -2.13024 | 0.573 |  |  | -4.54236 | 0.568 |
| -3.89716 | 0.652 | -2.12965 | 0.573 |  |  | -4.54099 | 0.569 |
| -3.89572 | 0.653 | -2.12876 | 0.574 |  |  | -4.5329 | 0.569 |
| -3.89484 | 0.653 | -2.12816 | 0.574 |  |  | -4.52597 | 0.57 |
| -3.89321 | 0.654 | -2.12757 | 0.575 |  |  | -4.51614 | 0.57 |
| -3.89186 | 0.654 | -2.12698 | 0.575 |  |  | -4.50793 | 0.571 |
| -3.89057 | 0.655 | -2.12639 | 0.576 |  |  | -4.49795 | 0.571 |
| -3.88997 | 0.655 | -2.1258 | 0.576 |  |  | -4.489 | 0.572 |
| -3.88983 | 0.656 | -2.12491 | 0.577 |  |  | -4.48036 | 0.572 |
| -3.88916 | 0.656 | -2.12433 | 0.577 |  |  | -4.47266 | 0.573 |
| -3.88769 | 0.657 | -2.12374 | 0.578 |  |  | -4.46434 | 0.573 |
| -3.88702 | 0.657 | -2.12315 | 0.578 |  |  | -4.45481 | 0.574 |
| -3.88669 | 0.658 | -2.12227 | 0.579 |  |  | -4.44621 | 0.574 |
| -3.88582 | 0.658 | -2.12169 | 0.579 |  |  | -4.43741 | 0.575 |
| -3.88396 | 0.659 | -2.12111 | 0.58 |  |  | -4.4281 | 0.575 |
| -3.88263 | 0.659 | -2.12023 | 0.58 |  |  | -4.41829 | 0.576 |
| -3.88197 | 0.66 | -2.11994 | 0.581 |  |  | -4.40859 | 0.576 |
| -3.88125 | 0.66 | -2.11907 | 0.581 |  |  | -4.39899 | 0.577 |
| -3.88039 | 0.661 | -2.11878 | 0.582 |  |  | -4.3896 | 0.577 |
| -3.88006 | 0.661 | -2.11791 | 0.582 |  |  | -4.38198 | 0.578 |
| -3.87908 | 0.662 | -2.11733 | 0.583 |  |  | -4.37356 | 0.578 |
| -3.87927 | 0.662 | -2.11675 | 0.583 |  |  | -4.3646 | 0.579 |
| -3.8794 | 0.663 | -2.11646 | 0.584 |  |  | -4.35631 | 0.579 |
| -3.8798 | 0.663 | -2.13203 | 0.584 |  |  | -4.3476 | 0.58 |
| -3.87842 | 0.664 | -2.11216 | 0.585 |  |  | -4.33839 | 0.58 |
| -3.87927 | 0.664 | -2.11907 | 0.585 |  |  | -4.32872 | 0.581 |
| -3.87849 | 0.665 | -2.10648 | 0.586 |  |  | -4.31945 | 0.581 |
| -3.87829 | 0.665 |  |  |  |  | -4.31224 | 0.582 |
| -3.87711 | 0.666 |  |  |  |  | -4.30348 | 0.582 |
| -3.87613 | 0.666 |  |  |  |  | -4.29705 | 0.583 |
| -3.87529 | 0.667 |  |  |  |  | -4.28791 | 0.583 |
| -3.8749 | 0.667 |  |  |  |  | -4.27838 | 0.584 |
| -3.87367 | 0.668 |  |  |  |  | -4.26809 | 0.584 |
| -3.87295 | 0.668 |  |  |  |  | -4.25954 | 0.585 |
| -3.87237 | 0.669 |  |  |  |  | -4.25115 | 0.585 |
| -3.87192 | 0.669 |  |  |  |  | -4.24193 | 0.586 |
| -3.87153 | 0.67 |  |  |  |  | -4.23276 | 0.586 |
| -3.87037 | 0.67 |  |  |  |  | -4.22392 | 0.587 |
| -3.86941 | 0.671 |  |  |  |  | -4.21611 | 0.587 |
| -3.86883 | 0.671 |  |  |  |  | -4.20669 | 0.588 |
| -3.86826 | 0.672 |  |  |  |  | -4.19823 | 0.588 |
| -3.86704 | 0.672 |  |  |  |  | -4.18965 | 0.589 |
| -3.86602 | 0.673 |  |  |  |  | -4.18058 | 0.589 |
| -3.86475 | 0.673 |  |  |  |  | -4.17144 | 0.59 |
| -3.86463 | 0.674 |  |  |  |  | -4.16331 | 0.59 |
| -3.86323 | 0.674 |  |  |  |  | -4.15464 | 0.591 |
| -3.86128 | 0.675 |  |  |  |  | -4.14584 | 0.591 |
| -3.8604 | 0.675 |  |  |  |  | -4.13776 | 0.592 |
| -3.8592 | 0.676 |  |  |  |  | -4.12941 | 0.592 |
| -3.85845 | 0.676 |  |  |  |  | -4.12052 | 0.593 |
| -3.85858 | 0.677 |  |  |  |  | -4.11137 | 0.593 |
| -3.85864 | 0.677 |  |  |  |  | -4.10312 | 0.594 |
| -3.8582 | 0.678 |  |  |  |  | -4.09535 | 0.594 |
| -3.85677 | 0.678 |  |  |  |  | -4.08788 | 0.595 |
| -3.85583 | 0.679 |  |  |  |  | -4.07969 | 0.595 |
| -3.8549 | 0.679 |  |  |  |  | -4.0712 | 0.596 |
| -3.85335 | 0.68 |  |  |  |  | -4.06231 | 0.596 |
| -3.8512 | 0.68 |  |  |  |  | -4.0539 | 0.597 |
| -3.84935 | 0.681 |  |  |  |  | -4.04584 | 0.597 |
| -3.84813 | 0.681 |  |  |  |  | -4.03717 | 0.598 |
| -3.84667 | 0.682 |  |  |  |  | -4.0303 | 0.598 |
| -3.84503 | 0.682 |  |  |  |  | -4.02202 | 0.599 |
| -3.84327 | 0.683 |  |  |  |  | -4.01336 | 0.599 |
| -3.84122 | 0.683 |  |  |  |  | -4.00557 | 0.6 |
| -3.8411 | 0.684 |  |  |  |  | -3.99801 | 0.6 |
| -3.84008 | 0.684 |  |  |  |  | -3.99113 | 0.601 |
| -3.83745 | 0.685 |  |  |  |  | -3.98268 | 0.601 |
| -3.83555 | 0.685 |  |  |  |  | -3.9748 | 0.602 |
| -3.83454 | 0.686 |  |  |  |  | -3.96746 | 0.602 |
| -3.83283 | 0.686 |  |  |  |  | -3.96025 | 0.603 |
| -3.83177 | 0.687 |  |  |  |  | -3.95238 | 0.603 |
| -3.83018 | 0.687 |  |  |  |  | -3.94503 | 0.604 |
| -3.82814 | 0.688 |  |  |  |  | -3.93742 | 0.604 |
| -3.82633 | 0.688 |  |  |  |  | -3.92921 | 0.605 |
| -3.82477 | 0.689 |  |  |  |  | -3.92151 | 0.605 |
| -3.82286 | 0.689 |  |  |  |  | -3.91358 | 0.606 |
| -3.82085 | 0.69 |  |  |  |  | -3.9065 | 0.606 |
| -3.81982 | 0.69 |  |  |  |  | -3.89954 | 0.606 |
| -3.81884 | 0.691 |  |  |  |  | -3.892 | 0.607 |
| -3.81696 | 0.691 |  |  |  |  | -3.88426 | 0.607 |
| -3.81515 | 0.692 |  |  |  |  | -3.87699 | 0.608 |
| -3.81402 | 0.692 |  |  |  |  | -3.86983 | 0.608 |
| -3.81255 | 0.693 |  |  |  |  | -3.86279 | 0.609 |
| -3.81103 | 0.693 |  |  |  |  | -3.85555 | 0.61 |
| -3.80908 | 0.694 |  |  |  |  | -3.84873 | 0.61 |
| -3.80818 | 0.694 |  |  |  |  | -3.84172 | 0.61 |
| -3.80746 | 0.695 |  |  |  |  | -3.83452 | 0.611 |
| -3.80657 | 0.695 |  |  |  |  | -3.82773 | 0.612 |
| -3.80408 | 0.696 |  |  |  |  | -3.82134 | 0.612 |
| -3.80193 | 0.696 |  |  |  |  | -3.81475 | 0.612 |
| -3.80002 | 0.697 |  |  |  |  | -3.80798 | 0.613 |
| -3.79827 | 0.697 |  |  |  |  | -3.80077 | 0.614 |
| -3.79642 | 0.698 |  |  |  |  | -3.79421 | 0.614 |
| -3.79415 | 0.698 |  |  |  |  | -3.78775 | 0.614 |
| -3.79211 | 0.699 |  |  |  |  | -3.78139 | 0.615 |
| -3.79055 | 0.699 |  |  |  |  | -3.77564 | 0.615 |
| -3.78836 | 0.7 |  |  |  |  | -3.7697 | 0.616 |
| -3.78698 | 0.7 |  |  |  |  | -3.7636 | 0.616 |
| -3.78529 | 0.701 |  |  |  |  | -3.75733 | 0.617 |
| -3.78318 | 0.701 |  |  |  |  | -3.75115 | 0.618 |
| -3.78082 | 0.702 |  |  |  |  | -3.74529 | 0.618 |
| -3.78029 | 0.702 |  |  |  |  | -3.73904 | 0.618 |
| -3.77868 | 0.703 |  |  |  |  | -3.73311 | 0.619 |
| -3.77727 | 0.703 |  |  |  |  | -3.72773 | 0.619 |
| -3.77531 | 0.704 |  |  |  |  | -3.72195 | 0.62 |
| -3.77391 | 0.704 |  |  |  |  | -3.71602 | 0.62 |
| -3.77278 | 0.705 |  |  |  |  | -3.7104 | 0.621 |
| -3.77135 | 0.705 |  |  |  |  | -3.70463 | 0.621 |
| -3.76941 | 0.706 |  |  |  |  | -3.69915 | 0.622 |
| -3.76737 | 0.706 |  |  |  |  | -3.69352 | 0.622 |
| -3.76586 | 0.707 |  |  |  |  | -3.68754 | 0.623 |
| -3.76414 | 0.707 |  |  |  |  | -3.68227 | 0.623 |
| -3.76253 | 0.708 |  |  |  |  | -3.67645 | 0.624 |
| -3.76063 | 0.708 |  |  |  |  | -3.6707 | 0.624 |
| -3.75834 | 0.709 |  |  |  |  | -3.66522 | 0.625 |
| -3.75651 | 0.709 |  |  |  |  | -3.65982 | 0.625 |
| -3.75468 | 0.71 |  |  |  |  | -3.65468 | 0.626 |
| -3.75291 | 0.71 |  |  |  |  | -3.6494 | 0.626 |
| -3.751 | 0.711 |  |  |  |  | -3.644 | 0.627 |
| -3.74861 | 0.711 |  |  |  |  | -3.63885 | 0.627 |
| -3.74585 | 0.712 |  |  |  |  | -3.63376 | 0.628 |
| -3.74393 | 0.712 |  |  |  |  | -3.62855 | 0.628 |
| -3.74148 | 0.713 |  |  |  |  | -3.62303 | 0.629 |
| -3.7391 | 0.713 |  |  |  |  | -3.61794 | 0.629 |
| -3.73697 | 0.714 |  |  |  |  | -3.61327 | 0.63 |
| -3.73461 | 0.714 |  |  |  |  | -3.60865 | 0.63 |
| -3.7311 | 0.715 |  |  |  |  | -3.60355 | 0.631 |
| -3.72798 | 0.715 |  |  |  |  | -3.59868 | 0.631 |
| -3.72517 | 0.716 |  |  |  |  | -3.5937 | 0.632 |
| -3.72292 | 0.716 |  |  |  |  | -3.5886 | 0.632 |
| -3.721 | 0.717 |  |  |  |  | -3.58373 | 0.633 |
| -3.71877 | 0.717 |  |  |  |  | -3.57875 | 0.633 |
| -3.71592 | 0.718 |  |  |  |  | -3.5735 | 0.634 |
| -3.71327 | 0.718 |  |  |  |  | -3.56815 | 0.634 |
| -3.71055 | 0.719 |  |  |  |  | -3.55094 | 0.635 |
| -3.70789 | 0.719 |  |  |  |  | -3.55187 | 0.636 |
| -3.70542 | 0.72 |  |  |  |  | -3.54893 | 0.636 |
| -3.70226 | 0.72 |  |  |  |  | -3.5451 | 0.637 |
| -3.69913 | 0.721 |  |  |  |  | -3.54054 | 0.637 |
| -3.69611 | 0.721 |  |  |  |  | -3.53618 | 0.638 |
| -3.69311 | 0.722 |  |  |  |  | -3.53156 | 0.638 |
| -3.69012 | 0.722 |  |  |  |  | -3.52714 | 0.639 |
| -3.68843 | 0.723 |  |  |  |  | -3.52262 | 0.639 |
| -3.68548 | 0.723 |  |  |  |  | -3.51829 | 0.64 |
| -3.68338 | 0.724 |  |  |  |  | -3.51457 | 0.64 |
| -3.68172 | 0.724 |  |  |  |  | -3.51046 | 0.641 |
| -3.68005 | 0.725 |  |  |  |  | -3.50625 | 0.641 |
| -3.67757 | 0.725 |  |  |  |  | -3.50181 | 0.642 |
| -3.67593 | 0.726 |  |  |  |  | -3.49781 | 0.642 |
| -3.67306 | 0.726 |  |  |  |  | -3.49359 | 0.643 |
| -3.67062 | 0.727 |  |  |  |  | -3.4894 | 0.643 |
| -3.66778 | 0.727 |  |  |  |  | -3.48512 | 0.644 |
| -3.66537 | 0.728 |  |  |  |  | -3.48115 | 0.644 |
| -3.66218 | 0.728 |  |  |  |  | -3.47695 | 0.645 |
| -3.65821 | 0.729 |  |  |  |  | -3.47305 | 0.645 |
| -3.65429 | 0.729 |  |  |  |  | -3.46919 | 0.646 |
| -3.65039 | 0.73 |  |  |  |  | -3.46523 | 0.646 |
| -3.64692 | 0.73 |  |  |  |  | -3.46118 | 0.647 |
| -3.64424 | 0.731 |  |  |  |  | -3.45729 | 0.647 |
| -3.64195 | 0.731 |  |  |  |  | -3.45332 | 0.648 |
| -3.6393 | 0.732 |  |  |  |  | -3.44962 | 0.648 |
| -3.63629 | 0.732 |  |  |  |  | -3.44572 | 0.649 |
| -3.63442 | 0.733 |  |  |  |  | -3.44173 | 0.649 |
| -3.63181 | 0.733 |  |  |  |  | -3.43765 | 0.65 |
| -3.62849 | 0.734 |  |  |  |  | -3.43385 | 0.65 |
| -3.62555 | 0.734 |  |  |  |  | -3.43009 | 0.651 |
| -3.62336 | 0.735 |  |  |  |  | -3.42635 | 0.651 |
| -3.62082 | 0.735 |  |  |  |  | -3.42253 | 0.652 |
| -3.61757 | 0.736 |  |  |  |  | -3.41875 | 0.652 |
| -3.614 | 0.736 |  |  |  |  | -3.41511 | 0.653 |
| -3.61116 | 0.737 |  |  |  |  | -3.41172 | 0.653 |
| -3.60798 | 0.737 |  |  |  |  | -3.40825 | 0.654 |
| -3.60448 | 0.738 |  |  |  |  | -3.40459 | 0.654 |
| -3.60136 | 0.738 |  |  |  |  | -3.40096 | 0.655 |
| -3.59757 | 0.739 |  |  |  |  | -3.39757 | 0.655 |
| -3.59449 | 0.739 |  |  |  |  | -3.394 | 0.656 |
| -3.5911 | 0.74 |  |  |  |  | -3.39067 | 0.656 |
| -3.58673 | 0.74 |  |  |  |  | -3.38726 | 0.657 |
| -3.58273 | 0.741 |  |  |  |  | -3.38387 | 0.657 |
| -3.57943 | 0.741 |  |  |  |  | -3.38062 | 0.658 |
| -3.57615 | 0.742 |  |  |  |  | -3.37718 | 0.658 |
| -3.57225 | 0.742 |  |  |  |  | -3.37387 | 0.659 |
| -3.56902 | 0.743 |  |  |  |  | -3.37059 | 0.659 |
| -3.5655 | 0.743 |  |  |  |  | -3.36733 | 0.66 |
| -3.5617 | 0.744 |  |  |  |  | -3.36399 | 0.66 |
| -3.55699 | 0.744 |  |  |  |  | -3.36068 | 0.661 |
| -3.55325 | 0.745 |  |  |  |  | -3.3577 | 0.661 |
| -3.54986 | 0.745 |  |  |  |  | -3.35424 | 0.662 |
| -3.54588 | 0.746 |  |  |  |  | -3.351 | 0.662 |
| -3.54194 | 0.746 |  |  |  |  | -3.34789 | 0.663 |
| -3.53773 | 0.747 |  |  |  |  | -3.3447 | 0.663 |
| -3.53387 | 0.747 |  |  |  |  | -3.34163 | 0.664 |
| -3.52944 | 0.748 |  |  |  |  | -3.33848 | 0.664 |
| -3.52536 | 0.748 |  |  |  |  | -3.33555 | 0.665 |
| -3.52016 | 0.749 |  |  |  |  | -3.33245 | 0.665 |
| -3.51559 | 0.749 |  |  |  |  | -3.32937 | 0.666 |
| -3.51135 | 0.75 |  |  |  |  | -3.3265 | 0.666 |
| -3.50771 | 0.75 |  |  |  |  | -3.32365 | 0.667 |
|  |  |  |  |  |  | -3.32063 | 0.667 |
|  |  |  |  |  |  | -3.3179 | 0.668 |
|  |  |  |  |  |  | -3.31538 | 0.668 |
|  |  |  |  |  |  | -3.31251 | 0.669 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30956 | 0.669 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30682 | 0.67 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30401 | 0.67 |
|  |  |  |  |  |  | -3.30112 | 0.671 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29869 | 0.671 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2961 | 0.672 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29352 | 0.672 |
|  |  |  |  |  |  | -3.29113 | 0.673 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28876 | 0.673 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28606 | 0.674 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28379 | 0.674 |
|  |  |  |  |  |  | -3.28137 | 0.675 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27871 | 0.675 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27657 | 0.676 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27394 | 0.676 |
|  |  |  |  |  |  | -3.27158 | 0.677 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26898 | 0.677 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26648 | 0.678 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26407 | 0.678 |
|  |  |  |  |  |  | -3.26184 | 0.679 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25922 | 0.679 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25678 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25435 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  | -3.25208 | 0.681 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24999 | 0.681 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24783 | 0.682 |
|  |  |  |  |  |  | -3.24567 | 0.682 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2433 | 0.683 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2411 | 0.683 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23905 | 0.684 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2368 | 0.684 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23462 | 0.685 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23239 | 0.685 |
|  |  |  |  |  |  | -3.23031 | 0.686 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22824 | 0.686 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22619 | 0.687 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22399 | 0.687 |
|  |  |  |  |  |  | -3.22188 | 0.688 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21978 | 0.688 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21762 | 0.689 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21533 | 0.689 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21326 | 0.69 |
|  |  |  |  |  |  | -3.21099 | 0.69 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20887 | 0.691 |
|  |  |  |  |  |  | -3.2069 | 0.691 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20473 | 0.692 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20285 | 0.692 |
|  |  |  |  |  |  | -3.20091 | 0.693 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19884 | 0.693 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19706 | 0.694 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19542 | 0.694 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19378 | 0.695 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19235 | 0.695 |
|  |  |  |  |  |  | -3.19066 | 0.696 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18898 | 0.696 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18743 | 0.697 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18583 | 0.697 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18423 | 0.698 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1827 | 0.698 |
|  |  |  |  |  |  | -3.18118 | 0.699 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17986 | 0.699 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17841 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17703 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17553 | 0.701 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17397 | 0.701 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1726 | 0.702 |
|  |  |  |  |  |  | -3.17112 | 0.702 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16944 | 0.703 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16816 | 0.703 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16688 | 0.704 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16534 | 0.704 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16401 | 0.705 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16293 | 0.705 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16147 | 0.706 |
|  |  |  |  |  |  | -3.16021 | 0.706 |
|  |  |  |  |  |  | -3.15902 | 0.707 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1577 | 0.707 |
|  |  |  |  |  |  | -3.15645 | 0.708 |
|  |  |  |  |  |  | -3.15508 | 0.708 |
|  |  |  |  |  |  | -3.15371 | 0.709 |
|  |  |  |  |  |  | -3.15235 | 0.709 |
|  |  |  |  |  |  | -3.15118 | 0.71 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14988 | 0.71 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14847 | 0.711 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14731 | 0.711 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14609 | 0.712 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14481 | 0.712 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14366 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14239 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | -3.14112 | 0.714 |
|  |  |  |  |  |  | -3.13974 | 0.714 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1386 | 0.715 |
|  |  |  |  |  |  | -3.1371 | 0.715 |
|  |  |  |  |  |  | -3.13609 | 0.716 |
|  |  |  |  |  |  | -3.13472 | 0.716 |
|  |  |  |  |  |  | -3.13341 | 0.717 |
|  |  |  |  |  |  | -3.13235 | 0.717 |
|  |  |  |  |  |  | -3.13123 | 0.718 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12999 | 0.718 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12865 | 0.719 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12759 | 0.719 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12654 | 0.72 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12549 | 0.72 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12416 | 0.721 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12318 | 0.721 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12185 | 0.722 |
|  |  |  |  |  |  | -3.12081 | 0.722 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11961 | 0.723 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11863 | 0.723 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11749 | 0.724 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11641 | 0.724 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11533 | 0.725 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11402 | 0.725 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11272 | 0.726 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11176 | 0.726 |
|  |  |  |  |  |  | -3.11047 | 0.727 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10946 | 0.727 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10828 | 0.728 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10734 | 0.728 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10644 | 0.729 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10544 | 0.729 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10423 | 0.73 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10323 | 0.73 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10213 | 0.731 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10125 | 0.731 |
|  |  |  |  |  |  | -3.10015 | 0.732 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09916 | 0.732 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09818 | 0.733 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09703 | 0.733 |
|  |  |  |  |  |  | -3.096 | 0.734 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09486 | 0.734 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09378 | 0.735 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09275 | 0.735 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09173 | 0.736 |
|  |  |  |  |  |  | -3.09076 | 0.736 |
|  |  |  |  |  |  | -3.0898 | 0.737 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08873 | 0.737 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08766 | 0.738 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08655 | 0.738 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08543 | 0.739 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08453 | 0.739 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08347 | 0.74 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08242 | 0.74 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08147 | 0.741 |
|  |  |  |  |  |  | -3.08027 | 0.741 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07943 | 0.742 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07849 | 0.742 |
|  |  |  |  |  |  | -3.0775 | 0.743 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07641 | 0.743 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07547 | 0.744 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07449 | 0.744 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07356 | 0.745 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07243 | 0.745 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07155 | 0.746 |
|  |  |  |  |  |  | -3.07053 | 0.746 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06935 | 0.747 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06828 | 0.747 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06731 | 0.748 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06625 | 0.748 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06528 | 0.749 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06412 | 0.749 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06301 | 0.75 |
|  |  |  |  |  |  | -3.06196 | 0.75 |